ALUMINIUM BASE ALLOYS

Set VSA4 (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm, on request)

| Element % | CRMs |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSA4-1 | VSA4-2 | VSA4-3 | VSA4-4 | VSA4-5 | VSA4-6 | VSA4-7 |
| As | (≤0.0002) | (0.0006) | 0.00095 | 0.0039 | 0.0021 | - | 0.0060 |
| Ag | - | (0.0006) | (0.00112) | (0.0001) | (0.010) | (0.0044) | - |
| B | 0.00142 | (0.00012) | 0.000318 | 0.000224 | 0.00044 | - | 0.00098 |
| Be | (≤0.0001) | 0.000513 | 0.00111 | 0.000423 | 0.00513 | 0.0064 | 0.0143 |
| Bi | (<0.0001) | 0.00049 | 0.00066 | 0.0121 | 0.0069 | - | - |
| Ca | (0.00013) | 0.00263 | 0.00090 | 0.0082 | 0.0061 | - | 0.0059 |
| Cd | (0.00005) | 0.00100 | 0.00139 | 0.00075 | 0.0107 | 0.0192 | 0.0057 |
| Co | (0.00005) | 0.00142 | 0.00160 | 0.00108 | 0.0157 | 0.0097 | 0.00122 |
| Cr | (0.0001) | 0.00075 | 0.00161 | 0.0608 | 0.0129 | 0.0327 | 0.0052 |
| Cu | 0.00357 | 0.0524 | 0.0148 | 0.0176 | 0.0095 | 0.300 | 0.0243 |
| Fe | 0.0086 | 0.090 | 0.0449 | 0.242 | 0.243 | 1.07 | 0.070 |
| Ga | 0.00081 | 0.00399 | 0.00847 | 0.00211 | 0.0506 | 0.0306 | 0.0056 |
| Li | (0.00002) | 0.00204 | 0.00062 | 0.00117 | 0.00505 | 0.0160 | 0.0247 |
| Mg | (0.00017) | 0.00474 | 0.00030 | 0.0270 | 0.081 | 0.402 | 0.0209 |
| Mn | 0.00017 | 0.00599 | 0.00041 | 0.00579 | 0.0521 | 0.259 | 0.0194 |
| Na | (0.00008) | 0.00096 | 0.00149 | (0.00011) | 0.0039 | - | 0.00093 |
| Ni | 0.00027 | 0.00277 | 0.00606 | 0.0042 | 0.0481 | 0.0250 | 0.081 |
| Pb | (0.0001) | 0.00252 | - | 0.0179 | 0.00060 | 0.027 | 0.0310 |
| Sb | (0.00011) | 0.061 | 0.0062 | 0.058 | 0.082 | - | - |
| Si | 0.0293 | 0.0499 | 0.121 | 0.0285 | 0.259 | 1.73 | 0.99 |
| Sn | (0.00021) | 0.00232 | 0.0048 | 0.097 | 0.046 | 0.0212 | 0.00148 |
| Sr | (0.00018) | 0.00054 | 0.00129 | 0.00368 | 0.0131 | - | 0.061 |
| Ti | 0.00041 | 0.00206 | 0.00459 | 0.00516 | 0.0426 | 0.115 | 0.25 |
| V | 0.00047 | 0.00348 | 0.00761 | 0.00310 | 0.0463 | 0.0239 | 0.080 |
| Zn | 0.00084 | 0.0043 | 0.0095 | 0.0296 | 0.078 | 0.209 | 0.41 |
| Zr | 0.00016 | 0.00192 | 0.00419 | 00.0138 | 0.0382 | 0.105 | 0.228 |

Set VSA5 (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm, on request)

| Element. % | CRMs |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSA5-0 | VSA5-1 | VSA5-2 | VSA5-3 | VSA5-4 | VSA5-5 | VSA5-6 | VSA5-7 |
| Be | 0.000134 | 0.00402 | 0.0131 | 0.00136 | 0.00158 | 0.00118 | 0.0305 | 0.0165 |
| B | - | - | 0.00073 | 0.00094 | - | 0.00054 | 0.00245 | 0.00062 |
| V | 0.00036 | 0.094 | 0.0098 | 0.0087 | 0.00902 | 0.00205 | 0.00100 | 0.0436 |
| Bi | - | 0.00063 | 0.0035 | 0.0026 | 0.00087 | - | 0.00092 | 0.00072 |
| Ga | - | 0.0047 | 0.107 | 0.0238 | 0.0180 | 0.00105 | 0.00740 | 0.01336 |
| Fe | 0.00113 | 0.0071 | 0.365 | 0.618 | 0.096 | 0.0091 | 0.0325 | 1.207 |
| Cd | 0.00021 | 0.00024 | 0.00360 | 0.00143 | 0.0164 | 0.0771 | 0.0111 | 0.00145 |
| Ca | - | 0.00085 | 0.0225 | 0.0082 | 0.00036 | 0.00186 | 0.0051 | 0.00423 |
| Co | - | - | 0.0095 | 0.0047 | 0.00194 | 0.00066 | - | 0.0201 |
| Si | 0.00165 | 0.0228 | 0.231 | 0.0636 | 2.16 | 0.0076 | 0.0774 | 0.527 |
| Li | 0.000110 | - | 0.00155 | 0.0106 | 0.000146 | 0.000188 | 0.0195 | 0.00161 |
| Mg | 0.000200 | 0.00146 | 0.691 | 0.0082 | 0.092 | 0.0266 | 0.273 | 0.00452 |
| Mn | - | 0.00143 | 0.0854 | 0.437 | 0.00877 | 0.0309 | 0.00338 | 0.0082 |
| Cu | 0.00200 | 0.0027 | 0.0122 | 0.0639 | 0.317 | 0.0037 | 0.0273 | 0.0067 |
| As | - | - | 0.00126 | 0.00055 | - | - | 0.0029 | 0.00209 |
| Na | 0.00013 | 0.00029 | 0.00361 | 0.0075 | 0.0018 | 0.00253 | 0.00230 | 0.0052 |
| Ni | 0.00050 | 0.00034 | 0.0120 | 0.00628 | 0.113 | 0.00121 | 0.00088 | - |
| Sn | 0.00069 | - | 0.0388 | 0.0057 | 0.0150 | 0.0030 | 0.00129 | 0.103 |
| Pb | 0.00058 | 0.0116 | 0.0053 | - | 0.032 | 0.00210 | 0.00101 | 0.0040 |
| Sr | - | 0.049 | 0.0189 | 0.00080 | 0.0081 | 0.00180 | - | - |
| Sb | - | 0.00158 | - | - | 0.0102 | 0.028 | 0.0053 | - |
| Ti | 0.00018 | 0.00162 | 0.0115 | 0.0061 | 0.060 | 0.00049 | 0.183 | 0.0156 |
| P | - | - | - | 0.0020 | 0.0014 | 0.00148 | - | - |
| Cr | 0.00033 | - | 0.00615 | 0.0706 | 0.0209 | 0.00182 | 0.00089 | 0.00428 |
| Zn | 0.00040 | 0.00198 | 0.0299 | 0.240 | 0.105 | 0.0121 | 0.00402 | 0.679 |
| Zr | 0.00035 | - | 0.0195 | 0.00106 | 0.00434 | 0.00089 | 0.00432 | 0.1026 |

VSА3-К (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm, on request)

| Element, % | VSА3-К |
| --- | --- |
| As | 0,00099 |
| Be | 0,000231 |
| Bi | 0,00063 |
| Ca | 0,00060 |
| Cd | 0,00035 |
| Co | 0,00070 |
| Cr | 0,001266 |
| Cu | 0,0034 |
| Fe | 0,0634 |
| Ga | 0,00456 |
| Hg | 0,000207 |
| Li | 0,00029 |
| Mg | 0,0190 |
| Mn | 0,00420 |
| Na | 0,00057 |
| Ni | 0,00295 |
| Pb | 0,00055 |
| Sb | 0,00080 |
| Si | 0,050 |
| Sn | 0,00096 |
| Sr | 0,00147 |
| Ti | 0,00117 |
| V | 0,00201 |
| Zn | 0,0135 |
| Zr | 0,00196 |

Set VSAC4 (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm, on request)

| Element. % | CRMs |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSAC4-1 | VSAC4-2 | VSAC4-3 | VSAC4-4 | VSAC4-5 | VSAC4-6 | VSAC4-7 |
| Be | 0.098 | 0.00129 | 0.0067 | 0.0207 | 0.00372 | 0.0183 | 0.0101 |
| V | 0.0094 | 0.0091 | (0.0090) | (0.0090) | 0.0083 | 0.042 | 0.028 |
| Fe | 0.078 | 0.081 | 0.146 | 1.10 | 0.341 | 0.60 | 0.086 |
| Si | 0.0559 | 1.53 | 0.261 | 0.0524 | 0.547 | 0.158 | 0.318 |
| Li | 0.0030 | 0.00415 | 0.0175 | 0.00351 | 0.0109 | 0.00080 | 0.0347 |
| Mg | 0.976 | 1.88 | 4.30 | 3.16 | 8.58 | 5.68 | 10.39 |
| Mn | 0.0066 | 0.1523 | 0.314 | 0.0367 | 0.588 | 0.0201 | 0.065 |
| Cu | 0.0090 | 0.976 | 0.0690 | 0.185 | 0.408 | 0.0303 | 0.060 |
| Ni | 0.208 | 0.0198 | 0.0442 | 0.0158 | 0.107 | 0.0178 | 0.0617 |
| Sn | (0.000977) | 0.101 | 0.0266 | 0.0104 | 0.0444 | 0.0072 | 0.0185 |
| Pb | (0.0010) | 0.0068 | 0.0062 | 0.0061 | 0.0652 | 0.0053 | 0.0188 |
| Sr | 0.00256 | 0.0082 | 0.0133 | 0.0046 | 0.086 | (0.0009) | 0.0281 |
| Ti | 0.084 | 0.178 | 0.0258 | 0.0085 | 0.0138 | 0.0432 | 0.100 |
| Cr | (0.0008) | 0.0066 | 0.0161 | 0.205 | 0.081 | 0.0319 | 0.046 |
| Zn | 0.0120 | 0.0097 | 0.0365 | (0.021) | 0.0601 | 0.378 | 0.147 |
| Zr | 0.00239 | 0.0152 | 0.0065 | 0.0196 | 0.0505 | 0.081 | 0.0418 |

Set VSAC11 (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm, on request)

| Element. % | CRMs |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSAC11-1 | VSAC11-2 | VSAC11-3 | VSAC11-4 | VSAC11-5 | VSAC11-6 |
| Mg | 0.00353 | 0.0197 | 0.0667 | 0.464 | 0.140 | 0.91 |
| B | - | - | (0.0002) | (0.0009) | (0.0003) | - |
| Si | 4.89 | 6.02 | 7.36 | 10.2 | 8.94 | 11.83 |
| Mn | 0.00203 | 0.0090 | 0.0339 | (0.36) | 0.091 | (0.39) |
| Cu | 0.0059 | 0.0239 | 0.506 | 0.117 | 0.239 | 1.30 |
| Ti | 0.0034 | 0.0109 | (0.28) | - | (0.21) | 0.059 |
| Ni | 0.00236 | 0.0111 | 0.0301 | 0.246 | 0.082 | 0.70 |
| Be | 0.00075 | 0.0046 | 0.076 | 0.215 | - | 0.035 |
| Cr | 0.00109 | 0.0043 | 0.0223 | (0.055) | 0.0191 | (0.073) |
| Fe | 0.072 | 0.027 | 0.54 | (1.2) | 0.168 | (1.4) |
| Ga | - | 0.00173 | 0.0242 | 0.0049 | 0.0058 | 0.0060 |
| Li | 0.000321 | (0.012) | 0.00035 | 0.0053 | 0.00361 | - |
| Na | 0.0018 | - | 0.0036 | 0.0157 | 0.0064 | 0.0056 |
| Pb | 0.0122 | 0.0127 | 0.0085 | 0.113 | 0.0122 | 0.0106 |
| Sb | 0.0033 | - | (0.010) | - | 0.0079 | (0.008) |
| Sn | 0.00161 | 0.00171 | 0.0119 | 0.111 | 0.0351 | 0.0082 |
| Sr | 0.00046 | 0.00139 | 0.0055 | 0.0233 | 0.050 | 0.0066 |
| V | 0.00160 | 0.00388 | 0.087 | - | 0.0232 | - |
| Zn | 0.00187 | 0.0109 | 0.0301 | 1.00 | 0.153 | 0.111 |
| Zr | 0.00220 | 0.0088 | 0.0115 | 0.0362 | 0.0232 | 0.163 |

Set VSAC21 (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm, on request)

| Element. % | CRMs |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSAC21-1 | VSAC21-2 | VSAC21-3 | VSAC21-4 | VSAC21-5 | VSAC21-6 | VSAC21-7 | VSAC21-8 |
| Be | 0.00022 | 0.00075 | 0.0125 | 0.00218 | 0.0336 | 0.0427 | 0.201 | 0.00062 |
| Ca | 0.00139 | 0.0049 | 0.00091 | 0.0047 | 0.0232 | 0.00131 | 0.00040 | 0.00046 |
| Cd | 0.0099 | 0.0221 | 0.0587 | 0.181 | 0.0042 | 0.00041 | - | - |
| Cr | 0.01012 | 0.0242 | 0.0740 | 0.0203 | 0.241 | 0.0071 | 0.0080 | 0.079 |
| Cu | 0.503 | 3.05 | 2.16 | 4.47 | - | 0.995 | 3.26 | 0.215 |
| Fe | 0.072 | - | 0.271 | 0.081 | 0.151 | - | 0.0413 | 0.95 |
| Ga | 0.00456 | 0.0176 | 0.0702 | 0.0249 | 0.0125 | 0.0050 | 0.0186 | 0.0125 |
| Li | 0.000291 | 0.00125 | 0.000411 | - | 0.00160 | 0.0039 | 0.00028 | 0.00030 |
| Mg | 0.0074 | 0.037 | 0.213 | 0.072 | 1.45 | 0.461 | 0.0248 | 0.280 |
| Mn | 0.0258 | 0.117 | 0.248 | 0.42 | 0.071 | 1.01 | 0.00259 | 0.340 |
| Ni | 0.0120 | 0.056 | 0.199 | 0.0324 | 1.16 | 0.0046 | - | - |
| Pb | 0.0049 | 0.0126 | 0.0221 | 0.0336 | 0.067 | 0.0137 | - | 0.0045 |
| Sb | - | 0.0031 | 0.0169 | 0.0036 | - | - | 0.0077 | - |
| Si | 3.82 | 8.63 | 6.82 | 4.65 | 10.3 | 5.98 | 7.81 | 6.20 |
| Sn | 0.0049 | 0.0181 | 0.0341 | 0.0131 | 0.162 | 0.156 | - | - |
| Sr | - | 0.0205 | 0.00211 | 0.0256 | 0.0062 | - | 0.0147 | - |
| Ti | 0.0077 | 0.0405 | 0.093 | - | 0.0150 | 0.0167 | 0.118 | 0.0517 |
| V | 0.00365 | 0.00358 | 0.0121 | - | 0.0076 | 0.048 | 0.00327 | 0.0156 |
| Zn | 0.0070 | 0.0242 | 0.160 | 1.93 | 0.110 | 0.0109 | 0.0041 | 0.508 |
| Zr | 0.0086 | 0.0121 | 0.0411 | - | 0.0686 | 0.0313 | 0.0160 | 0.0700 |

Set М125 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe | Si | Ni | Mg | Mn | Zn | Cu | Al |
| 1251 | (1,48) | 7,22 | 1,26 | 0,78 | 0,19 | 0,75 | 3,21 | rem |
| 1252 | 1,68 | 6,53 | 0,94 | 0,60 | 0,32 | 0,57 | 2,34 | rem |
| 1253 | 1,56 | 6,29 | 0,67 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 1,73 | rem |
| 1254 | 1,29 | 5,58 | 0,51 | 0,33 | 0,53 | 0,36 | 1,43 | rem |
| 1255 | 1,08 | 4,78 | 0,39 | 0,24 | 0,74 | 0,29 | 1,20 | rem |

Set М135 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Fe | Mg | Zn | Be | Mn | Ti | Zr | Ni | Cu | Pb | Sn |
| 1351 | 11,3 | 1,12 | 0,46 | 0,36 | 0,070 | 0,63 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | (1,08) | (0,10) | [0,043] |
| 1352 | 10,9 | 0,96 | 0,35 | 0,32 | 0,041 | 0,59 | 0,16 | 0,14 | 0,17 | (1,33) | (0,14) | [0,057] |
| 1353 | 10,6 | 0,95 | 0,29 | 0,29 | [0,023] | 0,44 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | (0,97) | (0,10) | [0,042] |
| 1354 | 8,5 | 0,93 | 0,21 | 0,22 | 0,010 | 0,34 | 0,099 | 0,083 | 0,11 | (0,98) | (0,11) | [0,041] |
| 1355 | 7,5 | 0,73 | 0,20 | 0,19 | 0,008 | 0,25 | 0,080 | 0,072 | 0,092 | (0,80) | (0,10) | [0,038] |

Set М146 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | Si | Cu | Zn | Cd | Sn | Pb | Sb | Be | Fe | Mn | As |
| 1461 | 0,38 | 3,94 | (2,41) | 0,081 | 0,009 | 0,041 | 0,034 | 0,053 | 0,00084 | 0,52 | (0,15) | <0,0002 |
| 1462 | 0,75 | 4,86 | 2,37 | 0,068 | 0,025 | 0,025 | 0,038 | (0,018) | 0,0011 | 0,65 | 0,25 | <0,0002 |
| 1463 | 1,00 | 5,93 | 1,29 | 0,29 | 0,054 | (0,011) | (0,089) | 0,0057 | 0,0011 | (1,02) | 0,55 | <0,0002 |
| 1464 | 0,60 | 6,81 | 1,01 | 0,24 | 0,035 | 0,0053 | 0,11 | 0,010 | 0,0015 | 1,13 | 0,69 | <0,0002 |
| 1465 | 0,25 | 7,56 | 0,52 | 0,10 | 0,010 | 0,0027 | 0,20 | 0,011 | 0,0037 | 0,32 | 0,13 | <0,0002 |

Set М180 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | Si | Fe | Mn | Cu | Zn | Sn | Pb | Ti | Ве | As |
| 1801 | 0,16 | 8,94 | 0,72 | 0,26 | 0,15 | 0,18 | 0,019 | 0,038 | 0,079 | [0,009] | [0,002] |
| 1802 | 0,22 | 8,06 | 0,87 | 0,33 | 0,20 | 0,23 | 0,0072 | 0,046 | 0,10 | 0,019 | [0,002] |
| 1803 | 0,30 | 6,46 | 1,09 | 0,48 | 0,28 | 0,31 | 0,0094 | 0,069 | 0,13 | 0,021 | [0,003] |
| 1804 | 0,47 | 5,70 | 1,52 | 0,70 | 0,39 | 0,44 | 0,013 | 0,093 | 0,15 | 0,033 | [0,006] |
| 1805 | 0,58 | 4,71 | 2,10 | 1,02 | 0,49 | 0,53 | 0,020 | [0,08] | 0,20 | 0,11 | [0,007] |

Set М182 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | Si | Cu | Fe | Mn | Zn | Ti | Sn | Ве | Pb | Ni |
| 1821 | 0,23 | 6,81 | 2,03 | 1,96 | 0,16 | 0,61 | 0,21 | 0,0095 | 0,093 | 0,019 | 0,23 |
| 1822 | 0,38 | 5,36 | 1,50 | 1,45 | 0,25 | 0,46 | 0,16 | 0,0085 | 0,043 | 0,099 | 0,16 |
| 1823 | 0,48 | 4,53 | 1,21 | 1,09 | 0,40 | 0,38 | 0,102 | 0,011 | 0,022 | 0,079 | 0,136 |
| 1824 | 0,60 | 4,73 | 0,92 | 0,83 | 0,55 | 0,28 | 0,075 | 0,014 | 0,012 | 0,061 | 0,111 |
| 1825 | 0,71 | 3,43 | 0,70 | 0,65 | 0,69 | 0,20 | 0,053 | 0,020 | 0,0093 | 0,052 | 0,077 |

Set М191 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Zn | Cu | Fe | Mn | Cr | Pb | Mg | Ве | Ti | As |
| 1911(N/A) | 0,79 | 0,67 | [0,2] | (1,04) | 1,02 | 0,31 | 0,060 | 3,68 | 0,0064 | 0,25 | [0,02] |
| 1912 | 1,01 | 0,48 | 0,18 | 0,94 | 0,78 | 0,19 | 0,031 | 4,14 | 0,0034 | 0,13 | [0,001] |
| 1913 | 0,67 | 0,62 | 0,41 | 0,66 | 0,55 | 0,13 | 0,051 | 5,02 | [0,002] | 0,046 | [0,002] |
| 1914 | 0,44 | 0,69 | 0,26 | 0,44 | 0,35 | 0,055 | 0,076 | 5,79 | 0,00093 | 0,035 | [0,009] |
| 1915 | [0,1] | 0,19 | [0,06] | 0,20 | 0,19 | (0,055) | 0,17 | 6,54 | <0,001 | [0,004] | [0,003] |
| 1916 | 0,28 | 0,065 | 0,10 | 0,17 | (0,084) | (0,022) | [0,3] | 6,97 | <0,001 | 0,012 | <0,001 |

Set М194 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | Cu | Si | Fe | Mn | Zn | Ti | Cr | Pb | Ве | As |
| 1941 | 0,55 | (0,33) | 0,27 | 0,96 | 0,85 | 0,91 | 0,29 | [0,05] | [0,1] | 0,00030 | <0,001 |
| 1942 | 0,79 | 0,28 | 1,17 | 0,79 | 0,34 | 0,40 | 0,20 | 0,046 | 0,10 | 0,00053 | [0,01] |
| 1943 (N/A) | 1,56 | 0,77 | 1,85 | 0,57 | 0,50 | 0,47 | 0,13 | 0,030 | 0,080 | 0,0010 | <0,001 |
| 1944 | 1,93 | 0,17 | 0,89 | 0,45 | 0,20 | 0,50 | 0,083 | 0,23 | 0,060 | 0,0016 | [0,005] |
| 1945 | 2,93 | 0,41 | 1,04 | 0,21 | 0,099 | 0,120 | 0,067 | 0,093 | 0,031 | 0,0033 | [0,002] |
| 1946 | 3,87 | 0,082 | 0,21 | 0,117 | (0,080) | [0,15] | 0,048 | 0,28 | 0,16 | 0,0064 | <0,001 |

Set М197 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn | Cu | Fe | Si | Mg | Ti | Zr |
| 1971 | 1,49 | 0,87 | 0,20 | 0,39 | 4,13 | [0,2] | [0,2] |
| 1972 | 1,03 | 0,33 | 0,82 | 0,23 | 4,91 | [0,1] | [0,04] |
| 1973 | 0,68 | 0,24 | 0,47 | 0,16 | 5,27 | [0,1] | [0,08] |
| 1974 | 0,53 | 0,16 | 0,33 | (0,24) | 6,00 | [0,03] | [0,02] |
| 1975 | 0,24 | 0,118 | 0,14 | 0,098 | 7,00 | [0,07] | [0,09] |

Set М198 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | Be | Zr | Si | Mn | Cu | Zn | Fe | Ti |
| 1981 | 10,57 | [0,2] | 0,023 | 0,31 | 0,25 | 0,26 | (0,110) | 0,087 | [0,2] |
| 1982 | 10,3 | 0,058 | (0,056) | 0,20 | 0,23 | 0,14 | 0,19 | 0,132 | [0,2] |
| 1983 | 10,7 | 0,034 | 0,063 | 0,14 | 0,089 | 0,095 | 0,091 | 0,17 | [0,1] |
| 1984 | 11,3 | 0,041 | 0,033 | 0,075 | 0,028 | 0,111 | 0,053 | 0,031 | [0,02] |
| 1985 | 8,83 | 0,20 | 0,21 | 0,037 | 0,059 | 0,24 | 0,034 | 0,017 | [0,04] |

Set М203 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | Si | Mn | Cu | Fe | Zn | Ni | Ti |
| 2031 | 0,81 | 3,22 | 0,73 | 5,45 | 0,67 | 1,98 | 0,18 | [0,061] |
| 2032 | 0,54 | 3,96 | 0,55 | 4,91 | [1,2] | (1,62) | 0,30 | [0,051] |
| 2033 | 0,34 | 4,33 | 0,39 | 3,87 | 1,21 | 1,46 | 0,67 | [0,23] |
| 2034 | 0,21 | 6,58 | 0,30 | 2,93 | 1,60 | 1,08 | 0,53 | [0,15] |
| 2035 | 0,14 | 8,55 | 0,23 | 2,16 | 1,86 | 0,81 | 0,39 | [0,12] |

Set М205 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Ti | Mn | Cd | Zn | Zr | Fe | Mg | Si |
| 2051 | 5,14 | 0,42 | 0,22 | 0,32 | 0,30 | 0,039 | [0,22] | [0,0018] | [0,28] |
| 2052 | 5,11 | 0,34 | 0,36 | 0,25 | 0,25 | 0,062 | [0,24] | [0,0016] | [0,34] |
| 2053 | 5,04 | 0,26 | 0,55 | 0,18 | 0,20 | 0,093 | [0,25] | [0,0047] | [0,27] |
| 2054 | 4,38 | 0,22 | 0,67 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | [0,24] | [0,0016] | [0,29] |
| 2055 | 3,74 | 0,20 | 0,80 | 0,098 | 0,13 | 0,14 | [0,23] | [0,0022] | [0,27] |

Set М206 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Si | Zn | Mn | Ni | Zr | Mg | Ti | Fe |
| 2061 | 5,43 | 0,59 | 0,13 | 0,47 | 0,078 | 0,068 | 0,16 | 0,19 | (0,32) |
| 2062 | 5,35 | 0,50 | 0,16 | 0,60 | 0,096 | 0,085 | 0,12 | [0,24] | (0,34) |
| 2063 | 5,09 | 0,38 | 0,19 | 0,76 | 0,11 | 0,11 | 0,067 | 0,30 | (0,37) |
| 2064 | 4,50 | 0,27 | 0,24 | 0,93 | 0,14 | 0,14 | 0,031 | [0,37] | (0,40) |
| 2065 | 3,69 | 0,20 | 0,26 | 1,01 | 0,17 | 0,18 | [0,011] | 0,42 | (0,38) |

Set М207 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | Si | Mn | Cu | Ti | Fe | Zn | Ni | Be | Pb | As |
| 2071 | 0,79 | 7,03 | 0,114 | 3,52 | 0,068 | 0,38 | 1,36 | 0,101 | 0,0010 | (0,25) | 0,007 |
| 2072 N/A | 0,64 | 6,60 | 0,19 | 3,57 | 0,090 | 0,52 | 1,49 | 0,18 | 0,00077 | (0,22) | 0,006 |
| 2073 | 0,44 | 5,57 | 0,32 | 2,85 | 0,15 | 0,76 | 1,21 | 0,34 | 0,00050 | (0,23) | 0,004 |
| 2074 | 0,25 | 4,18 | 0,74 | 2,22 | 0,19 | 1,00 | 0,79 | 0,44 | 0,00030 | (0,20) | 0,002 |
| 2075 | 0,17 | 3,23 | 0,95 | 1,98 | 0,27 | 1,30 | 0,76 | 0,60 | 0,0002 | (0,17) | 0,001 |

Set А190

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Si | Mg | Sn | Pb | Zn | Al |
| 1901 | 0,45 | 0,62 | 0,080 | 0,25 | 0,049 | 0,058 | Rem |
| 1902 | 0,20 | 1,37 | 0,13 | 0,10 | 0,074 | 0,099 | Rem |
| 1903 | 0,10 | 0,94 | 0,24 | 0,073 | 0,10 | 0,15 | Rem |
| 1904 | 0,056 | 0,46 | 0,51 | 0,047 | 0,25 | 0,26 | Rem |

Set А10

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sb | Si | Zn | Mn | Fe | Pb | Sn | Cu | Mg | Al |
| 101 | 4,9 | 0,31 | 0,09 | 0,077 | 0,77 | 0,084 | 0,12 | 0,19 | 0,31 | Rem |
| 102 | 2,3 | 0,23 | 0,12 | 0,089 | 0,53 | 0,059 | 0,16 | 0,13 | 0,28 | Rem |
| 103 | 3,6 | 0,41 | 0,10 | 0,032 | 0,47 | [0,16] | 0,21 | 0,12 | 0,3 | Rem |
| 104 | 4,8 | 0,5 | 0,17 | 0,19 | 0,39 | 0,22 | 0,31 | 0,07 | 0,73 | Rem |
| 105 | 3,0 | 0,32 | 0,24 | 0,20 | 0,67 | 0,11 | 0,24 | 0,035 | 0,68 | Rem |

Set А13

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Cu | Ti | Sb | Pb | Fe | Zn | Sn |
| 131 | 0,58 | 1,81 | 0,015 | 0,047 | 0,031 | 0,27 | 0,13 | 17,1 |
| 132 | 0,51 | 1,21 | 0,031 | 0,082 | 0,047 | 0,33 | 0,16 | 18,4 |
| 133 | 0,30 | 0,85 | [0,073] | 0,10 | 0,10 | [0,75] | 0,21 | 21,4 |
| 134 | 0,18 | 0,50 | 0,087 | 0,13 | 0,10 | 0,28 | 0,27 | [22,9] |
| 135 | 0,12 | 0,28 | 0,24 | [0,19] | 0,18 | 1,08 | 0,32 | 24,1 |

Set А64

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe | Ni | Mn | Mg | Zn | Si | Sb | Pb | Cu | Sn |
| 641 | 0,34 | 0,23 | 0,14 | 0,31 | 0,84 | 4,02 | 0,094 | 0,27 | 5,76 | [0,051] |
| 642 | 0,93 | 0,38 | 0,21 | 0,22 | 0,59 | 5,05 | 0,17 | 0,14 | 6,75 | [0,078] |
| 643 | 1,28 | 0,48 | 0,31 | 0,41 | 0,41 | 5,86 | 0,13 | 0,27 | 7,68 | [0,14] |
| 644 | 1,50 | 0,81 | 0,52 | 0,66 | 0,19 | 6,42 | 0,070 | 0,11 | 8,63 | [0,30] |

Set А70

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Te | Ti | Cu | Zn | Pb | Sn | Fe | Mn | Mg | Sb |
| 701 | 0,46 | 0,16 | 0,21 | 1,70 | 0,11 | 0,09 | 0,041 | 0,55 | 0,27 | 0,064 | 3,51 |
| 702 | 0,30 | 0,17 | 0,14 | 1,16 | 0,073 | 0,044 | 0,10 | 0,36 | 0,38 | 0,18 | 4,60 |
| 703 | 0,20 | [0,11] | 0,078 | 0,9 | 0,19 | 0,200 | 0,074 | 0,26 | 0,10 | [0,047] | 4,96 |
| 704 | 0,12 | 0,013 | 0,042 | 0,38 | 0,041 | 0,025 | 0,20 | 0,13 | 0,046 | 0,12 | 1,92 |
| 705 | 0,09 | 0,008 | 0,027 | 0,20 | 0,019 | 0,041 | 0,041 | 0,16 | 0,060 | [0,03] | [2,41] |

Set А101

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Ni | Cu | Mg | Mn | Fe | Ti | Zn | Pb | Cr | Sn | Al |
| 1011 | 18,56 | 1,18 | 1,38 | [0,11] | 0,36 | 1,04 | [0,42] | 0,21 | 0,117 | 0,47 | [0,033] | Rem |
| 1012 | 18,39 | 2,07 | 1,49 | 0,78 | 0,22 | 0,68 | 0,53 | 0,15 | 0,051 | 0,20 | [0,022] | Rem |
| 1013 | 13,68 | 2,52 | 0,76 | 0,40 | [0,68] | 0,27 | 0,066 | 0,11 | 0,10 | 0,107 | [0,021] | Rem |
| 1014 | 17,13 | 0,64 | 2,71 | 1,60 | 1,43 | 0,90 | [0,26] | 0,82 | [0,028] | 0,70 | [0,014] | Rem |
| 1015 | 16,18 | 1,11 | 3,41 | 2,54 | 1,29 | 1,36 | 0,31 | 0,33 | 0,15 | 0,31 | [0,037] | Rem |

Set А123

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Cu | Ti | Mg | Mn | Fe |
| 1231 | 10,50 | 2,16 | 0,12 | 0,11 | 0,025 | 0,31 |
| 1232 | 7,15 | 4,56 | 0,10 | 0,42 | 0,50 | 0,94 |
| 1233 | 8,81 | 3,65 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,40 |
| 1234 | 8,01 | 4,00 | 0,30 | 0,34 | 0,12 | 0,86 |

Set А133

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Mn | Mg | Fe | Cu | Zn | Ti | Al |
| 1331 | 8,7 | 0,10 | 0,67 | 0,79 | 0,77 | 0,22 | [0,092] | Rem |
| 1332 | 7,8 | 0,25 | 0,40 | 0,98 | 1,03 | 0,56 | 0,14 | Rem |
| 1333 | 7,4 | 0,40 | 0,23 | 1,22 | 1,55 | 0,33 | 0,25 | Rem |
| 1334 | 6,8 | 0,74 | 0,14 | 1,43 | 1,88 | 0,27 | 0,38 | Rem |

Set A152

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Zn | Cu | Fe | Mg | Mn | Ti | Al |
| 1521 | 11,0 | 0,13 | 0,115 | 0,21 | 0,11 | [0,13] | 0,073 | rem. |
| 1522 | 10,5 | 0,23 | 0,20 | 0,43 | 0,14 | 0,162 | 0,109 | rem. |
| 1523 | 9,1 | 0,37 | 0,33 | 0,31 | 0,23 | 0,33 | 0,16 | rem. |
| 1524 | 7,4 | 0,54 | 0,45 | 0,77 | 0,35 | 0,092 | 0,21 | rem. |
| 1525 | 7,4 | 0,18 | [0,24] | 0,81 | 0,44 | 0,40 | [0,23] | rem. |

Set А167

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Mn | Fe | Pb | Sn | Mg | Zn | Si | Ti | Al |
| 1671 | 4,45 | 0,123 | 0,30 | 0,20 | 2,42 | 1,08 | 0,20 | 1,36 | 0,067 | rem. |
| 1672 | 5,13 | 0,26 | 0,57 | 0,397 | 1,40 | 0,70 | 0,29 | 1,21 | 0,16 | rem. |
| 1673 | 6,06 | 0,18 | 0,79 | 0,69 | 0,99 | 0,49 | 0,101 | 0,84 | 0,102 | rem. |
| 1674 | 7,19 | 0,096 | 0,21 | 1,01 | 0,68 | 0,31 | 0,073 | 0,63 | 0,26 | rem. |
| 1675 | 8,27 | 0,047 | 0,11 | 1,41 | 0,41 | 0,20 | 0,054 | 0,38 | 0,028 | rem. |

Set А168

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Mg | Si | Mn | Fe | Zn | Al |
| 1681 | 1,53 | 0,72 | 0,94 | 0,64 | 0,96 | 0,19 | rem. |
| 1682 | 2,56 | 0,47 | 0,76 | 0,45 | 0,66 | 0,88 | rem. |
| 1683 | 3,65 | 0,31 | 0,56 | 0,26 | 0,43 | 0,54 | rem. |
| 1684 | 4,50 | 0,22 | 0,42 | 0,13 | 0,20 | 0,32 | rem. |
| 1685 | 5,77 | 0,10 | 0,25 | 0,062 | 0,085 | 0,12 | rem. |

Set А183

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Fe | Al |
| 1831 | 17,22 | 0,39 | rem. |
| 1832 | 20,03 | 0,45 | rem. |
| 1833 | 22,02 | 0,38 | rem. |
| 1834 | 27,06 | 0,48 | rem. |

Set А186

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Zn | Cd | Zr | Fe | Si | Ti | Mn | Mg | Al |
| 1861 | 4,06 | 0,41 | 0,39 | 0,076 | 0,17 | 0,10 | 0,47 | 1,20 | 0,010 | rem. |
| 1862 | 4,41 | 0,23 | 0,20 | 0,099 | 0,12 | 0,11 | 0,44 | 0,83 | 0,0069 | rem. |
| 1863 | 4,94 | 0,13 | 0,090 | 0,19 | 0,25 | 0,17 | 0,23 | 0,48 | 0,0049 | rem. |
| 1864 | 3,57 | 0,085 | 0,049 | [0,033] | 0,089 | 0,14 | [0,020] | 0,30 | 0,11 | rem. |
| 1865 | [4,9] | [0,15] | 0,037 | 0,33 | 0,045 | 0,36 | 0,093 | 0,19 | 0,019 | rem. |
| 1866 | 4,87 | 0,29 | 0,13 | 0,11 | 0,101 | 0,24 | 0,31 | 0,40 | [0,008] | rem. |
| 1867 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,061 | rem. |

Set А189

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Cu | Ni | Fe | Mg | Mn | Sb | Zn | Pb | P | Sn | Al |
| 1891 | 12,8 | 2,72 | 0,59 | 1,64 | 0,30 | 0,37 | 0,028 | 0,078 | 0,12 | 0,011 | (0,0042) | rem. |
| 1892 | 13,6 | 2,59 | 0,63 | 1,35 | 0,39 | 0,23 | 0,042 | 0,077 | 0,069 | 0,011 | 0,0061 | rem. |
| 1893 | 13,9 | 1,37 | 1,08 | 1,06 | 0,54 | 0,12 | 0,067 | 0,099 | 0,050 | 0,0046 | 0,0092 | rem. |
| 1894 | 15,3 | 1,09 | 1,38 | 0,80 | 1,00 | 0,099 | (0,083) | 0,17 | 0,031 | 0,0032 | 0,021 | rem. |
| 1895 | 16,1 | 0,87 | 1,58 | 0,61 | 1,55 | 0,066 | (0,14) | 0,28 | 0,22 | (0,0052) | 0,031 | rem. |

Set А195

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Fe | Mg | Mn | Ti | Zn | Cu | Al |
| 1951 | 13,6 | 0,47 | 0,076 | 0,79 | 0,12 | 0,095 | [0,45] | rem. |
| 1952 | 10,1 | 0,38 | 0,22 | 0,41 | 0,059 | 0,17 | 0,059 | rem. |
| 1953 | 11,24 | 0,59 | 0,14 | 0,27 | 0,090 | [0,20] | 0,12 | rem. |
| 1954 | 12,1 | 0,84 | 0,118 | 0,113 | 0,24 | 0,28 | 0,068 | rem. |
| 1955 | 13,1 | 1,09 | 0,093 | 0,072 | [0,46] | 0,37 | 0,045 | rem. |

Set А199

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | Fe | Si | Mn | Cu | Zn | Ti | Be | Zr | Al |
| 1991 N/A | 10,0 | 0,11 | 0,49 | 0,028 | 0,25 | 0,042 | 0,0090 | 0,07 | 0,030 | rem. |
| 1992 | 9,32 | 0,136 | 0,30 | 0,046 | 0,35 | 0,057 | 0,019 | 0,047 | 0,032 | rem. |
| 1993 N/A | 8,79 | 0,35 | 0,20 | 0,074 | 0,076 | 0,30 | 0,019 | 0,050 | [0,019] | rem. |
| 1994 | 10,3 | 0,87 | 0,17 | 0,11 | 0,67 | 0,13 | 0,11 | [0,0012] | 0,21 | rem. |
| 1995 | 10,1 | 0,31 | 0,086 | 0,28 | 0,052 | 0,10 | 0,040 | 0,022 | 0,33 | rem. |

Set А201

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe | Mg | Ti | Si | Zr | Be | Zn | Al |
| 2011 | 0,36 | 9,7 | 0,022 | 1,56 | 0,034 | 0,11 | 0,030 | rem. |
| 2012 | 0,51 | 10,6 | 0,033 | 1,22 | 0,041 | 0,046 | 0,050 | rem. |
| 2013 | 0,72 | 12,4 | 0,046 | 1,02 | 0,018 | 0,053 | 0,068 | rem. |
| 2014 | 1,09 | 13,33 | 0,068 | 0,71 | 0,058 | 0,032 | 0,102 | rem. |
| 2015 | 1,71 | 14,9 | 0,14 | 0,56 | 0,13 | 0,019 | 0,20 | rem. |

Set А202

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Fe | Mn | Zn | Mg | Zr | Cu | Ti | Pb | Sn | Ca | Na | Al |
| 2021 | 6,15 | 1,26 | 0,73 | 0,083 | 0,16 | 0,30 | 0,17 | 0,039 | 0,020 | 0,0076 | 0,18 | [0,0051] | rem. |
| 2022 | 6,84 | 1,10 | 0,105 | 0,13 | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,042 | 0,028 | 0,0050 | 0,039 | [0,0027] | rem. |
| 2023 | 7,97 | 0,97 | 0,51 | 0,34 | 0,53 | 0,11 | 0,59 | 0,22 | 0,11 | 0,016 | 0,012 | <0,002 | rem. |
| 2024 | 9,7 | 0,58 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,062 | 0,31 | 0,071 | 0,042 | [0,011] | (0,011) | <0,002 | rem. |
| 2025 | 9,0 | 0,28 | 0,14 | 0,36 | 0,38 | 0,051 | 0,39 | 0,094 | 0,053 | 0,017 | 0,0075 | <0,002 | rem. |

Set А205

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Mn | Mg | Cu | Fe | Zn | Be | Ti | K | Na | Al |
| 2051 | 1,27 | 1,10 | 4,25 | 0,69 | 0,090 | 0,062 | 0,0026 | 0,049 | [0,03] | [0,09] | rem. |
| 2052 | 1,58 | 0,94 | 4,57 | 0,90 | 0,24 | 0,087 | 0,0039 | 0,084 | [0,03] | [0,06] | rem. |
| 2053 | 1,80 | 0,65 | 5,21 | 1,04 | 0,39 | 0,13 | 0,0078 | 0,11 | [0,05] | [0,05] | rem. |
| 2054 | 1,97 | 0,53 | 5,47 | 1,14 | 0,47 | 0,14 | 0,0087 | 0,13 | [0,07] | [0,03] | rem. |
| 2055 | 2,30 | [1,2] | 6,7 | 1,32 | 0,58 | 0,24 | 0,0050 | [0,35] | [0,09] | [0,02] | rem. |

Set А228

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe | Mg | Zn | Cu | Cd | Si | Mn | Pb | Zr | B | Ti | Al |
| 2281 | 0,43 | 0,036 | 0,45 | 4,86 | 0,28 | 5,75 | 0,21 | 0,29 | [0,13] | [0,5] | [0,5] | rem. |
| 2282 | 0,17 | 0,10 | 0,18 | 4,21 | 0,061 | 5,23 | 0,47 | 0,12 | [0,001] | [0,05] | [0,15] | rem. |
| 2283 N/A | 0,39 | [0,066] | 0,22 | 3,27 | 0,14 | 7,17 | 0,29 | 0,19 | [0,1] | [0,08] | [0,25] | rem. |
| 2284 | 0,26 | 0,23 | 0,25 | 2,54 | [0,01] | 8,40 | 0,26 | 0,45 | [0,2] | [0,04] | [0,04] | rem. |
| 2285 | 0,21 | 0,44 | 0,11 | 2,04 | [0,009] | 9,32 | 0,09 | 0,066 | [0,6] | [0,15] | [0,07] | rem. |

Set А240

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Cu | Mg | Ni | Mn | Fe | Al |
| 2401 | 8,5 | 5,50 | 0,34 | 2,44 | 0,097 | 0,52 | rem. |
| 2402 | 9,4 | 4,07 | 0,56 | 1,66 | 0,46 | 1,24 | rem. |
| 2403 | 11,4 | 3,45 | 0,87 | 1,21 | 1,26 | 0,45 | rem. |
| 2404 | 12,2 | 2,46 | 1,37 | 0,85 | 0,58 | 1,08 | rem. |
| 2405 | 10,5 | 1,50 | 2,29 | 0,69 | 0,25 | 0,44 | rem. |

Set А241

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Zn | Mn | Fe | Pb | Si | Mg | Al |
| 2411 | 2,70 | 3,91 | 0,58 | 1,74 | 1,71 | 0,79 | 0,78 | rem. |
| 2412 | 1,68 | 4,46 | 0,30 | 1,19 | 1,30 | 1,05 | 0,52 | rem. |
| 2413 | 1,07 | 5,4 | 0,13 | 0,30 | 0,72 | 1,36 | 0,42 | rem. |
| 2414 | 0,74 | 5,78 | 0,075 | 0,33 | 0,48 | 1,81 | 0,16 | rem. |
| 2415 | 1,30 | 4,97 | 0,15 | 0,63 | 1,16 | 1,18 | 0,39 | rem. |

Set А258

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Mg | Mn | Si | Sn | Pb | Fe | Zn | Sb | Ti | Te | Al |
| 2581 | 0,41 | 0,62 | 0,057 | 7,3 | 0,034 | 0,149 | 1,05 | 0,31 | 4,20 | 0,071 | 0,084 | rem. |
| 2582 | 1,36 | 0,41 | 0,20 | 7,8 | 0,061 | 0,047 | [1,0] | 0,32 | 2,95 | 0,24 | [0,08] | rem. |
| 2583 | 1,04 | 0,33 | 0,104 | 9,5 | 0,107 | 0,060 | 0,50 | 0,13 | 1,64 | 0,14 | 0,020 | rem. |
| 2584 | 0,70 | [0,17] | 0,31 | 10,2 | 0,14 | [0,082] | 0,44 | 0,10 | [1,0] | 0,32 | 0,013 | rem. |
| 2585 | 0,57 | 0,14 | 0,12 | 11,0 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,10 | 0,53 | 0,088 | [0,013] | rem. |

Set А310

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn | Si | Zr | Be | Ti | Cu | Fe | Mg | Zn | Al |
| 3101 | 0,87 | 0,12 | 0,16 | 0,078 | 0,13 | 0,14 | 0,77 | 1,35 | 5,28 | rem. |
| 3102 | 0,41 | 0,68 | 0,056 | 0,065 | 0,39 | 0,10 | 0,43 | 2,10 | 4,68 | rem. |
| 3103 | 0,30 | 0,30 | 0,088 | 0,052 | 0,28 | 0,49 | 0,62 | 2,72 | 4,13 | rem. |
| 3104 | 0,12 | 0,30 | 0,042 | [0,15] | 0,18 | 0,28 | 0,56 | 4,05 | 3,00 | rem. |
| 3105 | 0,11 | 0,40 | 0,30 | 0,18 | 0,078 | 0,40 | 0,17 | 0,95 | 2,46 | rem. |

Set А314

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe | Si | Cu | Zn | Ti | Mn | Be | Mg | As | Al |
| 3141 | 0,070 | [0,10] | 0,012 | 0,018 | [0,0036] | 0,012 | 0,0014 | 0,017 | [0,0002] | rem. |
| 3142 | 0,082 | [0,11] | 0,015 | 0,023 | 0,0083 | 0,021 | 0,0024 | [0,015] | [0,0004] | rem. |
| 3143 | 0,12 | 0,17 | 0,15 | 0,053 | 0,020 | 0,054 | 0,0026 | 0,021 | [0,0026] | rem. |
| 3144 | 0,23 | 0,18 | 0,12 | 0,046 | 0,028 | 0,058 | 0,0042 | 0,029 | [0,0047] | rem. |
| 3145 | 0,27 | 0,18 | 0,075 | 0,036 | 0,056 | 0,075 | 0,0079 | 0,043 | 0,010 | rem. |
| 3146 | 0,48 | 0,29 | 0,12 | 0,052 | 0,064 | 0,11 | 0,0098 | 0,067 | 0,017 | rem. |
| 3147 | 0,74 | 0,69 | 0,23 | 0,15 | 0,23 | 0,21 | 0,014 | 0,13 | 0,025 | rem. |

Set А317

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Mg | Si | Mn | Fe | Zn | Ni |
| 3171 | 1,19 | 0,19 | 7,94 | 0,77 | 1,79 | 6,72 | [0,31] |
| 3172 | 0,80 | 0,28 | 7,14 | 0,53 | 1,48 | 8,46 | [0,36] |
| 3173 | 0,54 | 0,42 | 6,09 | 0,40 | 1,02 | 10,51 | [0,12] |
| 3174 | 0,36 | 0,17 | 8,43 | 0,25 | 0,90 | 13,02 | - |
| 3175 | [1,6] | [0,049] | 5,64 | 0,18 | 0,52 | 11,68 | [0,12] |

Set А386

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Fe | Mg | Mn | Zn | Ti | Zr | Cu |
| 3861 | 9,45 | 2,03 | 0,15 | 0,80 | 0,57 | 0,15 | 0,023 | (1,06) |
| 3862 | 10,4 | 1,89 | 0,11 | 0,68 | 0,44 | 0,13 | 0,050 | (0,99) |
| 3863 | 12,4 | 1,81 | 0,08 | 0,50 | 0,29 | 0,103 | 0,060 | (0,84) |
| 3864 | 14,3 | 1,76 | 0,057 | 0,39 | 0,21 | 0,082 | 0,15 | (1,00) |
| 3865 | 11,6 | 1,35 | 0,042 | 0,29 | 0,19 | 0,070 | 0,20 | (0,95) |

Set А413

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Sn | Si | Fe | Mn | Zn | Mg | Sb | Ti |
| 4131 | 11,0 | 1,61 | 1,60 | 0,18 | 0,036 | 0,22 | 0,11 | (0,0012) | (0,0050) |
| 4132 | 8,0 | 2,41 | 1,60 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,20 | (0,0021) | (0,0063) |
| 4133 | 7,51 | 3,23 | 0,75 | 1,07 | 0,51 | 0,021 | 0,41 | (0,0031) | (0,011) |
| 4134 | 6,99 | 4,02 | 0,38 | 0,93 | 0,70 | 0,081 | 0,38 | (0,0065) | (0,036) |
| 4135 | 6,76 | 3,89 | 0,20 | 0,63 | 1,03 | 0,042 | 0,10 | (0,0073) | (0,030) |

Set А441 (M219)

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Mg | Mn | Fe | Si | Ni | Zn | Ti | Cr | Zr |
| 4411 (М2191) | 3,57 | 2,50 | 1,40 | 0,17 | 0,07 | 0,11 | 0,26 | 0,12 | 0,028 | 0,08 |
| 4412 (М2192) | 4,00 | 2,05 | 0,67 | 0,31 | 0,37 | 0,14 | 0,50 | 0,029 | 0,009 | 0,013 |
| 4413 (М2193) | 4,47 | 1,59 | 0,56 | 0,43 | 0,61 | 0,07 | 0,34 | 0,07 | 0,022 | 0,043 |
| 4414 (М2194) | 4,93 | 1,11 | 0,35 | 0,70 | 1,02 | 0,048 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,024 |
| 4415 (М2195) | 5,50 | 0,75 | 0,19 | 1,12 | 0,16 | 0,26 | 0,12 | 0,19 | 0,019 | 0,032 |

Set А443

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Mn | Cu | Ti | Zn | Ni | Mg | Fe | Cr | Be | Zr |
| 4431 | 0,11 | 2,22 | 0,45 | 0,13 | 0,31 | 0,15 | 0,048 | 0,24 | 0,11 | 0,0012 | (0,036) |
| 4432 | 0,53 | 1,42 | 0,20 | 0,30 | 0,21 | (0,041) | 0,077 | 0,46 | 0,073 | 0,0014 | 0,021 |
| 4433 | 1,07 | 0,92 | 0,077 | 0,065 | 0,057 | 0,021 | 0,13 | 0,42 | 0,014 | 0,00049 | 0,012 |
| 4434 | 0,74 | 0,65 | 0,30 | 0,087 | 0,11 | 0,050 | 0,32 | 0,76 | 0,022 | 0,0059 | 0,037 |
| 4435 | 0,32 | 0,52 | 0,13 | 0,096 | 0,081 | 0,072 | 0,76 | 1,08 | 0,057 | 0,0051 | 0,055 |

Set А453 (M218)

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Mg | Mn | Fe | Si | Ni | Zn | Ti | Cr | Zr |
| 4531 (М2181) | 2,99 | 2,35 | 0,24 | 1,62 | 0,42 | 0,41 | 0,087 | 0,31 | 0,026 | 0,030 |
| 4532 (М2182) | 3,57 | 1,97 | 0,34 | 1,22 | 0,81 | 0,28 | 0,35 | 0,12 | 0,045 | 0,05 |
| 4533 (М2183) | 4,03 | 1,55 | 0,52 | 0,71 | 0,76 | 0,11 | 0,25 | 0,15 | 0,060 | 0,023 |
| 4534 (М2184) | 4,91 | 1,10 | 0,92 | 0,45 | 1,42 | 0,10 | 0,095 | 0,047 | 0,017 | 0,023 |
| 4535 (М2185) | 5,65 | 0,78 | 1,14 | 0,30 | 0,29 | 0,17 | 0,56 | 0,053 | 0,019 | 0,011 |

Set А455

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Fe | Si | Mg | Mn | Zn | Ti | Zr | Cr |
| 4551 | 1,74 | 1,21 | 1,25 | 0,88 | 0,20 | 0,080 | [0,30] | (0,0070) | 0,0096 |
| 4552 | 2,26 | 0,75 | 0,71 | 0,52 | 0,24 | 0,086 | 0,20 | 0,030 | 0,024 |
| 4553 | 2,59 | 0,45 | 0,45 | 0,36 | 0,30 | 0,15 | 0,11 | 0,012 | 0,030 |
| 4554 | 2,67 | 0,30 | (0,25) | 0,30 | 0,080 | 0,25 | 0,059 | 0,017 | 0,0075 |
| 4555 | 3,43 | 0,20 | 0,32 | 0,15 | 0,057 | 0,046 | 0,030 | 0,047 | 0,010 |

Set А465 (M217)

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe | Si | Cr | Mg | Mn | Zn | Cu | Zr | Ti |
| 4651 (М2171) | 0,40 | 0,37 | 0,47 | 1,80 | 0,06 | 0,62 | 0,18 | [0,02] | [0,1] |
| 4652 (М2172) | 0,32 | 1,67 | 0,020 | 1,21 | 0,08 | 0,08 | 0,20 | [0,05] | [0,3] |
| 4653 (М2173) | 0,68 | 0,89 | 0,21 | 0,90 | 0,35 | 0,31 | 0,36 | [0,04] | [0,15] |
| 4654 (М2174) | 1,11 | 0,55 | 0,08 | 0,60 | 0,64 | 0,10 | 0,56 | [0,02] | [0,5] |
| 4655 (М2175) | 1,58 | 0,26 | 0,044 | 0,37 | 1,12 | 0,05 | 1,05 | [0,02] | [0,1] |

Set А495 (M224)

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Fe | Cu | Zn | Mn | Ni | Mg | Ti | Cr |
| 4951 (М2241) | 0,36 | 1,84 | 1,18 | 0,42 | 0,084 | 0,48 | 2,49 | 0,19 | [0,02] |
| 4952 (М2242) | 0,48 | 0,62 | 2,30 | 0,10 | 0,21 | 1,79 | 1,91 | 0,076 | 0,16 |
| 4953 (М2243) | 0,71 | 1,41 | 1,91 | 0,26 | 0,074 | 0,94 | 1,39 | 0,042 | 0,026 |
| 4954 (М2244) | 1,01 | 0,77 | 2,32 | 0,18 | 0,018 | 1,26 | 1,03 | 0,050 | 0,046 |
| 4955 (М2245) | 1,41 | 1,08 | 2,90 | 0,074 | 0,022 | 0,63 | 0,73 | 0,029 | 0,074 |

Set А509 (M221)

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn | Mg | Zn | Zr | Cr | Fe | Si | Cu | Ti |
| 5091 (М2211) | 1,02 | 0,58 | 3,43 | 0,12 | 0,10 | 0,31 | 0,67 | 0,31 | 0,37 |
| 5092 (М2212) | 0,67 | 0,91 | 3,47 | 0,089 | 0,20 | 0,47 | 1,50 | 0,13 | 0,22 |
| 5093 (М2213) | 0,37 | 1,59 | 2,83 | 0,075 | 0,0009 | 0,67 | 0,94 | 0,63 | 0,10 |
| 5094 (М2214) | 0,25 | 1,68 | 2,54 | 0,21 | 0,035 | 0,77 | 0,59 | 1,95 | 0,022 |
| 5095 (М2215) | 0,11 | 2,43 | 2,51 | 0,066 | 0,0009 | 0,51 | 0,36 | 0,40 | 0,050 |

Set А511 (M193)

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn | Mg | Zn | Zr | Cr | Fe | Si | Cu | Ni | Be |
| 5111 (М1931) | 0,10 | 2,61 | 7,9 | [0,02] | 0,030 | 0,20 | 0,36 | 1,09 | 0,085 | 0,0009 |
| 5112 (М1932) | 0,24 | 2,99 | 5,1 | 0,038 | 0,051 | 0,30 | 0,49 | 1,54 | 0,070 | 0,0005 |
| 5113 (М1933) | 0,41 | 1,57 | [5,3] | 0,060 | 0,091 | 0,84 | 0,28 | 1,78 | 0,11 | 0,0014 |
| 5114 (М1934) | 0,62 | 2,01 | 4,6 | 0,075 | 0,26 | 0,75 | 0,74 | 2,38 | 0,23 | 0,0022 |
| 5115 (М1935) | 0,93 | 1,05 | 3,9 | 0,11 | 0,48 | 1,02 | 1,04 | 3,17 | 0,33 | 0,0030 |