COPPER BASE ALLOYS

Set VSM03 (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm)

| Element. ppm | CRMs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSM03-1 | VSM03-2 | VSM03-3 | VSM03-4 | VSM03-5 | VSM03-6 | VSM03-7 | VSM03-9 | SM03-K |
| Ag | 22.2 | 11.0 | 10.9 | 0.41 | 3.3 | 47.2 | 10.8 | 28.2 | 10.5 |
| Al | - | 1.4 | 2.9 | 1.9 | 8.4 | - | (0.6) | - | - |
| As | 0.55 | 2.2 | 4.4 | 0.14 | 15.8 | 53.2 | 0.96 | 1.45 | 1.51 |
| Bi | 0.089 | 1.62 | 4.2 | 0.73 | 15.9 | 46 | 0.49 | 1.15 | 1.11 |
| Cd | 0.063 | 9.1 | 3.42 | 0.93 | 0.22 | 28 | 0.59 | 0.84 | 0.81 |
| Co | 0.09 | 5.3 | 2.6 | 1.37 | 17.8 | 29.5 | - | 2.3 | 0.71 |
| Cr | 0.25 | 2.9 | 2.1 | 0.38 | 9.2 | 23.5 | 0.11 | 0.94 | 0.60 |
| Fe | 3.7 | 5.3 | 4.7 | 40.2 | 18.4 | 56.5 | 10.9 | 12.1 | 3.6 |
| Mg | - | 0.76 | 1.3 | 1.01 | 6.5 | - | - | 0.82 | - |
| Mn | 9.9 | 5.5 | 3.97 | 7.7 | 15.1 | 43.4 | 3.08 | 0.56 | 3.09 |
| Ni | 0.38 | 15.0 | 3.18 | 0.80 | 29.3 | 102 | 0.36 | 3.15 | 2.63 |
| P | 2.0 | 7.3 | 2.9 | 34.6 | 14.3 | 16.9 | 0.95 | 0.41 | 0.84 |
| Pb | 0.51 | 2.9 | 1.65 | 9.4 | 24.1 | 69 | 0.30 | 4.0 | 1.54 |
| S | 5.3 | 6.8 | 8.8 | - | 12.0 | 27.5 | 3.9 | 11.7 | 6.1 |
| Sb | 2.1 | 7.8 | 3.1 | 0.45 | 25.8 | 52.5 | 0.90 | 3.4 | 2.8 |
| Se | 0.39 | 0.97 | 3.6 | 0.42 | 12.7 | 31.9 | - | 1.00 | 0.78 |
| Si | 11.5 | 13.0 | 3.4 | - | 8.4 | 14.1 | - | 0.77 | 0.91 |
| Sn | 0.52 | 1.39 | 3.9 | 0.64 | 13.3 | 43.2 | 0.29 | 1.43 | 1.09 |
| Te | 0.33 | 1.13 | 3.1 | - | 12.6 | 35 | 0.47 | 1.31 | 0.97 |
| Zn | 1.93 | 1.07 | 3.2 | 9.8 | 19.4 | 55.6 | 0.95 | 0.86 | 1.9 |

Set VSM15 (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm), chips available

| Element, % | CRMs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSM15-1 | VSM15-2 | VSM15-3 | VSM15-4 | VSM15-5 | VSM15-6 | VSM15-7 | VSM15-8 | VSM15-K1 | VSM15-K2 | VSM15-K3 |
| Al | - | - | 0.00070 | (0.00185) | - | 0.00028 | 0.00189 | - | - | - | - |
| Be | - | (0.0005) | - | (0.0003) | - | (0.0002) | - | - | - | - | - |
| Bi | (0.0007) | 0.00162 | 0.00315 | 0.00573 | 0.0103 | 0.0313 | (0.0006) | 0.00099 | 0.00060 | 0.00319 | 0.0112 |
| Fe | 0.308 | 0.00133 | 0.0312 | 0.00400 | 0.0095 | 0.00384 | 0.135 | 0.00138 | 0.00083 | 0.0051 | 0.092 |
| Au | 0.00038 | 0.00208 | (0.00035) | 0.00165 | - | 0.00070 | - | 0.00078 | - | - | (0.0006) |
| Cd | (0.0011) | 0.100 | 0.0065 | 0.0200 | 0.00227 | 0.0345 | 0.00030 | 0.00115 | 0.00053 | 0.00313 | 0.0301 |
| Co | 0.00066 | (0.00011) | 0.00394 | 0.0106 | 0.0196 | 0.00118 | (0.00021) | 0.00095 | 0.00048 | 0.00300 | 0.0100 |
| Si | 0.00141 | 0.0024 | 0.00125 | 0.042 | 0.0090 | 0.0196 | - | (0.0013) | 0.00041 | 0.0023 | 0.0080 |
| Mn | 0.0635 | 0.00067 | 0.092 | 0.0191 | 0.192 | 0.0072 | 0.00209 | 0.00120 | 0.00080 | 0.00438 | 0.0305 |
| As | 0.101 | 0.00067 | 0.0110 | 0.0311 | 0.00271 | (0.0012) | (0.0010) | 0.00104 | 0.00058 | 0.00490 | 0.0308 |
| Ni | 0.00782 | 0.491 | 0.0494 | 0.145 | 0.00518 | 0.0208 | 0.00266 | 0.00100 | 0.00049 | 0.0060 | 0.0603 |
| Sn | 0.00627 | 0.00065 | 0.098 | 0.00174 | 0.0151 | 0.0475 | 0.195 | 0.00099 | 0.00049 | 0.0053 | 0.0558 |
| Pd | 0.00049 | 0.00247 | (0.00044) | 0.00137 | - | 0.00101 | - | - | - | - | (0.0014) |
| Pb | 0.0288 | 0.00164 | 0.00379 | 0.490 | 0.122 | 0.0043 | 0.0122 | 0.00081 | 0.00040 | 0.0080 | 0.0299 |
| S | 0.00160 | 0.00117 | 0.0081 | 0.00256 | 0.0042 | 0.00155 | 0.00138 | 0.00111 | 0.00082 | 0.0042 | 0.0101 |
| Se | 0.206 | (0.00050) | 0.0302 | 0.00157 | 0.00099 | 0.0111 | 0.00391 | 0.00114 | 0.00041 | 0.0041 | 0.0380 |
| Ag | 0.00437 | 0.00162 | 0.0113 | 0.0311 | 0.100 | 0.284 | 0.00104 | 0.00113 | 0.00090 | 0.0047 | 0.0297 |
| Sb | 0.00262 | 0.00085 | 0.0536 | 0.0262 | 0.0103 | 0.00345 | 0.296 | 0.00115 | 0.00063 | 0.0049 | 0.0331 |
| Te | 0.00308 | 0.0043 | 0.0292 | (0.0009) | 0.0110 | 0.101 | 0.196 | 0.00104 | 0.00031 | 0.0038 | 0.0304 |
| Ti | (0.0007) | 0.00078 | 0.00042 | (0.0003) | 0.00235 | (0.0002) | - | - | - | - | - |
| P | 0.00104 | 0.00073 | 0.0353 | 0.0103 | 0.00387 | 0.085 | (0.0005) | 0.00077 | 0.00039 | 0.0039 | 0.0286 |
| Cr | (0.00065) | (0.0002) | 0.0092 | 0.00139 | 0.00283 | 0.00049 | (0.0003) | 0.00100 | 0.00050 | 0.00132 | 0.0107 |
| Zn | (0.010) | 0.0105 | 0.0615 | 0.00459 | 0.117 | 0.0093 | 0.00224 | 0.00098 | 0.00051 | 0.0081 | 0.0330 |
| Zr | - | - | (0.0009) | (0.0003) | - | (0.0002) | - | - | - | - | - |

| CRM VSM2 LAST, Only chips | Cu |
| --- | --- |
| % | 99.06 |

Set VSMS2 (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm) LAST, Only chips

| Element. % | CRMs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSMS2-1 | VSMS2-2 | VSMS2-3 | VSMS2-4 | VSMS2-5 | VSMS2-6 | VSMS2-7 | VSMS2-8 | VSMS2-9 |
| Ag | 0.00033 | 0.00060 | 0.00165 | 0.00235 | 0.0104 | 0.075 | 0.120 | 0.41 | 0.31 |

Set VSMB (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm)

| Element. % | CRMs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МB-1 | МB-2 | МB-3 | МB-4 | МB-5 | МB-6 | МB-7 | МB-8 | МB-9 |
| Ag | 0.0009 | 0.0018 | 0.0044 | 0.012 | 0.026 | 0.0110 | 0.120 | 0.200 | 0.0004 |
| Au | 0.00014 | 0.00032 | 0.0009 | 0.0028 | 0.0072 | 0.014 | 0.025 | 0.050 | (0.00004) |
| Pt | 0.00014 | 0.00036 | 0.00100 | 0.0030 | 0.0076 | 0.014 | 0.025 | 0.050 | (0.00004) |
| Pd | 0.00013 | 0.00040 | 0.00100 | 0.0030 | 0.0073 | 0.014 | 0.025 | 0.049 | (0.00008) |
| Rh | 0.00009 | 0.00033 | 0.00096 | 0.0030 | 0.0076 | 0.0145 | 0.025 | 0.00003 | - |
| Ir | 0.00010 | 0.00035 | 0.00098 | 0.0030 | 0.0073 | 0.015 | 0.025 | - | - |
| Ru | 0.00011 | 0.00050 | 0.0013 | 0.0039 | 0.0076 | 0.020 | 0.00004 | - | - |
| Os | - | - | 0.00010 | 0.00030 | 0.0008 | 0.0014 | 0.0025 | (0.005) | - |

Set VSMBCH (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm), LAST MBCH-1, MBCH-8 N/A

| Element. % | CRMs |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МBCH-1 | МBCH-2 | МBCH-3 | МBCH-4 | МBCH-5 | МBCH-6 | МBCH-7 | МBCH-8 N/A |
| Ag | 0.00094 | 0.00194 | 0.0049 | 0.0122 | 0.070 | 0.124 | 0.198 | 0.0247 |
| Au | 0.00009 | 0.00026 | 0.00066 | 0.00220 | 0.00520 | 0.0098 | 0.0154 | 0.00052 |
| Pt | 0.00011 | 0.00043 | 0.00060 | 0.00140 | 0.00265 | 0.0049 | 0.00760 | 0.00019 |
| Pd | 0.00013 | 0.00025 | 0.00076 | 0.00201 | 0.00481 | 0.0101 | 0.0152 | 0.00007 |
| Rh | 0.00010 | 0.00027 | 0.00060 | 0.00137 | 0.00292 | 0.00503 | 0.0076 | 0.00005 |
| Ir | 0.00010 | 0.00028 | 0.00055 | 0.00130 | 0.00260 | 0.00500 | 0.0076 | (0.00007) |
| Ru | 0.00010 | 0.00190 | 0.00102 | 0.00140 | 0.00032 | 0.00382 | 0.0050 | 0.00008 |
| Os | - | - | - | (0.0012) | (0.0004) | - | (0.0016) | - |
| Ni | 0.18÷0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 0.16÷0.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb | 0.03÷0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 0.03÷0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Se | 0.02÷0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sn | 0.015÷0.040 |  |  |  |  |  |  |  |
| Te | 0.009÷0.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 0.015÷0.022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe | 0.007÷0.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 0.008÷0.02 |  |  |  |  |  |  |  |

Set VSMK (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm)

| Element, % | CRMs |  |
| --- | --- | --- |
|  | VSMK-1 | VSMK-3 |
| Ag | 0,00080 | 0,0301 |
| As | 0,00050 | 0,0259 |
| Bi | 0,00045 | 0,0090 |
| Cd | 0,00035 | 0,0239 |
| Co | 0,00022 | 0,00301 |
| Cr | 0,000107 | 0,0078 |
| Fe | 0,00043 | 0,041 |
| Mn | 0,00056 | 0,0343 |
| Ni | 0,000205 | 0,051 |
| P | 0,00047 | 0,0309 |
| Pb | 0,00048 | 0,059 |
| S | 0,00073 | 0,0107 |
| Sb | 0,00053 | 0,037 |
| Se | 0,00047 | 0,0247 |
| Si | 0,00046 | 0,0113 |
| Sn | 0,00045 | 0,0432 |
| Te | 0,0005 | 0,0276 |
| Zn | 0,00037 | 0,0258 |

Set М32 (Rods Ø 8 mm, L = 125 mm)

| СRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn | Pb | Fe | Zn | Ni | Sb | Bi | As | P | Ag | Cd | Al | Cr |
| 3207 | 0,0032 | 0,0093 | 0,0047 | 0,0087 | 0,0060 | 0,0053 | 0,00046 | 0,0043 | (0,0033) | (0,0075) | [0,00095] | [0,060] | [0,0001] |
| 3208 | 0,0037 | 0,0060 | 0,0033 | 0,0055 | 0,0045 | 0,0035 | 0,0022 | 0,0050 | (0,0021) | (0,0053) | [0,00073] | [0,063] | [0,0015] |
| 3209 | 0,0025 | 0,0041 | 0,0029 | 0,0039 | 0,0033 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0036 | (0,0017) | (0,0039) | [0,0005] | [0,034] | [0,0005] |
| 3210 | 0,0015 | 0,0027 | 0,00206 | (0,0026) | 0,0024 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0019 | (0,0011) | (0,0027) | - | [0,01] | [0,0001] |
| 3211 | 0,0010 | 0,0021 | 0,0020 | (0,0020) | 0,0020 | 0,0013 | 0,0008 | 0,00129 | (0,0009) | (0,0021) | [0,00018] | - | [0,0001] |
| 3212 | (0,0008) | (0,0015) | (0,0020) | (0,0016) | 0,0015 | (0,0009) | (0,00058) | 0,00103 | (0,0008) | (0,0018) | - | - | [0,0001] |

Set М94(Rods Ø 7 ÷ 8 mm, L = 125 mm)

| СRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Pb | Zn | Fe | Sn | Sb | Cd | Bi | As | Ag | Si | Mn | P | Cr | Al | Mg | Cu |
| 945 | 0,0092 | 0,0057 | 0,011 | 0,022 | 0,010 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0046 | (0,0016) | 0,0060 | [0,0006] | [0,001] | [0,003] | [0,0005] | [0,0007] | <0,0001 | rem. |
| 946 | 0,013 | 0,0087 | 0,015 | 0,023 | 0,014 | 0,009 | 0,0063 | 0,0066 | (0,0023) | 0,0079 | [0,0006] | [0,001] | [0,002] | [0,0008] | [0,0005] | <0,0001 | rem. |
| 947 | 0,023 | 0,018 | 0,014 | 0,021 | 0,021 | 0,016 | 0,010 | 0,0110 | (0,006) | 0,011 | (0,0013) | <0,001 | [0,002] | [0,0004] | [0,0008] | [0,0005] | rem. |
| 948 | 0,035 | 0,028 | 0,018 | 0,024 | 0,027 | 0,029 | 0,014 | 0,015 | 0,011 | (0,018) | [0,0009] | <0,001 | [0,003] | [0,0006] | [0,0006] | [0,001] | rem. |
| 949 | 0,060 | 0,046 | 0,021 | 0,037 | 0,046 | 0,049 | 0,025 | 0,022 | 0,022 | 0,014 | (0,0010) | (0,0013) | [0,004] | [0,0006] | [0,0007] | [0,002] | rem. |
| 9410 | 0,09 | 0,081 | 0,023 | 0,067 | 0,076 | 0,081 | 0,044 | 0,036 | 0,039 | 0,009 | (0,0033) | (0,0083) | [0,009] | [0,003] | [0,02] | [0,005] | rem. |

Set М139 (Rectangular parallelepipeds, bottom base = 40х40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | Sb | P | Cd | Zn | Sn | Cu |
| 1391 | 0,033 | 1,35 | 6,35 | [0,3] | 0,0095 | 0,38 | (91,65) |
| 1392 | 0,020 | 1,48 | 7,22 | 0,076 | 0,034 | 0,11 | (90,94) |
| 1393 | 0,10 | 1,99 | 6,50 | 0,27 | 0,17 | 0,19 | (90,57) |
| 1394 | 0,063 | 2,48 | 7,14 | 0,038 | 0,024 | 0,22 | (90,05) |
| 1395 | 0,29 | 3,26 | 4,70 | 0,035 | 0,13 | (0,15) | (91,35) |

Set М165 (А442)

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn | Ni | Sb | Fe | As | Bi | Pb | Ag | P | Cd | Mn | Si | Zn | Cr |
| 4421 (М1651) | 0,10 | 0,096 | 0,10 | 0,09 | 0,062 | 0,048 | 0,10 | 0,0019 | 0,040 | 0,025 | [0,007] | [0,01] | [0,12] | [0,006] |
| 4421 (М1652) | 0,21 | 0,13 | 0,20 | 0,14 | 0,066 | 0,054 | 0,21 | [0,008] | 0,058 | 0,044 | 0,010 | [0,007] | [0,03] | [0,007] |
| 4421 (М1653) | 0,43 | 0,72 | 0,45 | 0,40 | 0,19 | 0,012 | 0,40 | 0,0033 | 0,13 | 0,054 | 0,072 | [0,07] | [0,05] | [0,06] |
| 4421 (М1654) | 0,30 | 1,11 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,009 | 0,66 | 0,0025 | [0,08] | [0,02] | 0,044 | [0,10] | [0,05] | [0,07] |
| 4421 (М1655) | [0,1] | 1,68 | 0,81 | [0,01] | [0,01] | [0,01] | [0,2] | 0,0098 | [0,005] | 0,0053 | [0,001] | [0,002] | [0,04] | <0,001 |

Set A11

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | P | Sb |
| 111 | 91,6 | 5,3 | 3,3 |
| 112 | 91,6 | 6,0 | 2,7 |
| 113 | 91,5 | 6,10 | 2,30 |
| 114 | 91,6 | 6,88 | 1,78 |

Copper-Zinc alloys (brasses)

Set VSB2 (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm)

| Element. % | CRMs |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSB2-1 | VSB2-2 | VSB2-3 | VSB2-4 | VSB2-5 | VSB2-6 |
| Al | 0.0119 | (0.0024) | 0.0015 | (0.0019) | (0.0023) | 0.061 |
| Bi | 0.0110 | 0.0068 | 0.0034 | 0.0022 | 0.0011 | (0.0006) |
| Fe | 0.111 | 0.0342 | 0.0060 | (0.008) | (0.006) | 0.205 |
| Si | 0.0435 | (0.0013) | (0.0018) | 0.0012 | 0.0023 | 0.0136 |
| Mg | 0.0012 | 0.00011 | (0.0002) | 0.00029 | - | 0.0078 |
| As | (0.0015) | 0.0028 | 0.0041 | 0.0379 | 0.0762 | 0.0140 |
| Ni | 1.032 | 0.522 | 0.115 | 0.0594 | 0.0156 | 0.0276 |
| Sn | 11.99 | 9.11 | 7.16 | 5.284 | 3.066 | 1.095 |
| Pb | 0.622 | 0.324 | 0.120 | 0.0522 | 0.0149 | 0.0381 |
| S | (0.0028) | 0.0168 | (0.0083) | 0.0079 | (0.0023) | 0.0011 |
| Sb | 0.288 | 0.109 | 0.0366 | 0.0128 | 0.0031 | 0.0016 |
| P | 1.39 | 0.68 | 0.0173 | 0.0614 | (0.0003) | 0.167 |
| Zn | 0.240 | 0.329 | (0.0495) | 0.0482 | 0.0271 | 0.0698 |
| Cu | 83.96 | 88.52 | 92.46 | 94.10 | 96.64 | 98.20 |

Set VSB3 (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm)

| Element. % | CRMs |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSB3-1 | VSB3-2 | VSB3-3 | VSB3-4 | VSB3-5 | VSB3-6 |
| Al | (7.45) | 7.64 | 8.48 | 9.40 | 11.98 | 10.83 |
| Bi | 0.00049 | 0.0011 | 0.0030 | 0.0064 | (0.0003) | - |
| Fe | 1.59 | 2.28 | 3.18 | 4.53 | 4.13 | 8.08 |
| Si | 0.124 | 0.144 | 0.372 | 0.234 | 0.097 | (0.119) |
| Mn | 0.103 | 2.77 | 1.75 | 0.82 | 0.364 | 0.201 |
| As | 0.0020 | 0.110 | 0.057 | 0.040 | 0.0116 | 0.0053 |
| Ni | 0.057 | 0.998 | 1.49 | 0.57 | 0.150 | 0.327 |
| Sn | (0.001) | (0.018) | 0.100 | 0.284 | 0.053 | 0.012 |
| Pb | 0.0030 | 0.178 | (0.35) | 0.522 | 0.055 | 0.0098 |
| S | 0.0018 | 0.0030 | - | (0.017) | 0.0029 | 0.014 |
| Sb | 0.0046 | 0.0378 | (0.005) | 0.109 | 0.0112 | 0.0028 |
| P | 0.022 | 0.049 | 0.093 | 0.180 | 0.0106 | 0.0059 |
| Zn | 0.128 | 1.52 | 1.14 | 0.53 | 0.33 | 0.068 |
| Cu | 90.54 | 84.08 | (82.3) | 82.42 | (82.71) | 80.16 |

Set VSB4 (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm)

| Element. % | CRMs |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSB4-1 | VSB4-2 | VSB4-3 | VSB4-4 | VSB4-5 | VSB4-6 | VSB4-7 |
| Al | (0.0026) | (0.004) | 0.0028 | (0.0027) | 0.0604 | (0.0030) | 0.0107 |
| Bi | (0.0078) | 0.0037 | 0.0250 | 0.0031 | (0.0006) | 0.0070 | 0.0179 |
| Fe | 0.0184 | (0.042) | 0.0390 | 0.135 | 0.684 | 0.139 | 0.095 |
| Si | 0.0009 | (0.0015) | (0.0028) | 0.0046 | 0.103 | - | 0.0504 |
| Mg | 0.0029 | 0.0024 | - | 0.0090 | 0.0138 | 0.00020 | - |
| Mn | 0.00054 | 0.0406 | 0.00072 | 0.0172 | 0.0491 | (0.0004) | 0.0023 |
| As | 0.0079 | 0.149 | 0.284 | 0.070 | 0.0419 | 0.0104 | 0.0012 |
| Ni | 2.16 | 0.480 | 0.0208 | 0.0805 | 1.08 | 0.0223 | 0.0070 |
| Sn | 2.09 | 4.94 | 4.20 | 3.10 | 5.99 | 6.84 | 8.07 |
| Pb | 1.07 | 5.17 | 3.42 | 4.27 | 2.12 | (6.04) | (5.14) |
| S | 0.0320 | 0.0030 | 0.0374 | (0.0094) | (0.0031) | 0.0071 | - |
| Sb | 0.56 | 0.0200 | 0.127 | (0.061) | 0.055 | 0.0119 | - |
| P | 0.0080 | 0.115 | 0.0052 | - | 0.0066 | (0.0040) | 0.0034 |
| Zn | (9.55) | 8.37 | 5.26 | 4. 29 | (12.57) | 2.67 | 3.98 |
| Cu | (84.39) | 80.30 | 86.67 | 87.84 | 77.36 | 84.30 | 82.47 |

Set VSL3 (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm)

| Element. % | CRMs |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSL3-1 | VSL3-2 | VSL3-3 | VSL3-4 | VSL3-5 | VSL3-6 |
| Al | 0,0046 | (0,0030) | 0,0534 | 0,0063 | 0,088 | 0,185 |
| Bi | 0,00176 | 0,00151 | 0,00569 | 0,00205 | 0,0116 | 0,00197 |
| Fe | 0,0082 | 0,0266 | 0,0580 | 0,115 | 0,227 | 0,72 |
| Si | - | (0,00138) | 0,0157 | 0,00612 | 0,0493 | 0,142 |
| Mn | 0,049 | 0,0128 | 0,0476 | 0,0300 | 0,185 | 0,270 |
| As | 0,00197 | 0,00307 | 0,0106 | 0,0237 | 0,061 | 0,0124 |
| Ni | 0,0125 | 0,0044 | 0,103 | 0,348 | 0,693 | 0,0648 |
| Sn | 0,0053 | 0,0146 | 0,0404 | 0,115 | 0,310 | 1,73 |
| Pb | 0,0064 | 0,0192 | 0,0606 | 0,266 | 0,73 | 0,140 |
| S | 0,00109 | 0,00224 | 0,00158 | 0,00177 | 0,00134 | - |
| Sb | 0,0019 | 0,0019 | 0,0114 | 0,0298 | 0,111 | 0,057 |
| P | 0,00160 | 0,0038 | 0,0131 | 0,0241 | 0,0432 | 0,0058 |
| Zn | 25,95 | (32,1) | 32,6 | 30,53 | 33,2 | 30,7 |
| Cu | 74,0 | (67,6) | 66,9 | 68,4 | 64,2 | 66,0 |

Set VSLS1 (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm)

| Element. % | CRMs |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSLS1-1 | VSLS1-2 | VSLS1-3 | VSLS1-4 | VSLS1-5 | VSLS1-6 |
| Al | 0.0060 | 0.0570 | 0.0223 | 0.84 | 0.362 | 0.123 |
| As | 0.00074 | 0.098 | 0.0340 | 0.0056 | 0.0306 | 0.0181 |
| Bi | 0.00116 | 0.0043 | 0.0069 | 0.0184 | 0.0074 | 0.0058 |
| Fe | 0.0073 | 0.0316 | 0.135 | 0.409 | 0.099 | 0.66 |
| Si | 0.0035 | 0.0092 | 0.0382 | 0.0979 | 0.246 | 0.0642 |
| Mn | 0.0042 | 0.0092 | 0.073 | 0.132 | 0.447 | 0.082 |
| Ni | 0.0061 | 0.0906 | 0.111 | 0.0167 | 0.608 | 1.021 |
| Sn | 0.0058 | 0.0417 | 0.528 | 0.0208 | 0.170 | 1.05 |
| Pb | 0.401 | 4.50 | 1.48 | 2.01 | 3.10 | 1.10 |
| Sb | 0.0011 | 0.0061 | 0.0228 | 0.0145 | 0.0505 | 0.052 |
| P | 0.0032 | 0.0086 | 0.0226 | 0.049 | 0.0138 | 0.0147 |
| Cu | 69.02 | 59.43 | 64.75 | (66.4) | (59.3) | (65.5) |
| Zn | (30.5) | (35.6) | (32.7) | (30.0) | (35.5) | (30.4) |
| S | (0.0008) | (0.0011) | (0.0011) | - | - | (0.0036) |

Set VSLT1 (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm)

| Element. % | CRMs |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSLT1-1 | VSLT1-2 | VSLT1-3 | VSLT1-4 | VSLT1-5 | VSLT1-6 |
| Al | 0.0075 | 0.0156 | 0.0334 | 0.131 | 0.265 | 0.0730 |
| Be | 0.00031 | 0.00239 | (0.00025) | (0.0027) | 0.0114 | 0.0079 |
| Fe | 0.0115 | 0.0228 | 0.0559 | 0.302 | 0.105 | 0.207 |
| Si | 0.273 | 0.106 | 0.0034 | 0.0459 | 0.0097 | 0.224 |
| Mn | 0.0125 | 0.0494 | 0.297 | 0.101 | 0.0245 | 0.209 |
| Ni | 0.102 | 0.476 | 0.199 | 0.0277 | 0.0103 | 0.333 |
| Sn | 0.293 | 0.0207 | 0.0175 | 0.100 | 0.0130 | 0.192 |
| Pb | 0.0345 | 0.106 | 0.0136 | 0.192 | 0.094 | 0.310 |
| S | 0.0050 | 0.0008 | 0.055 | 0.0038 | 0.0126 | 0.043 |
| Sb | 0.0049 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0106 | 0.0204 | 0.0064 |
| P | 0.0053 | 0.0092 | 0.0039 | 0.0179 | 0.0414 | 0.0218 |
| Cu | 91.96 | 93.60 | 95.10 | 94.84 | 97.80 | 95.85 |
| Zn | (7.24) | (5.58) | (4.15) | (4.21) | (1.60) | (2.55) |

BRONZES

Set М11 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm) SOLD OUT

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Fe | Mn | Ni | Si | Sn | Sb | Pb | Zn | Cu | P |
| 111 N/A | 8,39 | 4,59 | 1,80 | 0,82 | 0,076 | 0,202 | 0,0016 | 0,053 | 0,30 | [83,8] | [0,029] |
| 112 N/A | 9,22 | 1,38 | 0,44 | 1,06 | 0,089 | 0,044 | 0,0050 | 0,037 | 0,48 | [87,4] | [0,017] |
| 113 N/A | 10,13 | 2,77 | 0,92 | 0,21 | 0,169 | 0,084 | 0,0032 | 0,014 | 0,97 | [84,9] | [0,010] |
| 114 N/A | 11,07 | 2,11 | 1,40 | 0,31 | 0,136 | 0,078 | 0,0013 | 0,024 | 0,81 | [84,0] | [0,011] |
| 115 N/A | 10,49 | 3,63 | 2,28 | 0,52 | 0,247 | 0,114 | 0,0019 | [0,03] | 0,21 | [82,3] | [0,017] |

Set М14 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Sn | Zn | Ni | Fe | P | Pb | Bi | Si | Sb |
| 141 | 93,84 | 5,27 | [0,32] | 0,25 | 0,033 | 0,18 | 0,025 | 0,0027 | [0,001] | [0,0005] |
| 142 | 97,80 | 1,93 | 0,067 | [0,04] | 0,014 | [0,07] | 0,0028 | [0,0007] | [0,002] | [0,0004] |
| 143 | 95,81 | 3,26 | 0,26 | 0,13 | 0,031 | 0,31 | 0,029 | 0,0041 | [0,002] | [0,003] |
| 144 | 95,63 | 3,83 | [0,17] | 0,036 | 0,040 | 0,19 | 0,015 | 0,0026 | [0,003] | [0,003] |
| 145 | 95,03 | 4,72 | 0,10 | 0,039 | 0,022 | 0,088 | 0,018 | 0,0019 | [0,002] | [0,003] |

Set М19 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe | Ni | Zn | Pb | Mn | Sn | Si | Cu | Al | Sb | P |
| 191 | 0,42 | 4,05 | 0,115 | 0,070 | 0,213 | 0,079 | 0,318 | (94,56) | [0,015] | [0,001] | [0,004] |
| 192 | 0,166 | 2,54 | 0,062 | 0,21 | 0,137 | 0,054 | 1,36 | (95,34) | [0,015] | [0,001] | [0,01] |
| 193 | 0,056 | 3,41 | 0,16 | 0,094 | 0,075 | 0,155 | 0,66 | (95,33) | [0,03] | [0,005] | [0,007] |
| 194 | 0,22 | 2,09 | 0,24 | 0,24 | 0,47 | 0,20 | 1,12 | (95,25) | [0,02] | [0,004] | [0,015] |
| 195 | 0,46 | 3,37 | 0,198 | 0,137 | 0,347 | 0,104 | 0,48 | (94,88) | [0,025] | [0,003] | [0,01] |

Set М24 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | Sn | Fe | Sb | Bi | Zn | Cu | Al | Si | P |
| 241 | 0,050 | 4,49 | 0,066 | 0,0023 | 0,0019 | 4,27 | (91,0) | [0,005] | [0,005] | [0,02] |
| 242 | 0,031 | 4,40 | 0,050 | 0,0053 | 0,0037 | 3,53 | (91,8) | [0,004] | [0,004] | [0,03] |
| 243 | 0,022 | 2,79 | 0,028 | 0,0042 | 0,0047 | 2,07 | (95,0) | [0,003] | [0,003] | [0,04] |
| 244 | 0,015 | 3,31 | 0,021 | 0,0032 | 0,0026 | 2,61 | (93,9) | [0,002] | [0,002] | [0,02] |
| 245 | 0,011 | 3,66 | 0,015 | 0,0014 | 0,0011 | 3,05 | (93,2) | [0,001] | [0,0008] | [0,003] |

Set М33 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm). Incomplete set.

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Mn | Ni | Fe | Pb | Sn | Cu |
| 331 | 10,0 | 0,26 | 0,31 | 0,26 | 0,021 | 0,053 | (89,0) |
| 332 | 6,1 | 0,42 | 6,6 | 0,27 | 0,048 | 0,21 | (86,6) |
| 333 N/A | [10,2] | 0,46 | [6,4] | 5,8 | 0,19 | 0,026 | (76,8) |
| 334 | 11,1 | 1,96 | 3,9 | 1,11 | 0,19 | 0,22 | (81,4) |
| 335 | 3,9 | 1,56 | 0,36 | 0,91 | 0,144 | [0,02] | (92,8) |
| 336 | 11,5 | 1,42 | 0,32 | 4,7 | 0,022 | 0,16 | (82,0) |
| 337 | 6,4 | 0,93 | 1,56 | 2,28 | 0,097 | 0,056 | (88,2) |
| 338 N/A | [8,7] | 0,124 | - | 0,38 | 0,94 | 0,12 | (89,4) |

Set М34 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn | Zn | Fe | Ni | Sb | Cu | Pb | Si | Al |
| 341 | 5,66 | 2,71 | 0,094 | 0,74 | 0,50 | 85,35 | 5,0 | [0,024] | [0,0026] |
| 342 | 6,39 | 3,26 | 0,15 | 0,91 | 0,29 | 84,65 | 4,09 | [0,026] | [0,0052] |
| 343 | 7,22 | 3,81 | 0,20 | 1,30 | 0,21 | 83,90 | 3,25 | [0,018] | [0,0074] |
| 344 | 8,17 | 4,83 | 0,21 | 1,88 | 0,12 | 82,50 | 2,16 | [0,0082] | [0,012] |
| 345 | 9,3 | 5,59 | 0,55 | 2,41 | 0,074 | 80,77 | 1,24 | [0,0072] | [0,0092] |

Set М54 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Co | Cr | Si | Fe | Ni | Pb | Zn | Cu | Sn |
| 541 | 1,59 | 0,41 | 0,83 | 0,12 | 0,19 | 0,077 | 0,074 | (96,42) | [0,016] |
| 542 | 1,49 | 0,40 | 0,68 | 0,11 | 0,14 | 0,050 | 0,056 | (96,81) | [0,012] |
| 543 | 1,12 | 0,32 | 0,51 | 0,083 | 0,10 | 0,037 | 0,045 | (97,62) | [0,009] |
| 544 | [1,90] | [0,77] | 1,01 | 0,15 | 0,28 | 0,15 | 0,093 | (95,30) | [0,034] |
| 545 | 1,43 | 0,66 | 0,80 | 0,12 | 0,31 | 0,26 | 0,081 | (96,02) | [0,053] |

Set М72 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn | Fe | Ni | Pb | Zn | Si | Sn | Cu | P | Sb |
| 721 | 1,93 | 0,167 | 0,41 | 0,011 | 0,39 | 2,38 | 0,105 | (94,47) | (0,052) | [0,0009] |
| 722 | 1,47 | 0,24 | 0,31 | 0,020 | 0,47 | 3,09 | 0,20 | (94,02) | (0,042) | [0,0013] |
| 723 | 1,00 | 0,30 | 0,30 | 0,026 | 0,66 | 3,26 | 0,51 | (93,68) | (0,031) | [0,002] |
| 724 | 0,69 | 0,52 | 0,155 | 0,038 | 0,56 | 3,63 | 0,30 | (93,75) | (0,084) | [0,003] |
| 725 | 0,44 | 0,40 | 0,070 | [0,045] | 0,89 | 2,46 | 0,40 | (95,02) | (0,063) | [0,004] |

Set М75 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn | Fe | Ni | Al | Pb | P | Zn | Si | Sn | Cu | Sb | As |
| 751 | 1,35 | 1,50 | 0,23 | 12,35 | [0,0015] | 0,12 | [0,088] | [0,056] | 0,38 | (83,70) | [0,0035] | <0,001 |
| 752 | 1,55 | 0,87 | 0,33 | 10,68 | 0,018 | 0,057 | 0,65 | 0,11 | 0,20 | (85,36) | [0,0074] | <0,001 |
| 753 | 1,64 | 0,44 | 0,56 | 9,31 | 0,050 | 0,027 | 0,98 | 0,13 | 0,098 | (86,51) | [0,0026] | <0,001 |
| 754 | 2,20 | 0,27 | 1,08 | 7,96 | 0,10 | 0,015 | 1,50 | 0,21 | 0,076 | (86,70) | [0,0017] | <0,001 |
| 755 | 2,48 | 0,17 | 1,61 | 7,14 | 0,31 | 0,0091 | 1,85 | 0,37 | 0,038 | (86,03) | [0,0014] | <0,001 |

Set М79 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Sn | Zn | Cr | Si | Co | Fe | Cu | Pb | As |
| 791 | 3,03 | 0,016 | 0,23 | 0,27 | 0,29 | 0,73 | 0,085 | (95,12) | (0,0038) | [0,004] |
| 792 | 2,75 | 0,022 | 0,13 | 0,34 | 0,40 | 0,21 | 0,10 | (95,90) | (0,0040) | [0,006] |
| 793 | 2,43 | 0,032 | 0,071 | 0,42 | 0,56 | 0,30 | 0,11 | (95,99) | (0,0044) | [0,008] |
| 794 | 2,01 | 0,051 | 0,051 | 0,55 | 0,76 | 0,50 | 0,13 | (95,75) | (0,0069) | [0,01] |
| 795 | 1,57 | 0,076 | [0,026] | 0,72 | 0,94 | [0,086] | 0,18 | (95,90) | (0,0092) | [0,013] |

##### Set М81 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn | Zn | Pb | Ni | Sb | Fe | Mn | P | Cu | Si | Al | Mg |
| 811 | 2,03 | 5,62 | 6,3 | 0,24 | 0,86 | 0,124 | 0,047 | 0,047 | 84,47 | [0,026] | [0,003] | <0,001 |
| 812 | [2,8] | 6,58 | 5,30 | 0,48 | 0,70 | 0,086 | 0,045 | 0,068 | 83,88 | [0,018] | [0,006] | <0,002 |
| 813 | 3,35 | 7,90 | [4,4] | 1,00 | 0,48 | 0,23 | [0,13] | 0,11 | [82,53] | [0,013] | [0,01] | <0,006 |
| 814 | 3,76 | 9,2 | 3,43 | 1,58 | 0,32 | [0,43] | 0,22 | 0,20 | 80,91 | [0,011] | [0,016] | <0,01 |
| 815 | 4,48 | 10,0 | 2,48 | 2,45 | 0,16 | 0,79 | 0,40 | 0,31 | 78,88 | [0,029] | [0,004] | <0,003 |

Set М83 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn | Mn | Sb | Zn | Fe | Al | Si | Cu | Pb | Ni |
| 831 | 2,98 | [0,49] | 0,13 | 6,15 | [0,81] | 0,051 | 0,105 | (65,94) | [21,0] | [1,31] |
| 832 | 3,62 | 0,32 | 0,31 | [5,18] | 0,56 | 0,024 | 0,061 | (70,57) | [17,9] | [0,63] |
| 833 | 4,29 | 0,16 | 0,52 | 3,90 | 0,38 | 0,013 | 0,043 | (73,24) | [16,9] | [0,34] |
| 834 | 4,74 | 0,065 | 0,72 | 2,62 | 0,20 | [0,0061] | 0,026 | (76,78) | [14,7] | [0,088] |
| 835 | 5,24 | 0,024 | 1,00 | 1,34 | 0,092 | [0,003] | [0,0055] | (80,47) | [11,9] | [0,043] |

Set М84 (rectangular parallelepiped, bottom base = 40х40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Fe | Zn | Sb | Sn | Mn | Ni | P | Pb | Si | Al |
| 841 | 83,16 | 0,163 | 7,1 | 1,00 | 1,60 | 0,027 | 0,47 | 0,044 | [6,0] | [0,01] | [0,002] |
| 842 | 80,73 | 0,27 | 9,4 | 0,80 | 2,21 | 0,050 | 0,84 | 0,075 | [5,0] | [0,02] | [0,002] |
| 843 | 78,83 | 0,40 | 11,9 | 0,51 | 2,82 | 0,105 | 1,28 | 0,098 | [4,1] | [0,02] | [0,002] |
| 844 | 76,68 | 0,59 | 13,5 | 0,30 | 3,37 | 0,27 | 1,68 | 0,20 | [3,3] | [0,01] | [0,008] |
| 845 | 74,81 | 0,81 | 15,1 | 0,096 | 3,85 | 0,49 | 1,93 | 0,36 | [2,3] | [0,02] | [0,002] |

Set М87 (Rectangular parallelepipeds, bottom base 40х40 mm, h = 25 mm) Incomplete set

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn | Pb | Sb | Fe | Zn | P | Ni | Cu | Si | Al | Bi |
| 871 N/A | 6,3 | 12,5 | 0,80 | 0,062 | 1,17 | 0,55 | 0,81 | (77,73) | [0,045] | [0,0029] | [0,025] |
| 872 N/A | 7,3 | 10,6 | 0,50 | 0,100 | 0,71 | 0,30 | 0,50 | (79,70) | [0,025] | [0,0034] | [0,031] |
| 873 | 8,3 | 9,0 | 0,34 | 0,209 | 0,38 | 0,20 | 0,31 | (81,08) | [0,011] | [0,0049] | [0,039] |
| 874 | 9,4 | 7,3 | 0,27 | 0,35 | 0,26 | 0,088 | 0,21 | (81,89) | [0,0017] | [0,0084] | [0,041] |
| 875 | 10,5 | 5,4 | [0,12] | 0,60 | [0,14] | [0,059] | 0,110 | (82,97) | [0,0021] | [0,021] | [0,062] |

Set М98 (Rectangular parallelepipeds, bottom base 40х40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | Sb | Ni | Zn | Sn | Fe | Cu | P | Al |
| 981 | 0,045 | [0,025] | 4,43 | 0,036 | 10,1 | [0,014] | 85,2 | [0,0015] | [0,001] |
| 982 | 0,079 | 0,045 | 3,53 | 0,061 | 11,0 | 0,025 | 85,1 | [0,01] | [0,001] |
| 983 | 0,13 | 0,078 | 2,92 | [0,11] | 11,9 | 0,017 | 84,6 | [0,02] | [0,001] |
| 984 | 0,25 | 0,12 | 2,45 | 0,12 | 12,7 | 0,081 | 83,7 | [0,3] | [0,001] |
| 985 | 0,50 | 0,24 | 1,90 | [0,26] | 13,4 | 0,24 | 83,0 | [0,4] | [0,001] |

Set М99 (Rectangular parallelepipeds, bottom base 40х40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | Sb | Ni | Zn | Sn | P | Fe | Cu |
| 991 | 1,02 | 0,48 | 0,30 | 0,12 | 10,8 | 0,087 | 0,063 | 87,3 |
| 992 | 1,50 | 0,34 | 0,50 | 0,15 | 11,7 | 0,17 | 0,062 | 85,6 |
| 993 | 0,71 | 0,62 | 0,70 | 0,25 | 12,3 | 0,25 | 0,11 | 85,3 |
| 994 | 0,35 | 1,43 | 0,95 | 0,35 | 13,3 | 0,32 | 0,18 | 83,3 |
| 995 | 0,52 | 0,94 | 1,40 | 0,53 | 14,0 | 0,48 | 0,32 | 82,1 |

Set М102 (Rectangular parallelepipeds, bottom base 40х40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | Sn | Cu | Sb | Zn | P | Fe | Al |
| 1021 | 0,78 | 15,6 | 82,5 | 0,082 | 0,69 | [0,01] | [0,23] | [0,002] |
| 1022 | 0,50 | 16,8 | 81,1 | 0,12 | 0,85 | 0,16 | [0,15] | [0,0008] |
| 1023 | 0,33 | 18,1 | 80,5 | 0,20 | 0,61 | 0,042 | [0,096] | [0,0004] |
| 1024 | 0,22 | 19,1 | 79,8 | 0,30 | 0,32 | 0,027 | [0,048] | [0,005] |
| 1025 | 0,12 | 19,6 | 79,4 | 0,48 | [0,28] | [0,02] | [0,052] | [0,002] |

Set М103 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | Al | Fe | Si | Be | Ni | Ti | Cu |
| 1031 | 0,0025 | 0,20 | 0,14 | 0,072 | 0,89 | 0,11 | [0,019] | [98,46] |
| 1032 | 0,0042 | 0,36 | 0,19 | 0,094 | 1,22 | 0,15 | (0,082) | [97,81] |
| 1033 | 0,0055 | 0,14 | 0,23 | 0,14 | 1,54 | 0,25 | (0,19) | [97,34] |
| 1034 | 0,0095 | [0,14] | 0,099 | 0,30 | 2,01 | 0,41 | (0,19) | [96,64] |
| 1035 | 0,012 | [0,11] | 0,066 | [0,22] | 2,57 | 0,59 | (0,31) | [95,95] |

Set М104 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Be | Si | Ni | Pb | Zn | Fe | Sn | Cu | Al |
| 1041 | 1,71 | 0,086 | 0,092 | 0,0028 | [0,035] | 0,036 | 0,18 | (97,5) | [0,19] |
| 1042а | 1,54 | 0,14 | 0,25 | 0,0055 | - | 0,23 | - | (97,3) | [0,14] |
| 1043 | 2,44 | 0,12 | 0,23 | 0,0023 | 0,041 | 0,28 | 0,033 | (96,7) | [0,064] |
| 1044 | 2,64 | 0,23 | 0,35 | 0,0060 | 0,13 | 0,079 | 0,083 | (96,2) | [0,027] |
| 1045 | 3,20 | 0,30 | [0,081] | 0,011 | 0,23 | 0,14 | 0,061 | (95,4) | [0,054] |

Set М105 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn | Fe | Ni | Al | Pb | Sb | As | Zn | Si | Sn | Cu | P |
| 1051 | 0,64 | 0,70 | 0,148 | 5,65 | [0,0073] | 0,0047 | 0,0032 | 0,18 | 0,057 | 0,21 | (92,19) | (0,053) |
| 1052 | 0,41 | 0,44 | 0,24 | 5,17 | 0,012 | 0,0039 | 0,0051 | 0,12 | 0,075 | 0,17 | (93,22) | (0,039) |
| 1053 | 0,30 | [0,30] | 0,40 | 5,87 | 0,022 | 0,0028 | 0,010 | 0,35 | 0,10 | 0,085 | (92,38) | (0,028) |
| 1054 | 0,20 | 0,23 | 0,53 | 7,23 | 0,035 | (0,0020) | 0,014 | 0,47 | 0,17 | 0,066 | (91,04) | [0,0062] |
| 1055 | 0,16 | 0,13 | 0,72 | 7,7 | 0,049 | (0,0010) | [0,019] | 0,70 | 0,18 | 0,033 | (90,09) | (0,0072) |

Set М110 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn | Fe | Ni | Al | Pb | Zn | Si | Sn | Cu | P | Sb |
| 1101 | 0,48 | 4,35 | 1,02 | 9,67 | 0,015 | 1,02 | 0,20 | 0,034 | (83,1) | (0,022) | (0,0012) |
| 1102 | 1,71 | 3,53 | 0,76 | 9,07 | 0,023 | 0,76 | 0,13 | 0,049 | (83,8) | (0,014) | (0,0064) |
| 1103 | 1,37 | 2,25 | 0,56 | 8,42 | 0,075 | 0,42 | 0,088 | 0,076 | (86,6) | (0,0080) | (0,0046) |
| 1104 | 1,04 | 1,41 | 0,37 | 11,32 | 0,056 | 0,26 | 0,065 | 0,19 | (85,2) | (0,0056) | (0,0022) |
| 1105 | 2,09 | 2,90 | 0,26 | 10,63 | 0,040 | 0,50 | 0,12 | [0,11] | (83,3) | (0,0064) | (0,0025) |

Set М111 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn | Fe | Ni | Zn | Si | Pb | Sn | Cu | P | Al |
| 1111 | 0,52 | 0,051 | 1,07 | 0,034 | [0,073] | 0,30 | 0,043 | (97,94) | (0,0025) | [0,0038] |
| 1112 | 0,32 | 0,072 | 1,78 | 0,052 | 0,35 | 0,20 | 0,051 | (97,03) | (0,0046) | [0,0043] |
| 1113 | 0,20 | 0,086 | 2,47 | 0,064 | 0,69 | 0,12 | 0,065 | (96,15) | (0,0053) | [0,010] |
| 1114 | 0,14 | 0,15 | 3,04 | 0,118 | 1,02 | 0,081 | 0,10 | (95,00) | (0,0088) | [0,020] |
| 1115 | 0,068 | 0,29 | 3,60 | 0,26 | 1,33 | 0,054 | 0,18 | (94,01) | (0,014) | [0,039] |

Set М120 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn | Pb | Zn | Ni | Sb | P | Mn | Fe | Si | Al | Cu |
| 1201 | 2,85 | 7,7 | [2,3] | 0,51 | 0,80 | 0,011 | 0,0099 | 0,053 | [0,0015] | [0,011] | [86,1] |
| 1202 | 3,60 | 6,30 | 5,56 | 0,82 | 0,51 | 0,052 | 0,067 | 0,11 | 0,020 | 0,044 | [82,9] |
| 1203 | 4,66 | 5,99 | 7,1 | 1,07 | [0,34] | [0,084] | 0,15 | 0,034 | [0,0081] | [0,039] | [80,3] |
| 1204 | 5,46 | 4,11 | 8,6 | 1,56 | 0,25 | 0,11 | 0,23 | 0,54 | 0,026 | 0,070 | [78,9] |
| 1205 | 6,53 | 3,10 | 9,70 | 2,40 | 0,12 | 0,21 | 0,42 | 0,67 | 0,072 | 0,098 | [76,9] |

Set М121 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn | Pb | Zn | Sb | Fe | Ni | P | Al | Bi | Cu | Si |
| 1211 | 12,0 | 0,23 | 0,76 | 0,80 | 0,042 | [0,32] | 0,31 | [0,011] | 0,0028 | (85,7) | <0,001 |
| 1212 | 10,9 | 0,18 | 1,20 | 0,076 | 0,033 | 0,20 | 0,10 | <0,001 | 0,022 | (87,1) | <0,001 |
| 1213 | 10,0 | 0,48 | 2,40 | 0,51 | [0,21] | 0,12 | 0,040 | 0,012 | 0,010 | (86,3) | <0,001 |
| 1214 | [8,9] | 0,70 | 3,61 | 0,31 | 0,78 | 0,083 | [0,061] | 0,034 | [0,0085] | (85,5) | [0,011] |
| 1215 | 7,8 | 0,97 | 4,59 | 0,21 | 0,21 | 0,50 | [0,037] | 0,052 | [0,010] | (85,6) | [0,053] |

Set М123 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Fe | Ni | Zn | Mn | Sn | Si | Pb | As | P | Cu | Sb |
| 1231 | 8,3 | 6,15 | 3,05 | 0,82 | (0,047) | 0,038 | [0,009] | 0,014 | 0,0025 | (0,0054) | [81,7] | [0,008] |
| 1232 | 9,01 | 5,3 | 3,83 | 0,978 | 0,210 | 0,069 | 0,098 | 0,029 | 0,0050 | (0,017) | [80,5] | [0,005] |
| 1233 | 9,78 | 4,75 | 4,56 | 0,290 | 0,211 | 0,079 | 0,123 | 0,0208 | 0,0052 | (0,012) | [80,4] | [0,003] |
| 1234 | 10,40 | 4,06 | 5,20 | 0,193 | 0,312 | 0,135 | 0,216 | 0,020 | 0,0085 | (0,019) | [79,6] | [0,002] |
| 1235 | 11,30 | 3,44 | 5,89 | (0,16) | 0,48 | 0,194 | 0,218 | 0,0336 | 0,0123 | (0,032) | [78,7] | [0,001] |

Set М126 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Fe | Mn | Ni | Si | Pb | Sb | Sn | Zn | Cu |
| 1261 | 7,10 | 1,60 | 0,97 | 0,27 | 0,061 | 0,0096 | [0,001] | 0,049 | 1,86 | (88,0) |
| 1262 | 8,16 | 2,27 | 0,68 | 0,38 | 0,087 | 0,0109 | 0,0024 | 0,075 | 1,68 | (86,9) |
| 1263 | 9,0 | 4,05 | 0,42 | 0,45 | 0,110 | 0,0061 | 0,0022 | 0,105 | 0,41 | (85,2) |
| 1264 | 10,4 | 3,28 | 0,39 | 0,82 | 0,17 | 0,015 | 0,0056 | 0,17 | 0,84 | (83,9) |
| 1265 | 11,4 | 4,02 | 0,21 | 1,17 | 0,23 | 0,020 | 0,0072 | 0,24 | 1,00 | (81,7) |

Set М133 (Rectangular parallelepipeds, bottom base = 40х40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | Sb | Ni | Zn | Sn | P | Bi | As | Cu | Fe | Al |
| 1331 | 6,4 | 0,047 | 0,85 | 0,63 | 0,44 | 3,04 | 0,0076 | - | (88,6) | [0,038] | [0,0016] |
| 1332 | 6,5 | 0,079 | 0,55 | 0,037 | 0,77 | 2,38 | 0,012 | 0,0080 | (89,7) | [0,005] | [0,0025] |
| 1333 | 7,9 | 0,20 | 0,31 | 0,033 | 1,13 | 1,92 | 0,021 | 0,042 | (88,4) | [0,010] | [0,0031] |
| 1334 | 9,2 | 0,30 | 0,29 | [0,12] | 1,51 | 1,39 | 0,035 | [0,080] | (86,7) | [0,059] | [0,0038] |
| 1335 | 10,8 | 0,42 | 0,114 | 0,22 | 2,08 | 0,90 | 0,047 | 0,10 | (85,1) | [0,15] | [0,0073] |

Set М137 (Rectangular parallelepipeds, bottom base = 40х40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn | Sn | Pb | Fe | Sb | As | P | Bi | Cu | Si | Al |
| 1371 | 6,3 | 6,1 | 0,90 | 0,53 | 0,69 | 0,055 | 0,068 | 0,011 | (85,3) | [0,03] | [0,006] |
| 1372 | 5,4 | 7,0 | 0,69 | 0,28 | 0,49 | 0,035 | 0,026 | 0,0074 | (86,9) | [0,006] | <0,001 |
| 1373 | 4,5 | 7,7 | 0,43 | 0,15 | [0,3] | 0,025 | 0,0071 | 0,0058 | (86,8) | [0,0008] | <0,001 |
| 1374 | 3,4 | 8,7 | 0,29 | [0,15] | 0,19 | 0,014 | [0,001] | 0,0042 | (87,2) | [0,0009] | <0,001 |
| 1375 | 2,3 | 9,8 | 0,17 | 0,062 | 0,10 | 0,010 | [0,0007] | 0,0027 | (87,4) | [0,0007] | <0,001 |

Set М138 (Rectangular parallelepipeds, bottom base 40х40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | Al | Fe | Si | Sb | Mn | Sn | Ni | Cu |
| 1381 | 0,62 | 4,86 | 2,97 | 0,21 | 0,076 | 0,11 | [0,08] | 0,26 | (90,8) |
| 1382 | (0,91) | 5,95 | 2,27 | 0,11 | 0,095 | 0,28 | 0,076 | 0,13 | (90,2) |
| 1383 | 1,21 | 6,82 | 1,32 | 0,0107 | 0,15 | 0,054 | 0,11 | 0,081 | (90,2) |
| 1384 | 1,65 | 7,92 | 1,06 | 0,027 | [0,05] | 0,56 | 0,15 | 0,049 | (88,7) |
| 1385 | 2,23 | 8,84 | 0,77 | [0,01] | 0,46 | 0,72 | 0,32 | 0,048 | (86,8) |

Set М141 (Rectangular parallelepipeds, bottom base = 40х40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn | Ni | Fe | Sn | Si | Zn | Sb | P | Cu | Pb |
| 1411 | 5,05 | 0,60 | 0,23 | 1,01 | 0,036 | [0,15] | 0,051 | 0,39 | (75,24) | (17,20) |
| 1412 | 4,47 | 0,80 | 0,19 | 0,74 | 0,053 | 0,12 | 0,073 | 0,24 | (70,10) | (23,24) |
| 1413 | 6,67 | 1,33 | 0,28 | 0,53 | [0,11] | 0,25 | 0,32 | 0,11 | (71,16) | (18,65) |
| 1414 | 3,80 | 1,54 | 0,26 | 0,36 | 0,18 | 0,63 | 0,22 | [0,007] | (74,25) | (18,37) |
| 1415 | 2,91 | 1,71 | 0,19 | 0,23 | [0,18] | [0,49] | 0,15 | 0,093 | (76,64) | (17,11) |

Set М151 (Rectangular parallelepipeds, bottom base 40х40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn | Fe | Ni | Al | Pb | Sb | Bi | Zn | Si | Sn | Cu | As | P |
| 1511 | 1,47 | 3,02 | 5,32 | 10,6 | 0,010 | 0,0075 | 0,00102 | [0,056] | 0,057 | [0,0062] | (79,3) | (0,0050) | [0,0018] |
| 1512 | 1,19 | 5,26 | 5,14 | 9,70 | 0,016 | 0,0049 | 0,0012 | 0,31 | 0,24 | 0,25 | (77,5) | (0,0031) | [0,0081] |
| 1513 | 0,36 | 4,33 | 3,62 | 9,24 | 0,058 | [0,0011] | 0,0068 | 0,94 | 0,080 | 0,052 | (81,4) | (0,0018) | [0,0089] |
| 1514 | 0,64 | 5,26 | 4,32 | 10,2 | 0,0331 | 0,0018 | 0,0036 | 0,50 | 0,095 | 0,098 | (78,7) | (0,0023) | [0,0054] |
| 1515 | 0,099 | 3,57 | 6,21 | 8,04 | 0,090 | [0,0010] | 0,0050 | 1,17 | 0,047 | 0,074 | (80,7) | (0,0012) | [0,0005] |

Set М152 (Rectangular parallelepipeds, bottom base 40х40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn | Sn | Pb | Fe | Sb | As | P | Bi | Si | Al |
| 1521 | 0,66 | 8,52 | 0,11 | 0,049 | 0,31 | (0,016) | 1,15 | 0,0073 | 0,027 | [0,020] |
| 1522 | 0,56 | 9,00 | 0,085 | 0,084 | 0,29 | 0,037 | 0,98 | 0,0061 | 0,015 | [0,0050] |
| 1523 | 0,50 | 9,70 | 0,064 | 0,12 | 0,24 | 0,061 | 0,75 | (0,0032) | 0,0078 | [0,0080] |
| 1524 | 0,43 | 10,55 | 0,046 | 0,24 | 0,19 | 0,086 | 0,44 | 0,0050 | <0,002 | [0,0021] |
| 1525 | 0,41 | 11,25 | 0,036 | 0,35 | 0,13 | 0,13 | 0,31 | 0,0043 | <0,002 | [0,0037] |

Set М156 (Rectangular parallelepipeds, bottom base = 40х40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn | Sn | Pb | Ni | Sb | Bi | Cu | Fe | P |
| 1561 | 1,64 | 4,64 | 0,042 | 0,76 | [0,0059] | 0,0056 | (92,82) | [0,028] | [0,016] |
| 1562 | 1,71 | 4,12 | 0,024 | 0,50 | 0,0092 | 0,0078 | (93,60) | [0,012] | <0,001 |
| 1563 | 2,05 | 3,59 | 0,014 | 0,31 | 0,0078 | 0,0057 | (93,92) | [0,011] | <0,001 |
| 1564 | 3,29 | 3,11 | 0,010 | 0,21 | 0,0051 | 0,0035 | (93,33) | [0,011] | <0,001 |
| 1565 | 3,53 | 2,56 | [0,01] | 0,13 | 0,0038 | 0,0021 | (93,70) | [0,011] | <0,001 |

Set М162 (Cylinders 30 – Ø 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | Fe | Mn | Bi | Sb | As | P | Cu | Zn | Pb |
| 1621 | [0,1] | 0,026 | [0,003] | 0,0077 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | (99,74) | (0,0026) | (0,0076) |
| 1622 | 0,12 | 0,066 | [0,004] | [0,001] | <0,001 | <0,001 | <0,001 | (99,68) | (0,0025) | (0,0017) |
| 1623 | 0,26 | 0,047 | 0,011 | 0,0026 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | (99,58) | (0,0023) | (0,0025) |
| 1624 | 0,69 | [0,002] | 0,016 | 0,0019 | 0,0026 | 0,0031 | 0,0025 | (99,23) | (0,0037) | (0,0016) |
| 1625 | 1,09 | [0,003] | 0,028 | 0,0011 | 0,0044 | 0,0051 | 0,0047 | (98,73) | (0,0050) | (0,0015) |

Set М175 (Cylinders 30 – Ø 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Pb | Zn | Sb | Sn | Bi | Ni | P | Fe | Si | Al |
| 1751 | 80,7 | 1,28 | 0,61 | 0,39 | 12,51 | 0,035 | 3,03 | 0,43 | 0,096 | 0,25 | [0,01] |
| 1752 | 83,1 | 0,92 | 0,50 | 0,28 | 11,84 | 0,027 | 2,29 | 0,32 | 0,109 | 0,40 | [0,02] |
| 1753 | 85,2 | 0,75 | 0,39 | 0,21 | 10,69 | 0,022 | 1,72 | 0,24 | 0,16 | 0,32 | [0,01] |
| 1754 | 86,8 | 0,51 | 0,29 | 0,16 | 10,45 | 0,016 | 1,16 | 0,18 | 0,23 | [0,15] | [0,01] |
| 1755 | 89,4 | 0,31 | 0,16 | 0,096 | 8,73 | 0,012 | 0,78 | 0,11 | 0,27 | 0,072 | [0,05] |
| 1756 | 90,6 | 0,23 | 0,12 | [0,037] | 7,74 | 0,0088 | 0,51 | 0,068 | 0,36 | 0,043 | [0,03] |

Set М176 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Zn | Sn | Ni | Pb | Fe | Sb | As | P | Bi | Si | Mn | Al | Mg |
| 1761 | 70,7 | [14,5] | 4,21 | 2,39 | 6,54 | 0,32 | 0,74 | 0,070 | 0,017 | [0,024] | 0,031 | [0,2] | <0,001 | <0,001 |
| 1762 | 69,4 | 18,28 | 3,47 | 2,03 | 5,24 | 0,44 | 0,51 | 0,051 | 0,037 | 0,031 | 0,013 | [0,08] | <0,001 | <0,001 |
| 1763 | 77,9 | 12,58 | 2,89 | 1,71 | 4,18 | 0,29 | 0,29 | 0,047 | 0,072 | 0,019 | 0,0075 | [0,009] | <0,001 | <0,001 |
| 1764 | 82,1 | 10,48 | 2,40 | 1,10 | 3,21 | 0,22 | 0,18 | 0,035 | 0,080 | 0,013 | <0,001 | [0,04] | <0,001 | <0,001 |
| 1765 | 86,4 | 7,95 | 1,88 | 0,79 | 2,46 | 0,18 | 0,13 | 0,027 | 0,098 | 0,0082 | 0,0048 | [0,06] | <0,001 | <0,001 |

Set М177 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn | Sn | Pb | Fe | P | Ni | Cu | Si | Al |
| 1771 | 3,12 | 6,81 | 0,29 | 0,30 | 0,101 | 4,60 | [84,8] | [0,01] | [0,007] |
| 1772 | 3,67 | 7,44 | 0,22 | 0,14 | 0,043 | 4,49 | [84,0] | [0,02] | [0,007] |
| 1773 | 2,50 | 8,03 | 0,14 | 0,065 | 0,017 | 4,25 | [85,0] | <0,001 | <0,001 |
| 1774 | 1,55 | 8,82 | 0,108 | 0,037 | [0,002] | 3,73 | [85,8] | <0,001 | <0,001 |
| 1775 | 1,10 | 9,46 | 0,081 | 0,027 | [0,001] | 2,76 | [86,6] | <0,001 | <0,001 |

Set М179 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Pb | Cd | Sb | Sn | Al | Ni | P | Fe | Mg | Zr | Si |
| 1791 | 75,8 | 10,25 | (0,024) | 0,097 | 9,26 | 0,058 | 3,13 | 0,22 | 0,38 | (0,27) | [0,01] | [0,035] |
| 1792 | 72,5 | 13,13 | (0,029) | 0,13 | 8,77 | 0,041 | 3,77 | 0,18 | 0,67 | (0,031) | [0,01] | [0,043] |
| 1793 | 73,1 | 13,78 | 0,067 | 0,17 | 8,21 | 0,016 | 3,64 | 0,13 | 0,47 | (0,030) | [0,02] | [0,026] |
| 1794 | 76,3 | 12,94 | 0,097 | 0,26 | 6,89 | [0,005] | 2,71 | 0,071 | 0,28 | [0,006] | [0,01] | [0,013] |
| 1795 | 81,1 | 10,51 | 0,16 | 0,44 | 5,80 | [0,001] | 1,76 | 0,008 | 0,079 | [0,006] | [0,01] | [0,004] |

Set М183 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn | P | Fe | Pb | Sb | Zn | Cu | Bi | Si | Al |
| 1831 | 4,66 | 0,40 | 0,044 | 0,96 | 0,014 | 0,28 | (93,48) | [0,0024] | [0,0028] | <0,001 |
| 1832 | 5,85 | 0,27 | 0,027 | 0,68 | 0,010 | [0,2] | (93,03) | [0,0023] | [0,0019] | <0,001 |
| 1833 | 7,77 | 0,18 | 0,068 | 0,43 | 0,0070 | 0,12 | (91,38) | [0,0030] | [0,0021] | <0,001 |
| 1834 | 7,96 | 0,093 | [0,004] | 0,51 | 0,0033 | [0,01] | (91,47) | [0,0027] | [0,0028] | <0,001 |
| 1835 | 6,56 | 0,10 | [0,02] | 0,29 | 0,0054 | 0,062 | (92,84) | [0,0047] | [0,0020] | <0,001 |

Set М184 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Sn | Zn | Pb | Ni | Sb | Fe | Si | Al | P |
| 1841 | 85,7 | 3,47 | 3,52 | 6,51 | 0,63 | 0,082 | 0,097 | [0,0023] | <0,001 | <0,001 |
| 1842 | 84,6 | 3,93 | 4,22 | 6,08 | 0,88 | 0,12 | 0,14 | [0,0022] | <0,001 | <0,001 |
| 1843 | 82,8 | 4,52 | 5,49 | 5,48 | 1,23 | 0,19 | 0,28 | [0,0058] | <0,001 | <0,001 |
| 1844 | 81,0 | 5,56 | 6,20 | 4,28 | 1,90 | 0,28 | 0,43 | [0,025] | <0,001 | <0,001 |
| 1845 | 79,8 | 6,03 | 6,73 | 3,81 | 2,24 | 0,40 | 0,63 | [0,071] | <0,001 | <0,001 |

Set М186 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn | Sn | Pb | P | Fe | Bi | Cu | Sb | Al | Mg |
| 1861 | 5,73 | 2,43 | 3,97 | 0,0023 | 0,028 | (0,0035) | (87,94) | (0,023) | <0,001 | <0,001 |
| 1862 | 3,49 | 4,46 | 2,12 | 0,0048 | 0,048 | (0,0042) | (89,55) | (0,054) | <0,001 | <0,001 |
| 1863 | 4,08 | 3,72 | 2,44 | 0,018 | 0,040 | (0,0028) | (89,68) | (0,035) | <0,001 | <0,001 |
| 1864 | 4,96 | 3,13 | 2,88 | [0,0070] | 0,033 | (0,0045) | (88,73) | (0,029) | <0,001 | <0,001 |
| 1865 | 2,85 | 5,53 | 1,97 | 0,029 | 0,084 | (0,0026) | (89,33) | (0,070) | <0,001 | <0,001 |

Set М187 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn | Zn | Pb | Ni | Al | Fe | Si | P | Sb | Mn | Bi | Cu | As | Mg |
| 1871 | 2,51 | 5,80 | 4,69 | 0,83 | (0,0030) | 0,23 | 0,026 | 0,023 | 0,34 | (0,012) | (0,008) | (85,8) | 0,045 | 0,0011 |
| 1872 | 2,66 | 6,57 | 4,33 | 1,01 | 0,0020 | 0,25 | 0,012 | 0,032 | (0,27) | (0,010) | 0,0071 | 84,8 | 0,050 | 0,0014 |
| 1873 | 3,97 | 7,64 | 4,28 | 1,44 | [0,01] | 0,38 | 0,0073 | 0,063 | 0,52 | 0,050 | 0,010 | 81,9 | 0,065 | <0,001 |
| 1874 | 4,73 | 8,49 | [3,8] | 2,01 | 0,020 | 0,47 | (0,008) | 0,12 | 0,71 | 0,16 | 0,016 | 79,5 | 0,095 | 0,012 |
| 1875 | 5,33 | 8,68 | 3,30 | 2,58 | 0,036 | 0,55 | [0,0037] | 0,16 | 0,76 | 0,228 | 0,021 | 77,9 | 0,10 | 0,059 |

Set М188 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn | Zn | Al | Fe | Si | P | Sb | Mg | Mn | Cu | As | Pb |
| 1881 | 2,79 | 5,98 | [0,010] | 0,054 | [0,039] | 0,019 | [0,066] | [0,0027] | 0,016 | (74,53) | (0,035) | [16,3] |
| 1882 | 3,46 | 5,25 | 0,017 | 0,085 | 0,057 | 0,029 | 0,23 | 0,0033 | 0,026 | (74,94) | (0,028) | [15,8] |
| 1883 | 4,23 | 4,49 | 0,021 | 0,21 | 0,038 | 0,054 | 0,43 | 0,010 | 0,071 | (75,50) | (0,019) | [15,2] |
| 1884 | 4,77 | 3,42 | 0,027 | 0,33 | 0,030 | 0,075 | 0,58 | 0,012 | 0,17 | (76,50) | (0,016) | [14,2] |
| 1885 | 5,69 | 2,57 | [0,030] | 0,52 | 0,019 | 0,13 | 1,14 | 0,0015 | 0,26 | (76,87) | (0,013) | [12,7] |

Set М189 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn | Zn | Pb | Sb | Fe | Ni | Cu | Si | Al |
| 1891 | 6,52 | 3,07 | 4,18 | 0,14 | 0,16 | 1,25 | 84,4 | [0,003] | <0,001 |
| 1892 | 7,04 | 3,96 | 3,18 | 0,17 | 0,20 | 1,43 | 83,9 | [0,002] | [0,001] |
| 1893 | 7,61 | 4,19 | 2,48 | 0,21 | 0,25 | 1,82 | 83,2 | [0,001] | [0,001] |
| 1894 | 8,20 | 4,51 | 1,41 | 0,27 | 0,36 | 2,15 | 82,9 | [0,015] | [0,01] |
| 1895 | 8,81 | 4,81 | 0,64 | 0,32 | 0,49 | 2,13 | 82,7 | [0,001] | [0,001] |

Set М190 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn | Zn | Pb | Sb | Fe | P | Cu | Al | Si |
| 1901 | 7,65 | 3,04 | 1,93 | 0,80 | 0,039 | 0,101 | (86,12) | [0,003] | [0,003] |
| 1902 | 6,95 | 3,58 | 1,51 | 0,64 | 0,098 | 0,081 | (86,95) | [0,004] | [0,004] |
| 1903 | 6,29 | 4,99 | 2,49 | 0,41 | 0,20 | 0,083 | (85,46) | [0,0072] | [0,0072] |
| 1904 | 4,83 | 6,09 | 3,82 | 0,33 | 0,31 | 0,056 | (84,51) | [0,023] | [0,016] |
| 1905 | 3,99 | 7,40 | 4,86 | 0,23 | 0,51 | 0,032 | (82,75) | [0,047] | [0,035] |

Set М200 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn | Zn | Pb | Ni | Fe | P | Bi | Sb | Cu | Al |
| 2001 | 2,45 | 5,80 | 4,38 | 0,67 | 0,17 | 0,018 | 0,0073 | (0,24) | [86,2] | <0,001 |
| 2002 | 4,46 | 3,49 | 2,12 | <0,001 | 0,048 | 0,0048 | (0,0042) | (0,054) | [89,6] | <0,001 |
| 2003 | 3,91 | 4,52 | 3,94 | 0,38 | 0,106 | 0,023 | 0,0043 | (0,13) | [87,1] | <0,001 |
| 2004 | 4,67 | 3,79 | 3,32 | 0,31 | 0,093 | 0,027 | 0,0033 | (0,11) | [87,7] | <0,001 |
| 2005 | 5,65 | 2,91 | 2,63 | 0,24 | 0,081 | (0,020) | 0,0023 | (0,087) | [88,6] | <0,001 |

Set М213 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)Incomplete set

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn | Zn | Pb | P | Ni | Cu | Sb | Fe | Al | Mg | Si |
| 2131 | 1,44 | 14,73 | (0,30) | 1,04 | 1,23 | (80,85) | 0,036 | 0,151 | 0,020 | 0,0081 | 0,013 |
| 2132 | 2,56 | 10,18 | (1,08) | 0,58 | 0,83 | 84,29 | 0,43 | (0,32) | 0,0063 | 0,0036 | 0,058 |
| 2133 | 6,01 | 4,94 | 10,22 | 0,034 | 0,37 | 78,47 | 0,018 | 0,027 | (0,00027) | [0,0002] | 0,0015 |
| 2134 | 3,84 | 2,56 | 19,8 | <0,001 | 0,121 | 73,70 | (0,0024) | (0,015) | (0,00060) | [0,0002] | 0,0025 |
| 2135 | 7,78 | 0,63 | 14,4 | <0,001 | 0,22 | (77,27) | 0,0048 | 0,0073 | (0,00035) | [0,0002] | 0,0013 |
| 2136 N/A | 9,93 | 0,74 | 7,07 | 0,36 | 2,46 | (79,85) | 0,082 | 0,055 | 0,041 | 0,011 | (0,011) |
| 2137 | 11,79 | 0,53 | 3,19 | 0,130 | 1,55 | (82,3) | 0,140 | 0,29 | 0,067 | [0,001] | (0,012) |

Set М25 (А445)

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Sn | Zn | Ni | Pb | P | Al | Sb | Si | Fe | Bi |
| 4451 (М251) | 88,22 | 8,1 | 2,00 | 0,32 | [0,61] | 0,018 | [0,022] | (0,11) | [0,036] | [0,58] | <0,001 |
| 4452 (М252) | 86,72 | 10,1 | 1,13 | 0,72 | [0,64] | 0,080 | [0,013] | (0,31) | [0,023] | [0,43] | <0,001 |
| 4453 (М253) | 82,72 | 11,7 | 4,26 | 0,52 | 0,42 | 0,047 | 0,0075 | (0,0014) | [0,014] | [0,28] | [0,0058] |
| 4454 (М254) | 87,50 | 9,4 | 2,44 | 0,24 | 0,19 | 0,034 | 0,0043 | (0,0012) | [0,007] | [0,16] | [0,0064] |
| 4455 (М255) | 89,84 | 6,6 | [3,24] | 0,123 | 0,088 | 0,012 | 0,0028 | (0,0010) | [0,005] | [0,09] | [0,0043] |

Set М31 (А447)

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn | Zn | Fe | Sb | P | Cu | Pb | Al | Mg | Bi |
| 4471 (М311) | 2,18 | 5,89 | 0,020 | 0,0018 | [0,0039] | (88,13) | [3,80] | [0,002] | <0,001 | <0,001 |
| 4472 (М312) | 3,14 | 4,76 | 0,023 | 0,0037 | [0,0093] | (88,88) | [3,05] | [0,002] | <0,001 | <0,001 |
| 4473 (М313) | 4,15 | 3,99 | 0,042 | 0,0038 | 0,032 | (89,42) | [2,26] | [0,002] | <0,001 | <0,001 |
| 4474 (М314) | 5,16 | 2,96 | 0,052 | 0,0062 | 0,049 | (90,09) | [1,72] | [0,002] | <0,001 | <0,001 |
| 4475 (М315) | 6,2 | 2,10 | 0,094 | 0,0078 | 0,076 | (90,39) | [1,18] | [0,002] | <0,001 | <0,001 |

Set М49 (А380) Incomplete set.

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Al | Fe | Ni | Mn | Zn | Sn | Si | Pb | Bi | P | Sb | As |
| 3801 (М491) | 78,8 | 10,3 | 3,09 | 5,53 | 1,23 | 0,32 | 0,37 | 0,35 | [0,0005] | [0,0009] | 0,027 | [0,005] | [0,002] |
| 3802 (М492) | 77,4 | 9,8 | 5,05 | [5,0] | 1,11 | 1,06 | 0,25 | 0,25 | 0,064 | 0,0044 | 0,014 | [0,003] | [0,003] |
| 3803 (М493) | 80,3 | 9,7 | 4,37 | 4,17 | 0,64 | 0,57 | 0,12 | 0,14 | 0,032 | 0,0015 | 0,018 | [0,003] | [0,0014] |
| 3804 (М494) | 82,4 | 8,8 | 3,64 | 3,57 | 0,33 | 0,97 | 0,070 | 0,10 | 0,015 | 0,0059 | 0,016 | [0,004] | [0,0003] |
| 3805 (М495) | 83,0 | 8,0 | 3,21 | 5,15 | 0,16 | 0,43 | 0,089 | 0,064 | 0,0080 | 0,0020 | 0,011 | [0,001] | [0,0010] |

Set М53 (А546) Incomplete set.

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe | Si | Sn | Ti | Zr | Zn | Co | Cr | Ni | Pb | Cu |
| 5461 (М531) | 0,056 | 0,069 | [0,0080] | 0,011 | 0,015 | 0,0080 | 0,091 | [0,25] | 0,32 | 0,0097 | (99,10) |
| 5462 (М532) N/A | 0,12 | [0,33] | 0,0092 | [0,033] | 0,11 | 0,031 | 0,82 | 0,83 | 0,62 | 0,037 | (96,71) |
| 5463 (М533) | 0,071 | 0,087 | 0,0030 | 0,024 | 0,016 | 0,011 | 0,12 | 0,21 | 0,32 | 0,016 | (99,02) |
| 5464 (М534) | 0,098 | 0,17 | 0,0038 | 0,025 | 0,059 | 0,014 | 0,22 | 0,33 | 0,58 | 0,023 | (98,42) |
| 5465 (М535) | 0,12 | 0,24 | 0,0064 | 0,046 | 0,11 | 0,021 | 0,44 | 0,52 | 0,78 | [0,026] | (97,40) |

Set М82 (А457)

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Pb | Sn | Ni | Zn | Fe | Sb | Bi | As | P |
| 4571 (М821) | 82,8 | (7,6) | 5,12 | 2,50 | 1,74 | 0,053 | 0,014 | 0,0031 | (0,0054) | <0,001 |
| 4572 (М822) | 82,3 | 6,60 | 6,04 | 1,93 | 2,75 | 0,12 | 0,029 | 0,0048 | 0,010 | (0,0039) |
| 4573 (М823) | 81,2 | 5,65 | 7,08 | 1,87 | 3,73 | 0,18 | 0,041 | 0,0060 | 0,014 | [0,003] |
| 4574 (М824) | 80,8 | 4,76 | 8,10 | 1,47 | 4,53 | 0,32 | 0,068 | 0,0096 | 0,025 | (0,012) |
| 4575 (М825) | 80,3 | 3,86 | 8,89 | 1,00 | 5,49 | 0,48 | 0,103 | 0,012 | 0,045 | (0,032) |

Set М86 (А395)

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Sn | Ni | Zn | P | Pb | Sb | Si | Fe | Al |
| 3951 (М861) | 91,69 | 6,9 | 0,27 | 0,110 | 0,102 | 0,11 | 0,0076 | [0,023] | 0,74 | [0,0021] |
| 3952 (М862) | 90,54 | 8,0 | 0,47 | 0,18 | 0,20 | 0,205 | 0,0112 | 0,059 | 0,44 | [0,0019] |
| 3953 (М863) | 88,62 | 8,9 | 1,01 | 0,32 | 0,30 | 0,37 | 0,021 | 0,16 | [0,32] | [0,0025] |
| 3954 (М864) | 86,64 | 9,93 | 1,54 | 0,44 | 0,49 | 0,57 | 0,031 | 0,27 | 0,19 | [0,0025] |
| 3955 (М865) | 84,19 | 10,93 | 2,05 | 0,75 | 0,78 | 0,84 | 0,050 | 0,38 | 0,097 | [0,0039] |

Set М95 (А393)

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Pb | Sn | Fe | Zn | Sb | Cu | P | Si |
| 3931 (М951) | 2,52 | 1,70 | 8,3 | 0,065 | 0,20 | 0,11 | 87,10 | 0,014 | [0,007] |
| 3932 (М952) | 2,99 | 2,13 | 9,1 | 0,12 | 0,33 | 0,20 | 85,22 | 0,037 | [0,01] |
| 3933 (М953) | 3,52 | 2,6 | 10,0 | 0,25 | 0,50 | 0,30 | 82,64 | 0,054 | [0,007] |
| 3934 (М954) | 3,95 | 3,06 | 10,4 | 0,39 | 0,79 | 0,51 | 80,63 | 0,086 | [0,006] |
| 3935 (М955) | 4,61 | 3,41 | 11,5 | 0,68 | 0,99 | 0,82 | 77,82 | 0,11 | [0,006] |

Set A76

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Pb | Mn | Ni | Fe | Sn | Si |
| 761 | 74,84 | 17,80 | 4,05 | 1,96 | 0,21 | 0,55 | 0,015 |
| 762 | 74,56 | 18,41 | 4,66 | 1,46 | 0,17 | 0,41 | 0,020 |
| 763 | 75,74 | 18,88 | 3,70 | 1,18 | 0,14 | 0,041 | 0,011 |
| 764 | 73,96 | [22,2] | 2,99 | 0,73 | 0,12 | 0,099 | 0,060 |
| 765 | 73,49 | 23,40 | 2,04 | 0,44 | 0,096 | 0,052 | 0,0081 |

Set A77

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Pb | Sn | Ni | Zn | Fe | Si | Mn |
| 771 | 77,30 | 13,41 | 6,49 | 0,57 | 1,63 | [0,021] | [0,037] | [0,0054] |
| 772 | 77,46 | 12,49 | 7,59 | 1,07 | 1,38 | [0,012] | [0,034] | [0,011] |
| 773 | 77,22 | 12,19 | 8,36 | 1,50 | 0,88 | [0,010] | [0,047] | - |
| 774 | 78,01 | 10,56 | 9,35 | 1,92 | [0,022] | [0,0056] | [0,045] | - |

Set A89

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn | Sb | Ni | Sn | Pb | Cu | P | Fe |
| 891 | 0,28 | 0,79 | 0,15 | 11,05 | 8,44 | [78,8] | [0,0037] | [0,35] |
| 892 | 0,45 | 0,55 | 0,31 | 10,18 | 9,46 | [78,8] | [0,010] | [0,24] |
| 893 | 0,58 | 0,29 | 0,51 | 9,14 | 10,45 | [78,9] | [0,025] | [0,12] |
| 894 | [1,08] | 0,15 | 0,79 | 8,42 | 11,40 | [78,2] | [0,043] | [0,11] |

Set A90

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Zn | Fe | Sn | Sb | P | Pb | Cu |
| 901 | 0,14 | 2,03 | 0,028 | 1,75 | 0,16 | 0,011 | 25,97 | [69,9] |
| 902 | 0,30 | [2,37] | 0,075 | 2,77 | 0,34 | 0,0039 | [24,05] | [70,3] |
| 903 | 0,46 | 3,17 | 0,16 | 3,88 | 0,42 | 0,015 | 21,98 | [70,1] |
| 904 | 0,80 | 3,73 | 0,33 | 4,72 | 0,11 | 0,0058 | 20,65 | [69,7] |

Set A197

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Sn | Zn | Si | Fe | P |
| 1971 | 89,98 | 4,08 | 0,11 | 2,80 | 2,30 | [0,042] |
| 1972 | 91,65 | 5,03 | 0,29 | 2,25 | 0,59 | 0,060 |
| 1973 | 91,07 | 6,08 | 0,54 | 1,87 | 0,28 | 0,085 |
| 1974 | 90,00 | 7,00 | 0,87 | 1,39 | 0,46 | 0,11 |
| 1975 | 89,29 | 8,01 | 1,27 | 0,92 | 0,075 | 0,20 |

Set A321

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Sn | P | Ni | Bi | Pb | Zn | Fe | Si | Sb | Al |
| 3211 | 91,27 | 6,79 | 0,058 | 0,37 | 0,00084 | 0,049 | 0,057 | 0,82 | 0,0012 | [0,0010] | [0,0009] |
| 3212 | 91,14 | 8,27 | 0,21 | 0,26 | 0,0022 | 0,020 | 0,019 | 0,037 | 0,0020 | 0,0043 | [0,0011] |
| 3213 | 90,01 | 9,31 | 0,39 | 0,099 | 0,0040 | 0,011 | 0,018 | 0,029 | 0,0031 | 0,0057 | [0,0020] |
| 3214 | 88,81 | 10,15 | 0,51 | 0,071 | 0,0088 | 0,012 | 0,011 | 0,023 | 0,0048 | 0,0088 | [0,0040] |

Set A334

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | Sn | Sb | P | Bi | Zn | Fe | Ni | Si | Cu | Al |
| 3341 | 7,04 | 15,49 | 0,58 | 0,052 | 0,0080 | 0,049 | 0,032 | 0,071 | 0,0012 | 76,7 | <0,001 |
| 3342 | 5,59 | 14,86 | 0,32 | 0,085 | 0,012 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,0029 | 78,5 | <0,001 |
| 3343 | 3,40 | 17,79 | 0,20 | 0,13 | 0,017 | 0,19 | 0,27 | 0,19 | 0,025 | 77,6 | [0,022] |
| 3344 | 3,35 | 18,24 | 0,11 | 0,24 | 0,032 | 0,32 | 0,51 | 0,32 | 0,050 | 76,2 | [0,037] |

Set A360

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn | Ni | Sb | Fe | Pb | Sn | P | Al | Si | Bi | Cu | As |
| 3601 | 0,12 | 3,59 | 4,31 | (0,45) | 2,22 | 0,70 | (0,23) | [4,6] | (0,023) | 0,0073 | 83,0 | (0,00047) |
| 3602 | 0,30 | (2,61) | 4,94 | 0,32 | 0,86 | 0,21 | 0,019 | 0,32 | 0,0049 | 0,06 | (90,3) | 0,00030 |
| 3603 | 0,62 | 2,37 | 4,97 | 0,61 | (0,87) | 0,35 | 0,45 | 0,0023 | 0,0023 | 0,009 | 89,8 | (0,00025) |
| 3604 | 0,82 | 1,88 | 5,76 | 0,11 | 0,36 | 1,01 | (0,051) | 0,021 | 0,022 | 0,036 | 89,2 | 0,006 |
| 3605 | 1,39 | (1,43) | 6,19 | [0,2] | 0,23 | 0,53 | 0,27 | (0,006) | 0,012 | 0,021 | 88,3 | 0,0013 |

Set A426

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn | Pb | Zn | Ni | Sb | Fe | Si | Bi | P | Cu | Mg | Al |
| 4261 | 5,8 | [15,0] | 0,37 | 0,50 | 0,32 | 0,049 | [0,004] | 0,0013 | 0,0058 | [78,2] | [0,006] | [0,03] |
| 4262 | 6,9 | 13,4 | 0,56 | 0,74 | 0,43 | 0,023 | [0,002] | 0,0027 | 0,0034 | 78,3 | [0,004] | [0,002] |
| 4263 | 8,3 | 12,1 | 0,79 | 1,01 | 0,86 | 0,025 | 0,0021 | 0,0041 | 0,022 | 77,3 | [0,0006] | [0,002] |
| 4264 | 9,4 | 11,1 | 1,54 | 1,99 | 0,22 | 0,10 | 0,0038 | 0,008 | 0,029 | [75,7] | [0,001] | [0,003] |
| 4265 | 10,3 | 9,8 | 2,53 | 2,65 | 0,54 | [0,09] | 0,013 | [0,01] | 0,050 | 73,9 | [0,004] | [0,003] |

Set A498 (M185)

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn | P | Ni | Fe | Pb | Sb | Bi | Zn | Si | Al | Mg |
| 4981 (М1851) | 7,3 | 0,57 | 0,25 | 0,010 | 0,16 | 0,011 | 0,0082 | 0,049 | [0,003] | [0,002] | <0,001 |
| 4982 (М1852) | 7,6 | 0,43 | 0,18 | 0,007 | 0,11 | [0,01] | 0,0066 | 0,043 | [0,002] | [0,002] | <0,001 |
| 4983 (М1853) | 7,4 | 0,22 | 0,11 | 0,0042 | 0,31 | 0,0057 | 0,0045 | 0,010 | [0,004] | [0,0015] | <0,001 |
| 4984 (М1854) | 9,4 | 0,019 | 0,13 | 0,013 | 0,038 | 0,0032 | 0,0058 | 0,051 | [0,003] | [0,0015] | <0,001 |
| 4985 (М1855) | 8,3 | 0,078 | 0,054 | 0,009 | 0,79 | 0,0039 | 0,0022 | 0,012 | [0,003] | [0,0015] | <0,001 |

Copper-Nickel alloys

Set М13 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn | Ni | Fe | Pb | Zn | Si | Sb | Bi | Cu | As | P | Sn |
| 131 | 0,98 | 6,77 | 1,85 | 0,011 | 0,81 | 0,182 | (0,0045) | 0,0030 | 89,2 | [0,07] | [0,06] | [0,23] |
| 132 | 0,31 | 4,31 | 0,87 | (0,010) | 0,16 | 0,050 | 0,0090 | 0,0026 | 94,2 | [0,015] | [0,008] | [0,004] |
| 133 | 0,65 | 4,54 | 1,24 | 0,011 | 0,49 | 0,113 | 0,0045 | 0,0028 | 92,8 | [0,05] | [0,04] | [0,12] |
| 134 | 0,75 | 6,16 | 1,62 | (0,009) | 0,58 | [0,008] | 0,0083 | 0,00070 | 90,7 | [0,004] | [0,004] | [0,008] |
| 135 | 0,162 | 5,90 | 0,53 | 0,005 | 0,098 | 0,023 | 0,0037 | 0,0021 | 93,0 | [0,006] | [0,003] | [0,002] |
| 136 | 0,088 | 3,15 | 0,26 | 0,0024 | [0,06] | 0,061 | 0,0022 | 0,0010 | 96, 4 | [0,006] | [0,004] | [0,004] |

Set М29 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Fe | Mn | Si | Mg | Sb | Bi | P | Ni | Pb |
| 291 | 51,33 | 0,34 | 2,83 | 0,20 | 0,16 | [0,0068] | 0,0094 | (0,011) | [44,3] | [0,001] |
| 292 | 55,90 | 0,35 | 1,45 | 0,195 | 0,060 | 0,0029 | 0,0031 | (0,0052) | [40,9] | [0,0015] |
| 293 | 55,55 | 0,35 | 0,51 | 0,11 | 0,10 | 0,0021 | 0,0034 | (0,0058) | [42,6] | [0,0015] |
| 294 | 53,78 | 0,28 | 0,32 | 0,12 | [0,06] | 0,0019 | 0,0024 | (0,0031) | [44,7] | [0,001] |
| 295 | 56,35 | 0,26 | 0,23 | 0,064 | 0,070 | 0,0011 | 0,0011 | (0,0027) | [42,8] | [0,001] |
| 296 | 61,95 | 0,098 | 0,079 | 0,032 | 0,054 | [0,0005] | [0,0005] | (0,0013) | [37,6] | [0,001] |

Set М35 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn | Fe | Ni | Zn | Si | Pb | Cu | Bi | P | Sb |
| 351 | 0,37 | 1,39 | 28,1 | 0,081 | 0,075 | 0,11 | 69,8 | (0,0044) | (0,0019) | [0,003] |
| 352 | 0,56 | 0,95 | 29,9 | 0,24 | 0,19 | 0,097 | 67,9 | 0,0036 | (0,0038) | [0,002] |
| 353 | 0,72 | 0,70 | 31,2 | 0,13 | 0,26 | 0,072 | 66,9 | (0,0034) | (0,0061) | [0,003] |
| 354 | 1,10 | 0,47 | 32,3 | 0,11 | 0,10 | 0,044 | 65,8 | 0,0027 | (0,010) | [0,002] |
| 355 | 1,60 | 0,28 | 34,0 | 0,045 | (0,077) | 0,020 | 63,9 | 0,0012 | (0,012) | [0,001] |

Set М36 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Al | Fe | Mn | Cu | Pb |
| 361 | 6,0 | 1,20 | 0,37 | 0,072 | (92,32) | [0,0007] |
| 362 | 7,0 | 1,41 | 0,55 | 0,101 | (91,0) | [0,005] |
| 363 | 8,3 | 1,83 | 0,74 | 0,134 | (88,98) | [0,007] |
| 364 | 10,1 | 2,2 | 1,01 | 0,26 | (86,59) | [0,004] |
| 365 | 12,1 | 2,53 | 1,18 | 0,40 | (83,74) | [0,005] |
| 366 | 15,0 | 2,91 | 1,28 | 0,57 | (80,4) | [0,003] |

Set М38 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn | Fe | Ni | Zn | Si | Pb | Cu | Bi | Mg | As |
| 381 | 0,087 | 0,20 | 13,91 | 21,80 | [0,003] | 0,023 | 63,97 | 0,0028 | [0,01] | [0,007] |
| 382 | 0,047 | 0,25 | 14,72 | 20,37 | 0,020 | 0,038 | 64,39 | 0,0023 | [0,0044] | [0,01] |
| 383 | 0,36 | 0,60 | 13,25 | [19,4] | 0,16 | 0,029 | 66,44 | 0,0014 | [0,02] | [0,001] |
| 384 | - | 0,23 | 16,47 | 19,11 | - | [0,01] | 64,07 | 0,0036 | [0,002] | [0,0015] |
| 385 | 0,14 | 0,72 | 15,89 | 21,38 | 0,041 | 0,015 | 61,44 | 0,0021 | [0,01] | [0,006] |

Set М41 (Cylinders Ø 30 – 50 mm, h = 25 mm).  Incomplete set.

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Zn | Cu | Fe | Mn | Si | Pb | Mg | Sb | Bi | P | As |
| 411 | 16,66 | 0,16 | 82,74 | 0,23 | 0,13 | 0,043 | 0,0068 | 0,019 | 0,0047 | 0,0029 | [0,008] | [0,003] |
| 412 | 16,05 | 0,11 | 83,25 | 0,18 | 0,095 | 0,031 | 0,0058 | 0,041 | 0,0031 | 0,0037 | [0,007] | [0,002] |
| 413 | 15,96 | 0,14 | 83,60 | 0,125 | 0,066 | 0,021 | 0,0047 | 0,022 | 0,0024 | 0,0045 | [0,006] | [0,003] |
| 414 | 15,23 | 0,25 | 84,42 | 0,071 | 0,035 | [0,009] | 0,0031 | [0,0032] | 0,0016 | 0,0023 | [0,004] | [0,003] |

Set М52 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn | Fe | Pb | Zn | Ni | Cu | Si |
| 521 | 0,042 | 0,43 | 0,0031 | 0,25 | 4,03 | 95,16 | [0,010] |
| 522 | 0,16 | 0,69 | 0,0043 | [0,33] | 5,0 | 93,71 | [0,026] |
| 523 | 0,33 | 0,86 | 0,0065 | 0,53 | 5,8 | 92,32 | [0,058] |
| 524 | 0,59 | 1,32 | 0,010 | 0,83 | 6,10 | 90,73 | [0,21] |
| 525 | 1,04 | 1,76 | 0,012 | 1,12 | 7,12 | 88,29 | [0,40] |

Set М56 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sb | Fe | Ni | Mn | Si | Pb | Cu | P | Bi | As |
| 561 | 0,0012 | 0,32 | 2,09 | 9,90 | 0,10 | 0,0073 | 87,34 | (0,0064) | [0,0010] | [0,0031] |
| 562 | 0,0021 | 0,34 | 2,53 | 11,3 | 0,10 | 0,0092 | 85,60 | (0,0096) | [0,0019] | [0,0039] |
| 563 | 0,0036 | 0,44 | [2,19] | 12,4 | 0,074 | 0,019 | 84,59 | (0,011) | [0,0029] | [0,0072] |
| 564 | 0,0050 | 0,68 | 3,32 | 12,9 | 0,11 | 0,031 | 82,61 | (0,012) | [0,0045] | [0,0089] |
| 565 | 0,0032 | 0,85 | 3,82 | 13,4 | 0,16 | 0,013 | 81,22 | (0,015) | [0,0024] | [0,0025] |

Set М59 (Rectangular parallelepipeds, bottom base = 40х40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Pb | Ni | Zn |
| 591 | 59,9 | 2,63 | 13,63 | 23,7 |
| 592 | 54,2 | 1,94 | 14,55 | 29,3 |
| 593 | 53,24 | 1,78 | 15,18 | 29,9 |
| 594 | 52,54 | 1,32 | 16,2 | [30,1] |
| 595 | 50,96 | [0,93] | 16,66 | 30,9 |

Set М76 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Ni | Fe | Si | Zr | Ti |
| 761 | 80,87 | 18,1 | 0,20 | 0,019 | 0,067 | [0,59] |
| 762 | 80,66 | 18,63 | 0,15 | 0,052 | [0,008] | [0,46] |
| 763 | 80,73 | 18,34 | 0,10 | 0,085 | 0,17 | [0,27] |
| 764 | 81,00 | 18,4 | 0,047 | 0,14 | 0,28 | [0,079] |
| 765 | 81,93 | 17,27 | 0,031 | 0,13 | 0,43 | [0,072] |

Set М80 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Mn | Fe | Ni | Al |
| 801 | 87,17 | 8,73 | 0,24 | 3,51 | <0,001 |
| 802 | 85,58 | 10,96 | 0,26 | 2,96 | <0,001 |
| 803 | 85,34 | 10,75 | 0,27 | 3,35 | [0,15] |
| 804 | 83,17 | 13,11 | 0,78 | 2,65 | [0,22] |
| 805 | 82,47 | 14,19 | 0,67 | 2,08 | [0,45] |

Set М88 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Ni | Zn | Fe | Mn | Si | Al | Sn | Cr | P | Pb |
| 881 | 89,19 | 8,86 | 0,71 | 0,213 | 0,67 | [0,038] | [0,005] | 0,08 | 0,12 | 0,052 | 0,014 |
| 882 | 86,80 | 11,10 | 0,59 | 0,39 | 0,62 | 0,031 | 0,017 | 0,066 | 0,20 | [0,006] | 0,009 |
| 883 | 85,85 | 12,60 | 0,37 | 0,54 | 0,32 | 0,042 | 0,041 | 0,049 | 0,072 | 0,010 | 0,027 |
| 884 | 83,98 | 14,37 | 0,22 | 0,85 | 0,16 | 0,106 | 0,064 | 0,034 | [0,035] | [0,016] | 0,049 |
| 885 | 81,50 | 16,30 | [0,11] | 1,32 | 0,098 | 0,23 | 0,22 | 0,018 | 0,025 | 0,015 | 0,076 |

Set М192 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Fe | Mn | Zn | Pb | Sn | Si | P | Bi | Cu | Sb | As |
| 1921 | 3,90 | 1,52 | 0,67 | 0,34 | 0,26 | 0,13 | 0,019 | [0,027] | 0,0014 | (93,12) | (0,013) | [0,0003] |
| 1922 | 4,49 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 0,12 | [0,0015] | 0,0094 | 0,0026 | (93,29) | (0,011) | [0,0007] |
| 1923 | 5,62 | 0,89 | 0,33 | 0,73 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,012 | 0,0037 | (91,74) | (0,011) | [0,0005] |
| 1924 | 6,08 | 0,70 | 0,15 | 0,58 | 0,11 | 0,20 | 0,062 | 0,043 | 0,0072 | (91,91) | (0,014) | [0,0005] |
| 1925 | 6,62 | 0,64 | 0,86 | 0,41 | 0,084 | 0,29 | [0,015] | 0,031 | 0,0044 | (90,92) | (0,012) | [0,0005] |

Set М201 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe | Ni | Sb | Pb | Bi | Cu | P | As |
| 2011 | 0,79 | 4,90 | 0,021 | 0,093 | 0,010 | (93,40) | [0,06] | <0,0001 |
| 2012 | - | 4,35 | 0,015 | 0,071 | 0,0076 | (94,78) | [0,006] | <0,0001 |
| 2013 | 0,14 | 4,60 | 0,011 | 0,056 | 0,0053 | (94,92) | [0,001] | <0,0001 |
| 2014 | 0,16 | 5,18 | 0,0073 | 0,047 | 0,0040 | (94,49) | [0,002] | <0,0001 |
| 2015 | 0,12 | 4,01 | 0,0055 | 0,040 | 0,0022 | (95,65) | [0,001] | <0,0001 |

Set А301

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn | Ni | As | Mg | Sb | Co | Cu |
| 3011 | 20,8 | 14,6 | 0,0042 | 0,027 | 0,0017 | 0,044 | 64,4 |
| 3012 | 20,2 | 14,6 | 0,010 | 0,052 | 0,0039 | 0,11 | 64,5 |
| 3013 | 20,4 | 13,6 | 0,019 | 0,10 | 0,0082 | 0,30 | 64,8 |