SOLDERS

Set М132 (rectangular parallelepiped, bottom base - 40х40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Zn | P | Pb | Sb | Bi | Ni | Fe |
| 1321 | 70,62 | 21,21 | 7,81 | 0,017 | 0,0023 | 0,0021 | 0,058 | [0,3] |
| 1322 | 69,95 | 22,64 | 6,58 | 0,028 | (0,0049) | 0,0035 | 0,086 | [0,4] |
| 1323 | 68,25 | 25,55 | 5,28 | (0,031). | 0,0033 | 0,0019 | 0,12 | [0,5] |
| 1324 | 68,35 | 26,60 | 4,39 | 0,056 | 0,0060 | 0,0047 | 0,27 | [0,6] |
| 1325 | 67,27 | 28,2 | 3,25 | 0,078 | 0,0087 | 0,0076 | 0,41 | [0,7] |

Set М145 (rectangular parallelepiped, bottom base - 40х40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | Si | Sb | Sn | Bi | P | Fe | Cu | Zn | Zr |
| 1451 | 0,034 | 0,28 | 0,063 | 4,67 | 0,0011 | 4,72 | 0,060 | (89,8) | (0,012) | [0,01] |
| 1452 | 0,024 | 0,18 | 0,048 | 3,93 | 0,0016 | 5,24 | [0,079] | (90,1) | (0,013) | [0,01] |
| 1453 | [0,012] | 0,087 | 0,029 | 3,72 | 0,0030 | 5,73 | 0,118 | (89,9) | (0,011) | [0,01] |
| 1454 | 0,0083 | [0,022] | 0,024 | 3,24 | 0,0051 | 5,90 | 0,042 | (90,5) | (0,0060) | [0,01] |
| 1455 | 0,0095 | [0,048] | 0,016 | 2,52 | 0,0076 | 6,28 | 0,097 | (90,2) | (0,0073) | [0,01] |

BABBITE

Set VSB83 (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm)

| Element. % | CRMs |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSB83-1 | VSB83-2 | VSB83-3 | VSB83-4 | VSB83-5 | VSB83-6 |
| Al | 0.00051 | 0.0022 | 0.0011 | (0.0019) | 0.0015 | 0.00051 |
| Bi | 0.097 | 0.050 | 0.032 | 0.0093 | 0.0053 | 0.0015 |
| Fe | 0.198 | 0.097 | 0.046 | 0.0151 | 0.0051 | 0.0097 |
| In | 0.049 | 0.029 | 0.0105 | 0.0051 | (0.0013) | 0.00077 |
| Cd | (0.0003) | 0.0099 | 0.049 | 0.100 | 0.497 | 0.0015 |
| Co | 0.0099 | 0.0036 | 0.0051 | (0.0007) | 0.0015 | 0.00085 |
| Cu | 6.81 | - | 5.91 | 5.37 | 4.94 | 5.89 |
| As | 0.099 | (0.11) | 0.0303 | 0.0100 | 0.0050 | 0.503 |
| Ni | 0.00094 | 0.100 | 0.052 | 0.0098 | 0.0053 | 0.00124 |
| Pb | 1.00 | (0.7) | 0.107 | 0.044 | 0.0105 | 2.80 |
| S | 0.0022 | 0.010 | 0.0077 | (0.0044) | 0.0008 | - |
| Ag | (0.016) | 0.099 | 0.049 | 0.0231 | 0.0052 | 0.0156 |
| Sb | 9.26 | 10.34 | 11.31 | 12.23 | 13.05 | (11.0) |
| Zn | 0.0157 | (0.0015) | 0.0024 | (0.0026) | 0.0059 | (0.01) |

Set VSB16 (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm)

| Element. % | CRMs |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSB16-1 | VSB16-2 | VSB16-3 | VSB16-4 | VSB16-5 | VSB16-6 |
| Al | 0.0052 | (0.0029) | 0.0018 | 0.0012 | 0.00050 | 0.0098 |
| Bi | 0.0098 | 0.021 | 0.050 | 0.100 | 0.197 | 0.081 |
| In | 0.015 | 0.0016 | 0.0052 | 0.010 | 0.0010 | 0.0068 |
| Cd | 0.0013 | 0.0070 | 0.0096 | 0.046 | 0.115 | 0.030 |
| Cu | 2.16 | 2.13 | 1.45 | 1.97 | 2.15 | 2.05 |
| Fe | (0.036) | 0.028 | 0.035 | (0.043) | 0.0055 | (0.042) |
| As | 0.119 | 0.180 | 0.074 | 0.047 | 0.019 | 0.152 |
| Ni | 0.00094 | 0.0015 | 0.0028 | 0.014 | 0.0030 | 0.0033 |
| Sn | 14.05 | 15.45 | 15.93 | 16.63 | (17.92) | 15.06 |
| Ag | 0.0032 | 0.0061 | 0.0086 | 0.016 | 0.031 | 0.012 |
| Sb | 18.07 | (18.66) | 16.19 | 14.98 | 14.00 | (17.60) |
| Zn | 0.0025 | 0.016 | 0.041 | 0.099 | 0.137 | 0.013 |

.