БАББИТЫ

# СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА ОЛОВЯННЫХ И СВИНЦОВЫХ БАББИТОВ ПО ГОСТ 1320-74.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Sb | Cu | Pb | Bi | As | Fe | Zn | Cd | Al |
| А2573х | БС-6 | 6,20 | 6,0 | 0,20 | ост. | 0,056 | 0,028 | [0,0039]* | [0,0025] | 0,045 | [0,0041] |
| СОП 2573-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Sb | Cu | Pb | Bi | As | Fe | Zn |  |
| А2621х | Б83 | ост. | 8,30 | [8,4] | 0,65 | 0,019 | [0,0035] | [0,49] | 0,007 |  |
| СОП 2621-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2622х | Б83 | ост. | 9,8 | 7,2 | 0,24 | 0,027 | 0,0098 | [0,42] | [0,006] |  |
| СОП 2627-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2623х | Б83 | ост. | 11,10 | 6,60 | 0,34 | 0,060 | 0,017 | [0,22] | [0,025] |  |
| СОП 2626-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2624х | Б83 | ост. | 12,30 | [5,6] | [0,72] | 0,071 | [0,059] | [0,48] | [0,035] |  |
| СОП 2624-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2625х | Б83 | ост. | 13,4 | 3,91 | 1,01 | 0,084 | 0,073 | [0,52] | [0,045] |  |
| СОП 2625-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Sb | Cu | Pb | Bi | As | Fe |
| А2632х | Б16 | 12,6 | 14,2 | 1,18 | ост. | 0,045 | 0,096 | 0,014 |
| СОП 2632-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# БРОМИД ХРОМА

# СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА БРОМИДА ХРОМА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | Cr | C |
| А2085х | Бромид хрома | 15,13 | 75,16 | 1,32 |

БРОНЗЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### Бронзы оловянные:

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА БРОНЗ ОЛОВЯННЫХ ПО ГОСТ 5017-74.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | P | Zn | Ni | Cu | Fe | Pb | Sb | Bi | Al | Si | S |
| М1276х | БрОФ6,5-0,4, БрОФ6,5-0,15 | 7,07 | 0,307 | (0,095)* | 0,213 | 92,34 | 0,0099 | 0,026 | 0,0028 | 0,0024 | 0,0032 | 0,0029 | [0,002] |
| ГСО 1616-87П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1286х | БрОФ8,0-0,3 | 8,31 | 0,279 | 0,040 | 0,193 | ост. | <0,005 | 0,018 | 0,0024 | (0,0018) | <0,001 | <0,001 |  |
| ГСО 1617-89П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1755х | БрОФ7-0,2 | 8,73 | 0,108 | 0,159 | 0,78 | 89,43 | 0,273 | 0,309 | [0,096] | 0,012 | [0,05] | 0,072 | 0,0023 |
| ГСО 5468-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1833х | БрОФ7-0,2 | 7,77 | 0,180 | 0,116 |  | 91,39 | 0,068 | 0,43 | 0,0070 | 0,0031 | <0,001 | 0,0020 | 0,0022 |
| ГСО 6568-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА БРОНЗ ОЛОВЯННЫХ ПО ГОСТ 5017-74.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | P | Zn | Ni | Cu | Fe | Pb | Sb | Bi | Al | Si | S | Mg |
| М1566х | БрОЦ4-3 | 4,05 | 0,106 | 2,65 | 0,29 | 92,75 | 0,042 | 0,021 | 0,0027 | 0,0015 | 0,0024 | <0,001 |  |  |
| ГСО 1516-91П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1863х | БрОЦС4-4-2,5 | 3,72 | 0,018 | 4,08 |  | 89,68 | 0,040 | 2,44 | 0,0353 | 0,0028 | <0,001 |  | [0,0045] | <0,001 |
| ГСО 6159-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М2003х | БрОЦС4-4-4 | 3,91 | 0,023 | 4,52 | 0,38 | 87,1 | 0,106 | 3,94 | (0,13)* | 0,0043 | <0,001 |  | 0,0027 |  |
| ГСО 6529-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | P | Ni | Cu | Al | Fe | Si | Sb | Bi | As | S |
| М253х | БрО8Ц4 | 10,13 | 6,76 | 0,51 | 0,058 | 1,04 | 81,10 | [0,010] | 0,372 | [0,029] | 0,0011 | [0,0032] |  |  |
| ГСО 1517-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1376х | БрО8Ц4 | 7,61 | [4,24] | 0,416 | 0,024 |  | 87,31 | [0,0025] | 0,177 | 0,0060 | 0,221 | (0,0059) | 0,018 | 0,0020 |
| ГСО 4406-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М254х | БрО10Ц2 | 11,65 | 4,26 | [0,40] | (0,048) | 0,52 | 82,75 | [0,007] | 0,285 | [0,010] | 0,0010 | 0,0066 |  |  |
| ГСО 1518-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1216х | БрО10Ц2 | 9,67 | 2,45 | 0,49 | 0,069 | 0,215 | ост. | 0,0255 | 0,229 | 0,037 | 0,31 | 0,0148 |  |  |
| ГСО 1518-86П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | P | Ni | Cu | Al | Fe | Si | Sb | Bi | Mn | Mg |
| М696х | БрО4Ц7С5 | 4,29 | 6,9 | [5,5]* | 0,084 | 1,13 | 81,11 | 0,0195 | 0,315 | 0,0288 | 0,29 |  | 0,124 | [0,009] |
| ГСО 2428-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1206х | БрО4Ц7С5 | 4,48 | 6,95 | 5,65 | 0,057 | 1,17 | 80,91 | [0,045] | 0,235 | [0,005] | 0,34 | [0,030] | 0,068 | [0,038] |
| ГСО 2428-87П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА БРОНЗ ОЛОВЯННЫХ ПО ГОСТ 613-79.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | P | Ni | Cu | Al | Fe | Si | Sb | Mn | Mg | As | S |
| М836х | БрО4Ц4С17 | 4,22 | 3,92 | [16,8] |  | [0,14] | [73,54] | [0,017] | 0,382 | 0,048 | 0,516 | 0,169 |  |  |  |
| ГСО 2728-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1883х | БрО4Ц4С17 | 4,23 | 4,49 | 15,16 | 0,054 |  | ост. | 0,021 | 0,21 | 0,038 | 0,43 | 0, 071 | 0,0100 | 0,019 | [0,002] |
| ГСО 2728-91П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | P | Ni | Cu | Al | Fe | Si | Sb | Mn | Mg | As |
| М816х | БрО3Ц7С5Н1 | 3,19 | 7,96 | 4,47 | 0,105 | 1,01 | 82,42 | [0,005] | 0,391 | 0,0183 | 0,48 | [0,13] | [0,002] |  |
| ГСО 2634-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1763х | БрО3Ц12С5 | 2,89 | 12,58 | 4,18 | 0,072 | 1,71 | ост. | <0,001 | 0,290 | 0,0075 | 0,29 |  |  | 0,047 |
| ГСО 5469-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | P | Ni | Cu | Al | Fe | Si | Sb | S |
| М1843х | БрО5Ц5С5 | 4,52 | 5,49 | 5,48 | <0,001 | 1,23 | 82,76 | <0,001 | 0,28 | [0,005] | 0,19 | [0,004] |
| ГСО 7001-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1903х | БрО6Ц6С3 | 6,29 | 4,99 | 2,49 | 0,083 |  | 85,46 | [0,007] | 0,198 | [0,007] | 0,41 |  |
| ГСО 6260-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | P | Ni | Cu | Al | Fe | Si | Sb | Bi |
| М876х | БрО10С10 | 8,24 | 0,406 | 9,01 | [0,18]* | 0,306 | 81,26 | [0,003] | 0,211 | [0,008] | 0,350 | [0,04] |
| ГСО 2812-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | P | Cu | Al | Fe | Si | Sb | Bi | As | S |
| М1526х | БрО10Ф1 | [10,5] | 0,56 | 0,052 | 0,88 | 87,12 | 0,0068 | 0,31 | 0,0081 | 0,117 | 0,010 | [0,12] | 0,0021 |
| ГСО 2664-90П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА БРОНЗ ОЛОВЯННЫХ ПО ГОСТ 614-97.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Ni | P | Al | Fe | Mn | Cu | Sb | Si |
| М846х | БрО3Ц13С4, БрО3Ц12С5 | 3,86 | [8,5] | [5,04] | 1,18 | [0,092] | [0,015] | 0,312 | [0,12] | 80,39 | 0,39 | 0,021 |
| ГСО 2757-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Ni | P | Al | Fe | Mn | Cu | Sb | Si | S | As | Mg | Bi |
| М1764х | БрО3Ц13С4 | 2,40 | 10,48 | 3,21 | 1,10 | [0,08] | <0,001 | 0,218 | 0,041 | 82,09 | 0,18 | <0,001 |  | 0,035 | <0,001 | 0,013 |
| ГСО 5470-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1873х | БрО3Ц8С4Н1 | 3,97 | 7,64 | 4,28 | 1,44 | 0,063 | [0,01] | 0,38 | 0,050 | 81,85 | 0,51 | 0,0073 | 0,0042 | 0,065 | <0,001 | 0,010 |
| ГСО 6210-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА БРОНЗ ОЛОВЯННЫХ ПО ТУ ЗАВОДА

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Ni | P | Al | Fe | Cu | Sb | Si |
| М996х | БрО12 | 12,3 | 0,254 | [0,70]* | 0,70 | 0,229 |  | 0,079 | 85,21 | 0,76 |  |
| ГСО 3070-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1026х | БрО19 | 18,4 | 0,52 | 0,313 |  | 0,040 | [0,001] | 0,099 | 80,39 | 0,21 | [0,004] |
| ГСО 3130-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Ni | Al | Fe | Cu | Sb | Si | S |
| М346х | БрОЦС8-4-3 | 7,39 | 3,98 | 3,04 | 1,39 | [0,005] | 0,26 | 83,55 | 0,19 | [0,018] |  |
| ГСО 2426-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1893х | БрОЦС8-4-3 | 7,61 | 4,19 | 2,48 | 1,83 | 0,0015 | 0,254 | 83,22 | 0,21 | 0,0012 | 0,0041 |
| ГСО 2426-91П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Ni | P | Al | Fe | Cu | Sb | Si | S |
| М986х | БрОН12-3 | [11,9] | 0,041 | 0,110 | 3,02 | 0,0033 | 0,0019 | 0,0053 | 84,93 | 0,081 |  |  |
| ГСО 3064-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1773х | БрО8Н4Ц2 | 8,03 | 2,49 | 0,15 | 4,21 | 0,017 | <0,001 | 0,064 | 84,96 |  | <0,001 | 0,0040 |
| ГСО 5493-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА БРОНЗ ОЛОВЯННЫХ ПО ТУ ЗАВОДА

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Ni | P | Al | Fe | Cu | Sb | Si | S | As | Bi |
| М1336х | БрС-305 (БрОФС1-2-8) | 1,26 | (0,78)* | (8,23) | 0,68 | [2,0] | 0,0040 | 0,290 | 86,02 | 0,284 | [0,02] |  | [0,1] | [0,3] |
| ГСО 4470-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1752х | БрОФН | 11,84 | 0,50 | 0,92 | 2,29 | 0,317 | [0,02] | 0,109 | 83,09 | 0,28 | 0,40 | 0,0023 |  | 0,027 |
| ГСО 5466-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Ni | P | Al | Fe | Mg | Cu | Sb | Si | S | Zr | Cd | Bi |
| М1782х | БрО10С2Н3 | 9,45 | 1,37 | 4,41 | 3,22 | 0,57 | <0,001 | 0,248 |  | 80,55 | [0,16] | <0,005 | 0,0032 |  |  | 0,012 |
| ГСО 5802-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1783х | БрО10С2Н3 | 10,09 | 0,87 | 5,18 | 2,30 | 0,297 | [0,0033] | 0,166 |  | 80,71 | [0,12] | 0,018 | 0,0029 |  |  | 0,017 |
| ГСО 5803-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1793х | БрОСН7-13-3л | 8,21 |  | 13,78 | 3,64 | 0,125 | 0,016 | 0,47 | [0,03] | ост. | 0,17 |  | [0,002] | 0,017 | 0,069 |  |
| ГСО 6049-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Ni | P | Fe | Cu | Si |
| М1813х | БрОКЦ6-2-1 | 6,12 | 0,71 | 0,022 | 0,073 | 0,071 | 0,58 | 90,63 | 1,87 |
| ГСО 7286-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Бронзы безоловянные:

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА БРОНЗ БЕЗОЛОВЯННЫХ  ПО ГОСТ 18175-78.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Fe | Mn | Ni | Si | Cu | Sn | Pb | P | Zn | As | Sb |
| М1052х | БрА5 | 4,63 | 0,42 | 0,408 | 0,248 | 0,069 | 93,71 | 0,143 | 0,012 | 0,037 | 0,245 | 0,0055 | 0,0039 |
| ГСО 3167-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1054х | БрА7 | 7,11 | 0,212 | 0,210 | 0,51 | 0,119 | 91,13 | 0,057 | 0,036 | [0,003] * | 0,497 | 0,022 | 0,0021 |
| ГСО 3168-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Fe | Mn | Ni | Si | Cu | Sn | Pb | P | Zn | Sb |
| М756х | БрАМц10-2 | 10,40 | 0,94 | 2,08 | 1,03 | 0,26 | 83,38 | 0,19 | [0,21] | 0,094 | 1,29 | 0,0012 |
| ГСО 1924-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М757х | БрАМц9-2 | 9,40 | 0,51 | 1,73 | 0,55 | 0,15 | 86,51 | 0,10 | 0,097 | 0,043 | 0,92 | 0,0010 |
| ГСО 1925-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Fe | Mn | Ni | Si | Cu | Sn | Pb | P | Zn | Sb |
| М115х | БрАЖМц10-3-1,5 | 10,51 | 3,69 | 2,34 | 0,52 | 0,241 | 82,3 | [0,13] | 0,030 | 0,019 | 0,208 | 0,0021 |
| ГСО 1170-77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1106х | БрАЖМц10-3-1,5 | 10,42 | 3,61 | 1,85 | 0,206 | 0,124 | 83,02 | 0,106 | 0,035 | (0,0096) | 0,50 | 0,0019 |
| ГСО 1170-85П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1266х | БрАЖ9-4 | 9,67 | 3,82 | 0,54 | 0,56 | 0,110 | 83,76 | 0,103 | 0,014 | 0,028 | 1,48 | 0,0046 |
| ГСО 440-86П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА БРОНЗ БЕЗОЛОВЯННЫХ ПО ГОСТ 18175-78.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Fe | Mn | Ni | Si | Cu | Sn | Pb | P | Zn | S | Bi | As | Sb |
| М1516х | БрАЖНМц9-4-4-1 | 9,73 | 4,64 | 0,81 | 4,62 | 0,085 | 79,42 | 0,14 | 0,030 | 0,0038 | 0,50 | [0,001]* | 0,0023 | 0,0023 | 0,0017 |
| ГСО 2012-89П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Be | Fe | Ni | Si | Ti | Cu | Sn | Pb | Zn |
| М186х | БрБНТ1,7, БрБНТ1,9 | 0,110 | 2,30 | 0,152 | 0,40 | 0,097 | 0,126 | 96,57 | 0,081 | 0,0041 | 0,021 |
| ГСО 1973-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1033х | БрБНТ1,7 | [0,15] | 1,606 | 0,23 | 0,260 | 0,141 | 0,21 | 97,37 |  | 0,0053 |  |
| ГСО 3150-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1034х | БрБНТ1,9 | [0,13] | 2,00 | 0,100 | 0,40 | 0,316 | 0,192 | 96,75 |  | [0,009] |  |
| ГСО 3151-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1042х | БрБ2 | 0,112 | 1,941 | 0,086 | 0,186 | 0,130 |  | 97,24 | 0,104 | 0,0045 | 0,049 |
| ГСО 3157-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Fe | Mn | Ni | Si | Cu | Sn | Pb | P | Zn | As | Sb |
| М66х | БрКМц3-1 |  | 0,460 | 1,409 | 0,201 | 3,71 | 93,16 | 0,270 | 0,030 | 0,071 | 0,53 |  | 0,0018 |
| ГСО 1008-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М196х | БрКН1-3 | [0,02] | 0,284 | 0,374 | 3,11 | 0,97 | 94,86 | 0,113 | [0,15] | 0,0091 | 0,201 | [0,01] | [0,0034] |
| ГСО 1447-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1116х | БрКН1-3 | 0,010 | 0,088 | [0,22] | 2,53 | 0,72 | 96,03 | 0,071 | 0,122 | 0,0055 | 0,076 |  |  |
| ГСО 1447-86П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА БРОНЗ БЕЗОЛОВЯННЫХ  ПО ГОСТ 18175-78,  ГОСТ 493-79.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Fe | Mn | Ni | Si | Cu | Sn | Pb | P | Zn | As | Sb |
| М106ах | БрАЖН10-4-4, БрА10Ж4Н4Л, БрА11Ж6Н6 | 10,82 | 4,70 | 0,318 | 5,334 | 0,133 | 78,14 | 0,106 | 0,032 | 0,027 | 0,50 |  | 0,0025 |
| ГСО 771-80П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1236х | БрАЖН10-4-4, БрА10Ж4Н4Л | 9,90 | 4,34 | 0,179 | (4,2)* | 0,101 | 80,82 | 0,120 | 0,0225 | 0,0125 | 0,28 | <0,001 | <0,001 |
| ГСО 771-87П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ ПО ГОСТ 16130-90.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Ni | Si | Sn | Zn | Cr | Pb | Fe | Sb | Bi | P | Mg | S | Co | Zr | Ti | C |
| М534х | БрНЦр | 98,33 | 0,58 | [0,15] | 0,0039 | 0,015 | 0,33 | 0,019 | 0,096 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,221 | 0,053 | 0,022 |  |
| ГСО 2478-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1505х | БрХ0,7 | 99,49 | 0,0066 | 0,013 |  | 0,0126 | 0,38 | 0,0039 | 0,0411 | 0,0039 | 0,0045 | 0,0053 | <0,001 | 0,0034 |  |  |  | [0,009] |
| ГСО 5076-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА БРОНЗ БЕЗОЛОВЯННЫХ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Ni | Si | Sn | Pb | Fe | Sb | Mn | Al |
| М1386х | БрАЖС7-1,5-1,5 | 88,15 | 0,149 | 0,080 | 0,165 | 1,34 | [2,03] | 0,31 | 0,71 | 7,01 |
| ГСО 4476-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Ni | Si | Sn | Zn | Pb | Fe | Ti | Al | Be |
| М187х | БрБ2, БрБ2,5 | 96,42 | 0,39 | 0,094 | 0,076 | 0,021 | [0,004] | 0,140 | 0,126 | 0,097 | 2,63 |
| ГСО 1974-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1044х | БрБ2,5 | 96,26 | 0,304 | 0,270 | 0,084 | 0,130 | 0,0061 | 0,077 |  | 0,0263 | 2,559 |
| ГСО 3158-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА БРОНЗ БЕЗОЛОВЯННЫХ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Ni | Si | Sn | Zn | Cr | As | Pb | Fe | P | Co |
| М277х | БрХ0,5 | [99,2] | [0,013] | 0,046 |  | 0,042 | 0,53 |  | 0,0084 | 0,081 | [0,016] |  |
| ГСО 1472-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М796х | БрНХК2,5-0,7-0,6 | 95,97 | 2,38 | 0,61 | 0,031 | 0,068 | [0,42] | [0,008] | 0,0039 | 0,10 |  | 0,28 |
| ГСО 2564-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Ni | Si | Sn | Zn | As | Pb | Fe | Sb | Bi | P | Mg | Mn | S |
| М1416х | БрМцСН5-21-1 | ост. | 1,34 | 0,109 | 0,50 | 0,228 |  | 21,55 | 0,30 | 0,128 |  | 0,113 |  | 4,48 |  |
| ГСО 6314-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1624х | БрМг0,8 | 99,16 |  | [0,003]* |  | (0,0041) | 0,0031 | 0,0017 | [0,002] | 0,0026 | (0,0020) | [0,0028] | 0,68 | 0,016 | [0,002] |
| ГСО 5039-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Ni | Si | Sn | Zn | Cr | Ti | Pb | Fe | P | Co | Zr |
| М533х | 4В | 98,90 | 0,32 | 0,094 | 0,0033 | 0,0087 | 0,20 | 0,031 | 0,014 | 0,074 | 0,0012 | 0,12 | [0,036] |
| ГСО 2477-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М535х | 1В, 5В | 97,48 | 0,79 | 0,25 | [0,0042] | 0,020 | 0,52 | [0,027] | 0,024 | 0,12 | [0,001] | 0,46 | [0,088] |
| ГСО 2479-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Ni | Si | Sn | Zn | Pb | Fe | V | P | B | Mn | C | Al |
| М1446х | БрМцАЖН12-8-3-2 | 73,20 | 2,25 | 0,255 | 0,050 | 1,10 | 0,053 | 3,04 | 0,010 | 0,077 | 0,0089 | 12,01 | 0,024 | 7,92 |
| ГСО 5176-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Бронзы оловянные:

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА БРОНЗ ОЛОВЯННЫХ ПО ГОСТ 5017-74.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | P | Zn | Ni | Cu | Fe | Pb | Sb | Bi | Al | Si | S | Mg |
| А4522х (М666х) | БрОЦС4-4-4 | 3,98 | 0,023 | 3,98 |  | 87,75 | 0,031 | 4,02 | 0,0056 |  |  |  |  |  |
| СОП 4522-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А5086х (М1853х) | БрОФ8,0-0,3 | 7,40 | 0,20 | 0,010 | 0,11 | 91,9 | 0,0039 | 0,31 | 0,0058 | 0,0043 | 0,0015 | 0,0034 | 0,0027 | <0,001 |
| СОП 5086-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА БРОНЗ ОЛОВЯННЫХ ПО ГОСТ 613-79.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Ni | Cu | Al | Fe | Si | Sb | Mn |
| А793х | БрОЦС5-5-5 | 5,63 | 5,81 | 4,51 | 0,44 | 83,49 |  | 0,080 |  | 0,043 |  |
| СОП 795-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1376х | БрО4Ц4С17 | 4,22 | 3,93 |  | [0,14]* | 73,5 | [0,018] | 0,38 | 0,047 | 0,52 | 0,17 |
| СОП 1376-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА БРОНЗ ОЛОВЯННЫХ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Ni | P | Fe | Cu | Sb | Si | Mn |
| А893х | F-5 | 9,14 | 0,58 | 10,45 | 0,51 | [0,025]* | [0,12] | [79,8] | 0,29 |  |  |
| СОП 893-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2603х | F-4 | 4,49 | 3,11 | 8,42 | 0,33 | 0,034 | 0,75 | 82,15 | 0,41 | 0,20 | 0,21 |
| СОП 2606-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА БРОНЗ ОЛОВЯННЫХ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Ni | P | Fe | Cu | Sb | Si | Mn |
| А772х | БрОС8-12 | 7,59 | 1,38 | 12,49 | 1,07 |  | [0,012] | 77,46 |  | [0,034] | [0,011] |
| СОП 775-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А4015х (М956х) | БрОСН10-2-3 | 9,25 | 0,49 | 2,51 | 3,22 | 0,055 | 0,22 | 83,63 | 0,30 | [0,01] |  |
| СОП 4015-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Ni | Si | Sn | Zn | Pb | Fe | Sb | P | Bi | Al |
| А3341х | БрОС16-5 | 76,7 | 0,071 | 0,0012 | 15,49 | 0,049 | 7,04 | 0,032 | 0,58 | 0,052 | 0,0080 | <0,001 |
| СОП 3345-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3342х | БрОС16-5 | 78,5 | 0,12 | 0,0029 | 14,86 | 0,11 | 5,59 | 0,13 | 0,32 | 0,085 | 0,012 | <0,001 |
| СОП 3346-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3343х | БрОС16-5 | 77,6 | 0,19 | 0,025 | 17,79 | 0,19 | 3,40 | 0,27 | 0,20 | 0,13 | 0,017 | [0,022] |
| СОП 3347-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3344х | БрОС16-5 | 76,2 | 0,32 | 0,050 | 18,24 | 0,32 | 3,35 | 0,51 | 0,11 | 0,24 | 0,032 | [0,037] |
| СОП 3348-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Ni | P | Al | Fe | Cu | Sb | Si |
| А1366х | БрОНФ10-1-1 | 8,98 | 0,32 | 0,393 | 1,00 | 0,29 | 0,0021 | 0,308 | 88,62 | 0,020 | 0,140 |
| СОП 1366-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3991х (М867х) | БрОНФ10-1-0,5 | [9,01] | [0,31] | 0,391 | 1,01 | [0,29] | [0,002] | 0,305 | 88,62 | 0,0205 | 0,142 |
| СОП 3991-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Ni | P | Al | Fe | Cu | Sb | As | Bi |
| А1033х | БрОФС1-2-8 | 1,00 | 0,15 | 8,98 | 0,50 | 2,13 | [0,011] | 0,028 | 86,76 | 0,28 | 0,059 | 0,028 |
| СОП 1033-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА БРОНЗ ОЛОВЯННЫХ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Ni | P | Al | Fe | Cu | Sb | Si | S | As | Bi |
| А4576х (М826х) | БрО7Ц4С6Н2 | 7,10 | (3,40)* | 5,22 | 1,92 | 0,0145 |  | 0,186 | 82,27 | 0,094 | 0,0073 |  | 0,026 | 0,0061 |
| СОП 4576-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А5566х (М1676х) | БрОЦН10-2-1,5 | 10,43 | 0,81 | 0,14 | 2,01 |  | [0,003] | 0,049 |  | 0,52 | 0,0052 | 0,0028 |  | 0,017 |
| СОП 5566-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Бронзы безоловянные:

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА БРОНЗ БЕЗОЛОВЯННЫХ ПО ГОСТ 18175-78.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Fe | Mn | Ni | Si | Cu | Sn | Pb | P | Zn | As | Sb |
| А3541х (М95х) | БрА5, БрА7 | 5,93 | 0,523 | 0,523 | 0,533 | [0,12]* | 91,47 | 0,094 | 0,036 | 0,023 | 0,64 | [0,008] | 0,0034 |
| СОП 3541-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА БРОНЗ БЕЗОЛОВЯННЫХ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Ni | Si | Sn | Zn | Cr | Pb | Fe | Mn | Co |
| А763х | БрМцСН6-20-1 | 75,74 | 1,18 | 0,011 | 0,041 |  |  | 18,88 | 0,14 | 3,70 |  |
| СОП 766-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А4491х (М545х) | БрКХКо0,4-0,6-1,6 | 96,20 | [0,30] | [0,97] | 0,051 | [0,083] | 0,64 | [0,24] | 0,10 |  | [1,16] |
| СОП 4491-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА БРОНЗ БЕЗОЛОВЯННЫХ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Ni | Si | Sn | Zn | Pb | Fe | Sb | As | P | Bi | Al |
| А2366х | БрСуНЦСФ3-3-3-20-0,2 (ВБ23НЦ) | ост. | 3,74 | 0,029 | 0,25 | 3,87 | 19,24 | 0,40 | 4,30 | 0,094 | 0,22 | 0,026 |  |
| СОП 2366-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3321х | БрСуНЦСФ3-3-3-20-0,2 | [69,8] | 4,7 | 0,010 | 0,12 | 2,35 | 17,1 | 0,30 | 4,50 | 0,035 | 0,10 | 0,0097 | 0,0069 |
| СОП 3325-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3323х | БрСуНЦСФ3-3-3-20-0,2 | [69,1] | 3,30 | 0,050 | 0,35 | 3,84 | 19,5 | 0,10 | 3,10 | 0,10 | 0,25 | 0,031 | 0,025 |
| СОП 3327-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3324х | БрСуНЦСФ3-3-3-20-0,2 | [66,5] | 2,53 | 0,070 | 0,48 | 5,09 | 22,1 | 0,072 | 2,37 | 0,16 | 0,34 | 0,057 | 0,043 |
| СОП 3328-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА БРОНЗ БЕЗОЛОВЯННЫХ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Al | Ni | Fe | Zn | Si | Mg | Sb | Bi | P |
| А6233х (М2043х) | БрАНЖ7-4-2 | 86,33 | 7,37 | 3,86 | 1,84 | 0,38 | 0,076 | 0,070 | 0,0040 | 0,0030 | 0,012 |
| СОП 6233-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А6114х (М2044х) | БрАНЖ7-4-2 | 86,18 | 7,32 | 3,02 | 2,51 | 0,62 | 0,12 | 0,042 | 0,0067 | 0,0020 | 0,021 |
| СОП 6114-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ГЛИНОЗЕМ

# СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА ГЛИНОЗЕМА ПО ГОСТ 6912-87.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | Al2O3 |
| А921х | Глинозем | 0,023 | 0,14 | 0,95 | ост. |
| СОП 921-04 |  |  |  |  |  |
| А922х | Глинозем | 0,046 | 0,095 | 0,72 | ост. |
| СОП 922-91 |  |  |  |  |  |
| А925х | Глинозем | 0,20 | 0,031 | 0,27 | ост. |

ГРАФИТ

# СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА ГРАФИТА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Mn | Ti | H | O | S |
| А1711х | Графит металлизированный | 20,3 | 27,1 |  |  |  |  |
| СОП 1711-86 |  |  |  |  |  |  |  |
| А1721х | Гратон |  |  | 13,8 |  |  |  |
| СОП 1721-86 |  |  |  |  |  |  |  |
| А1741х | Графит |  |  |  | 2,55 | 0,94 | 0,161 |
| СОП 1741-89 |  |  |  |  |  |  |  |

КОБАЛЬТ

# СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

государственные стандартные образцы состава кобальта марок К1Ау, К1А, К1. (комплект VSK1). (Стружка фракцией 0,1 – 0,2 мм)

| № | Элемент | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSК1-1 | VSК1-2 | VSК1-3 | VSК1-4 | VSК1-5 |
| 1 | Углерод | 0,0142 | 0,0052 | 0,0312 | 0,0386 | 0,0530 |
| 2 | Кислород | 0,0163 | 0,153 | 0,0054 | - | - |
| 3 | Сера | 0,00116 | 0,00403 | 0,00267 | 0,00502 | 0,0085 |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА КОБАЛЬТА ПО ГОСТ 123-78.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО |  | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Co | Al | Bi | Fe | Si | Mn | Cu | As | Ni | Sn | S | Sb | Pb | C | P | Zn |
| А4151х |  | К1, К2 | ост. | 0,080 | 0,0013 | 0,50 | [0,5]* | 0,055 | 0,095 | <0,001 | 0,74 | 0,0058 | 0,0043 | 0,0030 | 0,0056 | 0,19 | 0,00054 | 0,0066 |
| СОП 4151-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А4152х | К1, К2 |  | ост. | 0,050 | 0,00048 | 0,11 | 0,30 | 0,045 | 0,119 | <0,001 | 0,92 | 0,027 | 0,00094 | 0,007 | 0,012 | [0,03] | 0,00026 | 0,0048 |
| СОП 4152-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО |  | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Co | Al | Bi | Fe | Si | Mn | Cu | As | Ni | Sn | S | Sb | Pb | C | P | Zn |
| А4153х | К1, К2 |  | ост. | 0,0051 | 0,00035 | 1,71 | [0,04] | 0,0109 | 0,046 | <0,001 | 0,29 | <0,001 | 0,0032 | 0,00038 | 0,0031 | 0,24 | 0,00047 | 0,0042 |
| СОП 4153-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А4154х | К1, К2 |  | ост. | 0,0054 | [0,0003] | 1,29 | [0,1] | 0,018 | [0,02] | <0,001 | 0,30 | <0,001 | 0,0027 | [0,001] | 0,0016 | [0,1] | 0,0018 | 0,0056 |
| СОП 4154-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО |  | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Co | Al | Bi | Fe | Si | Mn | Cu | As | Ni | Sn | S | Sb | Pb | C | P | Zn |
| А4155х | К1, К2 |  | ост. | [0,1] | [0,0003] | 0,90 | 0,103 | 0,033 | 0,041 | [0,001] | 0,51 | 0,0017 | 0,0062 | 0,0020 | 0,0014 | 0,24 | [0,0004] | 0,0099 |
| СОП 4155-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А4156х | К1, К2 |  | ост. | 0,10 | 0,0015 | [0,1] | [0,2] | 0,083 | 0,151 | [0,001] | 0,80 | 0,015 | 0,00064 | 0,0078 | 0,0030 | [0,2] | 0,00019 | 0,0041 |
| СОП 4156-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КОНЦЕНТРАТЫ

# СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | As | S | Fe | Cu |
| А1551х | Пиритный концентрат | 0,27 | 0,08 | 39,0 | [35,5]* | [0,25] |
| СОП 1551-86 |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Cd | Fe | SiO2 | Cu | As | Pb | S |
| А1561х | Цинковый концентрат | 43,4 | 0,125 | 9,3 | 2,1 | 2,8 | 0,12 | 0,35 | [31] |
| СОП 1561-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Ni | CaO2 | SiO2 | MgO2 | AlO2 | Sb | Bi | Se | Te | F |
| А2371х | Концентрат медный | 25,33 | 0,0058 | 6,41 | 17,00 | 3,05 | 6,90 | 0,00075 | 0,0011 | 0,038 | 0,0005 | 0,045 |
| СОП 2371-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | V2O5 |
| А2373х | Концентрат железо-ванадиевый | 50,18 | 0,93 |
| СОП 2373-94 |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Au | Ag |
| А3071х | Концентрат золотосодержащий | 42,2 | 72,4 |
| СОП 3071-90 |  |  |  |

ЛИГАТУРЫ

# СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА ЛИГАТУР ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Ti | B | Fe | Al |
| А721х | Al – Ti – B | 1,25 | 5,63 | 0,91 | 0,24 | ост. |
| СОП 721-87 |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | As | Sb | Cu |
| А731х | Pb – As | 87,99 | 7,88 | 3,66 | 0,027 |
| СОП 731-87 |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Fe | P | Cu | Si |
| А746х | Cu – Mn | 29,86 | 0,46 | 0,017 | 68,93 | 0,27 |
| СОП 746-87 |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Ti | Al |
| А1824х | Al – Cu – Ti | 55,68 | 0,98 | ост. |
| СОП 1824-87 |  |  |  |  |
| А1825х | Al – Cu – Ti | 53,67 | 0,53 | ост. |
| СОП 1825-87 |  |  |  |  |

МЕДЬ, СПЛАВЫ МЕДНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

государственные стандартные образцы состава меди (комплект МС). (Стружка фракцией 0,05 – 0,10 мм)

| Индекс СО | Аттестованное значение СО - массовая доля серы, % |
| --- | --- |
| МС-1 | 0,0003 |
| МС-2 | 0,0037 |
| МС-3 | 0,0010 |
| МС-4 | 0,0020 |
| МС-5 | 0,0048 |
| МС-6 | 0,0110 |
| МС-7 | 0,034 |
| МС-9 | 0,173 |
| МС-10 | 0,43 |
| МС-11 | 0,26 |
| МС-12 | 0,093 |

государственные стандартные образцы состава меди марок МЧ2, МЧ3 (комплект VSM2). (Стружка фракцией 0,1 – 0,3 мм)

| Индекс СО | Аттестованное значение СО |
| --- | --- |
| VSM2 | 99.06 |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНЫХ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | P | Cu | Sb | Cd |
| М1393х | МФСу92-6-2 | 0,192 | 0,170 | 0,100 | 6,50 | 90,57 | 1,99 | 0,27 |
| ГСО 4566-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-ФОСФОРИСТЫХ ПО  ГОСТ 4515-93.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | P | Fe | Ni | Sb |
| А3221х | МФ9 | 90,72 | 8,71 | 0,0070 | 0,0062 | <0,001 |
| СОП 3221-96 |  |  |  |  |  |  |
| А3222х | МФ10 | 88,60 | 11,00 | 0,0153 | 0,0058 | <0,001 |
| СОП 3222-96 |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА МЕДИ ПО ГОСТ 859-78.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Ag | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | C | Te | Cr | Zn | P | Si | Mg | Ce | Cd | Mn | Al | Au |
| А4002х (М1472х) | М00б, М0б | 99,98 | 0,00078 | 0,00036 | 0,00060 | 0,00039 | 0,00025 | 0,0021 | 0,0041 | 0,00058 | [0,0006] | [0,007]* | [0,0003] | 0,0019 | 0,00064 | 0,00022 | 0,00096 | 0,00023 | 0,00022 | 0,00051 | 0,00031 | 0,00055 |  |
| СОП 4002-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А4006х (М1476х) | М1р, М1ф | 99,92 | 0,00202 | 0,0021 | 0,0038 | 0,0019 | 0,00154 | 0,0072 | 0,0043 | 0,00055 | 0,0011 | [0,0045] | [0,0015] | 0,00059 | 0,00194 | 0,00028 | 0,00071 | 0,00044 | 0,00101 | [0,0024] | 0,00030 |  | 0,00014 |
| СОП 4006-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А4008х (М1478х) | М2р, М2 | 99,91 | 0,0071 | 0,0101 | 0,0099 | 0,0040 | 0,0035 | 0,0143 | 0,0122 | 0,0039 | 0,00068 | [0,005] | [0,005] | 0,00073 | 0,0069 | 0,0027 | 0,0016 | 0,0019 | 0,0054 | 0,0100 | 0,00058 | 0,0021 | 0,00045 |
| СОП 4008-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А40011х (М14711х) | М3р, М3 | 99,68 | 0,060 | 0,030 | 0,050 | 0,015 | 0,0031 | 0,051 | 0,045 | 0,040 | [0,0007] | [0,005] | [0,01] | 0,00071 | 0,030 | 0,0019 | 0,0022 | [0,0006] | 0,018 | 0,030 | 0,0014 | [0,003] | 0,0010 |
| СОП 40011-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | S |
| А2271х | М0к, М1к, М1б, М1у, М1, М1р, М1ф | 99,95 | 0,012 |
| СОП 2271-87 |  |  |  |
| А2272х | М1к, М1у, М1, М1р, М1ф | 99,94 | 0,0094 |
| СОП 2272-87 |  |  |  |
| А2273х | М0к, М1к, М1б, М1у, М1, М1р, М1ф | 99,95 | 0,0068 |
| СОП 2273-87 |  |  |  |
| А2274х | М0к, М1б | 99,96 | 0,0047 |
| СОП 2274-87 |  |  |  |
| А2275х | М1к, М1ц, М1, М1р, М1ф | 99,94 | 0,021 |
| СОП 2275-87 |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА МЕДИ И СПЛАВОВ МЕДНЫХ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Ni | P | Al | Fe | Mg | Sb | Ti | Cu | Cd |
| А115х | МФСу92-6-2 |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  | 2,7 |  | 91,59 |  |
| СОП 115-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А803х | МФСу92-6-2 | 0,104 | 0,11 | 0,21 | 0,101 | 7,19 | 0,15 | 0,059 |  | 1,283 |  | 89,89 | 0,090 |
| СОП 803-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2264х | МТ |  |  |  |  | <0,001 |  | <0,001 | <0,001 |  | 0,37 | 99,62 |  |
| СОП 2264-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА МЕДИ И СПЛАВОВ МЕДНЫХ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Ni | Fe | Sb | S | As | Cu | Au | Ag | Bi |
| А931х | Медь черновая | 0,038 | 0,026 | 0,0048 | 0,030 |  | 0,037 | 99,78 |  |  | 0,0010 |
| СОП 931-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А932х | Медь черновая | 0,054 | 0,048 | 0,0029 | 0,052 |  | 0,020 | 99,64 |  |  | 0,0020 |
| СОП 932-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1541х | Медь черновая |  | 0,049 |  | 0,045 | 0,12 | 0,029 | 99,47 | [64 г/т] | [115 г/т] | 0,0007 |
| СОП 1541-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Ni | P | Al | Fe | Mg | Mn | C | Sb | Si | S | As | Cu | Ag | Cr | Cd | Bi |
| А4426х (М1656х) | МЧА, МЧ1, МЧ2 | 0,113 | 0,040 | 0,111 | 0,137 | [0,042] | 0,0120 | 0,146 | [0,009] | 0,020 | [0,005] | (0,107)* | 0,0191 | 0,0027 | 0,059 | ост. | 0,0075 | 0,071 | 0,062 | 0,060 |
| СОП 4426-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А4427х (М1657х) | МЧ3, МЧ4, МЧ5, МЧ6 | 0,30 | 0,063 | 0,56 | 1,08 | 0,078 | 0,155 | 0,235 | [0,032] | 0,052 | [0,005] | (0,161) | 0,106 | [0,0027] | 0,27 | ост. | 0,0024 | 0,103 | 0,026 | 0,0080 |
| СОП 4427-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

НИКЕЛЬ, СПЛАВЫ НИКЕЛЕВЫЕ И МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА НИКЕЛЯ ПО ГОСТ 492-73.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Cu | S | Fe | Mg | Mn | Pb | C | P | Bi | As | Sb | Zn | Cd | Sn | Al |
| М446х | НК0,04, НК0,2, НМг НК0,2Э, Н-2, Н-3, Н-4 | ост. | 0,158 | [0,0071] | 0,19 | [0,11]* | 0,066 | 0,0049 | 0,14 | 0,0060 | 0,0059 | [0,003] | 0,00014 | 0,051 | 0,00048 | 0,0034 | 0,074 |
| ГСО 3144-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Cu | S | Fe | Si | Mg | Mn | Pb | C | P | Bi | As | Sb | Zn | Cd | Sn |
| М1636х | НК0,2 | ост. | 0,133 | 0,0095 | 0,132 | 0,188 | 0,0836 | 0,104 | 0,0047 | [0,03] | [0,003] | 0,00219 | <0,001 | 0,0023 | 0,0092 | 0,00046 | 0,0028 |
| ГСО 5293-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Cu | S | Fe | Si | Mg | Mn | Pb | C | P | Bi | As | Sb | Zn | Sn | Al | Co |
| М1498х | НП3, НП4 | ост. | 0,104 | [0,005] | 0,064 | 0,140 | [0,001] | 0,056 | 0,0034 | [0,1] | 0,0027 | 0,0041 | 0,0018 | [0,005] | 0,0072 | 0,0022 | 0,022 | 0,037 |
| ГСО 5396-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Si | Mn | Ni | Fe | Mg | Cu | Pb | C | P | Sb | Co |
| М616х | НМцАК2-2-1 | 1,76 | 0,98 | 2,01 | ост. | 0,38 | [0,02]* | 0,30 | 0,0032 | [0,12] | 0,0080 | 0,0019 | 0,82 |
| ГСО 2457-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М626х | НМц5 |  | 0,42 | 5,88 | ост. | 0,488 | [0,080] | 0,222 | 0,0045 | [0,11] | 0,0118 | 0,0026 | [0,060] |
| ГСО 2552-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ НИКЕЛЕВЫХ ПО ГОСТ 492-73.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Si | Mn | Cr | Ni | Fe | Mg | Cu | Pb | S | Ti | C | P | Bi | As | Sb | Zr | Co |
| М1156х | ТНХ9,5, КНХ9 | 0,063 | 0,51 | 0,273 | [9,16] | ост. | 0,353 | (0,071) | 0,239 | 0,0034 | [0,0023] | (0,044) | 0,221 | 0,0020 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0032 | 0,033 | (0,95) |
| ГСО 4228-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Mn | Zn | Ni | Cu | Si | Mg | Pb | P | Bi | As | Sb |
| М406х | МН19 | 1,10 | 0,259 | [0,51] | [20,8] | 76,86 | 0,270 | [0,027] | [0,0052] | 0,015 | [0,0034] |  | 0,0079 |
| ГСО 1742-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М416х | МН16 | 0,092 | 0,142 | 0,304 | 16,36 | 83,13 | [0,0029] | [0,024] | 0,0034 | 0,0043 | 0,0033 | [0,0034] | 0,0031 |
| ГСО 1736-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Zn | Ni | Cu | Si | Pb | S | C | P | Bi | As | Sb |
| М1013х | МН0,6 | 0,0045 | ост. | 0,48 | 99,42 | <0,001 | 0,0080 | 0,0035 | 0,0097 | <0,001 | 0,0040 | 0,0095 | 0,0037 |
| ГСО 4114-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М2013х | МН95-5 | 0,141 | ост. | [4,6]* | 94,92 |  | 0,056 | 0,0059 | 0,0066 | [0,001] | 0,0053 |  | 0,0105 |
| ГСО 8050-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Fe | Mn | Zn | Ni | Cu | Pb |
| М367х | МНА6-1,5 | 1,79 | 0,58 | 0,088 | ост. | 7,30 | 90,13 | [0,001] |
| ГСО 1509-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М368х | МНА13-3 | 2,48 | [0,93] | 0,335 | ост. | 13,04 | 83,08 | [0,004] |
| ГСО 1510-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Mn | Zn | Ni | Cu | Si | Mg | Pb | P | Bi | As |
| М386х | МНЦ15-20 | 0,393 | 0,0215 | 20,85 | 15,43 | 63,10 | [0,006] | [0,0004] | [0,023] | 0,0058 | 0,0020 | [0,01] |
| ГСО 2058-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М596х | МНЦС16-29-1,8 |  |  | ост. | 15,88 | 53,88 |  |  | 1,78 |  |  |  |
| ГСО 2908-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ НИКЕЛЕВЫХ ПО ГОСТ 492-73.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Mn | Zn | Ni | Cu | Si | Pb | Al | C | P | Bi | As | Sb |
| М564х | МНМц3-12 | 0,69 | [12,9] | ост. | 3,20 | 82,93 | 0,118 | 0,026 |  | [0,015] | 0,012 | 0,0050 | [0,010] | 0,0044 |
| ГСО 2546-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М803х | МНМцАЖ3-12-0,3-0,3 | 0,28 | 11,30 | ост. | 3,32 | 84,84 |  |  | 0,080 |  |  |  |  |  |
| ГСО 2570-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Mn | Zn | Ni | Cu | Si | Mg | Pb | S | C | P | Bi | As | Sb |
| М354х | МНЖМц30-1-1 | 0,427 | 1,38 | 0,114 | 32,77 | 64,99 | 0,080 | 0,084 | 0,041 | [0,006]* | [0,03] | 0,0102 | 0,0028 | 0,0029 | 0,0020 |
| ГСО 550-86П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М486х | НМЖМц28-2,5-1,5 | 3,14 | 1,75 | ост. | 65,27 | 29,24 |  |  | 0,0081 | [0,01] | 0,290 | 0,0087 | [0,0056] | 0,014 | 0,0051 |
| ГСО 2146-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Mn | Zn | Ni | Cu | Si | Pb | S | C | P | Bi | As | Sb | Sn | Ti |
| М524х | МНЖКТ5-1-0,2-0,2 | 1,33 | 0,71 | 0,89 | 6,63 | 90,15 | 0,269 | [0,0096] |  | [0,022] |  |  |  |  |  | [0,025] |
| ГСО 2618-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1923х | МНЖ5-1 | 0,89 | 0,33 | 0,73 | 5,62 | 91,74 | 0,156 | 0,156 | 0,0079 | [0,0046] | 0,012 | 0,0037 | [0,0005] | 0,011 | 0,14 |  |
| ГСО 6699-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Fe | Mn | Zn | Ni | Cu | Si | Pb | S | C | P | Sn | Cr |
| М886х | МН10 | 0,0081 | 0,482 | 0,40 | 0,307 | [11,79] | 87,03 | [0,0079] | 0,028 | 0,0029 | 0,0101 | 0,0074 | 0,024 | [0,006] |
| ГСО 4313-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М887х | МН15 | [0,12] | 1,04 | 0,311 | 0,50 | (14,20) | 83,08 | 0,170 | 0,046 | 0,0028 | [0,11] | 0,0101 | (0,100) | 0,289 |
| ГСО 4314-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Ni | Cu | Si | Ti | Zr |
| М763х | Сплав 273 | 0,082 | 18,97 | 80,29 | 0,103 | 0,27 | 0,125 |
| ГСО 2411-82 |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Mn | Ni | Cu | Si | Mg | Pb | S | C | P | Bi | As | Sb | РЗМ |
| М1176х | ПАНЧ-11 | (2,08) | (5,13) | ост. | 2,65 | 0,23 | [0,05]* | 0,0030 | [0,003] | 0,024 | 0,022 | 0,00061 | 0,035 | 0,0025 | 0,29 |
| ГСО 5275-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА НИКЕЛЯ ПО ГОСТ 492-73.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Cu | Fe | Si | Mn | Sb | Cr | Al | Co |
| А253х | НХ9,5, НХ9 | ост. | 0,25 | 0,37 | 0,36 | 0,32 | 0,0023 | 9,31 | 0,14 | 1,06 |
| СОП 256-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ НИКЕЛЕВЫХ ПО ГОСТ 492-73.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Mn | Fe | Mg | Cu | Pb | C | P | Sb | Co |
| А4352х (М627х) | НМц2,5 | 0,61 | 4,02 | 1,03 | 0,104 | 0,67 | 0,0031 | [0,28]* | 0,023 | 0,0014 | [0,055] |
| СОП 4352-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ ПО ГОСТ 492-73.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Mn | Ni +Co | Cu | Si | Mg | Pb | S | C | P | Bi | As | Sb |
| А2266х | МНМц40-1,5 | 0,100 | 1,71 | 40,14 | 58,07 | 0,020 | 0,055 | 0,0015 | 0,0063 | 0,083 | 0,0018 | 0,0019 | 0,0094 | 0,00203 |
| СОП 2266-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Mn | Ni | Cu | Si | Mg | Pb | P | Bi | Sb |
| А3161х (М292х) | МНМц40-1,5 | 0,430 | 1,36 | [40,1]* | 57,10 | 0,197 | 0,078 | [0,0013] | 0,0062 | 0,0031 | 0,0027 |
| СОП 3161-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3162х (М294х) | МНМц43-0,5 | 0,28 | 0,407 | [44,7] | 53,81 | 0,14 | 0,054 | 0,0016 | 0,0037 | 0,0020 | 0,0011 |
| СОП 3162-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Ni | Cu | Si | Mg | S | C | As | Sb | Co |
| А3014х | МНЦ15-20 | 20,2 | 13,8 | 65,2 | 0,15 | 0,051 | 0,0018 | 0,0071 | 0,011 | 0,0023 | 0,12 |
| СОП 3014-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Mn | Zn | Ni | Cu | Si | Pb | P | Bi | As | Sb | Co | Sn |
| А3545х (М55х) | МНЖМц30-1-1 | 0,98 | 1,06 | 0,112 | 31,0 | 66,5 | 0,122 | 0,0051 | 0,0106 | 0,0028 | [0,0025] | 0,0021 | 0,036 |  |
| СОП 3545-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А4541х (М137х) | МНЖ5-1 | 1,83 | 1,00 | [0,78] | [6,8] | 89,32 | 0,161 | 0,010 | [0,075] | 0,0029 | [0,06] | 0,0041 |  | 0,21 |
| СОП 4541-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ НИКЕЛЕВЫХ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

##### (Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Fe | Mn | Ni + Co | Cu | Mg | C | Zr |
| А2262х | НЖ | 0,30 | 11,42 | 0,74 | 87,2 |  |  |  | 0,023 |
| СОП 2262-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2265х | НМ |  | 0,040 | 0,41 | 82,99 | 16,95 | <0,001 | 0,0050 |  |
| СОП 2265-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Mn | Ni | Cu | Si | B | Zr |
| А2261х | СК | 1,47 | 1,64 | ост. | 56,02 | 0,24 | 0,010 | 0,058 |
| СОП 2261-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2263х | МНМц5-3,7 |  | 3,74 | 5,23 | 91,1 |  |  |  |
| СОП 2263-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИПОИ

# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ  ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА ПРИПОЕВ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Ni | P | Fe | Cu | Sb | Si | S | Zr | Bi |
| М1323х | ПрМЦФЖ24-6-0,75 |  | 25,55 | 0,031 | 0,122 | 5,28 | [0,50]* | 68,25 | 0,0033 |  | 0,0014 |  | [0,0019] |
| ГСО 5252-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1453х | ПМФОЦЭВ6-4-0,03 | 3,72 | 0,011 | 0,012 |  | 5,73 | 0,118 | 89,94 | 0,029 | 0,087 |  | 0,013 | 0,0030 |
| ГСО 6018-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА ПРИПОЯ ОЛОВЯНО-СВИНЦОВОГО ПО ГОСТ 21930-76.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Sb | Cd | Cu | Pb | Bi | As | Fe | Ni | S | Zn | Al |
| А3481х | ПОС 61 | 63,34 | 0,051 | 0,0029 | 0,046 | ост. | 0,096 | 0,029 | 0,029 | 0,030 | 0,0013 | 0,0071 | 0,0023 |
| СОП 3481-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ПО ГОСТ 1583-93.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

Сплавы на основе системы алюминий – кремний – магний.

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Mn | Cu | Ti | Ni | Fe | Zn | Pb | Sn | As | Be | Zr |
| М1346х | АК9 (АК9) | 0,473 | 10,53 | 0,46 | 1,081 | 0,15 | 0,34 | 1,23 | 0,60 | 0,032 | 0,013 |  |  |  |
| ГСО 5072-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1353х | АК9ч (АЛ4) | [0,29]* | 10,59 | 0,44 | 0,97 | 0,13 | 0,137 | 0,95 | 0,29 | 0,100 | 0,041 |  | [0,023] | 0,12 |
| ГСО 6550-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1803х | АК7ч (АЛ9) | [0,30] | 6,46 | 0,48 | 0,283 | 0,13 |  | 1,09 | 0,31 | 0,069 | 0,0094 | 0,0028 | [0,02] | <0,02 |
| ГСО 6535-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Mn | Cu | Fe | Zn | Pb | Sn | As | Be | Cd | Sb |
| М1463х | АК7П | 1,00 | 5,93 | 0,55 | 1,29 | 1,02 | 0,29 | 0,089 | 0,011 | <0,0002 | 0,0011 | 0,054 | 0,0057 |
| ГСО 7372-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1464х | АК7П | 0,60 | 6,81 | 0,69 | 1,01 | 1,13 | [0,2] | 0,11 | 0,0053 | <0,0002 | 0,0015 | 0,035 | 0,0100 |
| ГСО 7372-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1465х | АК7П | 0,25 | 7,56 | 0,135 | 0,52 | 0,32 | 0,102 | 0,20 | [0,003] | <0,0002 | 0,0037 | 0,0100 | 0,0115 |
| ГСО 7372-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ПО ГОСТ 1583-93.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

Сплавы на основе системы алюминий – кремний – медь.

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Mn | Cu | Ni | Fe | Zn | Pb | Sn | As | Be | Cd | Sb |
| М1461х | АК5М2П | [0,4]* | 3,94 | 0,148 | 2,41 |  | 0,52 | 0,081 | 0,034 | 0,041 | <0,0002 | 0,00084 | 0,0092 | 0,053 |
| ГСО 7371-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1462х | АК5М2П | 0,75 | 4,86 | 0,250 | 2,37 |  | 0,65 | 0,068 | 0,038 | 0,025 | <0,0002 | 0,0011 | 0,025 | 0,018 |
| ГСО 7371-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1963х | АК5М7 (АК5М7) | [0,51] | 5,33 | 0,30 | 8,80 | 0,41 | 0,99 | 0,51 | 0,35 | 0,14 |  |  |  | 0,23 |
| ГСО 7009-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Mn | Cu | Ti | Ni | Fe | Zn | Pb | Sn | As | Be | Zr |
| М1823х | АК5М (АЛ5) | 0,475 | 4,53 | 0,40 | 1,21 | 0,10 | 0,136 | 1,09 | 0,381 | 0,079 | 0,011 | 0,0027 | [0,022] | 0,011 |
| ГСО 6562-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М2073х | АК5М2 | [0,44] | 5,57 | 0,32 | 2,85 | 0,15 | 0,342 | 0,76 | 1,21 | 0,23 |  | [0,004] | [0,0005] |  |
| ГСО 7079-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Mn | Cu | Ti | Ni | Fe | Zn |
| М2033х | АК5М4 | [0,3] | 4,33 | 0,393 | 3,87 | 0,228 | 0,67 | 1,21 | 1,46 |
| ГСО 6556-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М2083х | АК6М2 | [0,24] | 4,22 | 0,253 | 2,85 | 0,23 | 0,077 | 0,77 | 0,121 |
| ГСО 8039-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ПО ГОСТ 1583-93.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

Сплавы на основе системы алюминий – медь.

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Mn | Cu | Ti | Ni | Fe | Zn | Zr | Cd |
| М2056х | АМ4,5Кд (ВАЛ10) | [0,0022]* | [0,27] | 0,39 | 5,00 | 0,356 |  | 0,24 | 0,238 | 0,060 | 0,239 |
| ГСО 8030-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М2063х | АМ5 (АЛ19) | 0,067 | 0,38 | 0,76 | 5,09 | 0,297 | 0,112 | 0,37 | 0,191 | 0,11 |  |
| ГСО 7081-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сплавы на основе системы алюминий – магний.

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Mn | Cu | Ti | Fe | Zn | Be | Zr |
| М1972х | АМг5Мц (Ал28) | 4,91 | 0,23 | 1,03 | 0,33 | 0,111 | 0,82 |  |  | 0,043 |
| ГСО 7244-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1983х | АМг10 (АЛ27) | 10,75 | 0,14 | 0,089 | 0,095 | [0,1] | 0,175 | 0,091 | 0,034 | 0,063 |
| ГСО 7467-98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Силумины.

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Mn | Cu | Ti | Fe | Zn | Ca |
| М1952х | Силумин | 11,23 | 0,253 | 0,120 | 0,21 | 0,94 | 0,30 | [0,04] |
| ГСО 7273-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1953х | Силумин | 12,60 | 0,124 | 0,051 | 0,131 | 0,45 | 0,182 | [0,03] |
| ГСО 7274-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1954х | Силумин | 13,05 | 0,061 | 0,017 | 0,089 | 0,35 | 0,079 | [0,01] |
| ГСО 7275-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ПО ГОСТ 4784-97.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

Алюминиевые сплавы системы алюминий – магний.

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Pb | As | Be |
| М1912х | АМг4,0 | 1,01 | 0,94 | [0,18]* | 0,78 | 4,14 | 0,192 | 0,48 | 0,13 | 0,031 | [0,001] | 0,0034 |
| ГСО 7171-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1913х | АМг4,5 | 0,67 | 0,66 | 0,41 | 0,55 | 5,02 | 0,129 | 0,62 | 0,046 | 0,051 | 0,00204 | 0,002 |
| ГСО 7172-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1914х | АМг5 | 0,44 | 0,44 | 0,258 | 0,35 | 5,79 | 0,055 | 0,69 | 0,035 | 0,076 | [0,009] | 0,00093 |
| ГСО 7173-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1915х | АМг6 | [0,14] | 0,20 | 0,065 | [0,19] | 6,54 | 0,055 | 0,188 | [0,004] | 0,17 | [0,003] | [0,0005] |
| ГСО 7174-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Pb | As | Be |
| М1943х | АМг1 | 1,85 | 0,57 | 0,770 | 0,50 | 1,56 | 0,030 | 0,47 | 0,131 | 0,080 | <0,001 | 0,0010 |
| ГСО 7166-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1944х | АМг2 | 0,89 | 0,45 | 0,168 | 0,198 | 1,93 | 0,23 | 0,50 | 0,083 | 0,060 | [0,005] | 0,0016 |
| ГСО 7167-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1945х | АМг3с | 1,04 | 0,215 | 0,405 | 0,099 | 2,93 | [0,09] | 0,120 | 0,067 | 0,031 | <0,002 | 0,0033 |
| ГСО 7168-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1946х | АМг3 | 0,21 | 0,117 | 0,082 | 0,080 | 3,87 | 0,28 | [0,15] | 0,048 | 0,158 | <0,001 | 0,0064 |
| ГСО 7169-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ПО ГОСТ 4784-97.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

Алюминий.

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | As | Be |
| М2116х | АД00, АД0, АД1, АД | 0,29 | 0,48 | 0,119 | 0,111 | 0,067 | 0,052 | 0,064 | 0,017 | 0,0098 |
| ГСО 6435-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М2117х | АД00, АД0, АД1, АД | 0,69 | 0,74 | 0,23 | 0,212 | 0,127 | 0,146 | 0,23 | 0,025 | 0,014 |
| ГСО 6436-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА АЛЮМИНИЯ ПО ГОСТ 11069-74

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Si | Cu | Zn | Ti | Mn | Mg | As | Be |
| М2111х | А85, А7, А7Е, А6, А5Е, А5, А0 | 0,070 | 0,101 | 0,012 | 0,018 | 0,0036 | 0,0123 | 0,017 | [0,0002]* | 0,0014 |
| ГСО 6430-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М2112х | А85, А7, А7Е, А6, А5Е, А0 | 0,082 | 0,114 | 0,015 | 0,023 | 0,0083 | 0,021 | 0,015 | [0,0004] | 0,0024 |
| ГСО 6431-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М2113х | А85, А7, А7Е, А6, А5Е, А5, А0 | 0,121 | 0,17 | 0,146 | 0,053 | 0,020 | 0,053 | 0,021 | 0,0026 | 0,0026 |
| ГСО 6432-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М2114х | А85, А7, А7Е, А6, А5, А0 | 0,234 | 0,18 | 0,118 | 0,046 | 0,028 | 0,058 | 0,029 | 0,0047 | 0,0042 |
| ГСО 6433-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М2115х | А85, А7, А7Е, А6, А5Е, А5, А0 | 0,269 | 0,18 | 0,075 | 0,036 | 0,056 | 0,075 | 0,043 | 0,010 | 0,0079 |
| ГСО 6434-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА АЛЮМИНИЯ ПО ГОСТ 295-79.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Cu | Zn | Si | Pb | Sn | Al |
| А1905х | АВ97 | 0,157 | 0,150 | 0,100 | 0,98 | 0,100 | 0,094 | ост. |
| ОСО 1905-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1916х | АВ92 | 3,03 | 2,98 | 0,79 | 1,21 | 0,20 | 0,093 | ост. |
| ОСО 1916-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1917х | АВ91 | 3,00 | 2,96 | 0,83 | 2,64 | 0,29 | 0,20 | ост. |
| ОСО 1917-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Cu | Zn | Si | Pb | Sn | Al |
| А1918х | АВ88 | 3,02 | 3,45 | 3,04 | 3,80 | 0,30 | 0,19 | ост. |
| ОСО 1918-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1919х | АВ86 | 2,80 | 3,95 | 3,26 | 4,95 | 0,29 | 0,21 | ост. |
| ОСО 1919-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ПО ГОСТ 1583-93.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

Сплавы на основе системы алюминий – кремний – магний.

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Mn | Cu | Ti | Fe | Zn | Pb | Sn | Zr | Ca | Na | Al |
| А2021х | Ал4 | 0,16 | 6,15 | 0,73 | 0,17 | 0,039 | 1,26 | 0,083 | 0,020 | 0,0076 | 0,30 | 0,18 | 0,0051 | ост. |
| СОП 2026-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3863х | АК12 | 0,075 | 12,39 | 0,50 | 0,84 | 0,103 | 1,81 | 0,29 |  |  | 0,060 |  |  | ост. |
| СОП 3863-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава |  | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mg | Si | Mn | Cu | Ni | Fe | Zn | Pb | As | Be | Al |
| А3156х | АК7 |  | 0,39 | 6,99 | 0,48 | 1,77 | 0,46 | 1,09 | 0,69 | 0,17 | 0,014 | 0,042 | ост. |
| СОП 3156-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А4521х (М1253х) |  | АК7 | 0,455 | 6,29 | 0,45 | 1,73 | 0,67 | 1,56 | 0,44 |  |  |  | ост. |
| СОП 4521-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сплавы на основе системы алюминий – кремний – медь.

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Mn | Cu | Ni | Fe | Zn | Pb | Sn | As | Sb | Al |
| А644х | АК5М7 (Ал10в) | 0,66 | 6,41 | 0,51 | 8,66 | 0,82 | 1,51 | 0,19 | 0,11 | 0,30 |  | 0,070 | ост. |
| СОП 644-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1026х | АК5М7 | 0,89 | 6,02 | 0,45 | 7,25 | 0,28 | 1,13 | 1,04 | 0,25 | 0,051 |  |  | ост. |
| СОП 1026-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1254х | АК5М2 | 0,66 | 3,80 | 0,72 | 3,47 | 0,23 | 1,18 | 0,38 | 0,10 |  | 0,0068 |  | ост. |
| СОП 1254-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ПО ГОСТ 1583-93.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

Сплавы на основе системы алюминий – кремний – медь.

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Mn | Cu | Ti | Ni | Fe | Zn | Pb | Sn | Ca | Cr | Al |
| А2042х | Ал30 | 2,05 | 10,0 | 0,101 | 0,79 | 0,27 | 0,70 | 0,82 | 0,21 | 0,025 | 0,045 | 0,11 | 0,19 | ост. |
| СОП 2042-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3574х | АК12М2МгН | 0,23 | 12,4 | 0,20 | 0,60 | 0,066 | 1,33 | 0,73 | 0,22 | 0,080 |  |  | 0,13 | ост. |
| СОП 3574-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3575х | АК12 (Ал2), АК12М2МцН (Ал25), АК12ММцН (Ал30) | 1,08 | 9,92 | 0,48 | 2,50 | 0,13 | 0,48 | 1,26 | 0,51 | 0,031 |  |  | 0,24 | ост. |
| СОП 3575-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сплавы на основе системы алюминий – магний.

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Mn | Cu | Ti | Fe | Zn | Be | Zr | Al |
| А1533х | Ал23, Ал27, Ал8 | 8,61 | 0,16 | 0,044 | 0,35 | 0,076 | 0,21 | 0,20 | 0,014 | 0,22 | ост. |
| СОП 1533-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сплавы на основе системы алюминий – прочие компоненты.

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Mn | Cu | Ti | Fe | Zn | Be | Zr | Al |
| А3102х | АЦ4Мг (Ал24) | 2,10 | 0,68 | 0,41 | 0,101 | 0,39 | 0,43 | 4,68 | 0,065 | 0,056 | ост. |
| СОП 3106-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ПО ГОСТ 4784-97.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

Алюминиевые сплавы системы алюминий – медь – магний и алюминий – медь – марганец.

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Ni | Zr |
| А4533х (М2183х) | Д1, ВД1 | 0,76 | 0,71 | 4,03 | 0,52 | 1,55 | 0,060 | 0,25 | 0,15 | 0,11 | 0,023 |
| СОП 4533-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А4553х (М2203х) | Д18 | 0,45 | 0,45 | 2,59 | 0,30 | 0,36 | 0,030 | 0,15 | 0,112 |  | 0,012 |
| СОП 4553-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А4953х (М2243) | АК4, АК4-1 | 0,71 | 1,41 | 1,91 | 0,074 | 1,39 | 0,026 | 0,26 | 0,042 | 0,94 |  |
| СОП 4953-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Алюминиевые сплавы системы алюминий – марганец.

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Ni | Zr | Be |
| А4433х (М2163х) | АМц | 1,07 | 0,42 | 0,077 | 0,92 | 0,13 | 0,014 | 0,057 | 0,065 | 0,021 | 0,012 | 0,00049 |
| СОП 4433-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Алюминиевые сплавы системы алюминий – магний – кремний.

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr |
| А4653х (М2173х) | АД31, АД33, АД35 | 0,89 | 0,68 | 0,36 | 0,35 | 0,90 | 0,21 | 0.31 | 0,15 | 0,045 |
| СОП 4653-98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Алюминиевые сплавы системы алюминий – цинк – магний.

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ni | Zr | Be |
| А5087х (М1933х) | В95 | 0,28 | 0,84 | 1,78 | 0,41 | 1,57 | 0,091 | 5,3 | 0,11 | 0,060 | 0,0014 |
| СОП 5087-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ  ПО ГОСТ 14113-78.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Sb | Cu | Si | Ti | Al | Fe | Zn | Pb |
| А131х | АО20-1 | 17,1 | 0,047 | 1,81 | 0,58 | 0,015 | ост. | 0,27 | 0,13 | 0,031 |
| СОП 131-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А132х | АО20-1 | 18,4 | 0,082 | 1,21 | 0,51 | 0,031 | ост. | 0,33 | 0,16 | 0,047 |
| СОП 132-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А133х | АО20-1 | 21,4 | 0,10 | 0,85 | 0,30 | [0,073] | ост. | [0,75] | 0,21 | 0,10 |
| СОП 133-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А134х | АО20-1 | [22,9]* | 0,13 | 0,50 | 0,18 | 0,087 | ост. | 0,28 | 0,27 | 0,10 |
| СОП 134-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А135х | АО20-1 | 24,1 | [0,19] | 0,28 | 0,12 | 0,24 | ост. | 1,08 | 0,32 | 0,18 |
| СОП 135-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Mg | Mn | Sb | Cu | Si | Ti | Al | Fe | Zn |
| А4135х | АО3-7 | 3,89 | 0,10 | 1,03 | 0,0073 | 6,76 | 0,20 | 0,030 | ост. | 0,63 | 0,042 |
| СОП 4135-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sb | Mn | Mg | Cu | Si | Te | Ti | Fe | Zn | Pb | Sn | Al |
| А703х | АМСТ | 4,96 | 0,10 | [0,047]* | 0,9 | 0,20 | [0,11] | 0,078 | 0,26 | 0,19 | 0,200 | 0,074 | ост. |
| СОП 706-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2583х | АМК | 1,64 | 0,104 | 0,33 | 1,04 | 9,46 | 0,020 | 0,14 | 0,50 | 0,13 | 0,060 | 0,107 | ост. |
| СОП 2586-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Mg | Cu | Si | Fe | Zn | Al |
| А1682х | АМВ | 0,45 | 0,47 | 2,56 | 0,76 | 0,66 | 0,88 | ост. |
| СОП 1682-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1684х | АМ3 | 0,13 | 0,22 | 4,50 | 0,42 | 0,20 | 0,32 | ост. |
| СОП 1684-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1685х | АМ4 | 0,062 | 0,10 | 5,77 | 0,25 | 0,085 | 0,12 | ост. |
| СОП 1685-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Mg | Cu | Ni | Si | Ti | Fe | Zn | Pb | Cr | Al |
| А1016х | КС740 | 0,88 | 1,48 | 1,97 | 2,75 | 17,3 | 0,15 | [0,49] | 0,103 | 0,075 | [0,049] | ост. |
| СОП 1016-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2406х | КС-245 | 0,50 | 0,97 | 3,17 | 1,63 | 10,71 |  | 0,97 |  |  |  | ост. |
| СОП 2406-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Mg | Cu | Si | Ti | Fe | Zn | Pb | Al | Zr | B | Cd |
| А1234х | В124 | 0,12 | 0,34 | 4,00 | 8,01 | 0,30 | 0,86 |  |  | ост. |  |  |  |
| СОП 1234-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2283х | В2616 | 0,29 | [0,066] | 3,27 | 7,71 | [0,25] | 0,39 | 0,22 | 0,19 | ост. | [0,1] | [0,08] | 0,14 |
| СОП 2283-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1866х | ВАЛ10 | 0,49 | 0,0083 | 4,87 |  | 0,24 | 0,31 | 0,101 | 0,29 | ост. | 0,11 |  | 0,13 |
| СОП 1866-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Ti | Fe | Zn | Al | Zr | Be |
| А2011х | Ал22 | 9,7 | 1,56 | 0,022 | 0,36 | 0,030 | ост. | 0,034 | 0,11 |
| СОП 2016-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2012х | Ал22 | 10,6 | 1,22 | 0,033 | 0,51 | 0,050 | ост. | 0,041 | 0,046 |
| СОП 2017-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2013х | Ал22 | 12,4 | 1,02 | 0,046 | 0,72 | 0,068 | ост. | 0,018 | 0,053 |
| СОП 2018-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2014х | Ал22 | 13,33 | 0,71 | 0,068 | 1,09 | 0,102 | ост. | 0,058 | 0,032 |
| СОП 2019-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2015х | Ал22 | 14,9 | 0,56 | 0,14 | 1,71 | 0,20 | ост. | 0,13 | 0,019 |
| СОП 2020-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Mg | Cu | Si | Ti | Fe | Zn | Pb | Sn | Al | Zr | Ca | Na |
| А2022х | Ал4 | 0,105 | 0,20 | 0,18 | 6,84 | 0,042 | 1,10 | 0,13 | 0,028 | 0,0050 | ост. | 0,17 | 0,039 | [0,0027]* |
| СОП 2027-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2025х | Ал4 | 0,14 | 0,38 | 0,39 | 9,0 | 0,094 | 0,28 | 0,36 | 0,053 | 0,017 | ост. | 0,051 | 0,0075 | <0,002 |
| СОП 20210-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Mg | Cu | Si | Ti | Fe | Zn | Al | Zr | Be |
| А1992х | Ал8 | 0,046 | 9,32 | 0,35 | 0,30 | 0,019 | 0,136 | 0,057 | ост. | 0,032 | 0,047 |
| СОП 1997-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1994х | Ал8 | 0,11 | 10,32 | 0,67 | 0,17 | 0,11 | 0,87 | 0,13 | ост. | 0,21 | 0,0012 |
| СОП 1994-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1995х | Ал8 | 0,28 | 10,15 | 0,052 | 0,086 | 0,040 | 0,31 | 0,097 | ост. | 0,32 | 0,022 |
| СОП 1995-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Mg | Cu | Si | Ti | Fe | Zn | Pb | Sn | Al | Zr | Be | B |
| А1876х | Ал9-1 | 0,12 | 0,049 | 0,139 | 7,73 | 0,16 | 0,31 | 0,26 | 0,028 | 0,0069 | ост. | 0,078 | [0,10] |  |
| СОП 1876-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2933х | Ал9М | 0,28 | 0,32 | 0,42 | 6,81 | 0,12 | 0,88 | 0,22 | 0,048 | 0,015 | ост. | 0,047 | 0,14 | [0,008] |
| СОП 2933-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2935х | Ал9М | 0,44 | 0,93 | 0,25 | 4,69 | 0,16 | 2,10 | 0,31 | 0,070 | 0,016 | ост. | 0,039 | 0,27 | 0,0073 |
| СОП 2938-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Mg | Cu | Si | Ti | Fe | Zn | Ni | Al |
| А1696х | Ал11 | 0,51 | 0,26 | 0,61 | 6,54 |  | 1,17 | 10,50 | [0,26]* | ост. |
| СОП 1696-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1063х | Ал28 | 0,15 | 5,99 | 0,22 | 0,28 | 0,10 | 0,40 |  |  | ост. |
| СОП 1063-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Mg | Cu | Ni | Si | Ti | Fe | Zn | Pb | Sn | Cr | Al | Ca |
| А2041х | Ал30 | 0,078 | 1,43 | 0,52 | 0,50 | 8,96 | 0,45 | 1,11 | 0,39 | 0,0059 | 0,024 | 0,34 | ост. | 0,041 |
| СОП 2041-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2044х | Ал30 | 0,21 | 0,54 | 1,56 | 1,03 | 11,6 | 0,095 | 0,43 | 0,078 | 0,019 | 0,0063 | 0,081 | ост. | 0,048 |
| СОП 2044-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2045х | Ал30 | 0,42 | 0,36 | [2,4] | 1,99 | 13,0 | 0,070 | 0,34 | 0,070 | 0,032 | 0,0038 | 0,071 | ост. | 0,069 |
| СОП 2045-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Mg | Cu | Si | Ti | Fe | Zn | Pb | Sn | Al |
| А1673х | Ал40 | 0,18 | 0,49 | 6,06 | 0,84 | 0,102 | 0,79 | 0,10 | 0,69 | 0,99 | ост. |
| СОП 1673-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sb | Mn | Mg | Cu | Ni | Si | Ti | Fe | Zn | Pb | Sn | Al | P |
| А1893х | АК15МН | 0,067 | 0,12 | 0,54 | 1,37 | 1,08 | 13,86 |  | 1,06 | 0,099 | 0,050 | 0,0092 | ост. | 0,0046 |
| СОП 1896-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Mg | Cu | Ni | Si | Ti | Fe | Zn | Pb | Sn | Al |
| А2032х | АК12М2 | 0,22 | 0,21 | 2,56 | 0,125 | 10,6 | 0,078 | 0,39 | 0,28 | 0,021 | 0,098 | ост. |
| СОП 2037-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2035х | АК12М2 | 0,76 | 0,048 | 1,50 | 0,60 | 12,37 | 0,42 | 1,21 | 0,94 | 0,072 | 0,030 | ост. |
| СОП 2040-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Mg | Cu | Si | Ti | Fe | Zn | Al | Be | K | Na |
| А2051х | АМг4К1,5М1 | 1,10 | 4,15 | 0,69 | 1,27 | 0,049 | 0,090 | 0,062 | ост. | 0,0026 | [0,03]* | [0,09] |
| СОП 2056-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2052х | АМг4К1,5М1 | 0,94 | 4,57 | 0,90 | 1,58 | 0,084 | 0,24 | 0,087 | ост. | 0,0039 | [0,03] | [0,06] |
| СОП 2057-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2054х | АМг4К1,5М1 | 0,53 | 5,47 | 1,14 | 1,97 | 0,13 | 0,47 | 0,14 | ост. | 0,0087 | [0,07] | [0,03] |
| СОП 2059-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2055х | АМг4К1,5М1 | 1,20 | 6,80 | 1,32 | 2,30 | 0,35 | 0,58 | 0,24 | ост. | 0,0050 | [0,09] | [0,02] |
| СОП 20510-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Mg | Cu | Ni | Si | Ti | Fe | Zn | Pb | Cr | Al | Ca | Na |
| А2415х | Спецсплав антифрикционный | 0,155 | 0,39 | 1,30 |  | 1,18 |  | 0,63 | 4,97 | 1,16 |  | ост. |  |  |
| СОП 2416-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2837х | Алюминиевый сплав |  | 0,12 | 0,016 |  | 0,042 |  | 0,048 | 0,11 |  |  | ост. |  |  |
| СОП 28315-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3745х | Алюминиевый сплав | 0,33 | 0,248 | 3,16 | 0,018 | 9,78 | 0,36 | 0,75 | 0,71 |  | 0,26 | ост. | 0,0039 | 0,051 |
| СОП 3745-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Mg | Cu | Ni | Si | Fe | Zn | Sn | Al |
| А4091х | АО3-1 | 0,022 | 0,28 | 1,86 | 0,73 | 2,75 | 0,26 | 0,034 | 1,60 | ост. |
| СОП 4091-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А4092х | АО3-1 | 0,040 | 0,14 | 1,50 | 0,49 | 2,03 | 0,73 | 0,077 | 2,44 | ост. |
| СОП 4092-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А4093х | АО3-1 | 0,050 | 0,12 | 0,85 | 0,30 | 1,65 | 0,55 | 0,096 | 3,54 | ост. |
| СОП 4093-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А4094х | АО3-1 | 0,075 | 0,13 | 2,73 | 0,139 | 1,26 | 0,32 | 0,056 | 4,06 | ост. |
| СОП 4094-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Mg | Cu | Ni | Si | Ti | Fe | Zn | Cr | Al | Zr |
| А4412х (М2192) | Д16 | 0,67 | 2,05 | 4,00 | 0,14 | 0,37 | 0,029 | 0,31 | 0,50 | 0,009 | ост. | 0,013 |
| СОП 4412-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А4414х (М2194) | АК8 | 0,35 | 1,11 | 4,93 | 0,048 | 1,02 | 0,10 | 0,70 | 0,10 | 0,08 | ост. | 0,024 |
| СОП 4414-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПЛАВЫ МЕДНО-ЦИНКОВЫЕ (ЛАТУНИ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ (ЛАТУНЕЙ) ПО  ГОСТ 15527-70.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | Ni | P | Sb | Zn |  |
| М1136х | Л63 | 63,03 | 0,083 | 0,090 | 0,094 | 0,078 | 0,0166 | 0,0058 | 36,46 |  |
| ГСО 3531-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Al | Sn | Si | Ni | Zn | Sb | Bi | P |
| М746х | Л96 | 94,84 | 0,022 | 0,080 | 0,083 | 0,094 | 0,078 | 0,124 | 4,76 | 0,0035 | 0,0016 | 0,0093 |
| ГСО 2070-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М379х | Л90 | 89,28 | 0,032 | 0,096 |  |  |  |  | [10,55]* | 0,0054 | (0,0021) | 0,0057 |
| ГСО 1750-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Sn | Si | Ni | Zn | Sb | Bi | P |
| М1743х | Л80, Л85 | 83,92 | 0,058 | 0,043 | 0,010 | 0,0012 | 0,203 | 16,15 | 0,015 | 0,0080 | 0,0089 |
| ГСО 7402-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М377х | Л80 | 80,01 | [0,027] | 0,090 |  |  |  | 19,82 | 0,0053 | 0,0018 | 0,0043 |
| ГСО 1786 –80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ (ЛАТУНЕЙ) ПО  ГОСТ 15527-70.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Sn | As | Zn | Sb | Bi | P |
| М205х | Л70 | 69,95 | 0,043 | 0,056 | 0,0062 | 0,0208 | [29,8]* |  | (0,0016) | [0,002] |
| ГСО 1567-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1226х | Л68 | 70,70 | 0,0299 | 0,0661 | 0,00413 | 0,00150 | ост. | 0,0064 | 0,00238 | 0,00327 |
| ГСО 1566-87П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | Al | Si | Ni | Zn | Sb | Bi | P |
| М776х | ЛА77-2 | 78,41 | 0,073 | 0,080 | 0,098 | 1,88 | 0,124 | 0,84 | 18,57 | 0,0046 | [0,0021] | 0,0033 |
| ГСО 3362-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | Al | Sn | Zn | Sb | Bi | P |
| М162х | ЛАЖ60-1-1 | 60,63 | 0,42 | 1,34 | 0,35 | 1,30 | 0,107 | [35,7] | 0,0080 | [0,005] | 0,0078 |
| ГСО 1264-77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1182х | ЛАЖ60-1-1 | 61,19 | 0,43 | 1,01 | 0,221 | 1,93 | 0,102 | ост. | 0,0093 | [0,001] | [0,045] |
| ГСО 1264-86П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | Al | Sn | Ni | Zn | Sb | Bi | P |
| М221х | ЛАН59-3-2 | 59,58 | 0,0082 | 0,203 | 1,21 | 3,96 | 0,39 | 2,40 | 32,4 | [0,0036] | [0,0025] | [0,0089] |
| ГСО 1454-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1296х | ЛАН59-3-2 | 58,43 | 0,119 | 0,53 |  | 3,29 |  | 2,79 | ост. | 0,0055 | 0,0031 | 0,012 |
| ГСО 1454-88П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ (ЛАТУНЕЙ) ПО  ГОСТ 15527-70.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | Al | Si | Ni | As | Zn | Sb | Bi | P |
| М574х | ЛАМш77-2-0,05 | 76,60 | 0,24 | 0,29 |  | 2,28 |  |  | 0,056 | ост. | 0,018 | 0,0074 | 0,014 |
| ГСО 2166-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М703х | ЛАНКМц75-2-2,5-0,5-0,5 | 74,50 | 0,081 | 0,093 | 0,40 | 1,84 | 0,41 | 2,45 |  | 20,06 | 0,0054 | 0,0051 | 0,0078 |
| ГСО 3356-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО |  | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | Al | Sn | Ni | Zn | Sb | Bi | P |
| М164х |  | ЛМц58-2 | 55,62 | 0,206 | 0,96 | 1,82 | 0,52 | 0,27 |  | [40,5]* | [0,0043] | [0,002] | 0,016 |
| ГСО 1266-77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1184х |  | ЛМц58-2 | 55,30 | 0,22 | 1,16 | 1,65 | [0,56] | 0,30 |  | ост. | 0,0035 | [0,001] | 0,094 |
| ГСО 1266-86П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М222х | ЛМцА57-3-1 |  | 58,85 | 0,14 | 1,08 | 2,74 | 2,16 | 0,72 | 1,57 | [32,8] | [0,0044] | [0,0025] | [0,01] |
| ГСО 1455-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1316х | ЛМцА57-3-1 |  | 56,83 | 0,251 | 0,97 | 2,90 | 1,08 |  |  | ост. | 0,0065 | 0,0027 | 0,0117 |
| ГСО 1455-88П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Sn | Si | Ni | As | Zn | Sb | Bi | P |
| М392х | ЛО60-1, ЛОК59-1-0,3 | 60,28 | 0,27 | 0,204 | 0,240 | 0,36 | 0,130 | 0,0039 | 38,36 | 0,0081 | 0,0027 | [0,022] |
| ГСО 2105-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М393х | ЛО62-1 | 63,74 | 0,173 | 0,107 | 0,47 | 0,26 | [0,22] | 0,0075 | [34,87] | 0,0071 | 0,0020 | 0,015 |
| ГСО 2106-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М395х | ЛО70-1 | 71,97 | 0,041 | 0,050 | 2,04 | 0,052 | 0,50 | 0,020 | ост. | [0,002] | 0,00075 | 0,0059 |
| ГСО 2107-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ (ЛАТУНЕЙ) ПО  ГОСТ 15527-70.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО |  | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Pb | Fe | Sn | Si | Ni | As | Zn | Sb | Bi | P |
| М424х | ЛО90-1 |  | 90,17 | 0,0221 | 0,078 | 0,451 | 0,189 | 0,060 |  | [8,98]* | 0,0044 | [0,0024] | [0,020] |
| ГСО 2099-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1122х | ЛОМш70-1-0,05 |  | 67,92 | 0,060 | 0,148 | 0,95 |  |  | 0,029 | ост. | 0,0058 | 0,0036 | 0,0033 |
| ГСО 3300-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Al | Sn | Si | Ni | Zn | Sb | P |
| М636х | ЛС74-3 | 74,39 | 3,01 | 0,058 | [0,007] |  | 0,0058 |  | 22,45 | 0,0068 | [0,0005] |
| ГСО 1012-86П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М976х | ЛС64-2 | 64,78 | 1,90 | 0,152 | [0,089] | 0,097 | [0,024] | 0,240 | ост. | 0,0042 | 0,015 |
| ГСО 2679-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М977х | ЛС63-3 | [62,8] | 2,54 | 0,027 | 0,052 | 0,052 | [0,026] | 0,112 | ост. | 0,011 | [0,0064] |
| ГСО 2680-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | Al | Sn | Si | Ni | Zn | Sb | Bi | P |
| М967х | ЛС | 60,05 | 1,34 | 0,158 |  | 0,062 | 0,058 | [0,040] | 0,078 | ост. | 0,0052 |  | 0,0213 |
| ГСО 2673-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1363х | ЛС | 59,20 | 0,79 | 0,216 | 0,205 |  | 0,200 | 0,203 | 0,080 | 38,48 | 0,015 | 0,0052 | 0,015 |
| ГСО 2672-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1364х | ЛС | 60,51 | 1,53 | 0,080 | 0,059 |  | 0,102 | 0,053 | 0,068 | 37,41 | 0,0093 | 0,0085 | 0,021 |
| ГСО 2673-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ (ЛАТУНЕЙ) ПО  ГОСТ 15527-70.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО |  | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | Al | Sn | Ni | Zn | Sb | Bi | P |
| М235х |  | ЛЖС58-1-1 | 59,75 | 0,85 | 1,14 | 0,95 | 0,37 | 0,29 | 2,01 | [34,5]* | [0,026] | [0,0033] | [0,037] |
| ГСО 1465-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1183х | ЛЖМц59-1-1 |  | [61,75] | 0,33 | 1,33 | 0,57 | 1,14 | 0,66 |  | ост. | 0,0063 | [0,001] | 0,097 |
| ГСО 1265-86П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | Si | Ni | Zn | Sb | Bi | P |
| М1076х | ЛН65-5 | 64,43 | 0,0154 | [0,15] | 0,027 | [0,004] | [5,25] | ост. | 0,0031 | 0,0049 | 0,0046 |
| ГСО 3389-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | Al | Sn | Si | Zn | Sb | Bi | P |
| М1246х | ЛК80-3 | 78,27 | 0,105 | 0,69 | 0,53 | (0,40) | 0,22 | 3,08 | 16,74 | 0,049 | 0,0056 | 0,024 |
| ГСО 4188-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ (ЛАТУНЕЙ) ПО ГОСТ 17711-93.

Материал СО приготовлен в виде дисперсной стружки фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм.

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Al | Fe | Mn | Si | Sn | Pb | Zn | Sb | P | Ni | Bi | As |
| М223х | ЛЦ40Мц3Ж | 57,14 | [1,36] | 0,81 | 2,40 |  | 0,60 | 0,69 | 35,8 | 0,092 | [0,007] | 1,11 | [0,002] |  |
| ГСО 1456-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1306х | ЛЦ40Мц3Ж | 54,42 | 0,63 | 0,69 | [4,02] | 0,115 | (0,50) | [0,59] | ост. | 0,095 | (0,031) | 0,57 | 0,019 | 0,056 |
| ГСО 1456-88П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ (ЛАТУНЕЙ) ПО ГОСТ 17711-93.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Al | Fe | Mn | Si | Sn | Pb | Zn | Sb | P | Ni | Bi |
| М233х | ЛЦ38Мц2С2 | 60,58 | 1,09 | 0,72 | 2,33 |  | 0,93 | 2,05 | [31,7]* | (0,031) | 0,020 | 0,42 | [0,0052] |
| ГСО 1463-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1733х | ЛЦ38Мц2С2 | 59,55 | 0,58 | 0,62 | 2,31 | 0,47 | 0,41 | 1,72 | 33,34 | [0,081] | 0,096 | 1,13 |  |
| ГСО 6370-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Al | Fe | Mn | Si | Sn | Pb | Zn | Sb | Ni |
| М583х | ЛЦ30А3 | 65,66 | 1,91 | 0,57 | 0,38 |  | 1,18 | 1,21 | ост. | 0,083 |  |
| ГСО 2175-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М916х | ЛЦ23А6Ж3Мц2 | [65,3] | 6,02 | 2,88 | 1,365 | (0,095) | 1,05 | [1,04] | ост. | 0,108 | 0,125 |
| ГСО 3288-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Al | Fe | Mn | Si | Sn | Pb | Zn | Sb | Ni |
| М896х | ЛЦ14К3С3 | (78,58) | 0,199 | 0,280 | 0,83 | (3,31) | 0,33 | (2,73) | ост. | [0,12] | 0,317 |
| ГСО 3211-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1713х | ЛЦ25С2 | 68,60 | 0,47 | 0,93 | 0,59 | 0,35 | 1,01 | 2,11 | ост. | 0,080 | 0,93 |
| ГСО 6324-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНОЙ ОСНОВЕ ПО ГОСТ 16130-90.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Si | Zn | Pb | Fe | Bi | P | Sb |
| М1576х | ЛК62-0,5 | 63,24 | 0,30 | 36,08 | 0,089 | 0,103 | 0,0032 | 0,015 | 0,0072 |
| ГСО 6204-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ (ЛАТУНЕЙ) ПО ТУ ЗАВОДА.

Материал СО приготовлен в виде дисперсной стружки фракцией 0,2 – 0,5 мм.

| Индекс СО | Марка сплава |  | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | Al | Sn | Si | Ni | Zn | Sb | Bi | P |
| М234х | ЛМцНЖА60-2-1-1-1 |  | 61,83 | 1,19 | 1,00 | 1,97 | [0,82]* | 0,54 |  | 1,44 | [31,4] | 0,053 | [0,0085] | (0,030) |
| ГСО 1464-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1006х | ЛМцАЖН59-3-2,5-0,5-0,5 |  | 58,95 | 0,143 | 1,08 | 2,94 | 2,27 | 0,70 | (0,036) | 1,60 | 32,25 | 0,0052 |  |  |
| ГСО 3058-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1663х |  | ЛМцАЖКС70-7-5-2-2-1 | 71,39 | 0,84 | 1,57 | [7,13] | 5,24 | 0,073 | 1,79 | 0,071 | ост. | 0,0038 | 0,0037 |  |
| ГСО 4360-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | Al | Si | Ni | Zn | Sb | Bi | P | Co |
| М516х | ЛНКоМц49-9-0,2-0,2 | 51,12 | 0,099 | 0,152 | 0,26 |  | 0,20 | 11,69 | ост. | 0,0053 | 0,0026 | 0,0091 | [0,13] |
| ГСО 2354-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М517х | ЛНКМц49-10-0,3-0,2, ЛНКМц49-12-0,3-0,3 | 52,00 | 0,13 | 0,219 | 0,43 |  | 0,39 | 12,50 | ост. | 0,0066 | 0,0034 | 0,0101 | [0,2] |
| ГСО 2355-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1096х | ЛНМц60-9-5 | 59,85 | 0,14 | 0,141 | 4,37 | 0,016 | 0,061 | 8,56 | ост. | 0,0057 |  | 0,0131 |  |
| ГСО 3525-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ (ЛАТУНЕЙ) ПО ТУ ЗАВОДА.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | Al | Si | Ni | Zn | Sb | Bi | P |
| М906х | ЛМцСКА58-2-2-1-1 | (58,19) | 0,66 | 0,104 | [2,04] | 0,78 | 0,80 | (0,14) | ост. | 0,0124 | <0,001 | 0,0077 |
| ГСО 2576-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1084х | ЛМцКА58-2-1-1 | 59,72 | 0,050 | 0,202 | 2,94 | 1,69 | 1,27 | 0,123 | ост. | 0,0075 |  | 0,0105 |
| ГСО 3509-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ (ЛАТУНЕЙ) ПО ТУ ЗАВОДА.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | Al | Si | Ni | Zn | Sb | Bi | P | B |
| М1066х | ЛМцЖС56-1,3-0,9-0,8 | 55,93 | 0,73 | 0,52 | 0,70 | 0,111 | 0,050 | 0,132 | 41,62 | 0,0055 | 0,0032 | 0,0123 |  |
| ГСО 6102-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1163х | ЛМцЖ57-1,5-0,75 | 62,61 | 0,109 | 0,52 | 0,75 | 0,0025 | 0,030 |  | ост. | 0,0078 |  | [0,1] | <0,005 |
| ГСО 6110-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава |  | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Pb | Fe | Al | Sn | Si | Ni | Zn | Sb | Bi | P |
| М473х | ЛК75-0,5 |  | 74,22 | [0,034] | 0,054 |  | 0,0025 | 0,46 |  | 25,09 | 0,0024 | 0,0022 | 0,010 |
| ГСО 1829-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М786х | ЛКС65-1,5-3,0 |  | 64,41 | 2,99 | 0,046 | [0,008] | 0,023 | 1,47 |  | ост. | 0,042 |  | 0,0208 |
| ГСО 4375-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1426х |  | ЛКАН80-1-1,9-5,8 | 79,37 | 0,052 | 0,021 | 1,89 |  | 0,74 | [5,38] | ост. | 0,0050 | 0,0035 | 0,012 |
| ГСО 4459-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава |  | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Pb | Fe | Al | Zn | Sb | Bi | P | S |
| М506х | ЛА85-0,5 |  | 83,62 | [0,0040]* | 0,078 | 0,43 | 15,72 | 0,0050 | 0,0016 |  |  |
| ГСО 2064-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1146х |  | ЛАФ94-0,5-0,15 | (92,3) | 0,0345 | 0,025 | 0,57 | 6,43 | 0,0060 | 0,0025 | (0,62) | <0,001 |
| ГСО 4381-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава |  | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Pb | Fe | Al | Sn | Si | Ni | Zn | Sb |
| М606х | ЛС58-2 |  | (58,62) | (2,14) | 0,41 | 0,82 | 0,589 | 0,091 | 0,380 | ост. | 0,074 |
| ГСО 2959-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1696х |  | ЛС58-2 | 59,01 | 2,31 | 0,51 | 0,251 | 1,02 | 0,225 | 0,53 | ост. | 0,0408 |
| ГСО 2959-90П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ (ЛАТУНЕЙ) ПО ГОСТ 15527-70.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Sn | As | Zn | Sb | Bi | P |
| А2961х (М204х) | Л68 | 66,99 | 0,088 | 0,093 | 0,0052 | 0,062 | 32,6 | 0,0050 | 0,0024 | [0,005]* |
| СОП 2961-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А5387х (М378х) | Л85 | 84,54 | 0,031 | 0,096 |  |  | 15,30 | 0,0057 | 0,0020 | 0,0019 |
| СОП 5387-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Ni | Sn | As | Zn | Sb | Bi | P |
| А82х | ЛОМш70-1-0,05 | 69,71 | 0,092 | 0,091 |  | 1,05 | 0,060 | ост. | 0,0075 | 0,0018 | 0,0081 |
| СОП 82-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3542х (М45х) | ЛО70-1 | 68,75 | 0,066 | 0,095 | 0,198 | 1,30 |  | [29,4] | 0,0054 | 0,0023 | 0,0072 |
| СОП 3542-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава |  | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | Al | Sn | Si | Ni | Zn | Sb | Bi | P |
| А662х | Сплав 156 (ЛАНКМц75-2-2,5-0,5-0,5) |  | 74,11 | 0,031 | 0,063 | 0,17 | 1,95 |  | 0,65 | 1,96 | ост. | [0,0025] | [0,0005] | 0,0083 |
| СОП 665-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3963х (М163х) |  | ЛЖМц59-1-1 | 59,36 | 0,33 | 1,08 | 0,63 | 0,92 | 0,58 |  |  | 36,9 | 0,0063 | [0,003] | 0,0096 |
| СОП 3963-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ (ЛАТУНЕЙ) ПО ГОСТ 15527-70.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Al | Sn | Si | Ni | Zn | Sb | Bi | P |
| А3543х (М160х) | ЛС74-3 | 73,91 | 2,42 | 0,162 | [0,12]* | [0,25] | 0,075 | 0,461 | 22,4 | 0,0034 | 0,0020 | 0,0037 |
| СОП 3543-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3544х (М157х) | ЛС64-2, ЛС63-3 | 63,60 | 2,87 | 0,128 | [0,28] | 0,226 | 0,338 | 0,448 | 31,8 | 0,0026 | 0,0028 | 0,0080 |
| СОП 3544-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3546х (М152х) | ЛС60-1 | 60,75 | 1,054 | 0,086 | [0,37] | 0,138 | 0,203 | 0,237 | 36,8 | 0,0072 | 0,0027 | 0,0088 |
| СОП 3546-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ (ЛАТУНЕЙ) ПО ГОСТ 17711-93.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Al | Fe | Mn | Si | Sn | Pb | Zn | Sb | Ni |
| А4634х (М1644х) | ЛЦ40С | 57,51 | 0,45 | 0,69 | 0,13 | 0,33 | 0,33 | 0,72 | ост. | 0,081 | 0,99 |
| СОП 4634-98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А6663х (М1643х) | ЛЦ40С | 59,37 | 0,25 | 0,51 | 0,206 | 0,080 | 0,56 | 1,74 | 37,48 | 0,056 | 0,50 |
| СОП 6663-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ (ЛАТУНЕЙ)  ПО ТУ ЗАВОДА.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | Al | Sn | Ni | Zn | Sb | P |
| А1453х | ЛОМНА49-0,5-10-4-0,4 | 45,23 | 0,084 | 0,83 | 9,60 | 0,53 | 0,29 | 3,48 | ост. | 0,0078 | 0,014 |
| СОП 1456-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ (ЛАТУНЕЙ)  ПО ТУ ЗАВОДА.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | Al | Si | Ni | Zn | Sb | Bi | Cr | Nb | Zr |
| А3671х | Л63 | 61,2 | 0,025 | 0,069 | 4,95 | 0,042 | 0,38 | [0,08]* | 32,5 | 0,0070 | 0,0036 | [0,0020] | [0,021] | <0,001 |
| СОП 3671-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | Al | Si | Ni | Ca | Zn | Sb | Bi |
| А3923х | ЛМцКНС58-3,0-1,5-1,5-1,0 | 60,77 | 1,66 | 0,51 | [2,1] | 0,24 | 1,54 | 0,60 | [0,001] | 32,37 | 0,018 | 0,0032 |
| СОП 3923-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА

# СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА РУДЫ МЕДНО-ЖЕЛЕЗО-ВАНАДИЕВОЙ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Fe | SiO2 | V2O5 | P2O5 | As |
| А1571х | Руда Cu-Fe-V | 0,56 | 10,0 | 37 | 0,14 | 2,09 | <0,001 |
| СОП 1571-94 |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Ni | Mn | Cu | C | Cr | B | Fe |
| А2081х | ЛГС-1 | 3,58 | 3,04 | 2,98 | 1,83 | 1,73 | 1,90 | 0,39 | ост. |
| СОП 2081-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА ЧУГУНА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | C | Ni | Mn | P | Mo | Cr | Ti | S |
| А3331х | ХМ | 1,41 | 2,42 | 0,60 | 1,21 | 0,313 | 0,98 | 0,41 | 0,070 | 0,024 |
| СОП 3335-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3332х | ХМ | 1,71 | 2,60 | 0,36 | 0,83 | 0,16 | 0,71 | 0,69 | 0,082 | 0,021 |
| СОП 3336-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | C | Ni | Mn | P | Mo | Cr | Ti | S |
| А3333х | ХМ | 1,99 | 3,11 | 0,29 | 1,69 | 0,41 | 0,56 | 1,02 | 0,10 | 0,023 |
| СОП 3337-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3334х | ХМ | 2,40 | 3,50 | 0,77 | 0,38 | 0,43 | 0,44 | 1,48 | 0,11 | 0,029 |
| СОП 3338-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ МАРГАНЦА

# ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ  ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВА НА ОСНОВЕ МАРГАНЦА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Mo | V | Ni | Pb | Zn | Fe | Sn | Si | Mn | Cu |
| А1881х | Сплав на основе марганца | 5,31 | 0,87 | 1,15 | 0,21 | 0,10 | 5,82 | 3,60 | 0,31 | 0,47 | 39,6 | [43,2]* |
| ОСО 1881-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1882х | Сплав на основе марганца | 0,52 | 0,54 | 0,081 | 1,16 | 0,045 | 0,46 | 2,26 | 0,011 | 0,12 | 41,9 | [53,8] |
| ОСО 1882-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1883х | Сплав на основе марганца | 0,051 | 0,019 | 0,23 | 3,43 | 0,082 | 0,93 | 0,73 | [0,10] | [0,10] | 44,4 | [49,9] |
| ОСО 1883-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Mo | V | Ni | Pb | Zn | Fe | Sn | Si | Mn | Cu |
| А1884х | Сплав на основе марганца | 0,33 | 0,19 | 0,70 | 1,39 | 0,060 | 5,57 | 0,92 | 0,31 | 0,094 | 54,1 | [36,4] |
| ОСО 1884-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1885х | Сплав на основе марганца | 1,67 | 0,35 | 0,77 | 2,59 | 0,042 | 2,31 | 1,60 | 0,13 | 0,13 | 55,4 | [35,8] |
| ОСО 1885-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1886х | Сплав на основе марганца | 0,65 | 0,58 | 0,023 | 2,98 | 0,021 | 4,55 | 2,64 | 0,015 | 0,061 | 64,7 | [24,0] |
| ОСО 1886-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВА НА ОСНОВЕ МАРГАНЦА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Mo | V | Ni | Pb | Zn | Fe | Sn | Si | Mn | Cu |
| А1887х | Сплав на основе марганца | 0,34 | 0,20 | 0,53 | 3,95 | 0,026 | 0,68 | 0,84 | 0,030 | 0,097 | 71,1 | [23,2] |
| ОСО 1887-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1888х | Сплав на основе марганца | 0,91 | 0,10 | 0,14 | 1,82 | 0,051 | 0,16 | 0,57 | 0,042 | 0,047 | 72,0 | [25,1] |
| ОСО 1888-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1889х | Сплав на основе марганца | 1,47 | 0,40 | 0,27 | 0,85 | 0,044 | 0,29 | 1,01 | 0,11 | 0,053 | 77,7 | [19,2] |
| ОСО 1889-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ СВИНЦА

# СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СВИНЦОВИСТОГО СПЛАВА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Pb |
| А713х | Свинцовистый сплав | 9,62 | ост. |
| СОП 713-80 |  |  |  |
| А714х | Свинцовистый сплав | 19,41 | ост. |

ЦИНК, СПЛАВЫ ЦИНКОВЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА ЦИНКА ПО ГОСТ 3640-94.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn |
| М556х | Ц2 | ост. | 0,88 | 0,195 | 0,122 | 0,036 | 0,0037 |
| ГСО 3051-84 |  |  |  |  |  |  |  |
| М557х | Ц3 | ост. | 1,69 | 0,248 | 0,171 | 0,073 | 0,0076 |
| ГСО 3052-84 |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ ЦИНКОВЫХ  ПО ГОСТ 25140-93.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Cu | Mg | Zn | Pb | Cd | Sn | Fe | Si |
| М926х | ЦА4, ЦА4о | 3,33 | 0,062 | 0,0392 | ост. | 0,0236 | 0,0037 | 0,0052 | [0,0047]* | [0,0029] |
| ГСО 3382-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1483х | ЦА4М3 | 3,69 | 2,62 | 0,024 | ост. | 0,024 | 0,0065 | 0,0058 | 0,019 | 0,011 |
| ГСО 7463-98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ ЦИНКОВЫХ  ПО ГОСТ 21437-95.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Cu | Mg | Zn | Pb | Fe | Sn | Cd | Si |
| М1603х | ЦАМ9-1,5 | 10,38 | 1,39 | 0,049 | ост. | 0,0420 | 0,28 | 0,013 | 0,0150 | 0,099 |
| ГСО 7433-98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1613х | ЦА4 | 3,78 | 0,062 | 0,030 | ост. | 0,020 | 0,024 | 0,0030 | 0,0078 | 0,012 |
| ГСО 7245-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА ЦИНКА ПО ГОСТ 3640-94.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | As |
| А4171х (М453х) | Ц0, Ц1 | ост. | 0,011 | 0,0032 | 0,0046 | 0,0040 | 0,0014 | [0,0005] |
| СОП 4171-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ ЦИНКОВЫХ  ПО ГОСТ 21437-95.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Cu | Mg | Zn | Pb | Fe | Sn | Cd | Si |
| А3981х (М283х) | ЦАМ6,5-1,5 | 4,97 | 1,98 | [0,005]* | ост. | 0,021 | 0,0039 | 0,0050 | 0,0086 | [0,004] |
| СОП 3981-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3984х (М282х) | ЦАМ9-1,5 | 9,30 | 2,117 | 0,052 | ост. | 0,043 | 0,0050 | [0,025] | 0,0169 | [0,004] |
| СОП 3984-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ ЦИНКОВЫХ  ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Pb | Al | Fe | Mg | Cu | Cd |
| А4493х (М936х) | ЦА0,5 | ост. | 0,0113 | 0,201 | 0,0036 | 0,0119 | 0,0043 | 0,0041 |
| СОП 4493-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА ЦИНКА  ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

##### (Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Al | Fe | Cu | Sb | Cd |
| А951х | Цинк для ванн цинкования | 0,0013 | ост. | 0,009 | 0,047 | 0,0056 | 0,0033 | 0,0020 | 0,0041 |
| СОП 959-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А952х | Цинк для ванн цинкования | 0,0035 | ост. | 0,020 | 0,061 | 0,013 | 0,0057 | 0,0041 | 0,0053 |
| СОП 9510-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Al | Fe | Cu | Sb | Cd |
| А953х | Цинк для ванн цинкования | 0,0042 | ост. | 0,018 | 0,11 | 0,023 | 0,0096 | 0,0078 | 0,0078 |
| СОП 9511-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А954х | Цинк для ванн цинкования | 0,0065 | ост. | 0,026 | 0,16 | 0,012 | 0,012 | 0,010 | 0,013 |
| СОП 9512-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Al | Fe | Cu | Sb | Cd |
| А955х | Цинк для ванн цинкования | 0,020 | ост. | 0,042 | 0,21 | 0,020 | 0,026 | 0,020 | 0,0032 |
| СОП 9513-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А956х | Цинк для ванн цинкования | 0,0011 | ост. | 0,062 | 0,27 | 0,014 | 0,032 | 0,011 | 0,019 |
| СОП 956-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Al | Fe | Cu | Sb | Cd |
| А957х | Цинк для ванн цинкования | 0,032 | ост. | 0,086 | 0,39 | 0,082 | 0,058 | 0,034 | 0,034 |
| СОП 957-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А958х | Цинк для ванн цинкования | 0,048 | ост. | 0,14 | 0,56 | 0,12 | 0,080 | 0,073 | 0,046 |
| СОП 958-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА СПЛАВОВ ЦИНКОВЫХ  ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

(Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм)

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Al | Fe | Mg | Cu | Si | Cd | Ti |
| А2851х | ЦАМ27-1 | 0,034 | ост. | 0,020 | 24,08 | 0,054 | 0,011 | 1,68 | 0,18 | 0,0085 | 0,027 |
| СОП 2857-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2852х | ЦАМ27-1 | 0,016 | ост. | 0,021 | 24,17 | 0,096 | 0,024 | 1,08 | 0,11 | 0,0081 | 0,013 |
| СОП 2858-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2853х | ЦАМ27-1 | 0,012 | ост. | 0,023 | 25,83 | 0,167 | 0,050 | 1,02 | 0,075 | 0,0089 | 0,010 |
| СОП 2859-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2854х | ЦАМ27-1 | 0,011 | ост. | 0,035 | 26,32 | 0,13 | 0,075 | 0,49 | [0,07]* | 0,012 | 0,0066 |
| СОП 2860-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2855х | ЦАМ27-1 | 0,0076 | ост. | 0,046 | 27,32 | 0,193 | 0,120 | 0,31 | 0,042 | 0,029 | 0,0042 |
| СОП 2861-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2856х | ЦАМ27-1 | 0,011 | ост. | 0,026 | 28,24 | 0,183 | 0,087 | 1,02 | 0,062 | 0,013 | 0,013 |
| СОП 2862-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Al | Fe | Mg | Cu | Si | Cd |
| А2921х | ЦАМ8-1 | 0,0071 | ост. | 0,023 | 7,07 | 0,011 | 0,013 | 1,47 | 0,32 | 0,0092 |
| СОП 2925-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2922х | ЦАМ8-1 | 0,0052 | ост. | 0,012 | 7,57 | 0,0065 | 0,032 | 1,04 | 0,13 | 0,0069 |
| СОП 2926-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2923х | ЦАМ8-1 | 0,0031 | ост. | 0,0081 | 8,24 | 0,0054 | 0,050 | 0,76 | 0,082 | 0,0033 |
| СОП 2927-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2924х | ЦАМ8-1 | [0,0007] | ост. | 0,0057 | 8,90 | 0,0031 | 0,077 | 0,45 | 0,060 | 0,0014 |
| СОП 2928-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Чистые металлы для приготовления стандартных растворов при проведении химического анализа

Алюминий А99,999+     ГОСТ 11069-74 «Алюминий первичный»

| Массовая доля, ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Na | Mg | K | Ti | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Sn | Ca | Cr | Mn | Si | Pb | Li | Ga | Al, % |
| <0,01 | 0,08 | 0,07 | <0,01 | <0,05 | <0,03 | <0,05 | 0,1 | <0,05 | <0,05 | 0,03 | <0,01 | 0,07 | <0,1 | <0,1 | <0,001 | <0,1 | 99,999+ |

Алюминий А99     ГОСТ 11069-74 «Алюминий первичный»

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Zn | Cu | Ti | Si | Прочие | Al |
| 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 99,99 |

Висмут Ви1      ГОСТ 10928-90 «Висмут»

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Cu | As | Te | Pb | Sb | Zn | Ag | Bi |
| 1х10-3 | 1х10-2 | 2х10-4 | 1х10-4 | 1,8 | 5х10-3 | 3х10-3 | 1,2х10-1 | 98,0 |

Кадмий Кд0   ГОСТ 1467-93

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Zn | Cu | Ti | Ni | Pb | Cd |
| 0,002 | 0,004 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,02 | 99,95 |

Кобальт  К1А   ГОСТ 123-98

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Zn | S | As | Bi | Sb | Sn | Cu | Pb | C | Cd | Ni | P | Mn | Co |
| 0,2 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,03 | 0,0005 | 0,02 | 0,001 | 0,3 | 0,003 | 0,07 | 99,30 |

Медь листовая  М0б      ГОСТ 859-78

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Zn | S | As | Bi | Sb | Ag | Ni | Pb | Sn | O2 | P | Cu |
| 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 99,97 |

Магний Мг96     ГОСТ 804-93

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Mn | Si | Al | Ni | Cr | Cu | Mg |
| 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 99,96 |

Никель Н-0   ГОСТ 849-97

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Zn | S | As | Bi | Sb | Al | Cu | Pb | C | Mg | Si | P | Mn | Cd | Sn | Ni |  |
| 0,002 | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0003 | 0,001 | 0,001 | 0,0003 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 99,99 |  |

Олово  О1    ГОСТ 860-75

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Zn | S | As | Bi | Sb | Al | Cu | Pb | Sn |
| 0,009 | 0,002 | 0,008 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,002 | 0,01 | 0,04 | 99,90 |

Свинец С0    ГОСТ 3778-77Е

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Zn | Cu | As | Bi | Sn | Ag | Sb | Mg+ Ca+Na | Pb |
| 0,001 | 0,001 | 5х10-4 | 5х10-4 | 0,004 | 5х10-4 | 3х10-4 | 5х10-4 | 0,002 | 99,992 |

Титан губчатый ТГ-90    ГОСТ 17746-79

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Si | Ni | C | Cl2 | N2 | O2 | Ti |
| 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 99,72 |

Хром Х99А    ГОСТ 5905-79

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Zn | S | As | Bi | Sb | Al | Pb | Co | Sn | N2 | P | Cu | C | Cr |
| 0,5 | 0,006 | 0,02 | 0,01 | 0,0005 | 0,008 | 0,2 | 0,0008 | 0,005 | 0,004 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 99,0 |

Цинк ЦВ     ГОСТ 3640-94

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Pb | Cu | Cd | Sn | Zn |
| 0,002 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 99,99 |

Цирконий     ГОСТ 21907-76

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Mo | S | C | P | Cr | V | Zr |
| 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 99,93 |

Сурьма Су00  ГОСТ 1089-82Е

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Zn | S | As | Bi | Sn | Au | Ni | Pb | Sb |
| 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,02 | 6х10-4 | 0,008 | 0,03 | 99,9 |

Марганец МН998   ГОСТ 6008-90

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  | Основа |
| C | S | P | Fe | Cr | Mo | V | Mn |
| 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 99,9 |

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

* В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

* В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

* В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

* В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

* В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

* В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

* В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.

* В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.