СПЛАВЫ МЕДНО-ЦИНКОВЫЕ (ЛАТУНИ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

государственные стандартные образцы состава латуней свинцовых марок ЛС64-2, ЛС63-3, ЛС59-1В, ЛС59-1, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС59-2, ЛЖС58-1-1 (ГОСТ 15527-2004); ЛЦ40С, ЛС40СД (ГОСТ 17711-93) и ЛС, ЛС4, ЛСд, ЛСдч, ЛОС (ГОСТ 1020-97) (комплект VSLS1). (Цилиндры Ø 55±5мм, h = 15-50мм).

| Элемент |  | Индекс СО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSLS1-1 | VSLS1-2 | VSLS1-3 | VSLS1-4 | VSLS1-5 | VSLS1-6 |
| Алюминий | Al | 0,0060 | 0,0570 | 0,0223 | 0,84 | 0,362 | 0,123 |
| Мышьяк | As | 0,00074 | 0,098 | 0,0340 | 0,0056 | 0,0306 | 0,0181 |
| Висмут | Bi | 0,00116 | 0,0043 | 0,0069 | 0,0184 | 0,0074 | 0,0058 |
| Железо | Fe | 0,0073 | 0,0316 | 0,135 | 0,409 | 0,099 | 0,66 |
| Кремний | Si | 0,0035 | 0,0092 | 0,0382 | 0,0979 | 0,246 | 0,0642 |
| Марганец | Mn | 0,0042 | 0,0092 | 0,073 | 0,132 | 0,447 | 0,082 |
| Никель | Ni | 0,0061 | 0,0906 | 0,111 | 0,0167 | 0,608 | 1,021 |
| Олово | Sn | 0,0058 | 0,0417 | 0,528 | 0,0208 | 0,170 | 1,05 |
| Свинец | Pb | 0,401 | 4,50 | 1,48 | 2,01 | 3,10 | 1,10 |
| Сурьма | Sb | 0,0011 | 0,0061 | 0,0228 | 0,0145 | 0,0505 | 0,0152 |
| Фосфор | P | 0,0032 | 0,0086 | 0,0226 | 0,049 | 0,0138 | 0,0147 |
| Медь | Cu | 69,02 | 59,43 | 64,75 | - | - | - |

государственные стандартные образцы состава латуни марки Л96 (ГОСТ 15527-2004) (комплект VSLT1). (Цилиндры Ø 55±5мм, h = 15-50мм).

| Элемент |  | Индекс СО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSLT1-1 | VSLT1-2 | VSLT1-3 | VSLT1-4 | VSLT1-5 | VSLT1-6 |
| Алюминий | Al | 0,0075 | 0,0156 | 0,0334 | 0,131 | 0,265 | 0,0730 |
| Висмут | Bi | 0,00031 | 0,00239 | - | - | 0,0114 | 0,0079 |
| Железо | Fe | 0,0115 | 0,0228 | 0,0559 | 0,302 | 0,105 | 0,207 |
| Кремний | Si | 0,273 | 0,106 | 0,0034 | 0,0459 | 0,0097 | 0,224 |
| Марганец | Mn | 0,0125 | 0,0494 | 0,297 | 0,101 | 0,0245 | 0,209 |
| Никель | Ni | 0,102 | 0,476 | 0,199 | 0,0277 | 0,0103 | 0,333 |
| Олово | Sn | 0,293 | 0,0207 | 0,0175 | 0,100 | 0,0130 | 0,192 |
| Свинец | Pb | 0,0345 | 0,106 | 0,0136 | 0,192 | 0,094 | 0,310 |
| Сера | S | 0,0050 | 0,0008 | 0,055 | 0,0038 | 0,0126 | 0,043 |
| Сурьма | Sb | 0,0049 | 0,0025 | 0,0013 | 0,0106 | 0,0204 | 0,0064 |
| Фосфор | P | 0,0053 | 0,0092 | 0,0039 | 0,0179 | 0,0414 | 0,0218 |
| Медь | Cu | 91, 96 | 93, 60 | 95, 10 | 94, 84 | 97, 80 | 95, 85 |

государственные стандартные образцы состава латуни марок Л70, Л68, Л63, ЛО70-1, ЛО62-1 (ГОСТ 15527-2004) (комплект VSL3). (Цилиндры Ø 55±5мм, h = 15-50мм).

| Элемент |  | Индекс СО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSL3-1 | VSL3-2 | VSL3-3 | VSL3-4 | VSL3-5 | VSL3-6 |
| Алюминий | Al | 0,0046 | - | 0,0534 | 0,0063 | 0,088 | 0,185 |
| Висмут | Bi | 0,00176 | 0,00151 | 0,00569 | 0,00205 | 0,0116 | 0,00197 |
| Железо | Fe | 0,0082 | 0,0266 | 0,0580 | 0,115 | 0,227 | 0,72 |
| Кремний | Si | - | - | 0,0157 | 0,00612 | 0,0493 | 0,142 |
| Марганец | Mn | 0,0049 | 0,0128 | 0,0476 | 0,0300 | 0,185 | 0,270 |
| Мышьяк | As | 0,00197 | 0,00307 | 0,0106 | 0,0237 | 0,061 | 0,0124 |
| Никель | Ni | 0,0125 | 0,0044 | 0,103 | 0,348 | 0,693 | 0,0648 |
| Олово | Sn | 0,0053 | 0,0146 | 0,0404 | 0,115 | 0,310 | 1,73 |
| Свинец | Pb | 0,0064 | 0,0192 | 0,0606 | 0,266 | 0,73 | 0,140 |
| Сера | S | 0,00109 | 0,00224 | 0,00158 | 0,00177 | 0,00134 | - |
| Сурьма | Sb | 0,0019 | 0,0019 | 0,0114 | 0,0298 | 0,111 | 0,057 |
| Фосфор | P | 0,00160 | 0,0038 | 0,0131 | 0,0241 | 0,0432 | 0,0058 |
| Цинк | Zn | 25,95 | - | 32,6 | 30,53 | 33,2 | 30,7 |
| Медь | Cu | 74,0 | - | 66,9 | 68,4 | 64,2 | 66,0 |

государственные стандартные образцы состава латуни свинцовой типов ЛС59-1, ЛС60-1, ЛС63-3, ЛС64-2, ЛС74-3 (комплект М15). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм). Неполный комплект.

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Pb | Sn | Al | Si | Sb | Ni | Cu | Zn | Bi |
| 150 | ГСО 979-76 | 0,170 | 0,429 | 0,062 | 0,198 | 0,112 | 0,0039 | 0,594 | 58,74 | [37,8] | (0,0017) |
| 151 | ГСО 980-76 | 0,159 | 0,767 | 0,116 | 0,364 | 0,166 | 0,0071 | 0,409 | 60,08 | [35,6] | (0,0022) |
| 152 | ГСО 981-76 | 0,081 | 1,07 | 0,141 | 0,387 | 0,203 | 0,0073 | 0,239 | 60,81 | [36,3] | (0,0026) |
| 153 | ГСО 982-76 | 0,090 | 1,92 | 0,254 | 0,288 | 0,320 | 0,0038 | 0,308 | 62,91 | [33,1] | (0,0027) |
| 154 | ГСО 983-76 | 0,074 | 1,41 | 0,199 | 0,193 | 0,210 | 0,0040 | 0,634 | 62,19 | [34,6] | (0,0024) |
| 155 | ГСО 984-76 | 0,157 | 1,88 | 0,229 | 0,195 | 0,121 | 0,0053 | 0,518 | 64,90 | [31,0] | (0,0021) |
| 156 | ГСО 985-76 | 0,133 | 1,85 | 0,346 | 0,217 | 0,180 | 0,0057 | 0,305 | 66,37 | [29,2] | (0,0022) |
| 157 | ГСО 986-76 | 0,128 | 2,90 | 0,232 | 0,291 | 0,339 | 0,0027 | 0,446 | 63,63 | [30,5] | (0,0029) |
| 158 | ГСО 987-76 | 0,088 | 1,37 | 0,158 | 0,215 | 0,179 | 0,0040 | 0,716 | 70,72 | [27,1] | (0,0021) |
| 159 | ГСО 988-76 | 0,120 | 1,35 | 0,259 | 0,129 | 0,124 | 0,0054 | 0,270 | 69,14 | [27,7] | (0,0026) |
| 160 | ГСО 989-76 | 0,163 | [2,45]. | 0,269 | [0,118] | 0,074 | 0,0033 | 0,463 | 73,90 | [22,3] | (0,0020) |

государственные стандартные образцы состава латуней типов ЛМц58-2, ЛЖМц59-1-1, ЛАЖ60-1-1 (комплект М16). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Al | Pb | Sb | Sn | Fe | Cu | P | Bi |
| 161 | ГСО 1258-77 | 0,080 | 1,65 | 0,54 | 0,0024 | 0,080 | 0,494 | 59,5 | 0,0029 | [0,001] |
| 162 | ГСО 1259-77 | 0,33 | 1,31 | 0,41 | 0,0075 | 0,103 | [1,41] | 61,3 | 0,0086 | [0,005] |
| 163 | ГСО 1260-77 | 0,63 | 0,94 | 0,35 | 0,0063 | 0,55 | [1,32] | 60,1 | 0,0098 | [0,003] |
| 164 | ГСО 1261-77 | 1,84 | 0,53 | 0,225 | 0,0030 | 0,31 | 0,81 | 57,4 | 0,0149 | [0,002] |
| 165 | ГСО 1262-77 | 1,17 | 0,15 | 0,13 | 0,015 | 0,49 | [0,87] | 54,9 | 0,0093 | [0,004] |
| 166 | ГСО 1263-77 | 1,91 | [0,04]. | 0,068 | 0,010 | 0,80 | 0,41 | 56,1 | 0,0056 | [0,005] |

государственные стандартные образцы состава сплавов медно-цинковых (латуней) типов Л60, Л63, Л68, Л70 (комплект М20). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Fe | Sb | As | Bi | Sn | Cu | Zn | P |
| 201 | ГСО 1559-79 | [0,7] | 0,082 | [0,02] | 0,015 | 0,0046 | 0,020 | (70,9) | (28,0) | [0,02] |
| 202 | ГСО 1560-79 | 0,29 | 0,27 | 0,020 | 0,0080 | 0,0039 | 0,010 | (62,5) | (36,4) | [0,01] |
| 203 | ГСО 1561-79 | 0,17 | 0,16 | 0,010 | 0,0045 | 0,0059 | 0,0096 | (59,8) | (39,6) | [0,006] |
| 204 | ГСО 1562-79 | 0,086 | 0,095 | 0,0044 | 0,061 | 0,0026 | 0,0053 | (67,0) | (32,6) | [0,01] |
| 205 | ГСО 1563-79 | 0,043 | 0,056 | [0,006] | 0,022 | 0,0018 | 0,0062 | (69,9) | (29,9) | [0,004] |
| 206 | ГСО 1564-79 | 0,026 | 0,035 | 0,0072 | 0,012 | 0,0010 | 0,0032 | (56,7) | (43,1) | [0,003] |

государственные стандартные образцы состава латуни марок Л63 и Л68 (комплект VSL1). (Цилиндры Ø 48±1мм, h = 15-25мм)

| № | Элемент | Индекс СО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSL1-1 | VSL1-2 | VSL1-3 | VSL1-5 | VSL1-6 | VSL1-7 | VSL1-9 |
| 1 | Алюминий | 0,0041 | 0,0079 | 0,0313 | 0,0208 | 0,050 | 0,25 | 0,089 |
| 2 | Висмут | 0,0029 | 0,0037 | 0,0060 | 0,0009 | 0,026 | 0,0037 | 0,0105 |
| 3 | Железо | 0,030 | 0,020 | 0,28 | 0,068 | 0,140 | 0,370 | 0,0076 |
| 4 | Кремний | 0,0040 | 0,0147 | 0,081 | 0,0525 | 0,0215 | 0,0075 | 0,203 |
| 5 | Марганец | 0,0036 | 0,0066 | 0,0094 | 0,032 | 0,0185 | 0,046 | 0,051 |
| 6 | Мышьяк | 0,0009 | 0,0027 | 0,0054 | 0,021 | 0,049 | 0,085 | 0,0107 |
| 7 | Никель | 0,0050 | 0,0104 | 0,0555 | 0,313 | 0,089 | 0,52 | 0,0196 |
| 8 | Олово | 0,0063 | 0,0220 | 0,210 | 0,107 | 0,062 | 0,41 | 0,028 |
| 9 | Свинец | 0,0106 | 0,0145 | 0,037 | 0,15 | 0,0216 | 0,235 | 0,070 |
| 10 | Сурьма | 0,0013 | 0,0019 | 0,0027 | 0,0076 | 0,018 | - | 0,0055 |
| 11 | Фосфор | 0,0040 | 0,0010 | 0,016 | 0,0136 | 0,0052 | 0,041 | 0,0170 |

государственные стандартные образцы состава латуни марок Л63 и Л68  (комплект VSL2). (Цилиндры Ø 48±5мм, h = 15-25мм)

| № | Элемент | Индекс СО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSL1-1 | VSL1-2 | VSL1-3 | VSL1-4 | VSL1-5 | VSL1-6 | VSL1-7 |
| 1 | Алюминий | 0,0004 | 0,0133 |  | 0,259 |  | 0,0202 | 0,153 |
| 2 | Висмут | 0,0030 | 0,0211 | 0,0061 | 0,0103 | 0,0012 | 0,026 | 0,0043 |
| 3 | Железо | 0,0342 | 0,0108 | 0,283 | 0,0146 | 0,0721 | 0,141 | 0,334 |
| 4 | Кремний | 0,0019 | 0,0048 | 0,0610 | 0,124 | 0,0298 | 0,0149 | 0,0201 |
| 5 | Марганец | 0,0012 |  | 0,0094 | 0,0274 | 0,0212 | 0,0127 | 0,0461 |
| 6 | Мышьяк | 0,0010 | 0,0012 | 0,0051 | 0,0101 | 0,0221 | 0,0453 | 0,085 |
| 7 | Никель | 0,0049 | 0,0120 | 0,0530 | 0,0248 | 0,324 | 0,094 | 0,543 |
| 8 | Олово | 0,0063 | 0,0181 | 0,243 | 0,036 | 0,113 | 0,066 | 0,420 |
| 9 | Свинец | 0,0109 | 0,0067 | 0,032 | 0,070 | 0,153 | 0,027 | 0,235 |
| 10 | Сера | 0,0010 |  |  | 0,0022 | 0,0029 |  |  |
| 11 | Сурьма | 0,0012 |  | 0,0297 | 0,0031 | 0,0068 | 0,0157 |  |
| 12 | Фосфор | 0,0044 | 0,0012 | 0,0167 | 0,010 | 0,014 | 0,0057 | 0,051 |
| 13 | Цинк | 35,22 | 38,51 |  | 32,82 |  |  | 29,42 |
| 14 | Медь | 64,64 | 61,80 |  | 66,46 | 64,46 | 63,33 | 68,85 |

государственные стандартные образцы состава латуней типа ЛМцА57-3-1, ЛЦ40Мц3Ж, ЛАН59-3-2 (комплект М22). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Fe | Pb | Mn | Al | Sn | Sb | Bi | Сu | Zn | P |
| 221 | ГСО 1448-78 | 2,12 | 0,20 | 0,078 | 1,19 | 3,68 | 0,35 | [0,004] | 0,0031 | (59,4) | [38,2] | [0,01] |
| 222 | ГСО 1449-78 | 1,83 | 1,09 | 0,16 | 2,90 | 2,61 | 0,77 | 0,0040 | 0,0021 | (64,4) | [26,4] | [0,01] |
| 223 | ГСО 1450-78 | 1,09 | 0,80 | 0,68 | 2,44 | 1,36 | 0,60 | 0,090 | [0,0015] | (57,1) | [36,0] | [0,008] |
| 224 | ГСО 1451-78 | 3,15 | 0,53 | 0,89 | 2,03 | 0,79 | 0,21 | 0,074 | 0,0039 | (53,5) | [38,6] | [0,015] |
| 225 | ГСО 1452-78 | 3,07 | [1,4] | 0,58 | 1,83 | 0,29 | 0,14 | 0,037 | 0,0051 | (52,2) | [40,4] | [0,02] |
| 226 | ГСО 1453-78 | 2,15 | 1,44 | 0,40 | 1,09 | 2,15 | 0,81 | 0,020 | [0,006] | (60,4) | [31,6] | [0,02] |

государственные стандартные образцы состава латуней типа ЛЖС (комплект М23).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Sn | Pb | Al | Ni | Mn | Sb | P | Сu | Bi | Zn |
| 231 | ГСО 1457-78 | 0,56 | 1,42 | 2,7 | 0,73 | 1,11 | 0,76 | 0,010 | 0,011 | (54,9) | [0,0037] | [37,3] |
| 232 | ГСО 1458-78 | 0,42 | 1,12 | 2,47 | 0,43 | 0,68 | 2,47 | 0,012 | 0,015 | (56,3) | [0,0027] | [35,8] |
| 233 | ГСО 1459-78 | 0,72 | 0,93 | 2,06 | 1,05 | 0,41 | 2,31 | 0,032 | 0,020 | (60,5) | [0,0053] | [32,0] |
| 234 | ГСО 1460-78 | 0,99 | 0,59 | 1,20 | 0,83 | 1,43 | 1,97 | 0,053 | 0,031 | (61,7) | [0,010] | [31,1] |
| 235 | ГСО 1461-78 | 1,15 | 0,33 | 0,84 | 0,40 | 2,01 | 0,95 | (0,027) | [0,038] | (59,7) | [0,0027] | [34,2] |
| 236 | ГСО 1462-78 | [1,73] | 1,33 | 0,51 | [0,04] | 0,77 | 1,34 | 0,135 | [0,014] | (57,5) | [0,0014] | [36,7] |

государственные стандартные образцы состава латуней типа Л80, Л85, Л90  (комплект М37).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Fe | Bi | Cu | Zn | P | Sb |
| 371 | ГСО 1743-80 | 0,0052 | 0,042 | [0,006]. | 92,17 | 7,67 | [0,011] | [0,002] |
| 372 | ГСО 1744-80 | 0,103 | 0,53 | 0,0040 | 83,43 | 15,83 | [0,007] | [0,008] |
| 373 | ГСО 1745-80 | 0,050 | 0,33 | 0,0058 | 80,70 | 18,86 | [0,0053] | [0,007] |
| 374 | ГСО 1746-80 | 0,029 | 0,25 | 0,0031 | 84,25 | 15,49 | [0,0015] | [0,006] |
| 375 | ГСО 1747-80 | 0,020 | 0,107 | 0,0019 | 88,77 | 10,97 | [0,003] | [0,004] |
| 376 | ГСО 1748-80 | 0,012 | 0,051 | [0,0011] | 76,99 | 22,73 | [0,0015] | [0,005] |

государственные стандартные образцы состава латуней типа ЛО60-1, ЛО62-1, ЛО70-1, ЛОК59-1-0,3 (комплект М39). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Fe | Ni | Zn | Si | Pb | Cu | Bi | Sb | As | P |
| 391 | ГСО 2100-81 | 0,30 | 0,17 | 0,027 | 40,57 | 0,49 | 0,38 | 57,76 | 0,0055 | 0,015 | - | (0,033) |
| 392 | ГСО 2101-81 | 0,25 | 0,20 | 0,13 | 38,38 | 0,34 | 0,26 | 60,45 | 0,0034 | 0,010 | 0,0044 | (0,018) |
| 393 | ГСО 2102-81 | 0,40 | 0,11 | 0,24 | 34,72 | 0,25 | 0,17 | 63,99 | 0,0017 | 0,0077 | 0,0074 | (0,014) |
| 394 | ГСО 2103-81 | 0,43 | 0,097 | 0,35 | 30,98 | 0,16 | 0,094 | 67,86 | 0,0010 | 0,0051 | 0,010 | (0,0092) |
| 395 | ГСО 2104-81 | 2,10 | 0,049 | 0,52 | 25,34 | 0,055 | 0,044 | 72,04 | - | 0,0023 | 0,019 | (0,0059) |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-цинкового типа ЛО90-1 (комплект М42).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Pb | Sn | Sb | Fe | Ni | Si | Cu | Bi | P |
| 421 | ГСО 2094-81 | 12,8 | [0,011]. | 0,22 | [0,0012] | 0,16 | 0,24 | 0,0084 | (86,64) | (0,0015) | [0,0042] |
| 422 | ГСО 2095-81 | 11,01 | 0,046 | 0,93 | [0,0012] | 0,127 | 0,16 | [0,03] | (87,65) | (0,0012) | [0,0052] |
| 423 | ГСО 2096-81 | 7,46 | 0,035 | 0,72 | 0,0043 | [0,096] | 0,10 | 0,090 | (91,57) | (0,0038) | [0,0083] |
| 424 | ГСО 2097-81 | 8,85 | 0,023 | 0,56 | 0,0050 | 0,076 | 0,060 | 0,21 | (90,17) | (0,0034) | [0,019] |
| 425 | ГСО 2098-81 | 9,76 | 0,017 | 0,20 | 0,007 | 0,050 | 0,027 | 0,36 | (89,59) | (0,0012) | [0,017] |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-цинкового типа ЛК75-0,5 (комплект М47). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Fe | Sn | Sb | Bi | Si | Zn | Cu | P |
| 471 | ГСО 1830-80 | 0,052 | 0,043 | 0,0064 | 0,0058 | 0,0044 | 0,65 | 24,23 | (74,91) | [0,014] |
| 472 | ГСО 1831-80 | 0,042 | 0,054 | 0,0038 | 0,0042 | 0,0030 | 0,56 | 24,46 | (74,72) | [0,012] |
| 473 | ГСО 1832-80 | 0,031 | 0,053 | 0,0025 | 0,0026 | 0,0023 | 0,45 | 25,05 | (74,18) | [0,010] |
| 474 | ГСО 1833-80 | 0,023 | 0,042 | 0,0016 | 0,0018 | 0,0015 | 0,32 | 25,64 | (73,84) | [0,008] |
| 475 | ГСО 1834-80 | [0,016] | 0,033 | [0,0014] | 0,0012 | 0,0011 | 0,22 | 26,28 | (73,32) | [0,006] |

государственные стандартные образцы состава латуни типа ЛА85-0,5 (комплект М50).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Fe | Al | Sb | Bi | Zn | Pb |
| 501 | ГСО 2059-81 | 86,16 | 0,021 | 0,56 | 0,0016 | 0,0037 | 13,14 | [0,001] |
| 502 | ГСО 2060-81 | 85,35 | 0,046 | 0,61 | 0,0026 | 0,0024 | 13,97 | [0,001] |
| 503 | ГСО 2061-81 | 83,58 | 0,076 | 0,43 | 0,0045 | 0,0018 | 15,79 | [0,0028] |
| 504 | ГСО 2062-81 | 83,04 | 0,15 | 1,24 | 0,0063 | [0,0012]. | 15,53 | [0,034] |
| 505 | ГСО 2063-81 | 82,48 | 0,24 | 0,79 | 0,0090 | [0,0009] | 16,31 | [0,07] |

государственные стандартные образцы состава сплавов медно-цинковых типов ЛНКМц49-10-0,3-0,2 и ЛНКМц49-12-0,3-0,3 (комплект М51). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Ni | Mn | Fe | Si | Sb | Pb | Bi | P | Co |
| 511 | ГСО 2349-82 | 50,05 | 14,77 | 0,012 | 0,039 | <0,001 | <0,001 | [0,005] | <0,001 | (0,0021) | [0,002] |
| 512 | ГСО 2350-82 | 49,54 | 12,65 | 0,057 | 0,052 | 0,025 | <0,001 | [0,006] | <0,001 | (0,0041) | [0,003] |
| 513 | ГСО 2351-82 | 50,30 | 10,95 | 0,16 | 0,065 | 0,11 | 0,0026 | 0,042 | 0,0016 | (0,0073) | [0,002] |
| 514 | ГСО 2352-82 | 51,77 | 9,15 | 0,27 | 0,072 | 0,19 | 0,0044 | 0,067 | 0,0026 | (0,0094) | [0,004] |
| 515 | ГСО 2353-82 | 52,96 | 7,82 | 0,55 | 0,17 | 0,40 | 0,0068 | 0,15 | 0,0037 | (0,0098) | [0,006] |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-цинкового типа ЛАМш77-2-0,05

(комплект М57). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Zn | Fe | Pb | As | Sb | Bi | P | Cu |
| 571 | ГСО 2167-81 | 1,14 | 23,6 | 0,11 | 0,085 | 0,014 | 0,0048 | 0,0017 | 0,0065 | (76,96). |
| 572 | ГСО 2168-81 | 1,55 | 22,2 | 0,14 | 0,13 | 0,024 | 0,0070 | 0,0027 | 0,0084 | (75,81) |
| 573 | ГСО 2169-81 | 2,08 | 20,8 | 0,19 | 0,18 | 0,036 | 0,010 | 0,0037 | 0,0097 | (76,51) |
| 574 | ГСО 2170-81 | 2,29 | 20,1 | 0,26 | 0,22 | 0,051 | 0,016 | 0,0057 | 0,013 | (76,81) |
| 575 | ГСО 2171-81 | 2,51 | 20,4 | 0,34 | 0,34 | 0,057 | 0,022 | 0,0084 | 0,016 | (75,92) |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-цинкового типа ЛЦ30А3  (комплект М58).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Cu | Fe | Pb | Mn | Sb | Sn | Zn |
| 581 | ГСО 2176-81 | 1,01 | 64,83 | 0,36 | 0,63 | 0,19 | 0,047 | 1,71 | [30,9] |
| 582 | ГСО 2177-81 | 1,86 | 65,74 | 0,47 | 0,90 | 0,28 | 0,071 | 1,25 | [29,1] |
| 583 | ГСО 2178-81 | 1,99 | 65,74 | 0,57 | 1,27 | 0,36 | 0,094 | 1,15 | [28,6] |
| 584 | ГСО 2179-81 | 2,43 | 66,34 | 0,73 | 1,54 | 0,50 | 0,12 | 0,70 | [27,4] |
| 585 | ГСО 2180-81 | 2,64 | 67,03 | 0,84 | 1,78 | 0,59 | 0,18 | 0,41 | [26,3] |

государственные стандартные образцы состава латуни свинцовой типа ЛС74-3  (комплект М63).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Fe | Pb | Bi | Sb | Cu | P | Al |
| 631 | ГСО 3475-86 | 26,38 | 0,063 | 1,67 | 0,0080 | 0,013 | 71,7 | [0,0058] | <0,001 |
| 632 | ГСО 3476-86 | 24,78 | 0,13 | 2,11 | 0,0053 | [0,0088] | 72,7 | [0,0034] | [0,0055] |
| 633 | ГСО 3477-86 | [24,2]. | 0,070 | 2,62 | 0,0037 | 0,0051 | 73,3 | [0,0056] | [0,0039] |
| 634 | ГСО 3478-86 | 22,5 | 0,022 | 2,94 | 0,0028 | 0,0030 | 74,5 | [0,0079] | [0,0013] |
| 635 | ГСО 3479-86 | 21,10 | 0,0097 | 3,44 | 0,0019 | 0,0021 | 75,5 | [0,012] | <0,001 |

государственные стандартные образцы состава латуни алюмниниево-никеле-креминсто-марганцевой типа ЛАНКМц75-2-2,5-0,5-0,5 (комплект М70). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Fe | Mn | Cu | Sb | Al | Ni | Si | Bi | P |
| 701 | ГСО 3351-86 | 0,017 | 0,038 | 0,095 | 72,8 | <0,001 | 0,88 | 3,47 | 0,98 | <0,001 | [0,001] |
| 702 | ГСО 3352-86 | 0,019 | 0,056 | 0,20 | 73,2 | 0,0022 | 1,38 | 2,96 | 0,74 | (0,0026) | [0,007] |
| 703 | ГСО 3353-86 | 0,083 | 0,094 | 0,40 | 74,4 | 0,0045 | 1,93 | 2,43 | 0,46 | (0,0050) | [0,008] |
| 704 | ГСО 3354-86 | 0,032 | 0,17 | 0,67 | 75,5 | 0,0092 | 2,74 | 1,64 | 0,28 | (0,0079) | [0,02] |
| 705 | ГСО 3355-86 | 0,045 | [0,12] | 0,94 | 75,6 | 0,014 | 3,56 | 1,38 | 0,16 | (0,0028) | [0,01] |

государственные стандартные образцы состава латуни типа Л96 (комплект М74).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Ni | Pb | Fe | Sn | Sb | Bi | Al | Cu | P | Si |
| 741 | ГСО 2065-81 | 5,88 | 0,048 | 0,0032 | 0,026 | - | [0,0032]. | [0,00045] | - | (93,71) | (0,0023) | - |
| 742 | ГСО 2066-81 | 5,55 | 0,074 | 0,0085 | 0,051 | 0,12 | 0,0036 | [0,0008] | 0,12 | (93,92) | (0,0064) | [0,1] |
| 743 | ГСО 2067-81 | 4,68 | 0,12 | 0,024 | 0,078 | 0,091 | 0,0038 | 0,0013 | 0,076 | (94,81) | (0,0086) | [0,08] |
| 744 | ГСО 2068-81 | 3,42 | 0,21 | 0,043 | 0,12 | 0,095 | 0,0064 | 0,0020 | 0,073 | (95,96) | (0,014) | [0,082] |
| 745 | ГСО 2069-81 | 1,99 | 0,34 | 0,068 | 0,17 | 0,098 | 0,0086 | 0,0037 | 0,056 | (97,15) | (0,019) | [0,077] |

государственные стандартные образцы состава латуни алюминиевой типа ЛА77-2 (комплект М77).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Si | Pb | Fe | Mn | Zn | Sb | Bi | P | Al | Ni |
| 771 | ГСО 3357-86 | 75,2 | 0,18 | 0,022 | 0,15 | 0,012 | 21,7 | 0,0025 | 0,0012 | 0,028 | 1,26 | 1,35 |
| 772 | ГСО 3358-86 | 76,5 | 0,082 | 0,033 | 0,10 | 0,021 | 20,70 | 0,0031 | 0,0020 | 0,019 | 1,65 | 0,86 |
| 773 | ГСО 3359-86 | 77,6 | 0,022 | 0,053 | 0,057 | 0,026 | 19,89 | 0,0048 | 0,0033 | 0,012 | 1,95 | 0,48 |
| 774 | ГСО 3360-86 | 78,8 | 0,0042 | 0,078 | 0,036 | 0,009 | 18,24 | 0,0071 | 0,0050 | [0,0040] | 2,46 | 0,33 |
| 775 | ГСО 3361-86 | 80,1 | [0,006] | 0,091 | 0,013 | 0,010 | 16,62 | 0,0098 | 0,0078 | [0,0021] | 3,03 | 0,097 |

государственные стандартные образцы состава латуни типа ЛКС65-1,5-3,0 (комплект М78).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Sn | Sb | Al | Si | P |
| 781 | ГСО 4370-88 | 61,78 | 3,58 | 0,041 | 0,030 | 0,0075 | [0,004] | [0,6] | 0,015 |
| 782 | ГСО 4371-88 | (64,18). | 3,50 | 0,076 | 0,0076 | 0,018 | 0,0020 | 0,90 | 0,0065 |
| 783 | ГСО 4372-88 | 64,03 | 3,19 | 0,10 | 0,012 | [0,03] | 0,0075 | 1,18 | 0,0105 |
| 784 | ГСО 4373-88 | 65,00 | 2,63 | 0,14 | 0,022 | 0,041 | 0,0159 | 1,57 | 0,024 |
| 785 | ГСО 4374-88 | 65,71 | 2,13 | 0,26 | 0,042 | 0,059 | 0,040 | 2,04 | 0,031 |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-цинкового типа ЛЦ14К3С3 (комплект М89).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Pb | Fe | Mn | Sn | Sb | Al | Ni | Si | Cu |
| 891 | ГСО 3206-85 | 10,6 | 4,2 | 0,79 | 0,40 | 0,12 | 0,12 | 0,076 | 1,07 | 1,87 | 80,8 |
| 892 | ГСО 3207-85 | 11,1 | 3,5 | 0,71 | 0,74 | 0,23 | 0,16 | 0,18 | 0,75 | 2,66 | 79,8 |
| 893 | ГСО 3208-85 | 13,1 | 2,88 | 0,51 | 0,92 | 0,29 | 0,20 | 0,25 | 0,43 | 3,72 | 77,3 |
| 894 | ГСО 3209-85 | 13,5 | 2,30 | 0,23 | 1,16 | 0,45 | 0,34 | 0,48 | 0,30 | 4,38 | 76,4 |
| 895 | ГСО 3210-85 | 14,6 | 1,61 | 0,19 | 1,38 | 0,95 | 0,46 | [0,74] | 0,10 | 4,22 | 74,8 |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-цинкового типа ЛМцСКА58-2-2-1-1 (комплект М90). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Mn | Si | Al | Fe | Ni | Sb | Zn | P | Pb |
| 901 | ГСО 2571-83 | 61,30 | 3,30 | 1,34 | [0,17]. | [0,29] | 0,066 | 0,0058 | 32,46 | (0,0039) | [1,07] |
| 902 | ГСО 2572-83 | 59,91 | 2,92 | 1,11 | 0,41 | 0,19 | 0,099 | [0,011] | 33,90 | (0,0050) | [1,46] |
| 903 | ГСО 2573-83 | 58,34 | 2,14 | 0,80 | 0,69 | 0,14 | 0,11 | 0,009 | 35,96 | (0,0068) | [1,80] |
| 904 | ГСО 2574-83 | 57,77 | 1,79 | 0,52 | 1,17 | 0,061 | 0,31 | 0,013 | 36,16 | (0,0095) | [2,23] |
| 905 | ГСО 2575-83 | 56,53 | 1,47 | 0,28 | 1,53 | 0,052 | 0,19 | 0,023 | 36,92 | (0,012) | [2,74] |

государственные стандартные образцы состава латуни алюминиево-железо-марганцевой типа ЛЦ23А6Ж3Мц2 (комплект М91). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Fe | Mn | Sn | Sb | Al | Ni | Si | Cu | Pb |
| 911 | ГСО 3283-85 | 19,23 | 1,25 | 1,11 | 1,58 | 0,029 | 3,78 | 0,41 | 0,084 | (70,8) | (1,68) |
| 912 | ГСО 3284-85 | 20,38 | 3,29 | 1,53 | 1,43 | 0,050 | 4,54 | 0,150 | 0,045 | (67,5) | (1,37) |
| 913 | ГСО 3285-85 | 21,42 | 4,4 | 2,14 | 1,05 | 0,077 | 4,72 | 0,51 | [0,15] | (64,8) | (0,53) |
| 914 | ГСО 3286-85 | 22,3 | 2,08 | 2,65 | 0,80 | 0,11 | 6,43 | 0,83 | 0,079 | (63,7) | (0,88) |
| 915 | ГСО 3287-85 | 23,89 | [1,24] | 3,56 | 0,50 | 0,20 | 7,3 | 1,21 | 0,13 | (61,3) | [0,41] |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-цинкового типа ЛС (комплект М96, М136).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni |  | Si |  | Pb |  | Sn |  | Fe |  | Cu |  | Sb |  | P |  | Al |  | Zn |  |
| 961 | ГСО 2667-83 | 0,207 |  | 0,178 |  | 2,17 |  | 0,19 |  | 0,43 |  | 56,76 |  | 0,026 |  | 0,0060 |  | 0,28 |  | 39,48 |  |
| 962 | ГСО 2668-83 | 0,127 |  | 0,103 |  | 1,48 |  | 0,118 |  | 0,46 |  | 57,84 |  | 0,016 |  | 0,0087 |  | 0,14 |  | 39,55 |  |
| 963 | ГСО 2669-83 | 0,092 |  | 0,078 |  | 0,94 |  | 0,081 |  | 0,41 |  | 59,01 |  | 0,0101 |  | 0,0101 |  | 0,080 |  | 39,15 |  |
| 964 | ГСО 2670-83 | 0,067 |  | 0,049 |  | 0,63 |  | 0,057 |  | 0,33 |  | 60,53 |  | 0,0064 |  | 0,018 |  | 0,038 |  | 38,27 |  |
| 965 | ГСО 2671-83 | 0,048 |  | 0,029 |  | [0,43]. |  | 0,036 |  | 0,29 |  | 62,63 |  | 0,0044 |  | 0,026 |  | [0,019] |  | 36,46 |  |
| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu | Zn |  | Fe |  | Pb |  | Mn |  | Bi |  | Sn |  | Ni |  | Sb |  | Si |  | P |
| 1361 | ГСО 2667-83 | 56,2 | 41,2 |  | 0,69 |  | (0,22) |  | [0,007] |  | (0,0021) |  | 0,50 |  | 0,23 |  | 0,064 |  | [0,004] |  | (0,0049) |
| 1362 | ГСО 2668-83 | 57,7 | 40,3 |  | 0,37 |  | 0,50 |  | [0,2] |  | 0,0033 |  | 0,33 |  | (0,12) |  | 0,040 |  | (0,11) |  | [0,008] |
| 1363 | ГСО 2669-83 | 59,2 | 38,5 |  | 0,22 |  | 0,79 |  | 0,20 |  | 0,0052 |  | 0,200 |  | 0,080 |  | 0,015 |  | (0,20) |  | (0,015) |
| 1364 | ГСО 2670-83 | 60,5 | 37,4 |  | 0,080 |  | 1,53 |  | 0,059 |  | 0,0085 |  | 0,102 |  | 0,068 |  | 0,0093 |  | (0,053) |  | (0,021) |
| 1365 | ГСО 2671-83 | 62,8 | 34,3 |  | 0,071 |  | 2,05 |  | 0,041 |  | 0,009 |  | 0,070 |  | 0,038 |  | 0,0053 |  | (0,023) |  | (0,032) |

государственные стандартные образцы состава сплавов медно-цинковых (латуней) типов ЛС63-3, ЛС64-2 (комплект М97). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Fe | Pb | Al | Si | Sn | Sb | Cu | P |
| 971 | ГСО 2674-83 | 0,12 | 0,14 | [2,64]. | 0,032 | 0,066 | 0,058 | 0,0058 | 63,09 | (0,0072) |
| 972 | ГСО 2675-83 | 0,24 | 0,28 | 1,65 | 0,13 | 0,040 | 0,11 | 0,0033 | 64,99 | (0,014) |
| 973 | ГСО 2676-83 | 0,16 | 0,20 | 2,14 | 0,058 | 0,050 | 0,068 | 0,0049 | 64,08 | (0,010) |
| 974 | ГСО 2677-83 | 0,32 | 0,33 | 1,15 | 0,21 | 0,032 | [0,10] | 0,0027 | 65,93 | (0,019) |
| 975 | ГСО 2678-83 | 0,083 | 0,096 | 3,18 | 0,024 | 0,17 | 0,042 | 0,0068 | 61,65 | (0,0054) |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-цинкового типа ЛМцАЖН59-3-2,5-0,5-0,5 (комплект М100). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Pb | Fe | Mn | Sn | Sb | Al | Ni | Si | Cu |
| 1001 | ГСО 3053-84 | 35,1 | 0,34 | 0,66 | 2,50 | 0,030 | 0,0078 | 3,43 | 0,63 | 0,056 | (57,13) |
| 1002 | ГСО 3054-84 | 33,90 | 0,20 | 0,50 | 2,97 | [0,10] | 0,0112 | 2,90 | 0,51 | 0,088 | (58,18) |
| 1003 | ГСО 3055-84 | 32,83 | [0,13] | 0,43 | 3,51 | 0,35 | 0,0061 | 2,49 | 0,43 | 0,11 | (59,27) |
| 1004 | ГСО 3056-84 | 32,5 | 0,092 | 0,31 | 4,01 | 0,21 | 0,0046 | 2,05 | 0,28 | 0,18 | (60,23) |
| 1005 | ГСО 3057-84 | 31,90 | 0,063 | 0,22 | 4,60 | 0,10 | 0,0034 | 1,54 | 0,17 | 0,31 | (60,67) |

государственные стандартные образцы состава латуни никелевой типа ЛН65-5 (комплект М107).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Pb | Fe | Sb | Ni | Cu | Zn | Bi | P | Si |
| 1071 | ГСО 3384-86 | [0,016]. | 0,16 | 0,23 | [0,0021] | 4,64 | 62,7 | 31,9 | 0,0040 | - | [0,003] |
| 1072 | ГСО 3385-86 | 0,0030 | 0,018 | 0,024 | 0,0029 | 5,77 | 65,4 | [29,1] | [0,0050] | (0,0069) | [0,004] |
| 1073 | ГСО 3386-86 | [0,068] | 0,16 | 0,16 | [0,0048] | 5,9 | 65,3 | 28,2 | [0,0029] | (0,0074) | [0,025] |
| 1074 | ГСО 3387-86 | 0,028 | 0,028 | 0,067 | 0,0071 | 6,56 | 66,7 | 26,3 | 0,0020 | (0,015) | [0,025] |
| 1075 | ГСО 3388-86 | 0,012 | 0,043 | 0,039 | 0,0097 | 7,03 | 67,9 | 24,8 | 0,0011 | (0,022) | [0,03] |

государственные стандартные образцы состава латуни марганцево-кремнисто-алюминиевой       ЛМцКА58-2-1-1 (комплект М108). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Zn | Fe | Pb | Mn | Sb | Ni | Si | Cu | P |
| 1081 | ГСО 3504-86 | 0,21 | 38,9 | 0,061 | 0,50 | 1,27 | 0,0041 | 0,045 | 0,25 | (58,3) | (0,023) |
| 1082 | ГСО 3505-86 | 0,59 | 38,05 | 0,106 | 0,20 | 1,80 | 0,0056 | 0,073 | 0,46 | (58,7) | (0,014) |
| 1083 | ГСО 3506-86 | 0,89 | 37,7 | 0,15 | 0,109 | 2,22 | 0,0028 | 0,085 | 0,73 | (58,2) | (0,0103) |
| 1084 | ГСО 3507-86 | 1,69 | 34,14 | 0,20 | 0,050 | 2,89 | 0,0075 | (0,125) | 1,27 | (59,7) | (0,0105) |
| 1085 | ГСО 3508-86 | 2,55 | 30,7 | 0,33 | (0,045) | 3,56 | 0,011 | 0,25 | (1,88) | (60,7) | (0,0108) |

государственные стандартные образцы состава латуни типа  ЛНМц60-9-5 (комплект М109).

(Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Zn | Fe | Pb | Mn | Sb | Ni | Si | Bi | Al |
| 1091 | ГСО 3520-86 | [60,5]. | 25,6 | 0,65 | 0,025 | 6,77 | [0,002] | 6,37 | 0,13 | 0,0080 | [0,027] |
| 1092 | ГСО 3521-86 | 58,6 | 28,1 | 0,175 | 0,027 | 5,39 | 0,0032 | 7,54 | 0,09 | 0,0055 | [0,027] |
| 1093 | ГСО 3522-86 | 60,3 | 26,4 | 0,14 | 0,051 | 4,45 | 0,0051 | 8,85 | [0,017] | 0,0038 | [0,005] |
| 1094 | ГСО 3523-86 | 60,9 | 25,4 | 0,15 | 0,077 | 3,58 | 0,007 | 9,59 | 0,051 | 0,0024 | [0,076] |
| 1095 | ГСО 3524-86 | 62,2 | 23,65 | 0,41 | 0,071 | [2,65] | 0,010 | 10,85 | 0,025 | 0,0014 | [0,0058] |

государственные стандартные образцы состава латуни оловянно-мышьяковой ЛОМш70-1-0,05      (комплект М112). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Sn | Sb | Fe | Cu | As | Bi | P |
| 1121 | ГСО 3295-85 | 0,10 | 1,41 | 0,0082 | 0,063 | 72,8 | 0,023 | 0,0072 | [0,0049] |
| 1122 | ГСО 3296-85 | 0,057 | 0,95 | 0,0056 | 0,148 | 67,9 | 0,029 | 0,0036 | [0,0031] |
| 1123 | ГСО 3297-85 | 0,070 | 1,00 | 0,0042 | 0,073 | 69,5 | 0,0050 | 0,0030 | <0,001 |
| 1124 | ГСО 3298-85 | 0,052 | 0,74 | 0,0043 | 0,14 | 66,5 | 0,046 | 0,0026 | [0,0056] |
| 1125 | ГСО 3299-85 | 0,043 | 1,66 | 0,0035 | 0,12 | 67,3 | 0,067 | 0,0020 | [0,0074] |

государственные стандартные образцы состава латуни типа Л63  (комплект М113).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Zn | Fe | Pb | Mn | Sb | Ni | P |
| 1131 | ГСО 3526-86 | 59,66 | 39,8 | 0,37 | 0,035 | 0,0061 | 0,0028 | 0,046 | 0,020 |
| 1132 | ГСО 3527-86 | 61,61 | 37,82 | 0,18 | 0,118 | 0,0054 | 0,0039 | 0,060 | 0,0091 |
| 1133 | ГСО 3528-86 | 63,06 | 36,54 | 0,101 | 0,083 | 0,040 | 0,0058 | 0,075 | 0,012 |
| 1134 | ГСО 3529-86 | 64,35 | 35,11 | 0,068 | 0,042 | 0,018 | 0,0075 | 0,34 | 0,014 |
| 1135 | ГСО 3530-86 | 65,44 | 34,29 | 0,053 | 0,013 | [0,012]. | 0,0084 | 0,102 | [0,0039] |

государственные стандартные образцы состава сплава типа ЛАФ94-0,5-0,15 (комплект М114).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Al | P | Zn | Pb | Bi | Sb | Fe |
| 1141 | ГСО 4376-88 | 90,00 | 0,14 | 1,20 | 8,33 | [0,01] | [0,001] | (0,0020) | (0,011) |
| 1142 | ГСО 4377-88 | 91,51 | 0,30 | 0,78 | 7,31 | (0,020) | 0,0022 | 0,0029 | (0,0028) |
| 1143 | ГСО 4378-88 | 92,51 | 0,53 | 0,50 | 6,30 | 0,031 | 0,0011 | 0,0049 | (0,0029) |
| 1144 | ГСО 4379-88 | 93,85 | 0,75 | 0,33 | 4,93 | 0,053 | 0,0041 | 0,0056 | (0,019) |
| 1145 | ГСО 4380-88 | 94,80 | 1,11 | 0,11 | 3,93 | 0,078 | 0,0061 | 0,0085 | (0,035) |

государственные стандартные образцы состава латуни типа ЛМцЖ57-1,5-0,75 (комплект М116).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | P | Sb | Si | Al | B |
| 1161 | ГСО 6105-91 | 68,3 | 0,19 | 0,78 | 0,11 | 0,029 | (0,0065) | [0,075] | [0,004] | <0,005 |
| 1162 | ГСО 6106-91 | 64,4 | 0,13 | 0,62 | 0,48 | 0,075 | 0,0069 | 0,055 | [0,006] | <0,005 |
| 1163 | ГСО 6107-91 | (62,61). | 0,11 | 0,52 | 0,75 | 0,10 | 0,0078 | 0,030 | [0,0025] | <0,005 |
| 1164 | ГСО 6108-91 | (63,5) | 0,087 | 0,41 | 1,41 | 0,095 | 0,0058 | 0,18 | [0,001] | <0,005 |
| 1165 | ГСО 6109-91 | 61,3 | (0,15) | 0,99 | 2,35 | (0,094) | [0,004] | 0,64 | [0,002] | <0,005 |

государственные стандартные образцы состава сплавов медно-цинковых (латуней) типа ЛАЖ60-1-1, ЛЖМц59-1-1, ЛМц58-2 (комплект М118). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Mn | Sn | Sb | Al | Cu | P | Fe | Bi |
| 1181 | ГСО 1258-86П | 0,57 | 0,34 | 0,120 | [0,0065] | 2,88 | (56,8) | (0,032) | [0,38] | <0,001 |
| 1182 | ГСО 1259-86П | 0,43 | 0,22 | 0,095 | 0,010 | 1,92 | (61,2) | (0,064) | [1,04] | <0,001 |
| 1183 | ГСО 1260-86П | 0,33 | 0,57 | 0,65 | 0,0062 | 1,11 | (62,0) | (0,079) | [1,19] | <0,001 |
| 1184 | ГСО 1261-86П | [0,23] | 1,64 | [0,30] | 0,0034 | 0,54 | (55,5) | (0,047) | [0,96] | <0,001 |
| 1185 | ГСО 1262-86П | 0,120 | 1,13 | 0,51 | 0,019 | 0,18 | (58,8) | (0,16) | [0,64] | <0,001 |
| 1186 | ГСО 1263-86П | 0,096 | 2,09 | 0,97 | 0,0098 | [0,044] | (56,0) | (0,16) | [0,09] | <0,001 |

государственные стандартные образцы состава латуни типа Л68  (комплект М122).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Fe | Sn | Sb | Pb | Bi | As | Zn | P |
| 1221 | ГСО 1559-87П | 66,8 | 0,184 | 0,0105 | 0,0087 | 0,0104 | 0,0063 | [0,0018]. | 32,92 | (0,00441) |
| 1222 | ГСО 1560-87П | 68,1 | 0,098 | 0,0074 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0040 | 0,00235 | 31,5 | (0,00285) |
| 1223 | ГСО 1561-87П | 70,3 | 0,065 | 0,0044 | 0,0062 | 0,0288 | 0,00256 | [0,0021] | 29,28 | (0,0040) |
| 1224 | ГСО 1562-87П | 71,2 | 0,0348 | 0,0035 | 0,00370 | 0,0491 | 0,00186 | 0,0063 | 28,58 | (0,0061) |
| 1225 | ГСО 1563-87П | 72,7 | 0,0215 | 0,00220 | 0,00222 | 0,074 | 0,00104 | 0,0104 | 27,05 | (0,0024) |

государственные стандартные образцы состава латуни кремнистой типа ЛК80-3  (комплект М124).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Si | Sb | Bi | P | Mn | Sn | Al | Fe | Zn | Pb |
| 1241 | ГСО 4183-87 | 76,79 | 1,86 | 0,015 | [0,001] | 0,0075 | 0,14 | 0,056 | 0,078 | [0,9] | 19,77 | (0,29) |
| 1242 | ГСО 4184-87 | 78,17 | 2,64 | 0,022 | 0,0022 | 0,0092 | 0,20 | 0,090 | 0,11 | 0,29 | 18,44 | (0,22) |
| 1243 | ГСО 4185-87 | 79,34 | 3,20 | 0,032 | 0,0042 | 0,012 | 0,31 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 16,60 | (0,13) |
| 1244 | ГСО 4186-87 | 79,82 | 3,84 | 0,048 | 0,0055 | 0,022 | 0,53 | 0,22 | 0,20 | 0,32 | 14,95 | (0,089) |
| 1245 | ГСО 4187-87 | 81,27 | 4,62 | 0,067 | 0,0078 | 0,047 | 0,83 | 0,41 | 0,40 | 0,22 | 12,11 | (0,069) |

государственные стандартные образцы состава латуни алюминиево-никелевой типа ЛАН59-3-2     (комплект М129). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Ni | Al | Pb | Bi | Fe | Sb | P |
| 1291 | ГСО 4244-88 | 55,89 | 3,84 | 2,28 | 0,042 | (0,0015). | 0,82 | 0,0022 | (0,0039) |
| 1292 | ГСО 4245-88 | 56,91 | 3,06 | 2,44 | 0,055 | 0,0021 | 0,35 | 0,0030 | (0,0055) |
| 1293 | ГСО 4246-88 | 58,03 | 2,51 | 2,92 | 0,090 | 0,0032 | 0,063 | 0,0052 | (0,0086) |
| 1294 | ГСО 4247-88 | 59,08 | 2,07 | 3,49 | 0,13 | 0,0052 | 0,155 | 0,0072 | (0,011) |
| 1295 | ГСО 4248-88 | 60,08 | 1,51 | 4,13 | 0,23 | 0,0076 | (0,075) | 0,015 | (0,021) |

государственные стандартные образцы состава латуни марганцово-железной ЛЦ40Мц3Ж             (комплект М130). (Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мn | Pb | Si | Sn | Sb | Al | Ni | Cu | Zn | As | Bi | P | Fe |
| 1301 | ГСО 4337-88 | 4,42 | (0,099) | 0,33 | 0,91 | 0,33 | (0,021) | 0,26 | 50,1 | 42,8 | 0,069 | 0,008 | (0,09) | [0,3] |
| 1302 | ГСО 4338-88 | 4,17 | 0,29 | 0,57 | 0,77 | 0,29 | 0,14 | 0,36 | 52,0 | 40,3 | 0,12 | 0,012 | (0,079) | [0,5] |
| 1303 | ГСО 4339-88 | 3,04 | 0,66 | 0,21 | 0,63 | 0,15 | 0,92 | 1,19 | [58,3] | (33,9) | 0,058 | [0,02] | (0,077) | [1,1] |
| 1304 | ГСО 4340-88 | 3,09 | 0,79 | [0,05] | 0,31 | 0,082 | 0,50 | 0,68 | 55,0 | 38,5 | 0,040 | 0,039 | (0,030) | [0,9] |
| 1305 | ГСО 4341-88 | 2,15 | 1,33 | 0,076 | 0,21 | 0,11 | 0,83 | 1,00 | 57,2 | 35,9 | 0,031 | 0,012 | (0,021) | [1,2] |

государственные стандартные образцы состава латуни марганцово-алюминиевой типа ЛМцА57-3-1 (комплект М131). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Al | Pb | Fe | Sb | Bi | Cu | P |
| 1311 | ГСО 4249-88 | 1,96 | 2,03 | 0,067 | 1,31 | 0,0024 | 0,0020 | (57,52) | (0,0066) |
| 1312 | ГСО 4250-88 | 3,68 | [0,3]. | [0,1] | 0,16 | 0,0041 | 0,0013 | (55,73) | (0,018) |
| 1313 | ГСО 4251-88 | 2,54 | 1,03 | 0,11 | 0,71 | 0,0081 | 0,0034 | (56,98) | (0,025) |
| 1314 | ГСО 4252-88 | 3,15 | 0,56 | 0,50 | 0,60 | [0,007] | 0,0062 | (57,51) | (0,013) |
| 1315 | ГСО 4253-88 | 3,46 | 0,33 | 0,26 | 0,53 | 0,014 | 0,0079 | (56,51) | (0,033) |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-цинкового типа ЛОМНА49-0,5-10-4-0,4  (комплект М140). (Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Fe | Mn | Sn | Sb | Bi | Al | Ni | Cu | P | Zn |
| 1401 | ГСО 5027-89 | 0,027 | 0,29 | 8,00 | 0,95 | 0,0050 | 0,0048 | 0,14 | 4,97 | (48,9) | (0,054) | ост. |
| 1402 | ГСО 5028-89 | 0,035 | 0,40 | 9,66 | 0,66 | 0,0020 | 0,0030 | 0,11 | 4,38 | (49,4) | (0,021) | ост. |
| 1403 | ГСО 5029-89 | 0,054 | 0,90 | 9,85 | 0,51 | 0,0032 | 0,0020 | (0,045) | 3,94 | (49,1) | (0,014) | ост. |
| 1404 | ГСО 5030-89 | (1,90) | 0,68 | 10,77 | 0,34 | 0,0069 | 0,0010 | 0,34 | 3,44 | (50,3) | (0,058) | ост. |
| 1405 | ГСО 5031-89 | 0,113 | 0,24 | 9,50 | 0,18 | 0,0087 | 0,0011 | 0,74 | 3,07 | (52,2) | (0,0086) | ост. |

государственные стандартные образцы состава латуни типа ЛКАН80-1-1,9-5,8 (комплект М142).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Al | Ni | Si | Pb | Sb | Bi | Fe | P | Zn |
| 1421 | ГСО 4454-88 | 83,0 | 2,49 | 6,0 | [0,14]. | 0,016 | 0,0033 | 0,0051 | 0,0104 | 0,012 | 7,9 |
| 1422 | ГСО 4455-88 | 80,9 | 2,03 | 7,1 | 0,30 | 0,023 | 0,0025 | 0,0051 | 0,0077 | 0,009 | 9,5 |
| 1423 | ГСО 4456-88 | 79,3 | 1,76 | 5,7 | 0,58 | 0,035 | [0,003] | 0,0029 | 0,022 | [0,008] | 12,5 |
| 1424 | ГСО 4457-88 | 82,5 | 1,08 | 5,3 | 0,97 | [0,2] | 0,022 | 0,0030 | 0,13 | 0,048 | 9,7 |
| 1425 | ГСО 4458-88 | 76,5 | 1,02 | 4,6 | 1,32 | 0,081 | 0,0089 | 0,0011 | 0,033 | 0,021 | 16,5 |

государственные стандартные образцы состава латуни типа ЛК62-0,5  (комплект М157).

(Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Pb | Fe | Si | P | Ni | Cu | Zn | Bi | Sb | Al |
| 1571 | ГСО 6199-91 | 1,04 | 0,050 | 0,047 | 0,049 | 0,0080 | 0,21 | 62,3 | 36,2 | 0,009 | (0,012) | [0,1] |
| 1572 | ГСО 6200-91 | 0,58 | 0,13 | 0,078 | 0,046 | 0,0059 | 0,15 | 59,5 | 39,5 | <0,001 | (0,0037) | [0,02] |
| 1573 | ГСО 6201-91 | 0,32 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,025 | 0,065 | 58,5 | 40,5 | 0,0039 | (0,0040) | [0,02] |
| 1574 | ГСО 6202-91 | 0,20 | 0,086 | [0,062] | 0,52 | 0,013 | 0,041 | 64,5 | 34,6 | 0,0020 | (0,0040) | [0,03] |
| 1575 | ГСО 6203-91 | 0,11 | 0,068 | [0,075] | 0,77 | 0,019 | 0,033 | 64,4 | 34,4 | 0,0041 | (0,0047) | [0,03] |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-цинкового (латуни) типа           ЛМцАЖКС70-7-5-2-2-1 (комплект М166). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | Sn | Sb | Bi | Al | Ni | Si | Zn |
| 1661 | ГСО 4355-88 | 75,2 | 1,7 | 1,04 | 5,2 | 0,024 | 0,0018 | (0,0010) | 6,8 | 0,022 | 3,0 | 7,3 |
| 1662 | ГСО 4356-88 | 73,2 | 1,18 | 1,15 | 6,2 | 0,043 | 0,0025 | 0,0021 | 5,8 | 0,040 | 2,50 | 10,1 |
| 1663 | ГСО 4357-88 | 71,3 | (0,84). | 1,53 | 7,1 | 0,071 | 0,0039 | 0,0036 | 5,2 | 0,071 | 1,78 | 12,3 |
| 1664 | ГСО 4358-88 | 69,5 | 0,54 | 2,2 | 8,0 | 0,115 | 0,0061 | 0,0055 | 4,1 | 0,11 | [1,39] | 14,0 |
| 1665 | ГСО 4359-88 | 68,9 | 0,36 | [2,71] | 9,0 | 0,20 | 0,0109 | 0,0098 | 3,8 | 0,20 | 0,98 | 14,0 |

государственные стандартные образцы состава латуни оловянно-свинцовой ЛЦ25С2 (комплект М171).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Pb | Si | Sb | Mn | Fe | Al | Ni | Cu | Zn |
| 1711 | ГСО 6319-92 | 1,60 | 3,24 | 0,19 | 0,15 | 1,05 | [1,2] | 0,87 | 0,50 | 64,1 | 26,9 |
| 1712 | ГСО 6320-92 | 1,56 | 2,70 | 0,23 | 0,11 | 0,84 | 1,12 | 0,70 | 0,60 | 65,4 | 26,8 |
| 1713 | ГСО 6321-92 | 1,01 | 2,11 | 0,35 | 0,080 | 0,59 | 0,93 | 0,47 | 0,93 | 68,6 | 24,9 |
| 1714 | ГСО 6322-92 | 0,82 | 1,60 | 0,50 | 0,063 | 0,48 | 0,75 | 0,35 | 1,33 | 70,1 | 23,8 |
| 1715 | ГСО 6323-92 | 0,53 | 1,17 | 0,88 | 0,045 | 0,37 | 0,58 | 0,25 | 1,00 | 72,5 | 22,8 |

государственные стандартные образцы состава латуни марганцово-свинцовой типа ЛЦ38Мц2С2  (комплект М173). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мn | Pb | Si | Sn | Sb | Fe | Al | P | Ni | Zn | Cu |
| 1731 | ГСО 6365-92 | 1,33 | 2,99 | 0,26 | 0,78 | 0,051 | 1,06 | 1,13 | 0,054 | 0,67 | [32,9] | (58,9) |
| 1732 | ГСО 6366-92 | 1,75 | 2,56 | 0,35 | 0,58 | 0,062 | 0,81 | [1,28]. | 0,075 | 0,88 | 30,7 | (64,4) |
| 1733 | ГСО 6367-92 | 2,31 | 1,72 | 0,47 | 0,41 | 0,081 | 0,62 | 0,58 | 0,096 | 1,14 | 33,3 | (59,6) |
| 1734 | ГСО 6368-92 | 2,89 | 1,18 | 0,65 | 0,25 | 0,099 | 0,46 | 0,39 | 0,12 | 1,57 | 34,5 | (58,3) |
| 1735 | ГСО 6369-92 | 3,39 | 0,98 | 0,90 | 0,13 | 0,094 | 0,38 | 0,48 | 0,14 | 1,92 | 33,4 | (58,3) |

государственные стандартные образцы состава сплавов медно-цинковых типов Л80, Л85 (комплект М174).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Zn | Pb | Fe | Ni | Sb | Bi | Sn | Si | P |
| 1741 | ГСО 7401-97 | 81,1 | 18,63 | 0,014 | 0,011 | 0,39 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0030 | [0,002] | (0,0018) |
| 1742 | ГСО 7401-97 | 82,2 | 17,49 | 0,024 | 0,018 | 0,29 | (0,0052) | 0,0032 | 0,0070 | (0,0017) | (0,00063) |
| 1743 | ГСО 7401-97 | 83,9 | 16,15 | 0,058 | 0,043 | 0,20 | 0,015 | 0,008 | 0,010 | (0,0012) | (0,009) |
| 1744 | ГСО 7401-97 | 85,5 | 14,39 | 0,059 | 0,15 | 0,103 | 0,007 | (0,0041) | 0,020 | (0,0092) | (0,0070) |
| 1745 | ГСО 7401-97 | 87,8 | 12,09 | 0,072 | 0,16 | 0,079 | 0,0052 | 0,0022 | 0,0051 | (0,0012) | [0,0004] |

государственные стандартные образцы состава сплавов медно-цинковых  (комплект М215).

(Л90,Л85, Л80, Л70, Л68, Л63, Л60, ЛА77-2, ЛАЖ60-1-1, ЛАН59-3-2, ЛЖМц59-1-1, ЛН65-5, ЛМц58-2, ЛМцА57-3-1, ЛО90-1, ЛО60-1, ЛО70-1, ЛО62-1, ЛС63-3, ЛС74-3, ЛС64-2, ЛС60-1, ЛС59-1, ЛС59-1в, ЛС63-2, ЛС60-2, ЛС59-3, ЛЖС58-1-1, ЛК80-3, ЛАНКМц75-2-2,5-0,5-0,5, ЛС59-1л, ЛС59-1ЛД, ЛМц58-2л, ЛМцЖ55-3-1, ЛМцА57-3-1, ЛМцС58-2-2, ЛА67-2,5, ЛК80-3л, ЛК62-0,5, ЛОК59-1-0,3, ЛС, ЛСд, ЛС1, ЛОС, ЛК, ЛК1, ЛК2, ЛМцС, ЛМцЖ, ЛА).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Zn | Ni | Si | Sb | Al | Sn | Mn | Bi | Pb | Fe | P |
| 2151 | ГСО 7247-96 | 57,4 | 35,8 | 0,41 | 2,76 | (0,069) | 0,14 | 0,12 | 0,91 | (0,017) | [2,1] | [0,3] | [0,06] |
| 2152 | ГСО 7247-96 | 60,8 | 30,1 | 0,64 | 4,07 | 0,013 | 0,28 | 0,31 | 1,74 | 0,010 | 1,40 | [0,6] | [0,09] |
| 2153 | ГСО 7247-96 | (65,9). | 24,3 | 0,94 | 1,50 | 0,031 | [0,4] | 0,66 | 3,62 | 0,0081 | 1,02 | [1,6] | [0,2] |
| 2154 | ГСО 7247-96 | 70,9 | 21,0 | 2,42 | 0,72 | 0,092 | 0,68 | 0,060 | 0,58 | 0,0061 | 0,65 | [3,0] | [0,05] |
| 2155 | ГСО 7247-96 | 75,48 | 16,46 | 3,91 | 0,32 | 0,15 | 1,06 | 2,03 | 0,28 | 0,0056 | 0,32 | (0,077) | [0,01] |
| 2156 | ГСО 7247-96 | 79,5 | 13,04 | 6,35 | 0,27 | 0,29 | 0,14 | 0,023 | 0,14 | 0,0030 | 0,10 | (0,13) | <0,01 |
| 2157 | ГСО 7247-96 | 84,2 | 9,23 | 0,26 | [0,09] | 0,78 | 3,28 | 0,90 | 0,22 | 0,0025 | 0,052 | (0,48) | <0,01 |
| 2158 | ГСО 7247-96 | 89,7 | 6,80 | 0,13 | 0,083 | 0,51 | (2,37) | [0,06] | 0,089 | 0,0012 | 0,025 | (0,22) | <0,01 |

СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

стандартные образцы состава сплавов медно-цинковых (комплект М21) (А493)

(Л96, Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63, Л60, ЛА77-2, ЛАЖ60-1-1, ЛАН59-3-2, ЛЖМц59-1-1, ЛМц58-2, ЛМцА57-3-1, ЛО90-1, ЛО70-1, ЛО62-1, ЛО60-1, ЛС63-3, ЛС74-3, ЛС64-2, ЛС60-1, ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛЖС58-1-1, ЛМш68-0,05, ЛАМш77-2-0,05, ЛОМш70-1-0,05, ЛАНКМц75-2-2,5-0,5-0,5, ЛН65-5, ЛА65-2,5, ЛМцС58-2-2-2, ЛМц58-2-2, ЛМцЖ55-3-1, ЛВОС, ЛК62-0,5, ЛКБО62-0,2-0,04-0,05, ЛОК59-1-0,3). Неполный комплект.

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Zn | Ni | Mn | Pb | Fe | Sn | Si | Al | Bi | Sb | As |
| 4930 (М210) | СОП 4930-99 | 56,20 | 32,90 | [3,95]. | 0,87 | [1,84] | [0,88] | 0,30 | 1,77 | 0,92 | [0,0045] | [0,009] | [0,037] |
| 4931 (М211) | СОП 4931-99 | 53,33 | 32,92 | 3,86 | 2,31 | [0,39] | [1,00] | 0,99 | 1,76 | 2,67 | [0,001] | [0,0095] | [0,035] |
| 4932 (М212) | СОП 4932-99 | 54,99 | 42,90 | 0,084 | 0,0047 | 2,36 | 0,030 | 0,010 | [0,001] | [0,019] | [0,001] | [0,0094] | [0,018] |
| 4933 (М213) | СОП 4933-99 | 95,51 | 3,04 | 0,097 | 0,033 | 0,090 | 0,073 | 0,017 | 0,71 | 0,031 | [0,0012] | [0,001] | [0,017] |
| 4934 (М214) | СОП 4934-99 | 92,51 | 3,04 | 1,03 | 2,54 | 0,040 | 0,21 | 0,018 | [0,008] | [0,017] | [0,001] | [0,0013] | [0,075] |
| 4935 (М215) | СОП 4935-99 | 50,84 | 43,07 | 0,085 | 2,90 | 2,41 | 0,25 | 0,013 | [0,0024] | 0,032 | [0,003] | [0,0011] | [0,021] |
| 4936 (М216) | СОП 4936-99 | 73,90 | 13,13 | 6,46 | 3,32 | 0,042 | 1,02 | 0,012 | 1,68 | 0,027 | [0,0048] | [0,0094] | [0,0085] |
| 4937 (М217) | СОП 4937-99 | 56,99 | 32,95 | [3,93] | 0,74 | [1,83] | [1,02] | 0,30 | 0,82 | 0,94 | [0,0044] | [0,0094] | [0,0085] |
| 4938 (М218) | СОП 4938-99 | 88,20 | 3,03 | 6,40 | 0,57 | 0,093 | 0,15 | 0,30 | [0,0012] | 0,90 | [0,003] | [0,0048] | [0,0084] |
| 4939 (М219) | СОП 4939-99 | 78,25 | 13,27 | 1,00 | 0,89 | 0,021 | 1,14 | 0,30 | 3,46 | 0,94 | [0,005] | [0,0082] | [0,079] |

cтандартные образцы состава латуни типа ЛС58-2 (комплект А662) (М169).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Sn | Zn | Ni | Cu | Al | Si | Fe | Sb |
| 6621 (М1691) | СОП 6621-03 | 0,93 | 1,25 | 39,81 | 0,48 | 56,30 | [0,06] | [0,12] | [0,60] | [0,16] |
| 6622 (М1692) | СОП 6622-03 | 1,32 | 0,63 | 38,20 | 0,97 | 57,83 | 0,071 | 0,30 | [0,52] | [0,09] |
| 6623 (М1693) | СОП 6623-03 | 1,70 | 0,40 | 36,81 | 0,65 | 59,4 | 0,051 | 0,21 | [0,45] | [0,04] |
| 6624 (М1694) | СОП 6624-03 | [2,7] | 0,13 | 33,92 | 0,23 | 62,6 | 0,20 | 0,054 | [0,25] | [0,03] |
| 6625 (М1695) | СОП 6625-03 | 3,87 | [0,10] | 32,53 | 0,15 | 62,6 | 0,50 | 0,032 | [0,17] | [0,03] |

стандартные образцы состава латуни типа ЛК75-0,5 (комплект А5).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Pb | Al | Sn | Sb | Bi | Cu | P |
| 51 | СОП 51-78 | 0,39 | 0,023 | 0,011 | 0,014 | 0,0014 | 0,0052 | 0,0012 | 73,0 | [0,026]. |
| 52 | СОП 52-78 | 0,75 | 0,058 | 0,019 | 0,010 | 0,0020 | 0,0035 | 0,0022 | 74,9 | [0,01] |
| 53 | СОП 53-78 | 0,86 | 0,076 | 0,049 | 0,0084 | 0,0030 | 0,0023 | 0,0029 | 76,9 | [0,016] |
| 54 | СОП 54-78 | 1,32 | 0,099 | 0,076 | 0,0043 | 0,0049 | 0,0014 | 0,0036 | 78,3 | [0,023] |

стандартные образцы состава сплава типа ЛНМц60-9-5 (припой 7) (комплект А81).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Al | Zn | Ni | Mn | Cu |
| 811 | СОП 811-82 | [0,021] | [0,0024] | 22,0 | 9,92 | 5,82 | (61,56) |
| 812 | СОП 812-82 | 0,080 | 0,018 | 22,6 | 9,55 | 5,42 | (60,87) |
| 813 | СОП 813-82 | 0,052 | 0,013 | 25,9 | 8,64 | 4,55 | (59,95) |
| 814 | СОП 814-82 | 0,036 | 0,0090 | 29,1 | 7,66 | 3,64 | (58,84) |
| 815 | СОП 815-82 | 0,017 | [0,0043] | 33,0 | 7,43 | 3,32 | (56,62) |

cтандартные образцы состава латуни типа Л63 (комплект А87).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Zn | Pb | Fe |
| 871 | СОП 871-81 | 62,55 | 37,13 | 0,0066 | 0,009 |
| 872 | СОП 872-81 | 65,22 | 34,49 | 0,013 | 0,0049 |
| 873 | СОП 873-81 | 68,18 | 31,71 | 0,0095 | 0,0027 |
| 874 | СОП 874-81 | 70,00 | 29,81 | 0,006 | 0,0044 |

стандартные образцы состава сплава  ЛОМНА49-0,5-10-0,4 (комплект А145).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Al | Ni | Pb | Sn | Mn | Cu | Sb | P | Zn |
| 1451 | СОП 1451-87 | 0,45 | 0,11 | 6,04 | 0,042 | 0,97 | 8,65 | 50,44 | [0,027]. | [0,072] | ост. |
| 1452 | СОП 1452-87 | 0,64 | 0,32 | 4,47 | 0,16 | 0,59 | 8,36 | 47,42 | [0,012] | [0,022] | ост. |
| 1453 | СОП 1453-87 | 0,83 | 0,53 | 3,48 | 0,084 | 0,29 | 9,60 | 45,23 | [0,0078] | [0,014] | ост. |
| 1454 | СОП 1454-87 | 0,33 | 0,82 | 2,58 | 0,11 | 0,11 | 10,74 | 51,99 | [0,015] | [0,032] | ост. |

на стандартные образцы состава сплава  медно-цинкового типа ЛМцКНС58-3-1,5-1,5-1 (комплект А150).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Fe | Si | Al | Mn | Cu | Ni | Ca | Mg | Zn |
| 1501 | СОП 150-84 | 1,92 | 0,14 | 0,43 | - | 4,56 | 56,63 | 0,27 | 0,0026 | [0,075] | ост. |
| 1502 | СОП 150-84 | 1,48 | 0,33 | 0,72 | 0,014 | 3,97 | 57,35 | 0,51 | 0,005 | [0,04] | ост. |
| 1503 | СОП 150-84 | 0,53 | [0,67] | 1,31 | 0,062 | 2,40 | 58,74 | 1,46 | - | [0,03] | ост. |
| 1504 | СОП 150-84 | 0,11 | 0,21 | 2,41 | 0,54 | 0,98 | 60,13 | 3,05 | 0,079 | [0,0045] | ост. |
| 1505 | СОП 150-84 | 0,31 | 0,45 | 1,97 | 0,13 | 1,68 | 59,48 | 2,16 | 0,049 | [0,005] | ост. |

на стандартные образцы состава латуни типа ЛС58-2 (комплект А300).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sb | Bi | Al | Cu | Pb | Zn |
| 3001 | СОП 3001-91 | 0,0073 | 0,0021 | 0,079 | [59,3] | [2,28] | ост. |
| 3002 | СОП 3002-91 | 0,016 | 0,0043 | 0,29 | [58,2] | [2,08] | ост. |
| 3003 | СОП 3003-91 | 0,014 | 0,0063 | 0,45 | [57,9] | [1,70] | ост. |

на стандартные образцы состава латуни типа Л63 (комплект А367).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Al | Si | Mn | Ni | Fe | Pb | Sb | Cr | Bi | Nb | Zn | Zr |
| 3671 | СОП 3671-96 | (61,2). | (0,042) | 0,38 | 4,95 | [0,08] | 0,069 | 0,025 | 0,0070 | 0,0020 | 0,0036 | (0,021) | 32,5 | <0,001 |
| 3672 | СОП 3672-96 | 61,3 | 0,27 | 1,47 | 3,24 | 0,097 | 0,12 | 0,072 | 0,0096 | 0,0099 | 0,0058 | (0,010) | 33,28 | <0,001 |
| 3673 | СОП 3673-96 | 61,8 | 0,53 | 1,91 | 2,35 | 0,13 | 0,43 | 0,024 | 0,0082 | [0,0037] | 0,0093 | [0,01] | 32,02 | (0,0016) |
| 3674 | СОП 3674-96 | 62,3 | 1,03 | 0,54 | 1,68 | 1,24 | 0,65 | 0,20 | 0,031 | [0,0077] | 0,014 | (0,033) | 31,94 | [0,0021] |
| 3675 | СОП 3675-96 | 64,4 | 0,91 | 0,70 | 1,13 | 0,65 | 0,94 | 0,25 | 0,042 | 0,044 | 0,014 | 0,15 | 30,36 | [0,0035] |
| 3676 | СОП 3676-96 | 64,8 | 1,99 | 1,03 | 0,79 | 0,74 | 0,38 | 0,11 | 0,024 | 0,0041 | 0,010 | 0,036 | 29,88 | (0,0096) |
| 3677 | СОП 3677-96 | 66,5 | 3,85 | 0,16 | 0,64 | (0,41) | 0,11 | 0,013 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0018 | 0,026 | 28,35 | (0,0016) |
| 3678 | СОП 3678-96 | 66,1 | 2,92 | 0,11 | [0,25] | 1,46 | 0,33 | 0,019 | 0,014 | [0,0035] | [0,0025] | 0,013 | 28,40 | (0,0057) |

на стандартные образцы состава сплава  медно-цинкового типа ЛМцКНС58-3,0-1,5-1,5-1,0 (комплект А392).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Mn | Zn | Fe | Pb | Bi | Ni | Al | Si | Sb | Ca |
| 3921 | СОП 3921-96 | 59,2 | 1,90 | 35,2 | 0,38 | 1,03 | (0,0008) | 0,15 | 0,17 | (2,04) | 0,0080 | (0,0021) |
| 3922 | СОП 3922-96 | 57,0 | 2,19 | 34,1 | 0,29 | 2,52 | 0,0016 | 0,35 | (0,19) | 2,51 | 0,0071 | (0,0011) |
| 3923 | СОП 3923-96 | 60,8 | [2,1] | 32,4 | 0,51 | 1,66 | 0,0032 | 0,60 | 0,24 | 1,54 | 0,018 | (0,0012) |
| 3924 | СОП 3924-96 | (59,01) | 3,04 | 33,3 | 0,47 | 1,35 | (0,012) | 1,43 | (0,30) | 1,23 | 0,034 | (0,0011) |
| 3925 | СОП 3925-96 | (60,0) | 4,22 | 30,3 | 0,48 | 1,05 | 0,019 | 2,66 | 0,70 | 1,02 | 0,042 | (0,0012) |

.  В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

.В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно