СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

государственные стандартные образцы состава алюминия высокой чистоты марок А99, А98, А97, А95, алюминия технической чистоты А85, А8, А7, А7Е, А7Э, А6, А5Е, А5, А35, А0 (ГОСТ 11069-2001), сплавов алюминиевых деформируемых марок АД000, АД00, АД0, АД1, АД, АД1пл (ГОСТ 4784-97), а также алюминиевого сплава системы алюминий-магний АМг0,5 (ГОСТ 478497) (комплект VSA5).

(Цилиндры Ø 55±5мм, h = 15-50мм). (Цилиндры Ø 55±5мм, h = 15-50мм)

| Элемент |  | VSA5-0 | VSA5-1 | VSA5-2 | VSA5-3 | VSA5-4 | VSA5-5 | VSA5-6 | VSA5-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бериллий | Be | 0,000134 | 0,00402 | 0,0131 | 0,00136 | 0,00158 | 0,00118 | 0,0305 | 0,0165 |
| Бор | B | - | - | 0,00073 | 0,00094 | - | 0,00054 | 0,00245 | 0,00062 |
| Ванадий | V | 0,00036 | 0,094 | 0,0098 | 0,0087 | 0,00902 | 0,00205 | 0,00100 | 0,0436 |
| Висмут | Bi | - | 0,00063 | 0,0035 | 0,0026 | 0,00087 | - | 0,00092 | 0,00072 |
| Галлий | Ga | - | 0,0047 | 0,107 | 0,0238 | 0,0180 | 0,00105 | 0,00740 | 0,01336 |
| Железо | Fe | 0,00113 | 0,0071 | 0,365 | 0,618 | 0,096 | 0,0091 | 0,0325 | 1,207 |
| Кадмий | Cd | 0,00021 | 0,00024 | 0,00360 | 0,00143 | 0,0164 | 0,0771 | 0,0111 | 0,00145 |
| Кальций | Ca | - | 0,00085 | 0,0225 | 0,0082 | 0,00036 | 0,00186 | 0,0051 | 0,00423 |
| Кобальт | Co | - | - | 0,0095 | 0,0047 | 0,00194 | 0,00066 | - | 0,0201 |
| Кремний | Si | 0,00165 | 0,0228 | 0,231 | 0,0636 | 2,16 | 0,0076 | 0,0774 | 0,527 |
| Литий | Li | 0,000110 | - | 0,00155 | 0,0106 | 0,000146 | 0,000188 | 0,0195 | 0,00161 |
| Магний | Mg | 0,000200 | 0,00146 | 0,691 | 0,0082 | 0,092 | 0,0266 | 0,273 | 0,00452 |
| Марганец | Mn | - | 0,00143 | 0,0854 | 0,437 | 0,00877 | 0,0309 | 0,00338 | 0,0082 |
| Медь | Cu | 0,00200 | 0,0027 | 0,0122 | 0,0639 | 0,317 | 0,0037 | 0,0273 | 0,0067 |
| Мышьяк | As | - | - | 0,00126 | 0,00055 | - | - | 0,0029 | 0,00209 |
| Натрий | Na | 0,00013 | 0,00029 | 0,00361 | 0,0075 | 0,0018 | 0,00253 | 0,00230 | 0,0052 |
| Никель | Ni | 0,00050 | 0,00034 | 0,0120 | 0,00628 | 0,113 | 0,00121 | 0,00088 | - |
| Олово | Sn | 0,00069 | - | 0,0388 | 0,0057 | 0,0150 | 0,0030 | 0,00129 | 0,106 |
| Свинец | Pb | 0,00058 | 0,0116 | 0,0053 | - | 0,032 | 0,00210 | 0,00101 | 0,0040 |
| Стронций | Sr | - | 0,049 | 0,0189 | 0,00080 | 0,0081 | 0,00180 | - | - |
| Сурьма | Sb | - | 0,00158 | - | - | 0,0102 | 0,028 | 0,0053 | - |
| Титан | Ti | 0,00018 | 0,00162 | 0,0115 | 0,0061 | 0,060 | 0,00049 | 0,183 | 0,0156 |
| Фосфор | P | - | - | - | 0,0020 | 0,0014 | 0,00148 | - | - |
| Хром | Cr | 0,00033 | - | 0,00615 | 0,0706 | 0,0209 | 0,00182 | 0,00089 | 0,00428 |
| Цинк | Zn | 0,00040 | 0,00198 | 0,0299 | 0,240 | 0,105 | 0,0121 | 0,00402 | 0,679 |
| Цирконий | Zr | 0,00035 | - | 0,0195 | 0,00106 | 0,00434 | 0,00089 | 0,00432 | 0,1026 |

государственные стандартные образцы состава сплавов алюминиевых литейных группы IV марок АМг4К1,5М (АМг4К1,5М1), АМг5К (АЛ13), АМг5Мц (АЛ28), АМг6л (АЛ23), АМг6лч (АЛ23-1), АМг10 (АЛ27), АМг10ч (АЛ27-1), АМг7 (АЛ29) (ГОСТ 1583-93) и сплавов алюминиевых деформируемых системы алюминий-магний АМг1, АМг1,5, АМг2, АМг2,5, АМг3, АМг3,5, АМг4, АМг4,5, АМг5, АМг6 (ГОСТ 4784-97) (комплект VSAС4). (Цилиндры Ø 55±5мм, h = 15-50мм)

| Элемент |  | Индекс СО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSAС4-1 | VSAС4-2 | VSAС4-3 | VSAС4-4 | VSAС4-5 | VSAС4-6 | VSAC4-7 |
| Бериллий | Be | 0,098 | 0,00129 | 0,0067 | 0,0207 | 0,00372 | 0,0183 | 0,0101 |
| Ванадий | V | 0,0094 | 0,0091 | - | - | 0,0083 | 0,042 | 0,028 |
| Железо | Fe | 0,078 | 0,081 | 0,146 | 1,10 | 0,341 | 0,60 | 0,086 |
| Кремний | Si | 0,0559 | 1,53 | 0,261 | 0,0524 | 0,547 | 0,158 | 0,318 |
| Литий | Li | 0,0030 | 0,00415 | 0,0175 | 0,00351 | 0,0109 | 0,00080 | 0,0347 |
| Магний | Mg | 0,976 | 1,88 | 4,30 | 3,16 | 8,58 | 5,68 | 10,39 |
| Марганец | Mn | 0,0066 | 0,1523 | 0,314 | 0,0367 | 0,588 | 0,0201 | 0,065 |
| Медь | Cu | 0,0090 | 0,976 | 0,0690 | 0,185 | 0,408 | 0,0303 | 0,060 |
| Никель | Ni | 0,208 | 0,0198 | 0,0442 | 0,0158 | 0,107 | 0,0178 | 0,0617 |
| Олово | Sn | - | 0,101 | 0,0266 | 0,0104 | 0,0444 | 0,0072 | 0,0185 |
| Свинец | Pb | - | 0,0068 | 0,0062 | 0,0061 | 0,0652 | 0,0053 | 0,0188 |
| Стронций | Sr | 0,00256 | 0,0082 | 0,0133 | 0,0046 | 0,086 | - | 0,0281 |
| Титан | Ti | 0,084 | 0,178 | 0,0258 | 0,0085 | 0,0138 | 0,0432 | 0,100 |
| Хром | Cr | - | 0,0066 | 0,0161 | 0,205 | 0,081 | 0,0319 | 0,046 |
| Цинк | Zn | 0,0120 | 0,0097 | 0,0365 | - | 0,0601 | 0,378 | 0,147 |
| Цирконий | Zr | 0,00239 | 0,0152 | 0,0065 | 0,0196 | 0,0505 | 0,081 | 0,0418 |

государственные стандартные образцы состава алюминия технической чистоты марок А85, А8, А7, А7Е, А7Э, А6, А5Е, А5, A35, A0 (комплект VSA3-K). (Цилиндры Ø 55±5мм, h = 15-50мм)

| Элемент |  | Индекс СО |
| --- | --- | --- |
|  |  | VSA3-K |
| Мышьяк | As | 0,00099 |
| Бериллий | Be | 0,000231 |
| Висмут | Bi | 0,00063 |
| Кальций | Ca | 0,00060 |
| Кадмий | Cd | 0,00035 |
| Кобальт | Co | 0,00070 |
| Хром | Cr | 0,001266 |
| Медь | Cu | 0,0034 |
| Железо | Fe | 0,0634 |
| Галлий | Ga | 0,00456 |
| Ртуть | Hg | 0,000207 |
| Литий | Li | 0,00029 |
| Магний | Mg | 0,0190 |
| Марганец | Mn | 0,00420 |
| Натрий | Na | 0,00057 |
| Никель | Ni | 0,00295 |
| Свинец | Pb | 0,00055 |
| Сурьма | Sb | 0,00080 |
| Кремний | Si | 0,050 |
| Олово | Sn | 0,00096 |
| Стронций | Sr | 0,00147 |
| Титан | Ti | 0,00117 |
| Ванадий | V | 0,00201 |
| Цинк | Zn | 0,0135 |
| Цирконий | Zr | 0,00196 |

государственные стандартные образцы состава сплавов алюминиевых литейных марок АК7, АК7ч, АК7пч, АК8л, АК9ч, АК9с, АК12, АК12ч, АК12пч, АК12 оч., АК12ж по ГОСТ 1583-93 (типов 336, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 364 по международной классификации сплавов алюминиевых) (комплект VSAC11). (Цилиндры Ø 55±5мм, h = 15-50мм)

| Элемент |  | Индекс СО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSAС11-1 | VSAС11-2 | VSAС11-3 | VSAС11-4 | VSAС11-5 | VSAС11-6 |
| Магний | Mg | 0,00353 | 0,0197 | 0,0667 | 0,464 | 0,140 | 0,91 |
| Кремний | Si | 4,89 | 6,02 | 7,36 | 10,2 | 8,94 | 11,83 |
| Марганец | Mn | 0,00203 | 0,0090 | 0,0339 | - | 0,091 | - |
| Медь | Cu | 0,0059 | 0,0239 | 0,506 | 0,117 | 0,239 | 1,30 |
| Титан | Ti | 0,0034 | 0,0109 | - | - | - | 0,059 |
| Никель | Ni | 0,00236 | 0,0111 | 0,0301 | 0,246 | 0,082 | 0,70 |
| Бериллий | Be | 0,00075 | 0,0046 | 0,076 | 0,215 | - | 0,035 |
| Хром | Cr | 0,00109 | 0,0043 | 0,0223 | - | 0,0191 | - |
| Железо | Fe | 0,072 | 0,027 | 0,54 | - | 0,168 | - |
| Галлий | Ga | - | 0,00173 | 0,0242 | 0,0049 | 0,0058 | 0,0060 |
| Литий | Li | 0,000321 | - | 0,00035 | 0,0053 | 0,00361 | - |
| Натрий | Na | 0,0018 | - | 0,0036 | 0,0157 | 0,0064 | 0,0056 |
| Свинец | Pb | 0,0122 | 0,0127 | 0,0085 | 0,113 | 0,0122 | 0,0106 |
| Сурьма | Sb | 0,0033 | - | - | - | 0,0079 | - |
| Олово | Sn | 0,00161 | 0,00171 | 0,0119 | 0,111 | 0,0351 | 0,0082 |
| Стронций | Sr | 0,00046 | 0,00139 | 0,0055 | 0,0233 | 0,050 | 0,0066 |
| Ванадий | V | 0,00160 | 0,00388 | 0,087 | - | 0,0232 | - |
| Цинк | Zn | 0,00187 | 0,0109 | 0,0301 | 1,00 | 0,153 | 0,111 |
| Цирконий | Zr | 0,00220 | 0,0088 | 0,0115 | 0,0362 | 0,0232 | 0,163 |

государственные стандартные образцы сплавов алюминиевых литейных группы II марок АК5М, АК5Мч, АК5М2, АК6М2, АК8М, АК5М4, АК8М3, АК9М2 (ГОСТ 1583-93) (комплект VSAC21). (Цилиндры Ø 55±5мм, h = 15-50мм)

| Элемент |  | Индекс СО |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSAС21-1 | VSAС21-2 | VSAС21-3 | VSAС21-4 | VSAС21-5 | VSAС21-6 | VSAC21-7 | VSAC21-8 |
| Бериллий | Be | 0,00022 | 0,00075 | 0,0125 | 0,00218 | 0,0336 | 0,0427 | 0,201 | 0,00062 |
| Кальций | Ca | 0,00139 | 0,0049 | 0,00091 | 0,0047 | 0,0232 | 0,00131 | 0,00040 | 0,00046 |
| Кадмий | Cd | 0,0099 | 0,0221 | 0,0587 | 0,181 | 0,0042 | 0,00041 | - | - |
| Хром | Cr | 0,01012 | 0,0242 | 0,0740 | 0,0203 | 0,241 | 0,0071 | 0,0080 | 0,079 |
| Медь | Cu | 0,503 | 3,05 | 2,16 | 4,47 | - | 0,995 | 3,26 | 0,215 |
| Железо | Fe | 0,072 | - | 0,271 | 0,081 | 0,151 | - | 0,0413 | 0,95 |
| Галлий | Ga | 0,00456 | 0,0176 | 0,0702 | 0,0249 | 0,0125 | 0,0050 | 0,0186 | 0,0125 |
| Литий | Li | 0,000291 | 0,00125 | 0,000411 | - | 0,00160 | 0,0039 | 0,00028 | 0,00030 |
| Магний | Mg | 0,0074 | 0,037 | 0,213 | 0,072 | 1,45 | 0,461 | 0,0248 | 0,280 |
| Марганец | Mn | 0,0258 | 0,117 | 0,248 | 0,42 | 0,071 | 1,01 | 0,00259 | 0,340 |
| Никель | Ni | 0,0120 | 0,056 | 0,199 | 0,0324 | 1,16 | 0,0046 | - | - |
| Свинец | Pb | 0,0049 | 0,0126 | 0,0221 | 0,0336 | 0,067 | 0,0137 | - | 0,0045 |
| Сурьма | Sb | - | 0,0031 | 0,0169 | 0,0036 | - | - | 0,0077 | - |
| Кремний | Si | 3,82 | 8,63 | 6,82 | 4,65 | 10,3 | 5,98 | 7,81 | 6,20 |
| Олово | Sn | 0,0049 | 0,0181 | 0,0341 | 0,0131 | 0,162 | 0,156 | - | - |
| Стронций | Sr | - | 0,0205 | 0,00211 | 0,0256 | 0,0062 | - | 0,0147 | - |
| Титан | Ti | 0,0077 | 0,0405 | 0,093 | - | 0,0150 | 0,0167 | 0,118 | 0,0517 |
| Ванадий | V | 0,00365 | 0,00358 | 0,0121 | - | 0,0076 | 0,048 | 0,00327 | 0,0156 |
| Цинк | Zn | 0,0070 | 0,0242 | 0,160 | 1,93 | 0,110 | 0,0109 | 0,0041 | 0,508 |
| Цироконий | Zr | 0,0086 | 0,0121 | 0,0411 | - | 0,0686 | 0,0313 | 0,0160 | 0,0700 |

государственные стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АК7 (комплект М125). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Si | Ni | Mg | Mn | Zn | Cu | Al |
| 1251 | ГСО 6486-92 | [1,48]. | 7,22 | 1,26 | 0,78 | 0,19 | 0,75 | 3,21 | ост. |
| 1252 | ГСО 6487-92 | 1,68 | 6,53 | 0,94 | 0,60 | 0,32 | 0,57 | 2,34 | ост. |
| 1253 | ГСО 6488-92 | 1,56 | 6,29 | 0,67 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 1,73 | ост. |
| 1254 | ГСО 6489-92 | 1,29 | 5,58 | 0,51 | 0,33 | 0,53 | 0,36 | 1,43 | ост. |
| 1255 | ГСО 6490-92 | 1,08 | 4,78 | 0,39 | 0,24 | 0,74 | 0,29 | 1,20 | ост. |

государственные стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АК9ч (АЛ4) (комплект М135).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Mg | Zn | Be | Mn | Ti | Zr | Ni | Cu | Pb | Sn |
| 1351 | ГСО 6551-93 | 11,3 | 1,12 | 0,46 | 0,36 | 0,070 | 0,63 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | (1,08) | (0,10) | [0,043] |
| 1352 | ГСО 6552-93 | 10,9 | 0,96 | 0,35 | 0,32 | 0,041 | 0,59 | 0,16 | 0,14 | 0,17 | (1,33) | (0,14) | [0,057] |
| 1353 | ГСО 6553-93 | 10,6 | 0,95 | 0,29 | 0,29 | [0,023] | 0,44 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | (0,97) | (0,10) | [0,042] |
| 1354 | ГСО 6554-93 | 8,5 | 0,93 | 0,21 | 0,22 | 0,010 | 0,34 | 0,099 | 0,083 | 0,11 | (0,98) | (0,11) | [0,041] |
| 1355 | ГСО 6555-93 | 7,5 | 0,73 | 0,20 | 0,19 | 0,008 | 0,25 | 0,080 | 0,072 | 0,092 | (0,80) | (0,10) | [0,038] |

государственные стандартные образцы состава сплавов алюминиевых типов АК7П, АК5М2П        (комплект М146). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Cu | Zn | Cd | Sn | Pb | Sb | Be | Fe | Mn | As |
| 1461 | ГСО 7370-97 | 0,38 | 3,94 | (2,41) | 0,081 | 0,009 | 0,041 | 0,034 | 0,053 | 0,00084 | 0,52 | (0,15) | <0,0002 |
| 1462 | ГСО 7370-97 | 0,75 | 4,86 | 2,37 | 0,068 | 0,025 | 0,025 | 0,038 | (0,018) | 0,0011 | 0,65 | 0,25 | <0,0002 |
| 1463 | ГСО 7370-97 | 1,00 | 5,93 | 1,29 | 0,29 | 0,054 | (0,011) | (0,089) | 0,0057 | 0,0011 | (1,02) | 0,55 | <0,0002 |
| 1464 | ГСО 7370-97 | 0,60 | 6,81 | 1,01 | 0,24 | 0,035 | 0,0053 | 0,11 | 0,010 | 0,0015 | 1,13 | 0,69 | <0,0002 |
| 1465 | ГСО 7370-97 | 0,25 | 7,56 | 0,52 | 0,10 | 0,010 | 0,0027 | 0,20 | 0,011 | 0,0037 | 0,32 | 0,13 | <0,0002 |

государственные стандартные образцы состава сплава алюминиевого литейного типа АК7ч (АЛ9) (комплект М180). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Fe | Mn | Cu | Zn | Sn | Pb | Ti | Ве | As |
| 1801 | ГСО 6530-92 | 0,16 | 8,94 | 0,72 | 0,26 | 0,15 | 0,18 | 0,019 | 0,038 | 0,079 | [0,009] | [0,002] |
| 1802 | ГСО 6531-92 | 0,22 | 8,06 | 0,87 | 0,33 | 0,20 | 0,23 | 0,0072 | 0,046 | 0,10 | 0,019 | [0,002] |
| 1803 | ГСО 6532-92 | 0,30 | 6,46 | 1,09 | 0,48 | 0,28 | 0,31 | 0,0094 | 0,069 | 0,13 | 0,021 | [0,003] |
| 1804 | ГСО 6533-92 | 0,47 | 5,70 | 1,52 | 0,70 | 0,39 | 0,44 | 0,013 | 0,093 | 0,15 | 0,033 | [0,006] |
| 1805 | ГСО 6534-92 | 0,58 | 4,71 | 2,10 | 1,02 | 0,49 | 0,53 | 0,020 | [0,08] | 0,20 | 0,11 | [0,007] |

государственные стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АК5М  (АЛ5) (комплект М182).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Cu | Fe | Mn | Zn | Ti | Sn | Ве | Pb | Ni |
| 1821 | ГСО 6563-93 | 0,23 | 6,81 | 2,03 | 1,96 | 0,16 | 0,61 | 0,21 | 0,0095 | 0,093 | 0,019 | 0,23 |
| 1822 | ГСО 6564-93 | 0,38 | 5,36 | 1,50 | 1,45 | 0,25 | 0,46 | 0,16 | 0,0085 | 0,043 | 0,099 | 0,16 |
| 1823 | ГСО 6565-93 | 0,48 | 4,53 | 1,21 | 1,09 | 0,40 | 0,38 | 0,102 | 0,011 | 0,022 | 0,079 | 0,136 |
| 1824 | ГСО 6566-93 | 0,60 | 4,73 | 0,92 | 0,83 | 0,55 | 0,28 | 0,075 | 0,014 | 0,012 | 0,061 | 0,111 |
| 1825 | ГСО 6567-93 | 0,71 | 3,43 | 0,70 | 0,65 | 0,69 | 0,20 | 0,053 | 0,020 | 0,0093 | 0,052 | 0,077 |

государственные стандартные образцы состава сплавов системы алюминий-магний (АМг4,0, АМг4,5, АМг5,0, АМг6,0) (комплект М191). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Zn | Cu | Fe | Mn | Cr | Pb | Mg | Ве | Ti | As |
| 1911 | ГСО 7175-95 | 0,79 | 0,67 | [0,2] | (1,04). | 1,02 | 0,31 | 0,060 | 3,68 | 0,0064 | 0,25 | [0,02] |
| 1912 | ГСО 7175-95 | 1,01 | 0,48 | 0,18 | 0,94 | 0,78 | 0,19 | 0,031 | 4,14 | 0,0034 | 0,13 | [0,001] |
| 1913 | ГСО 7175-95 | 0,67 | 0,62 | 0,41 | 0,66 | 0,55 | 0,13 | 0,051 | 5,02 | [0,002] | 0,046 | [0,002] |
| 1914 | ГСО 7175-95 | 0,44 | 0,69 | 0,26 | 0,44 | 0,35 | 0,055 | 0,076 | 5,79 | 0,00093 | 0,035 | [0,009] |
| 1915 | ГСО 7175-95 | [0,1] | 0,19 | [0,06] | 0,20 | 0,19 | (0,055) | 0,17 | 6,54 | <0,001 | [0,004] | [0,003] |
| 1916 | ГСО 7175-95 | 0,28 | 0,065 | 0,10 | 0,17 | (0,084) | (0,022) | [0,3] | 6,97 | <0,001 | 0,012 | <0,001 |

государственные стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АМг (комплект М194).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Cu | Si | Fe | Mn | Zn | Ti | Cr | Pb | Ве | As |
| 1941 | ГСО 7170-95 | 0,55 | (0,33) | 0,27 | 0,96 | 0,85 | 0,91 | 0,29 | [0,05] | [0,1] | 0,00030 | <0,001 |
| 1942 | ГСО 7170-95 | 0,79 | 0,28 | 1,17 | 0,79 | 0,34 | 0,40 | 0,20 | 0,046 | 0,10 | 0,00053 | [0,01] |
| 1943 | ГСО 7170-95 | 1,56 | 0,77 | 1,85 | 0,57 | 0,50 | 0,47 | 0,13 | 0,030 | 0,080 | 0,0010 | <0,001 |
| 1944 | ГСО 7170-95 | 1,93 | 0,17 | 0,89 | 0,45 | 0,20 | 0,50 | 0,083 | 0,23 | 0,060 | 0,0016 | [0,005] |
| 1945 | ГСО 7170-95 | 2,93 | 0,41 | 1,04 | 0,21 | 0,099 | 0,120 | 0,067 | 0,093 | 0,031 | 0,0033 | [0,002] |
| 1946 | ГСО 7170-95 | 3,87 | 0,082 | 0,21 | 0,117 | (0,080) | [0,15] | 0,048 | 0,28 | 0,16 | 0,0064 | <0,001 |

государственные стандартные образцы состава сплава типа силумин (комплект М195).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Mn | Ti | Cu | Zn | Ca |
| 1951 | ГСО 7276-96 | 9,90 | 1,11 | 0,52 | 0,076 | 0,22 | 0,60 | [0,005] |
| 1952 | ГСО 7276-96 | 11,23 | 0,94 | 0,25 | 0,21 | 0,120 | 0,30 | [0,04] |
| 1953 | ГСО 7276-96 | 12,60 | 0,45 | 0,124 | 0,131 | 0,051 | 0,18 | [0,03] |
| 1954 | ГСО 7276-96 | 13,05 | 0,35 | 0,061 | 0,089 | 0,017 | 0,079 | [0,01] |
| 1955 | ГСО 7276-96 | 14,5 | 0,26 | 0,034 | 0,086 | (0,0060) | 0,024 | [0,03] |

государственные стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АК5М7 (АК5М7)          (комплект М196). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Cu | Fe | Zn | Ni | Mn | Pb | Sn | Sb |
| 1961 | ГСО 7008-93 | 0,27 | 7,49 | 6,75 | 1,74 | 0,41 | 0,22 | 0,67 | 0,46 | [0,12] | 0,070 |
| 1962 | ГСО 7008-93 | 0,14 | 6,53 | 7,25 | 1,42 | 0,33 | 0,16 | 0,49 | 0,55 | 0,095 | 0,20 |
| 1963 | ГСО 7008-93 | [0,51]. | 5,33 | 8,80 | 0,99 | 0,51 | 0,41 | 0,30 | 0,35 | 0,14 | [0,23] |
| 1964 | ГСО 7008-93 | [0,52] | 4,46 | 6,73 | 0,74 | 0,61 | 0,63 | 0,22 | 0,30 | 0,18 | 0,21 |
| 1965 | ГСО 7008-93 | 0,84 | 3,30 | 4,91 | 0,57 | 0,90 | 2,02 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,10 |

государственные стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АМг5Мц (Ал28)         (комплект М197). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Cu | Fe | Si | Mg | Ti | Zr |
| 1971 | ГСО 7243-96 | 1,49 | 0,87 | 0,20 | 0,39 | 4,13 | [0,2] | [0,2] |
| 1972 | ГСО 7243-96 | 1,03 | 0,33 | 0,82 | 0,23 | 4,91 | [0,1] | [0,04] |
| 1973 | ГСО 7243-96 | 0,68 | 0,24 | 0,47 | 0,16 | 5,27 | [0,1] | [0,08] |
| 1974 | ГСО 7243-96 | 0,53 | 0,16 | 0,33 | (0,24) | 6,00 | [0,03] | [0,02] |
| 1975 | ГСО 7243-96 | 0,24 | 0,118 | 0,14 | 0,098 | 7,00 | [0,07] | [0,09] |

государственные стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АМг10 (комплект М198).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Be | Zr | Si | Mn | Cu | Zn | Fe | Ti |
| 1981 | ГСО 7468-98 | 10,57 | [0,2]. | 0,023 | 0,31 | 0,25 | 0,26 | (0,110) | 0,087 | [0,2] |
| 1982 | ГСО 7468-98 | 10,3 | 0,058 | (0,056) | 0,20 | 0,23 | 0,14 | 0,19 | 0,132 | [0,2] |
| 1983 | ГСО 7468-98 | 10,7 | 0,034 | 0,063 | 0,14 | 0,089 | 0,095 | 0,091 | 0,17 | [0,1] |
| 1984 | ГСО 7468-98 | 11,3 | 0,041 | 0,033 | 0,075 | 0,028 | 0,111 | 0,053 | 0,031 | [0,02] |
| 1985 | ГСО 7468-98 | 8,83 | 0,20 | 0,21 | 0,037 | 0,059 | 0,24 | 0,034 | 0,017 | [0,04] |

государственные стандартные образцы состава сплава алюминиевого литейного типа АК5М4 (АК5М4) (комплект М203). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Mn | Cu | Fe | Zn | Ni | Ti |
| 2031 | ГСО 6557-93 | 0,81 | 3,22 | 0,73 | 5,45 | 0,67 | 1,98 | 0,18 | [0,061] |
| 2032 | ГСО 6558-93 | 0,54 | 3,96 | 0,55 | 4,91 | [1,2] | (1,62) | 0,30 | [0,051] |
| 2033 | ГСО 6559-93 | 0,34 | 4,33 | 0,39 | 3,87 | 1,21 | 1,46 | 0,67 | [0,23] |
| 2034 | ГСО 6560-93 | 0,21 | 6,58 | 0,30 | 2,93 | 1,60 | 1,08 | 0,53 | [0,15] |
| 2035 | ГСО 6561-93 | 0,14 | 8,55 | 0,23 | 2,16 | 1,86 | 0,81 | 0,39 | [0,12] |

государственные стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АМ4,5Кд (ВАЛ10)       (комплект М205). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Ti | Mn | Cd | Zn | Zr | Fe | Mg | Si |
| 2051 | ГСО 8031-94 | 5,14 | 0,42 | 0,22 | 0,32 | 0,30 | 0,039 | [0,22]. | [0,0018] | [0,28] |
| 2052 | ГСО 8031-94 | 5,11 | 0,34 | 0,36 | 0,25 | 0,25 | 0,062 | [0,24] | [0,0016] | [0,34] |
| 2053 | ГСО 8031-94 | 5,04 | 0,26 | 0,55 | 0,18 | 0,20 | 0,093 | [0,25] | [0,0047] | [0,27] |
| 2054 | ГСО 8031-94 | 4,38 | 0,22 | 0,67 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | [0,24] | [0,0016] | [0,29] |
| 2055 | ГСО 8031-94 | 3,74 | 0,20 | 0,80 | 0,098 | 0,13 | 0,14 | [0,23] | [0,0022] | [0,27] |

государственные стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АМ5 (АЛ19) (комплект М206).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Si | Zn | Mn | Ni | Zr | Mg | Ti | Fe |
| 2061 | ГСО 7082-93 | 5,43 | 0,59 | 0,13 | 0,47 | 0,078 | 0,068 | 0,16 | 0,19 | (0,32) |
| 2062 | ГСО 7082-93 | 5,35 | 0,50 | 0,16 | 0,60 | 0,096 | 0,085 | 0,12 | [0,24] | (0,34) |
| 2063 | ГСО 7082-93 | 5,09 | 0,38 | 0,19 | 0,76 | 0,11 | 0,11 | 0,067 | 0,30 | (0,37) |
| 2064 | ГСО 7082-93 | 4,50 | 0,27 | 0,24 | 0,93 | 0,14 | 0,14 | 0,031 | [0,37] | (0,40) |
| 2065 | ГСО 7082-93 | 3,69 | 0,20 | 0,26 | 1,01 | 0,17 | 0,18 | [0,011] | 0,42 | (0,38) |

государственные стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АК5М2 (АК5М2)        (комплект М207). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Mn | Cu | Ti | Fe | Zn | Ni | Be | Pb | As |
| 2071 | ГСО 7080-93 | 0,79 | 7,03 | 0,114 | 3,52 | 0,068 | 0,38 | 1,36 | 0,101 | 0,0010 | (0,25) | 0,007 |
| 2072 | ГСО 7080-93 | 0,64 | 6,60 | 0,19 | 3,57 | 0,090 | 0,52 | 1,49 | 0,18 | 0,00077 | (0,22) | 0,006 |
| 2073 | ГСО 7080-93 | 0,44 | 5,57 | 0,32 | 2,85 | 0,15 | 0,76 | 1,21 | 0,34 | 0,00050 | (0,23) | 0,004 |
| 2074 | ГСО 7080-93 | 0,25 | 4,18 | 0,74 | 2,22 | 0,19 | 1,00 | 0,79 | 0,44 | 0,00030 | (0,20) | 0,002 |
| 2075 | ГСО 7080-93 | 0,17 | 3,23 | 0,95 | 1,98 | 0,27 | 1,30 | 0,76 | 0,60 | 0,0002 | (0,17) | 0,001 |

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АВ97 (комплект А190).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Si | Mg | Sn | Pb | Zn | Al |
| 1901 | ОСО 1901-90 | 0,45 | 0,62 | 0,080 | 0,25 | 0,049 | 0,058 | ост. |
| 1902 | ОСО 1902-90 | 0,20 | 1,37 | 0,13 | 0,10 | 0,074 | 0,099 | ост. |
| 1903 | ОСО 1903-90 | 0,10 | 0,94 | 0,24 | 0,073 | 0,10 | 0,15 | ост. |
| 1904 | ОСО 1904-90 | 0,056 | 0,46 | 0,51 | 0,047 | 0,25 | 0,26 | ост. |

стандартные образцы состава алюминия типа АВ86, АВ88, АВ91, АВ92 (комплект А191).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Pb | Zn | Cu | Sn | Al |
| 1911 | ОСО 1911-90 | 1,07 | 4,75 | 0,055 | 0,59 | 4,31 | 0,35 | ост. |
| 1912 | ОСО 1912-90 | 2,51 | 4,23 | 0,069 | 1,11 | 3,49 | 0,18 | ост. |
| 1913 | ОСО 1913-90 | 2,95 | 2,86 | 0,099 | 2,24 | 3,16 | 0,10 | ост. |
| 1914 | ОСО 1914-90 | 4,02 | 1,32 | 0,19 | 3,00 | 2,56 | 0,068 | ост. |
| 1915 | ОСО 1915-90 | 5,06 | 0,40 | 0,38 | 3,81 | 2,08 | 0,052 | ост. |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа Ал9М (комплект А293).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Ti | Mn | Cu | Zn | Sn | Pb | Be | Zr | Fe | B | Al |
| 2931 | ОСО 2931-90 | 0,17 | 8,94 | 0,049 | 0,10 | 0,085 | 0,096 | 0,010 | 0,017 | 0,028 | 0,022 | 0,29 | 0,0045 | ост. |
| 2932 | ОСО 2932-90 | 0,20 | 7,71 | 0,077 | 0,14 | 0,10 | 0,13 | 0,028 | 0,038 | 0,080 | 0,083 | 0,61 | [0,018] | ост. |
| 2933 | ОСО 2933-90 | 0,32 | 6,81 | 0,12 | 0,28 | 0,42 | 0,22 | 0,015 | 0,048 | 0,14 | 0,047 | 0,88 | [0,008] | ост. |
| 2934 | ОСО 2934-90 | 0,38 | 5,75 | 0,091 | 0,79 | 0,12 | 0,54 | 0,017 | 0,025 | 0,051 | 0,16 | 1,27 | 0,051 | ост. |
| 2935 | ОСО 2935-90 | 0,93 | 4,69 | 0,16 | 0,44 | 0,25 | 0,31 | [0,016]. | 0,070 | 0,27 | 0,039 | 2,10 | 0,0073 | ост. |

# СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

стандартные образцы состава сплава типа АСМ (комплект А10).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sb | Si | Zn | Mn | Fe | Pb | Sn | Cu | Mg | Al |
| 101 | СОП 101-78 | 4,9 | 0,31 | 0,09 | 0,077 | 0,77 | 0,084 | 0,12 | 0,19 | 0,31 | ост. |
| 102 | СОП 102-78 | 2,3 | 0,23 | 0,12 | 0,089 | 0,53 | 0,059 | 0,16 | 0,13 | 0,28 | ост. |
| 103 | СОП 103-78 | 3,6 | 0,41 | 0,10 | 0,032 | 0,47 | [0,16] | 0,21 | 0,12 | 0,3 | ост. |
| 104 | СОП 104-78 | 4,8 | 0,5 | 0,17 | 0,19 | 0,39 | 0,22 | 0,31 | 0,07 | 0,73 | ост. |
| 105 | СОП 105-78 | 3,0 | 0,32 | 0,24 | 0,20 | 0,67 | 0,11 | 0,24 | 0,035 | 0,68 | ост. |

стандартные образцы состава сплава типа АО20-1 (комплект А13).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Cu | Ti | Sb | Pb | Fe | Zn | Sn |
| 131 | СОП 13-79 | 0,58 | 1,81 | 0,015 | 0,047 | 0,031 | 0,27 | 0,13 | 17,1 |
| 132 | СОП 13-79 | 0,51 | 1,21 | 0,031 | 0,082 | 0,047 | 0,33 | 0,16 | 18,4 |
| 133 | СОП 13-79 | 0,30 | 0,85 | [0,073] | 0,10 | 0,10 | [0,75] | 0,21 | 21,4 |
| 134 | СОП 13-79 | 0,18 | 0,50 | 0,087 | 0,13 | 0,10 | 0,28 | 0,27 | [22,9] |
| 135 | СОП 13-79 | 0,12 | 0,28 | 0,24 | [0,19] | 0,18 | 1,08 | 0,32 | 24,1 |

стандартные образцы состава сплава типа Ал10в (АК5М7) (комплект А64).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Ni | Mn | Mg | Zn | Si | Sb | Pb | Cu | Sn |
| 641 | СОП 64-79 | 0,34 | 0,23 | 0,14 | 0,31 | 0,84 | 4,02 | 0,094 | 0,27 | 5,76 | [0,051]. |
| 642 | СОП 64-79 | 0,93 | 0,38 | 0,21 | 0,22 | 0,59 | 5,05 | 0,17 | 0,14 | 6,75 | [0,078] |
| 643 | СОП 64-79 | 1,28 | 0,48 | 0,31 | 0,41 | 0,41 | 5,86 | 0,13 | 0,27 | 7,68 | [0,14] |
| 644 | СОП 64-79 | 1,50 | 0,81 | 0,52 | 0,66 | 0,19 | 6,42 | 0,070 | 0,11 | 8,63 | [0,30] |

стандартные образцы состава сплава типа АМСТ (комплект А70).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Te | Ti | Cu | Zn | Pb | Sn | Fe | Mn | Mg | Sb |
| 701 | СОП 70-80 | 0,46 | 0,16 | 0,21 | 1,70 | 0,11 | 0,09 | 0,041 | 0,55 | 0,27 | 0,064 | 3,51 |
| 702 | СОП 70-80 | 0,30 | 0,17 | 0,14 | 1,16 | 0,073 | 0,044 | 0,10 | 0,36 | 0,38 | 0,18 | 4,60 |
| 703 | СОП 70-80 | 0,20 | [0,11] | 0,078 | 0,9 | 0,19 | 0,200 | 0,074 | 0,26 | 0,10 | [0,047] | 4,96 |
| 704 | СОП 70-80 | 0,12 | 0,013 | 0,042 | 0,38 | 0,041 | 0,025 | 0,20 | 0,13 | 0,046 | 0,12 | 1,92 |
| 705 | СОП 70-80 | 0,09 | 0,008 | 0,027 | 0,20 | 0,019 | 0,041 | 0,041 | 0,16 | 0,060 | [0,03] | [2,41] |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа КС 740 (комплект А101).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Ni | Cu | Mg | Mn | Fe | Ti | Zn | Pb | Cr | Sn | Al |
| 1011 | СОП 101-84 | 18,56 | 1,18 | 1,38 | [0,11] | 0,36 | 1,04 | [0,42] | 0,21 | 0,117 | 0,47 | [0,033] | ост. |
| 1012 | СОП 101-84 | 18,39 | 2,07 | 1,49 | 0,78 | 0,22 | 0,68 | 0,53 | 0,15 | 0,051 | 0,20 | [0,022] | ост. |
| 1013 | СОП 101-84 | 13,68 | 2,52 | 0,76 | 0,40 | [0,68] | 0,27 | 0,066 | 0,11 | 0,10 | 0,107 | [0,021] | ост. |
| 1014 | СОП 101-84 | 17,13 | 0,64 | 2,71 | 1,60 | 1,43 | 0,90 | [0,26] | 0,82 | [0,028] | 0,70 | [0,014] | ост. |
| 1015 | СОП 101-84 | 16,18 | 1,11 | 3,41 | 2,54 | 1,29 | 1,36 | 0,31 | 0,33 | 0,15 | 0,31 | [0,037] | ост. |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АК5М7 (комплект А102).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Ni | Zn | Fe | Sn | Mg | Si | Cu | Mn | Al |
| 1021 | СОП 102-84 | [0,28]. | 0,68 | 0,33 | 1,36 | 0,111 | 0,89 | 7,85 | 5,33 | 0,99 | ост. |
| 1022 | СОП 102-84 | 0,14 | 0,37 | 0,58 | 0,94 | 0,076 | 0,22 | 5,06 | 6,74 | 0,21 | ост. |
| 1023 | СОП 102-84 | 0,11 | 0,82 | [0,19] | 1,51 | 0,30 | 0,66 | 6,41 | 8,66 | 0,51 | ост. |
| 1024 | СОП 102-84 | 0,15 | [0,19] | 0,23 | 1,64 | 0,116 | 1,02 | 5,22 | 8,15 | 0,37 | ост. |
| 1025 | СОП 102-84 | 0,27 | 0,23 | 0,84 | 0,34 | 0,051 | 0,32 | 4,07 | 5,69 | 0,14 | ост. |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа В95 (комплект А122).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Mn | Fe | Si | Cr | Ti | Zn | Mg | Ni |
| 1221 | СОП 1221-82 | 0,14 | 0,059 | 0,32 | 0,25 | 0,24 | [0,017] | 7,15 | 2,48 | [0,06] |
| 1222 | СОП 1222-82 | 0,28 | 0,33 | 0,56 | 0,27 | 0,057 | 0,049 | 6,30 | 1,42 | [0,15] |
| 1223 | СОП 1223-82 | 0,75 | 0,54 | 0,86 | [1,1] | 0,081 | 0,028 | 5,24 | 1,66 | [0,1] |
| 1224 | СОП 1224-82 | 0,15 | 0,76 | 0,23 | 0,72 | 0,37 | 0,076 | 4,59 | 2,68 | [0,04] |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа В124 (комплект А123).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Cu | Ti | Mg | Mn | Fe |
| 1231 | СОП 1231-82 | 10,50 | 2,16 | 0,12 | 0,11 | 0,025 | 0,31 |
| 1232 | СОП 1232-82 | 7,15 | 4,56 | 0,10 | 0,42 | 0,50 | 0,94 |
| 1233 | СОП 1233-82 | 8,81 | 3,65 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,40 |
| 1234 | СОП 1234-82 | 8,01 | 4,00 | 0,30 | 0,34 | 0,12 | 0,86 |

стандартные образцы состава сплава типа ОАЛ-20 (комплект А133).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Mn | Mg | Fe | Cu | Zn | Ti | Al |
| 1331 | СОП 1331-82 | 8,7 | 0,10 | 0,67 | 0,79 | 0,77 | 0,22 | [0,092]. | ост. |
| 1332 | СОП 1332-82 | 7,8 | 0,25 | 0,40 | 0,98 | 1,03 | 0,56 | 0,14 | ост. |
| 1333 | СОП 1333-82 | 7,4 | 0,40 | 0,23 | 1,22 | 1,55 | 0,33 | 0,25 | ост. |
| 1334 | СОП 1334-82 | 6,8 | 0,74 | 0,14 | 1,43 | 1,88 | 0,27 | 0,38 | ост. |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа Ал4 (комплект А152).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Zn | Cu | Fe | Mg | Mn | Ti | Al |
| 1521 | СОП 152-85 | 11,0 | 0,13 | 0,115 | 0,21 | 0,11 | [0,13] | 0,073 | ост. |
| 1522 | СОП 152-85 | 10,5 | 0,23 | 0,20 | 0,43 | 0,14 | 0,162 | 0,109 | ост. |
| 1523 | СОП 152-85 | 9,1 | 0,37 | 0,33 | 0,31 | 0,23 | 0,33 | 0,16 | ост. |
| 1524 | СОП 152-85 | 7,4 | 0,54 | 0,45 | 0,77 | 0,35 | 0,092 | 0,21 | ост. |
| 1525 | СОП 152-85 | 7,4 | 0,18 | [0,24] | 0,81 | 0,44 | 0,40 | [0,23] | ост. |

стандартные образцы состава сплавов алюминиевых типа Ал23, Ал27, Ал8 (комплект А153).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Cu | Zn | Mn | Fe | Ti | Si | Zr | Be | Al |
| 1531 | СОП 153-84 | 5,63 | [0,17] | 0,090 | [0,017] | 0,31 | 0,26 | [0,43] | 0,022 | [0,022] | ост. |
| 1532 | СОП 153-84 | 7,55 | 0,21 | 0,49 | 0,080 | 0,53 | [0,039] | 0,23 | 0,043 | 0,033 | ост. |
| 1533 | СОП 153-84 | 8,61 | 0,35 | 0,20 | 0,044 | 0,21 | 0,076 | 0,16 | 0,22 | 0,014 | ост. |
| 1534 | СОП 153-84 | 9,6 | 0,134 | 0,67 | 0,153 | 0,47 | 0,149 | 0,27 | 0,14 | 0,074 | ост. |
| 1535 | СОП 153-84 | 11,4 | 0,066 | 0,854 | 0,21 | [0,39] | 0,028 | 0,42 | 0,051 | 0,15 | ост. |
| 1536 | СОП 153-84 | 12,8 | 0,041 | [0,97] | 0,34 | 0,34 | 0,034 | 0,76 | 0,066 | 0,23 | ост. |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа Ал40 (комплект А167).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Mn | Fe | Pb | Sn | Mg | Zn | Si | Ti | Al |
| 1671 | СОП 167-85 | 4,45 | 0,123 | 0,30 | 0,20 | 2,42 | 1,08 | 0,20 | 1,36 | 0,067 | ост. |
| 1672 | СОП 167-85 | 5,13 | 0,26 | 0,57 | 0,397 | 1,40 | 0,70 | 0,29 | 1,21 | 0,16 | ост. |
| 1673 | СОП 167-85 | 6,06 | 0,18 | 0,79 | 0,69 | 0,99 | 0,49 | 0,101 | 0,84 | 0,102 | ост. |
| 1674 | СОП 167-85 | 7,19 | 0,096 | 0,21 | 1,01 | 0,68 | 0,31 | 0,073 | 0,63 | 0,26 | ост. |
| 1675 | СОП 167-85 | 8,27 | 0,047 | 0,11 | 1,41 | 0,41 | 0,20 | 0,054 | 0,38 | 0,028 | ост. |

стандартные образцы состава сплавов алюминиевых типа АМ3, АМ4, АМВ (комплект А168).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Mg | Si | Mn | Fe | Zn | Al |
| 1681 | СОП 1681-85 | 1,53 | 0,72 | 0,94 | 0,64 | 0,96 | 0,19 | ост. |
| 1682 | СОП 1682-85 | 2,56 | 0,47 | 0,76 | 0,45 | 0,66 | 0,88 | ост. |
| 1683 | СОП 1683-85 | 3,65 | 0,31 | 0,56 | 0,26 | 0,43 | 0,54 | ост. |
| 1684 | СОП 1684-85 | 4,50 | 0,22 | 0,42 | 0,13 | 0,20 | 0,32 | ост. |
| 1685 | СОП 1685-85 | 5,77 | 0,10 | 0,25 | 0,062 | 0,085 | 0,12 | ост. |

стандартные образцы состава лигатуры Al – Si (комплект А183).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Al |
| 1831 | СОП 1831-87 | 17,22 | 0,39 | ост. |
| 1832 | СОП 1832-87 | 20,03 | 0,45 | ост. |
| 1833 | СОП 1833-87 | 22,02 | 0,38 | ост. |
| 1834 | СОП 1834-87 | 27,06 | 0,48 | ост. |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа ВАЛ10 (комплект А186).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Zn | Cd | Zr | Fe | Si | Ti | Mn | Mg | Al |
| 1861 | СОП 1861-87 | 4,06 | 0,41 | 0,39 | 0,076 | 0,17 | 0,10 | 0,47 | 1,20 | 0,010 | ост. |
| 1862 | СОП 1862-87 | 4,41 | 0,23 | 0,20 | 0,099 | 0,12 | 0,11 | 0,44 | 0,83 | 0,0069 | ост. |
| 1863 | СОП 1863-87 | 4,94 | 0,13 | 0,090 | 0,19 | 0,25 | 0,17 | 0,23 | 0,48 | 0,0049 | ост. |
| 1864 | СОП 1864-87 | 3,57 | 0,085 | 0,049 | [0,033] | 0,089 | 0,14 | [0,020] | 0,30 | 0,11 | ост. |
| 1865 | СОП 1865-87 | [4,9]. | [0,15] | 0,037 | 0,33 | 0,045 | 0,36 | 0,093 | 0,19 | 0,019 | ост. |
| 1866 | СОП 1866-87 | 4,87 | 0,29 | 0,13 | 0,11 | 0,101 | 0,24 | 0,31 | 0,40 | [0,008] | ост. |
| 1867 | СОП1867-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,061 | ост. |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АК15МН (комплект А189).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Cu | Ni | Fe | Mg | Mn | Sb | Zn | Pb | P | Sn | Al |
| 1891 | СОП 1891-89 | 12,8 | 2,72 | 0,59 | 1,64 | 0,30 | 0,37 | 0,028 | 0,078 | 0,12 | 0,011 | (0,0042) | ост. |
| 1892 | СОП 1892-89 | 13,6 | 2,59 | 0,63 | 1,35 | 0,39 | 0,23 | 0,042 | 0,077 | 0,069 | 0,011 | 0,0061 | ост. |
| 1893 | СОП 1893-89 | 13,9 | 1,37 | 1,08 | 1,06 | 0,54 | 0,12 | 0,067 | 0,099 | 0,050 | 0,0046 | 0,0092 | ост. |
| 1894 | СОП 1894-89 | 15,3 | 1,09 | 1,38 | 0,80 | 1,00 | 0,099 | (0,083) | 0,17 | 0,031 | 0,0032 | 0,021 | ост. |
| 1895 | СОП 1895-89 | 16,1 | 0,87 | 1,58 | 0,61 | 1,55 | 0,066 | (0,14) | 0,28 | 0,22 | (0,0052) | 0,031 | ост. |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АК13 (комплект А195).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Mg | Mn | Ti | Zn | Cu | Al |
| 1951 | СОП 1951-87 | 13,6 | 0,47 | 0,076 | 0,79 | 0,12 | 0,095 | [0,45] | ост. |
| 1952 | СОП 1952-87 | 10,1 | 0,38 | 0,22 | 0,41 | 0,059 | 0,17 | 0,059 | ост. |
| 1953 | СОП 1953-87 | 11,24 | 0,59 | 0,14 | 0,27 | 0,090 | [0,20] | 0,12 | ост. |
| 1954 | СОП 1954-87 | 12,1 | 0,84 | 0,118 | 0,113 | 0,24 | 0,28 | 0,068 | ост. |
| 1955 | СОП 1955-87 | 13,1 | 1,09 | 0,093 | 0,072 | [0,46]. | 0,37 | 0,045 | ост. |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АК8 (АЛ34) (комплект А198).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Fe | Mn | Cu | Zn | Zr | Be | Ti | B | Al |
| 1981 | СОП 1981-90 | 0,19 | 8,87 | 1,34 | 0,33 | 0,19 | 0,62 | [0,046] | 0,13 | 0,062 | 0,027 | ост. |
| 1982 | СОП 1982-90 | 0,50 | 8,75 | 0,99 | 0,20 | 0,42 | 0,43 | 0,16 | 0,20 | 0,52 | 0,029 | ост. |
| 1983 | СОП 1983-90 | 0,30 | 7,15 | 0,58 | 0,035 | 0,23 | [0,24] | 0,10 | 0,050 | 0,17 | 0,013 | ост. |
| 1984 | СОП 1984-90 | 0,98 | 6,76 | 0,51 | 0,043 | 0,82 | 0,14 | 0,28 | [0,06] | 0,13 | 0,0068 | ост. |
| 1985 | СОП 1985-90 | 0,63 | 5,87 | 0,38 | 0,028 | 0,48 | 0,096 | 0,15 | [0,007] | [0,57] | 0,087 | ост. |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АЛ8 (комплект А199).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Fe | Si | Mn | Cu | Zn | Ti | Be | Zr | Al |
| 1991 | СОП 1991-88 | 10,0 | 0,11 | 0,49 | 0,028 | 0,25 | 0,042 | 0,0090 | 0,07 | 0,030 | ост. |
| 1992 | СОП 1992-88 | 9,32 | 0,136 | 0,30 | 0,046 | 0,35 | 0,057 | 0,019 | 0,047 | 0,032 | ост. |
| 1993 | СОП 1993-88 | 8,79 | 0,35 | 0,20 | 0,074 | 0,076 | 0,30 | 0,019 | 0,050 | [0,019] | ост. |
| 1994 | СОП 1994-88 | 10,3 | 0,87 | 0,17 | 0,11 | 0,67 | 0,13 | 0,11 | [0,0012] | 0,21 | ост. |
| 1995 | СОП 1995-88 | 10,1 | 0,31 | 0,086 | 0,28 | 0,052 | 0,10 | 0,040 | 0,022 | 0,33 | ост. |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АМг11 (АЛ22) (комплект А201).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Mg | Ti | Si | Zr | Be | Zn | Al |
| 2011 | СОП 2011-88 | 0,36 | 9,7 | 0,022 | 1,56 | 0,034 | 0,11 | 0,030 | ост. |
| 2012 | СОП 2012-88 | 0,51 | 10,6 | 0,033 | 1,22 | 0,041 | 0,046 | 0,050 | ост. |
| 2013 | СОП 2013-88 | 0,72 | 12,4 | 0,046 | 1,02 | 0,018 | 0,053 | 0,068 | ост. |
| 2014 | СОП 2014-88 | 1,09 | 13,33 | 0,068 | 0,71 | 0,058 | 0,032 | 0,102 | ост. |
| 2015 | СОП 2015-88 | 1,71 | 14,9 | 0,14 | 0,56 | 0,13 | 0,019 | 0,20 | ост. |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АК9ч (АЛ4) (комплект А202).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Mn | Zn | Mg | Zr | Cu | Ti | Pb | Sn | Ca | Na | Al |
| 2021 | СОП 2021-88 | 6,15 | 1,26 | 0,73 | 0,083 | 0,16 | 0,30 | 0,17 | 0,039 | 0,020 | 0,0076 | 0,18 | [0,0051] | ост. |
| 2022 | СОП 2022-88 | 6,84 | 1,10 | 0,105 | 0,13 | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,042 | 0,028 | 0,0050 | 0,039 | [0,0027] | ост. |
| 2023 | СОП 2023-88 | 7,97 | 0,97 | 0,51 | 0,34 | 0,53 | 0,11 | 0,59 | 0,22 | 0,11 | 0,016 | 0,012 | <0,002 | ост. |
| 2024 | СОП 2024-88 | 9,7 | 0,58 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,062 | 0,31 | 0,071 | 0,042 | [0,011]. | (0,011) | <0,002 | ост. |
| 2025 | СОП 2025-88 | 9,0 | 0,28 | 0,14 | 0,36 | 0,38 | 0,051 | 0,39 | 0,094 | 0,053 | 0,017 | 0,0075 | <0,002 | ост. |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АМг4К1,5М1 (комплект А205).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Mn | Mg | Cu | Fe | Zn | Be | Ti | K | Na | Al |
| 2051 | СОП 2051-88 | 1,27 | 1,10 | 4,25 | 0,69 | 0,090 | 0,062 | 0,0026 | 0,049 | [0,03] | [0,09] | ост. |
| 2052 | СОП 2052-88 | 1,58 | 0,94 | 4,57 | 0,90 | 0,24 | 0,087 | 0,0039 | 0,084 | [0,03] | [0,06] | ост. |
| 2053 | СОП 2053-88 | 1,80 | 0,65 | 5,21 | 1,04 | 0,39 | 0,13 | 0,0078 | 0,11 | [0,05] | [0,05] | ост. |
| 2054 | СОП 2054-88 | 1,97 | 0,53 | 5,47 | 1,14 | 0,47 | 0,14 | 0,0087 | 0,13 | [0,07] | [0,03] | ост. |
| 2055 | СОП 2055-88 | 2,30 | [1,2] | 6,7 | 1,32 | 0,58 | 0,24 | 0,0050 | [0,35] | [0,09] | [0,02] | ост. |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа В2616 (комплект А228).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Mg | Zn | Cu | Cd | Si | Mn | Pb | Zr | B | Ti | Al |
| 2281 | СОП 2281-88 | 0,43 | 0,036 | 0,45 | 4,86 | 0,28 | 5,75 | 0,21 | 0,29 | [0,13] | [0,5] | [0,5] | ост. |
| 2282 | СОП 2282-88 | 0,17 | 0,10 | 0,18 | 4,21 | 0,061 | 5,23 | 0,47 | 0,12 | [0,001] | [0,05] | [0,15] | ост. |
| 2283 | СОП 2283-88 | 0,39 | [0,066] | 0,22 | 3,27 | 0,14 | 7,17 | 0,29 | 0,19 | [0,1] | [0,08] | [0,25] | ост. |
| 2284 | СОП 2284-88 | 0,26 | 0,23 | 0,25 | 2,54 | [0,01] | 8,40 | 0,26 | 0,45 | [0,2] | [0,04] | [0,04] | ост. |
| 2285 | СОП 2285-88 | 0,21 | 0,44 | 0,11 | 2,04 | [0,009] | 9,32 | 0,09 | 0,066 | [0,6] | [0,15] | [0,07] | ост. |

стандартные образцы состава сплава поршневого КС-245 (комплект А240).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Cu | Mg | Ni | Mn | Fe | Al |
| 2401 | СОП 2401-88 | 8,5 | 5,50 | 0,34 | 2,44 | 0,097 | 0,52 | ост. |
| 2402 | СОП 2402-88 | 9,4 | 4,07 | 0,56 | 1,66 | 0,46 | 1,24 | ост. |
| 2403 | СОП 2403-88 | 11,4 | 3,45 | 0,87 | 1,21 | 1,26 | 0,45 | ост. |
| 2404 | СОП 2404-88 | 12,2 | 2,46 | 1,37 | 0,85 | 0,58 | 1,08 | ост. |
| 2405 | СОП 2405-88 | 10,5 | 1,50 | 2,29 | 0,69 | 0,25 | 0,44 | ост. |

стандартные образцы состава спецсплава антифрикционного (комплект А241).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Zn | Mn | Fe | Pb | Si | Mg | Al |
| 2411 | СОП 2411-88 | 2,70 | 3,91 | 0,58 | 1,74 | 1,71 | 0,79 | 0,78 | ост. |
| 2412 | СОП 2412-88 | 1,68 | 4,46 | 0,30 | 1,19 | 1,30 | 1,05 | 0,52 | ост. |
| 2413 | СОП 2413-88 | 1,07 | 5,4 | 0,13 | 0,30 | 0,72 | 1,36 | 0,42 | ост. |
| 2414 | СОП 2414-88 | 0,74 | 5,78 | 0,075 | 0,33 | 0,48 | 1,81 | 0,16 | ост. |
| 2415 | СОП 2415-88 | 1,30 | 4,97 | 0,15 | 0,63 | 1,16 | 1,18 | 0,39 | ост. |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АМК (комплект А258).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Mg | Mn | Si | Sn | Pb | Fe | Zn | Sb | Ti | Te | Al |
| 2581 | СОП 2581-89 | 0,41 | 0,62 | 0,057 | 7,3 | 0,034 | 0,149 | 1,05 | 0,31 | 4,20 | 0,071 | 0,084 | ост. |
| 2582 | СОП 2582-89 | 1,36 | 0,41 | 0,20 | 7,8 | 0,061 | 0,047 | [1,0] | 0,32 | 2,95 | 0,24 | [0,08] . | ост. |
| 2583 | СОП 2583-89 | 1,04 | 0,33 | 0,104 | 9,5 | 0,107 | 0,060 | 0,50 | 0,13 | 1,64 | 0,14 | 0,020 | ост. |
| 2584 | СОП 2584-89 | 0,70 | [0,17] | 0,31 | 10,2 | 0,14 | [0,082] | 0,44 | 0,10 | [1,0] | 0,32 | 0,013 | ост. |
| 2585 | СОП 2585-89 | 0,57 | 0,14 | 0,12 | 11,0 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,10 | 0,53 | 0,088 | [0,013] | ост. |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АК12, АК12ММгН (комплект А288).

(стержни Ø 8мм, l=100мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Ti | Sn | Mn | Ni | Zn | Cr | Si | Mg | Fe | Pb | B |
| 2881 | СОП 2881-90 | 3,49 | 0,13 | 0,024 | 0,12 | 0,47 | 0,22 | 0,19 | 8,9 | 2,13 | 0,76 | 0,10 | (0,0012) |
| 2882 | СОП 2882-90 | 2,55 | 0,22 | 0,023 | 0,24 | 0,77 | 0,067 | 0,13 | 10,44 | 1,80 | 1,32 | 0,052 | (0,0009) |
| 2883 | СОП 2883-90 | 1,70 | 0,29 | 0,0099 | 0,32 | 0,99 | 0,12 | 0,33 | 11,49 | 1,24 | 1,06 | 0,069 | (0,0016) |
| 2884 | СОП 2884-90 | 1,13 | 0,086 | 0,0089 | 0,53 | 1,35 | [0,1] | 0,078 | 12,0 | 0,98 | 0,70 | 0,030 | (0,0009) |
| 2885 | СОП 2885-90 | 0,74 | 0,055 | 0,0095 | 0,86 | 1,91 | 0,043 | 0,042 | 13,20 | 0,64 | 0,83 | 0,019 | (0,0021) |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АЦ4Мг (Ал24) (комплект А310).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Si | Zr | Be | Ti | Cu | Fe | Mg | Zn | Al |
| 3101 | СОП 3101-90 | 0,87 | 0,12 | 0,16 | 0,078 | 0,13 | 0,14 | 0,77 | 1,35 | 5,28 | ост. |
| 3102 | СОП 3102-90 | 0,41 | 0,68 | 0,056 | 0,065 | 0,39 | 0,10 | 0,43 | 2,10 | 4,68 | ост. |
| 3103 | СОП 3103-90 | 0,30 | 0,30 | 0,088 | 0,052 | 0,28 | 0,49 | 0,62 | 2,72 | 4,13 | ост. |
| 3104 | СОП 3104-90 | 0,12 | 0,30 | 0,042 | [0,15] | 0,18 | 0,28 | 0,56 | 4,05 | 3,00 | ост. |
| 3105 | СОП 3105-90 | 0,11 | 0,40 | 0,30 | 0,18 | 0,078 | 0,40 | 0,17 | 0,95 | 2,46 | ост. |

стандартные образцы состава сплава алюминия технической чистоты (комплект А314).

(А85, А8, А7, А7Е, А6, А5Е, А5, А0, АД00, АД0, АД1, АД)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Si | Cu | Zn | Ti | Mn | Be | Mg | As | Al |
| 3141 | СОП 3141-92 | 0,070 | [0,10]. | 0,012 | 0,018 | [0,0036] | 0,012 | 0,0014 | 0,017 | [0,0002] | ост. |
| 3142 | СОП 3142-92 | 0,082 | [0,11] | 0,015 | 0,023 | 0,0083 | 0,021 | 0,0024 | [0,015] | [0,0004] | ост. |
| 3143 | СОП 3143-92 | 0,12 | 0,17 | 0,15 | 0,053 | 0,020 | 0,054 | 0,0026 | 0,021 | [0,0026] | ост. |
| 3144 | СОП 3144-92 | 0,23 | 0,18 | 0,12 | 0,046 | 0,028 | 0,058 | 0,0042 | 0,029 | [0,0047] | ост. |
| 3145 | СОП 3145-92 | 0,27 | 0,18 | 0,075 | 0,036 | 0,056 | 0,075 | 0,0079 | 0,043 | 0,010 | ост. |
| 3146 | СОП 3146-92 | 0,48 | 0,29 | 0,12 | 0,052 | 0,064 | 0,11 | 0,0098 | 0,067 | 0,017 | ост. |
| 3147 | СОП 3147-92 | 0,74 | 0,69 | 0,23 | 0,15 | 0,23 | 0,21 | 0,014 | 0,13 | 0,025 | ост. |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого АК7Ц9 (АЛ11) (комплект А317).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Mg | Si | Mn | Fe | Zn | Ni |
| 3171 | СОП 3171-93 | 1,19 | 0,19 | 7,94 | 0,77 | 1,79 | 6,72 | [0,31] |
| 3172 | СОП 3172-93 | 0,80 | 0,28 | 7,14 | 0,53 | 1,48 | 8,46 | [0,36] |
| 3173 | СОП 3173-93 | 0,54 | 0,42 | 6,09 | 0,40 | 1,02 | 10,51 | [0,12] |
| 3174 | СОП 3174-93 | 0,36 | 0,17 | 8,43 | 0,25 | 0,90 | 13,02 | - |
| 3175 | СОП 3175-93 | [1,6] | [0,049] | 5,64 | 0,18 | 0,52 | 11,68 | [0,12] |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АК5М7 (АК5М7) (комплект А325).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Ni | Zn | Fe | Sn | Mg | Si | Cu | Mn | Sb | Al |
| 3251 | СОП 3251-91 | [0,28] | 0,68 | 0,33 | 1,36 | 0,111 | 0,89 | 7,85 | 5,33 | 0,99 | - | ост. |
| 3252 | СОП 3252-91 | 0,14 | 0,37 | 0,58 | 0,94 | 0,076 | 0,22 | 5,06 | 6,74 | 0,21 | 0,17 | ост. |
| 3253 | СОП 3253-91 | 0,15 | [0,19] | 0,23 | 1,64 | 0,116 | 1,02 | 5,22 | 8,15 | 0,37 | - | ост. |
| 3254 | СОП 3254-91 | 0,27 | 0,23 | 0,84 | 0,34 | 0,051 | 0,32 | 4,07 | 5,69 | 0,14 | 0,094 | ост. |
| 3255 | СОП 3255-91 | 0,27 | 0,48 | 0,41 | 1,28 | - | 0,41 | 5,86 | 7,68 | 0,31 | 0,13 | ост. |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АК5М4 (АК5М4) (комплект А347).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Ni | Si | Mn | Cu | Zn | Fe | Ti | Al |
| 3471 | СОП 3471-92 | 0,78 | 0,19 | 3,27 | 0,73 | 5,43 | 1,98 | 0,46 | 0,060 | ост. |
| 3472 | СОП 3472-92 | 0,36 | 0,71 | 4,27 | 0,39 | 3,87 | 1,44 | 1,20 | 0,15 | ост. |
| 3473 | СОП 3473-92 | 0,12 | 0,39 | 8,56 | 0,23 | 2,19 | 0,81 | 1,86 | 0,11 | ост. |
| 3474 | СОП 3474-92 | 0,34 | 0,81 | 2,50 | 0,20 | 3,67 | 2,50 | 0,81 | 0,25 | ост. |

стандартные образцы состава алюминиевого сплава (комплект А374).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Cu | Fe | Mg | Zn | Ti | Mn | Ni | Cr | Ca | Na |
| 3741 | СОП 3741-95 | 12,68 | 1,62 | 0,46 | 0,16 | [0,22] | 0,073 | 0,045 | 0,0057 | 0,044 | (0,011) | (0,0070) |
| 3742 | СОП 3742-95 | 11,92 | 2,06 | 0,69 | 0,11 | 0,15 | 0,082 | 0,054 | 0,012 | 0,152 | (0,0043) | (0,010) |
| 3743 | СОП 3743-95 | 11,30 | 2,37 | 0,49 | 0,23 | 0,21 | 0,13 | 0,082 | 0,0072 | 0,068 | (0,0041) | (0,020) |
| 3744 | СОП 3744-95 | 11,12 | 2,83 | 0,95 | 0,17 | 0,59 | 0,24 | 0,21 | 0,0092 | 0,055 | (0,0032) | (0,031) |
| 3745 | СОП 3745-95 | 9,78 | 3,16 | 0,75 | 0,25 | 0,71 | 0,36 | 0,33 | 0,018 | 0,26 | (0,0039) | (0,051) |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого АК12 (комплект А386).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Mg | Mn | Zn | Ti | Zr | Cu |
| 3861 | СОП 3861-97 | 9,45 | 2,03 | 0,15 | 0,80 | 0,57 | 0,15 | 0,023 | (1,06). |
| 3862 | СОП 3862-97 | 10,4 | 1,89 | 0,11 | 0,68 | 0,44 | 0,13 | 0,050 | (0,99) |
| 3863 | СОП 3863-97 | 12,4 | 1,81 | 0,08 | 0,50 | 0,29 | 0,103 | 0,060 | (0,84) |
| 3864 | СОП 3864-97 | 14,3 | 1,76 | 0,057 | 0,39 | 0,21 | 0,082 | 0,15 | (1,00) |
| 3865 | СОП 3865-97 | 11,6 | 1,35 | 0,042 | 0,29 | 0,19 | 0,070 | 0,20 | (0,95) |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого антифрикционного типа АО3-7 (комплект А413).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Sn | Si | Fe | Mn | Zn | Mg | Sb | Ti |
| 4131 | СОП 4131-95 | 11,0 | 1,61 | 1,60 | 0,18 | 0,036 | 0,22 | 0,11 | (0,0012) | (0,0050) |
| 4132 | СОП 4132-95 | 8,0 | 2,41 | 1,60 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,20 | (0,0021) | (0,0063) |
| 4133 | СОП 4133-95 | 7,51 | 3,23 | 0,75 | 1,07 | 0,51 | 0,021 | 0,41 | (0,0031) | (0,011) |
| 4134 | СОП 4134-95 | 6,99 | 4,02 | 0,38 | 0,93 | 0,70 | 0,081 | 0,38 | (0,0065) | (0,036) |
| 4135 | СОП 4135-95 | 6,76 | 3,89 | 0,20 | 0,63 | 1,03 | 0,042 | 0,10 | (0,0073) | (0,030) |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа Д16 (комплект А441) (М219).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Mg | Mn | Fe | Si | Ni | Zn | Ti | Cr | Zr |
| 4411 (М2191) | СОП 4411-97 | 3,57 | 2,50 | 1,40 | 0,17 | 0,07 | 0,11 | 0,26 | 0,12 | 0,028 | 0,08 |
| 4412 (М2192) | СОП 4412-97 | 4,00 | 2,05 | 0,67 | 0,31 | 0,37 | 0,14 | 0,50 | 0,029 | 0,009 | 0,013 |
| 4413 (М2193) | СОП 4413-97 | 4,47 | 1,59 | 0,56 | 0,43 | 0,61 | 0,07 | 0,34 | 0,07 | 0,022 | 0,043 |
| 4414 (М2194) | СОП 4414-97 | 4,93 | 1,11 | 0,35 | 0,70 | 1,02 | 0,048 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,024 |
| 4415 (М2195) | СОП 4415-97 | 5,50 | 0,75 | 0,19 | 1,12 | 0,16 | 0,26 | 0,12 | 0,19 | 0,019 | 0,032 |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АМц, АМцС, ММ (комплект А443).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Mn | Cu | Ti | Zn | Ni | Mg | Fe | Cr | Be | Zr |
| 4431 | СОП 4431-00 | 0,11 | 2,22 | 0,45 | 0,13 | 0,31 | 0,15 | 0,048 | 0,24 | 0,11 | 0,0012 | (0,036) |
| 4432 | СОП 4432-00 | 0,53 | 1,42 | 0,20 | 0,30 | 0,21 | (0,041) | 0,077 | 0,46 | 0,073 | 0,0014 | 0,021 |
| 4433 | СОП 4433-00 | 1,07 | 0,92 | 0,077 | 0,065 | 0,057 | 0,021 | 0,13 | 0,42 | 0,014 | 0,00049 | 0,012 |
| 4434 | СОП 4434-00 | 0,74 | 0,65 | 0,30 | 0,087 | 0,11 | 0,050 | 0,32 | 0,76 | 0,022 | 0,0059 | 0,037 |
| 4435 | СОП 4435-00 | 0,32 | 0,52 | 0,13 | 0,096 | 0,081 | 0,072 | 0,76 | 1,08 | 0,057 | 0,0051 | 0,055 |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа Д1, ВД1 (комплект А453) (М218).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Mg | Mn | Fe | Si | Ni | Zn | Ti | Cr | Zr |
| 4531 (М2181) | СОП 4531-97 | 2,99 | 2,35 | 0,24 | 1,62 | 0,42 | 0,41 | 0,087 | 0,31 | 0,026 | 0,030 |
| 4532 (М2182) | СОП 4532-97 | 3,57 | 1,97 | 0,34 | 1,22 | 0,81 | 0,28 | 0,35 | 0,12 | 0,045 | 0,05 |
| 4533 (М2183) | СОП 4533-97 | 4,03 | 1,55 | 0,52 | 0,71 | 0,76 | 0,11 | 0,25 | 0,15 | 0,060 | 0,023 |
| 4534 (М2184) | СОП 4534-97 | 4,91 | 1,10 | 0,92 | 0,45 | 1,42 | 0,10 | 0,095 | 0,047 | 0,017 | 0,023 |
| 4535 (М2185) | СОП 4535-97 | 5,65 | 0,78 | 1,14 | 0,30 | 0,29 | 0,17 | 0,56 | 0,053 | 0,019 | 0,011 |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа Д18 (комплект А455).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Fe | Si | Mg | Mn | Zn | Ti | Zr | Cr |
| 4551 | СОП 4551-00 | 1,74 | 1,21 | 1,25 | 0,88 | 0,20 | 0,080 | [0,30] | (0,0070) | 0,0096 |
| 4552 | СОП 4552-00 | 2,26 | 0,75 | 0,71 | 0,52 | 0,24 | 0,086 | 0,20 | 0,030 | 0,024 |
| 4553 | СОП 4553-00 | 2,59 | 0,45 | 0,45 | 0,36 | 0,30 | 0,15 | 0,11 | 0,012 | 0,030 |
| 4554 | СОП 4554-00 | 2,67 | 0,30 | (0,25) | 0,30 | 0,080 | 0,25 | 0,059 | 0,017 | 0,0075 |
| 4555 | СОП 4555-00 | 3,43 | 0,20 | 0,32 | 0,15 | 0,057 | 0,046 | 0,030 | 0,047 | 0,010 |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АД31, АД33, АД35 (комплект А465) (М217).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Si | Cr | Mg | Mn | Zn | Cu | Zr | Ti |
| 4651 (М2171) | СОП 4651-98 | 0,40 | 0,37 | 0,47 | 1,80 | 0,06 | 0,62 | 0,18 | [0,02]. | [0,1] |
| 4652 (М2172) | СОП 4652-98 | 0,32 | 1,67 | 0,020 | 1,21 | 0,08 | 0,08 | 0,20 | [0,05] | [0,3] |
| 4653 (М2173) | СОП 4653-98 | 0,68 | 0,89 | 0,21 | 0,90 | 0,35 | 0,31 | 0,36 | [0,04] | [0,15] |
| 4654 (М2174) | СОП 4654-98 | 1,11 | 0,55 | 0,08 | 0,60 | 0,64 | 0,10 | 0,56 | [0,02] | [0,5] |
| 4655 (М2175) | СОП 4655-98 | 1,58 | 0,26 | 0,044 | 0,37 | 1,12 | 0,05 | 1,05 | [0,02] | [0,1] |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АК4, АК4-1 (комплект А495) (М224).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Cu | Zn | Mn | Ni | Mg | Ti | Cr |
| 4951 (М2241) | СОП 4951-00 | 0,36 | 1,84 | 1,18 | 0,42 | 0,084 | 0,48 | 2,49 | 0,19 | [0,02] |
| 4952 (М2242) | СОП 4952-00 | 0,48 | 0,62 | 2,30 | 0,10 | 0,21 | 1,79 | 1,91 | 0,076 | 0,16 |
| 4953 (М2243) | СОП 4953-00 | 0,71 | 1,41 | 1,91 | 0,26 | 0,074 | 0,94 | 1,39 | 0,042 | 0,026 |
| 4954 (М2244) | СОП 4954-00 | 1,01 | 0,77 | 2,32 | 0,18 | 0,018 | 1,26 | 1,03 | 0,050 | 0,046 |
| 4955 (М2245) | СОП 4955-00 | 1,41 | 1,08 | 2,90 | 0,074 | 0,022 | 0,63 | 0,73 | 0,029 | 0,074 |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АК5М2 (комплект А504).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Si | Mn | Cu | Ti | Fe | Zn | Ni |
| 5041 (М2071) | СОП 5041-99 | 0,79 | 7,03 | 0,114 | 3,52 | 0,068 | 0,38 | 1,36 | 0,101 |
| 5042 (М2072) | СОП 5042-99 | 0,64 | 6,60 | 0,19 | 3,57 | 0,090 | 0,52 | 1,49 | 0,18 |
| 5043 (М2032) | СОП 5043-99 | 0,54 | 3,96 | 0,55 | 4,91 | 0,051 | 1,20 | 1,62 | 0,30 |
| 5044 (М2073) | СОП 5044-99 | 0,44 | 5,57 | 0,32 | 2,85 | 0,15 | 0,76 | 1,21 | 0,34 |
| 5045 (М1255) | СОП 5045-99 | 0,24 | 4,78 | 0,74 | 1,20 | - | 1,08 | 0,29 | 0,39 |
| 5046 (М2075) | СОП 5046-99 | 0,17 | 3,23 | 0,95 | 1,98 | 0,27 | 1,30 | 0,76 | 0,60 |
| 5047 (М1943) | СОП 5047-99 | 1,56 | 1,85 | 0,50 | 0,77 | 0,13 | 0,57 | 0,47 | - |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа 1915, 1925 (комплект А509) (М221).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Mg | Zn | Zr | Cr | Fe | Si | Cu | Ti |
| 5091 (М2211) | СОП 5091-00 | 1,02 | 0,58 | 3,43 | 0,12 | 0,10 | 0,31 | 0,67 | 0,31 | 0,37 |
| 5092 (М2212) | СОП 5092-00 | 0,67 | 0,91 | 3,47 | 0,089 | 0,20 | 0,47 | 1,50 | 0,13 | 0,22 |
| 5093 (М2213) | СОП 5093-00 | 0,37 | 1,59 | 2,83 | 0,075 | 0,0009 | 0,67 | 0,94 | 0,63 | 0,10 |
| 5094 (М2214) | СОП 5094-00 | 0,25 | 1,68 | 2,54 | 0,21 | 0,035 | 0,77 | 0,59 | 1,95 | 0,022 |
| 5095 (М2215) | СОП 5095-00 | 0,11 | 2,43 | 2,51 | 0,066 | 0,0009 | 0,51 | 0,36 | 0,40 | 0,050 |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа В95 (комплект А511) (М193).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Mg | Zn | Zr | Cr | Fe | Si | Cu | Ni | Be |
| 5111 (М1931) | СОП 5111-00 | 0,10 | 2,61 | 7,9 | [0,02]. | 0,030 | 0,20 | 0,36 | 1,09 | 0,085 | 0,0009 |
| 5112 (М1932) | СОП 5112-00 | 0,24 | 2,99 | 5,1 | 0,038 | 0,051 | 0,30 | 0,49 | 1,54 | 0,070 | 0,0005 |
| 5113 (М1933) | СОП 5113-00 | 0,41 | 1,57 | [5,3] | 0,060 | 0,091 | 0,84 | 0,28 | 1,78 | 0,11 | 0,0014 |
| 5114 (М1934) | СОП 5114-00 | 0,62 | 2,01 | 4,6 | 0,075 | 0,26 | 0,75 | 0,74 | 2,38 | 0,23 | 0,0022 |
| 5115 (М1935) | СОП 5115-00 | 0,93 | 1,05 | 3,9 | 0,11 | 0,48 | 1,02 | 1,04 | 3,17 | 0,33 | 0,0030 |

стандартные образцы состава сплава алюминиевого типа АК9 (Ал4в) (комплект А550).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Cu | Zn | Mn | Ni | Mg | Ti | Sn | Pb |
| 5501 (М1341) | СОП 5501-00 | 11,7 | 0,45 | 0,40 | 0,14 | 0,15 | (0,11) | 0,067 | 0,050 | 0,0091 | 0,016 |
| 5502 (М1352) | СОП 5502-00 | 10,9 | 0,96 | 1,33 | 0,32 | 0,59 | 0,17 | 0,35 | 0,16 | [0,057] | 0,14 |
| 5503 (М1343) | СОП 5503-00 | 10,1 | 0,67 | 1,50 | 0,33 | 0,35 | 0,23 | 0,28 | 0,119 | 0,026 | 0,051 |
| 5504 (М1344) | СОП 5504-00 | 8,8 | 1,21 | 0,77 | 0,77 | 0,47 | 0,29 | 0,40 | [0,24] | 0,017 | 0,068 |
| 5505 (М1345) | СОП 5505-00 | 7,8 | [1,22] | 1,04 | 0,55 | [0,77] | 0,59 | [0,70] | 0,101 | 0,013 | 0,032 |

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. . В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно