# Чистые металлы для приготовления стандартных растворов при проведении химического анализа

Алюминий А99,999+     ГОСТ 11069-74 «Алюминий первичный»

| Массовая доля, ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Na | Mg | K | Ti | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Sn | Ca | Cr | Mn | Si | Pb | Li | Ga | Al, % |
| <0,01 | 0,08 | 0,07 | <0,01 | <0,05 | <0,03 | <0,05 | 0,1 | <0,05 | <0,05 | 0,03 | <0,01 | 0,07 | <0,1 | <0,1 | <0,001 | <0,1 | 99,999+ |

Алюминий А99     ГОСТ 11069-74 «Алюминий первичный»

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Zn | Cu | Ti | Si | Прочие | Al |
| 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 99,99 |

Висмут Ви1      ГОСТ 10928-90 «Висмут»

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Cu | As | Te | Pb | Sb | Zn | Ag | Bi |
| 1х10-3 | 1х10-2 | 2х10-4 | 1х10-4 | 1,8 | 5х10-3 | 3х10-3 | 1,2х10-1 | 98,0 |

Кадмий Кд0   ГОСТ 1467-93

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Zn | Cu | Ti | Ni | Pb | Cd |
| 0,002 | 0,004 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,02 | 99,95 |

Кобальт  К1А   ГОСТ 123-98

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Zn | S | As | Bi | Sb | Sn | Cu | Pb | C | Cd | Ni | P | Mn | Co |
| 0,2 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,03 | 0,0005 | 0,02 | 0,001 | 0,3 | 0,003 | 0,07 | 99,30 |

Медь листовая  М0б      ГОСТ 859-78

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Zn | S | As | Bi | Sb | Ag | Ni | Pb | Sn | O2 | P | Cu |
| 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 99,97 |

Магний Мг96     ГОСТ 804-93

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Mn | Si | Al | Ni | Cr | Cu | Mg |
| 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 99,96 |

Никель Н-0   ГОСТ 849-97

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Zn | S | As | Bi | Sb | Al | Cu | Pb | C | Mg | Si | P | Mn | Cd | Sn | Ni |  |
| 0,002 | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0003 | 0,001 | 0,001 | 0,0003 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 99,99 |  |

Олово  О1    ГОСТ 860-75

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Zn | S | As | Bi | Sb | Al | Cu | Pb | Sn |
| 0,009 | 0,002 | 0,008 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,002 | 0,01 | 0,04 | 99,90 |

Свинец С0    ГОСТ 3778-77Е

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Zn | Cu | As | Bi | Sn | Ag | Sb | Mg+ Ca+Na | Pb |
| 0,001 | 0,001 | 5х10-4 | 5х10-4 | 0,004 | 5х10-4 | 3х10-4 | 5х10-4 | 0,002 | 99,992 |

Титан губчатый ТГ-90    ГОСТ 17746-79

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Si | Ni | C | Cl2 | N2 | O2 | Ti |
| 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 99,72 |

Хром Х99А    ГОСТ 5905-79

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Zn | S | As | Bi | Sb | Al | Pb | Co | Sn | N2 | P | Cu | C | Cr |
| 0,5 | 0,006 | 0,02 | 0,01 | 0,0005 | 0,008 | 0,2 | 0,0008 | 0,005 | 0,004 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 99,0 |

Цинк ЦВ     ГОСТ 3640-94

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Pb | Cu | Cd | Sn | Zn |
| 0,002 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 99,99 |

Цирконий     ГОСТ 21907-76

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Mo | S | C | P | Cr | V | Zr |
| 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 99,93 |

Сурьма Су00  ГОСТ 1089-82Е

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  |  |  | Основа |
| Fe | Zn | S | As | Bi | Sn | Au | Ni | Pb | Sb |
| 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,02 | 6х10-4 | 0,008 | 0,03 | 99,9 |

Марганец МН998   ГОСТ 6008-90

| Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующие компоненты и примеси |  |  |  |  |  |  | Основа |
| C | S | P | Fe | Cr | Mo | V | Mn |
| 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 99,9 |

| Образцы чистых металлов (содержание основного вещества не менее 99,9%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Металл | Навеска, гр |  | Металл | Навеска, гр |
| Аммоний рениевокислый (Re 69%) | 20 |  | Мышьяк(As) | 20; 50 |
| Алюминий(Al) | 30; 50 |  | Натрий(Na) | 20 |
| Ванадий(V) | 30; 50 |  | Никель(Ni) | 30; 50 |
| Вольфрам(W) | 30; 50 |  | Ниобий(Nb) | 20; 50 |
| Висмут(Bi) | 30; 50 |  | Олово(Sn) | 30; 50 |
| Галлий(Ga) | 20; 50 |  | Селен(Se) | 20; 50 |
| Гафний(Hf) | 20 |  | Скандий(Sc) | 20; 50 |
| Германий(Ge) | 20; 50 |  | Свинец(Pb) | 30; 50 |
| Железо (Fe) | 20; 50 |  | Сурьма(Sb) | 30; 50 |
| Индий(In) | 20; 50 |  | Тантал(Ta) | 20; 50 |
| Кадмий(Cd) | 30; 50 |  | Теллур(Te) | 20; 50 |
| Кальций(Са) | 30; 50 |  | Титан(Ti) | 20; 50 |
| Кобальт(Co)** | 30; 50 |  | Хром(Cr) | 20; 50 |
| Кремний(Si) | 30; 50 |  | Цезий(Cs) | 39 |
| Магний(Mg) | 30;40 |  | Цирконий(Zr) | 20; 50 |
| Медь(Cu) | 30; 50 |  | Цинк(Zn) | 30; 50 |
| Молибден(Mo) | 20; 50 |  |  |  |
| ** содержание основного в-ва 99,57% |  |  |  |  |